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[bookmark: _Toc240960217]ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
[bookmark: _Toc280585402]Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις για την προμήθεια πουλόβερ μακρυμάνικων βαθμοφόρων της ΠΑ. 

[bookmark: _Toc240960218]σχετικα εγγραφα
[bookmark: _Toc240960219]νομοθεσια
α. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την   αδειοδότηση  και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (Reach) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
[bookmark: _Toc280585403]β. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Κανονισμός (ΕΕ) 528/12 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για την διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, όπως τροποποιήθηκε. Σημείωση: Ο κανονισμός (ΕΕ) 528/12 έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει την οδηγία 98/8/ΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2013. 
ε. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
στ. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1090/2014 της επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση της περμεθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 8 και 18. 
ζ. Απόφαση αριθ. Γ.Χ.Κ.: 30/002/000/8788 (ΦΕΚ Β 181_2017) καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. 
η. Αριθμ. Φ.800/87/131377 Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/6 Αυγ. 2007) καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.
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	ASTM D 3776/D3776M: Standard test methods for mass per unit area (Weight) of fabric
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[bookmark: _Toc240960221]ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ΠΕΔ-Α-00563 εκδ. 1η / 22.2.2018 με τίτλο «ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΟΛΟΜΑΛΛΟ, ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΤΥΠΟΥ “V”» καταργείται.

Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας  νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
[bookmark: _Toc240960222] ταξινομηση
	ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΟΛΟΜΑΛΛΟ, ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΤΥΠΟΥ V.

	A/A
	ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΥΠΟΣ Ι)
(Αξκών και Ανθστών)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (NSN)


	1.
	S (46 - 48)
	

	2.
	M (50 - 52)
	

	3.
	L (54 - 56)
	

	4.
	XL (58 - 60)
	

	5.
	XXL (62 - 64)
	

	A/A
	ΜΕΓΕΘΟΣ (ΤΥΠΟΣ ΙΙ)
(Υπαξκών και Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (NSN)


	6.
	S (46 - 48)
	

	7.
	M (50 - 52)
	

	8.
	L (54 - 56)
	

	9.
	XL (58 - 60)
	

	10.
	XXL (62 - 64)
	



α. Οι προμηθευτές για προμήθειες της ΠΑ να απευθύνονται στο Τμήμα Κωδικοποίησης  του 201 ΚΕΦΑ (Τ2/5) (Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικού - ΑΥΚΥ) στα τηλέφωνα 210 5504251 και 210 5504253 ή στο fax 210 5504253 για επιβεβαίωση των Αριθμών Ονομαστικού (NSN) ή επίδοση νέων. Ενδεικτικά παρατίθενται αντίστοιχα στοιχεία παλαιότερης προμήθειας.  
β. Τα πουλόβερ που περιγράφονται στην παρούσα, ανήκουν στην κλάση   “8405 ” κατά NATO AcodP-2/3.
γ. Ο κωδικός CPV  με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) της §2.1-γ, είναι 18235100-6.

[bookmark: _Toc240960223]τεχνικα & κατασκευαστικα χαρακτηριστικα
[bookmark: _Toc240960224]ΓΕΝΙΚΗ Περιγραφη
[bookmark: _Toc240960225]ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα υπό προμήθεια πουλόβερ θα κατασκευάζονται με τα παρακάτω υλικά:
α. Πλεκτό ύφασμα πλεγμένο από νήμα της §4.2.1-4.
β. Υφαντό ύφασμα ενίσχυσης ώμων, πτερυγίων επωμίδων, και αγκώνων της §4.2.11.
γ. Κλωστή ραφής της §4.3.1.1.
δ. Hook και loop της §4.3.1.3, §4.3.1.4 με τις ιδιότητες της §4.3.1.7.
ε. Hook και loop της §4.3.1.6 με τις ιδιότητες της §4.3.1.7.

[bookmark: _Toc240960226]Κατασκευαστικά στοιχεία
α. Η κατασκευή των πουλόβερ θα γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα σχέδια [(Σχέδιο 1 – Εμπρόσθια όψη) και (Σχέδιο 2 –Οπίσθια όψη)] και τα μεγέθη της §4.3.4.
β.  Για την επιμέλεια της κατασκευής, ο προμηθευτής-κατασκευαστής να λαμβάνει υπόψη του τα επισημοποιημένα δείγματα της Υπηρεσίας (εφόσον αυτά υπάρχουν).
γ. Το πουλόβερ κατασκευάζεται από τέσσερα (4) κύρια τμήματα, δύο (2) για τον κορμό (εμπρός – πίσω) και δύο (2) για τα μανίκια. Ένα (1) επιπρόσθετο τμήμα θα είναι το περιλαίμιο. Το νήμα πλέξης θα είναι αυτό της §4.2.1-4.
δ. Η κατασκευή περιγράφεται αναλυτικότερα στην §4.3.1. 


[image: Πουλόβερ εμπρός1]

Σχέδιο 1 Εμπρόσθια όψη 





[image: Πουλόβερ πίσω]
[bookmark: _Toc240960227]Σχέδιο 2 Οπίσθια όψη











[image: Επωμίδες πουλόβερ]
               Loop (θηλυκό τμήμα αυτόδετης ταινίας) 
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Σχέδιο 3  Ύφασμα Επωμίδων, Ενίσχυσης Ώμων και Αγκώνων (ΤΥΠΟΙ Ι και II)


Οι ανοχές των διαστάσεων του ανωτέρω σχήματος (για όσες διαστάσεις δεν αναφέρονται στον πίνακα των μεγεθών) είναι  0,5cm.










[image: Ύφασμα διακριρικων Υπαξκων2]

Τοποθετείται μόνον στον (τύπο ΙΙ) με όλα τα υφάσματα του (τύπου Ι).

[bookmark: _Toc510498002][bookmark: _Toc106426486][bookmark: _Toc268850628]Σχέδιο 4 Ύφασμα Διακριτικών Υπαξκών (ΤΥΠΟΣ ΙΙ)


Οι ανοχές των διαστάσεων του ανωτέρω σχήματος (για όσες διαστάσεις δεν αναφέρονται στον πίνακα των μεγεθών) είναι  0,5cm.

[bookmark: _Toc240960228]ΤεχνικΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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	Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	Όρια - εκπτώσεις

	1.
	
Βάρος πουλόβερ

	ASTM D 3776
	§4.3.3

	2.
	


Χημική σύσταση 
νήματος πλέξης
	(ΕΝ ISO  1833-1
&
AATCC 20
&
ISO 1833-4)

ή (AATCC 20
&
AATCC 20 A)

	100% Μαλλί
Αποδοχή


Διαφορετική χημική σύσταση Απόρριψη 


	3.
	Πλέξη
	Οπτικά
	§4.3.1

	4.
	

Τίτλος νήματος πλέξης (Νm)
	ISO 7211-5
	2/28 ≤   (Νm)  ≤ 2/30 
Αποδοχή

Τίτλος νήματος εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη

	5.
	

FINESSE ερίου
	ISO 137
	FINESSE ερίου ≥ 64' S 
Αποδοχή 

Διαφορετική finesse 
Απόρριψη

	6.
	

Σταθερότητα διαστάσεων

	ΤΜ 31/2002 & ΑK1/Ιαν. 2016
Βλέπε §4.2.2 της παρούσας
	
Τα τιθέμενα όρια στην 
ΑK1/Ιανουάριος 2016 
Products with a «Machine Wash» Care Claim
[Pass level 5 (Sweaters-Cardigans-Waistcoats)]

Relaxation Dimensional Change8
-10% < Συστολή (μήκος) 

Felting Dimensional Change8
-8% < Συστολή (Επιφάνεια) 
Το (-) δηλώνει συστολή

Βλέπε §4.2.2 της παρούσας
Αποδοχή

Επιπροσθέτως το πουλόβερ μετά την ολοκλήρωση της αρχικής (1Χ7Α) δοκιμασίας, όσο και μετά την τελική (2Χ5Α) δεν θα πρέπει να εμφανίζει  πιληματοποίηση (κετσέδιασμα) 


Συστολή εκτός των ανωτέρω ορίων  ή/και ενδείξεις κετσεδιάσματος
Απόρριψη 



	7.
	Μέτρηση διαφοράς 
απόχρωσης
DEcmc (2:1) 
(BS-6923:1988)
(εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού η διαφορά θα μετριέται από το επίσημο δείγμα του Διαγωνισμού. Η σύγκριση δύναται να γίνει με το βιομηχανικό πρότυπο υπό τις προϋποθέσεις της §6.1.1

	Χρωματομετρία
ISO 105-J01

	DEcmc (2:1)  1,6
Αποδοχή

DEcmc (2:1) εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	8.
	Μέτρηση διαφοράς απόχρωσης μεταξύ σημείων του ίδιου ενδύματος
DEcmc (2:1) 
(BS-6923:1988)
	Χρωματομετρία
ISO 105-J01

	DEcmc (2:1)  0,4
Αποδοχή


DEcmc (2:1) εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη



	9.
	Αντίσταση στο 
κομπάλιασμα
(Pilling)
	EN ISO 12945-1
7200 κύκλους τριβής
	(Pilling) ≥ 4
Αποδοχή

(Pilling) εκτός 
των ανωτέρω ορίων
Απόρριψη 



	10.
	Αντοχή στη διάρρηξη
(Kg)
	ASTM 3787-07
	(Kg)  ≥ 50


Αντοχή στη διάρρηξη εκτός 
των ανωτέρω ορίων
Απόρριψη 


	11.
	Λιπαρές ουσίες
	Υ-387
	Λιπ. Ουσίες (%)  1,0
Αποδοχή



Λιπ. ουσίες εκτός 
των ανωτέρω ορίων
Απόρριψη 


	12.
	Αντισκορική Ουσία
	Βλέπε παράγραφο 4.2.3
	

	13.
	
Αντοχή χρωματισμού

	
	

	α.
	στο νερό
	ΕΝ ISO 105 E01
	 stain. ≥ 4-5
  Αποδοχή

 c.c. ≥4-5  
Αποδοχή


Για αντοχή (λέκιασμα και αλλαγή απόχρωσης) εκτός 
των ανωτέρω ορίων
 Απόρριψη


	β.
	στην ξηρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	
stain. ≥ 4  
Αποδοχή



Για αντοχή εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη



	γ.
	στην υγρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	
stain. ≥ 4  
Αποδοχή



Για αντοχή εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	δ.
	στον ιδρώτα
(όξινο –αλκαλικό)
	ΕΝ ISO 105 E04
	
stain. ≥ 4  Αποδοχή

c.c. ≥4  Αποδοχή


Για αντοχή εκτός των ανωτέρω ορίων Απόρριψη



	ε.
	
στην πλύση (40°C)Χ2

	
ΕΝ ISO 105 C06-A2S

	stain. ≥ 4
Αποδοχή


 c.c. ≥4  Αποδοχή

Για αντοχή εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


Η εκτίμηση πραγματοποιείται μετά το πρώτο τεστ και μετά το δεύτερο τεστ 
Η εκτίμηση της αλλαγής απόχρωσης γίνεται σε σύγκριση με το άπλυτο δείγμα


	στ.
	
στο ηλιακό φως ή
στο τεχνητό φως
	
ISO 105-B01
ή ISO 105-B02
	c.f.l. ≥ 6 
   Αποδοχή

 
Αντοχή χρωματισμού στο  
ηλιακό φως ή
στο τεχνητό φως 
εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	14.
	Μέθοδοι προσδιορισμού παρουσίας συγκεκριμένων αρωματικών αμινών προερχόμενων από αζωχρώματα1,1α
	Οι προβλεπόμενες μέθοδοι του κανονισμού REACH
Καν. Reach Annex XVII Appendix 10 – Entry 43
(ΕΝ14362-1:2017 &
ΕΝ 14362-3:2017)
	Τα προβλεπόμενα από τον 
κανονισμό REACH

	15.
	pH
	ΕΝ ISO 3071
	 4,0 ≤ pH ≤ 7,5 Αποδοχή


pH εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	16.
	Έλεγχος χρωμάτων
	Χημικές αναλύσεις
	Παρατήρηση 7 


Παρατηρήσεις: 
1. Δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί απαγορευμένα αζωχρώματα  σύμφωνα με τον κανονισμό REACH Annex XVII Appendix 8– Entry 43 (πίνακας απαγορευμένων αμινών ΠΡΟΣΘΗΚΗ “II” της ΠΕΔ). Η Υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο σε μία από τις μερίδες παραλαβής τυχαία επιλεγμένη. Σε περίπτωση που βρεθεί να έχει γίνει χρήση απαγορευμένων ουσιών  υπάρχει απευθείας απόρριψη της μερίδας και έλεγχος όλων των μερίδων. 
1α. Το τεστ EN 14362-3:2012 δύναται να πραγματοποιείται δειγματοληπτικά σε μία εκ των LOT προμήθειας, τυχαία επιλεγμένη, μόνον εφόσον δοθούν οι χημικές δομές των χρησιμοποιηθέντων χρωμάτων από τον προμηθευτή.
2. Το εργαστήριο που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους δύναται να χρησιμοποιήσει την έκδοση του προτύπου που αναφέρεται στα σχετικά ή νεότερη εφόσον στη νεότερη έκδοση δεν τροποποιείται η μεθοδολογία του ελέγχου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα σε σχέση με την αναφερόμενη έκδοση των σχετικών.
3. Για αποκλίσεις πέραν των προβλεπόμενων στον πίνακα, υπάρχει απόρριψη 
4. Ο συμβολισμός 4-5 αποτελεί συγκεκριμένη διαβάθμιση των κλιμάκων των γκρι ενδιάμεση του 4 και του 5. Αντιστοίχως συμβολισμός 3-4 αποτελεί συγκεκριμένη διαβάθμιση των κλιμάκων των γκρι ενδιάμεση του 3 και του 4.
5. Μετά την πραγματοποίηση για μια φορά του τεστ ISO 105 C06/Α1S (40°C) θα γίνεται εκτίμηση του λεκιάσματος με πολυμάρτυρα (DW) στα ακόλουθα είδη ινών: μαλλί, πολυεστέρας, βαμβάκι, νάιλον. Ακολούθως το τεστ ISO 105 C06/Α1S θα επαναλαμβάνεται άλλη μία φορά και θα ξαναγίνεται εκτίμηση τόσο του λεκιάσματος όσο και της αλλαγής απόχρωσης σε σχέση με το αρχικό δείγμα πριν από τα τεστ. Δεν θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές μπίλιες. Η εκτίμηση της αλλαγής απόχρωσης θα γίνεται με τη χρήση των αντίστοιχων κλιμάκων των γκρι [για αλλαγή απόχρωσης (ISO 105 –Α02) και για λέκιασμα (ISO 105 – A03)]. Η οπτική εκτίμηση θα γίνεται σε θάλαμο πρότυπου φωτισμού D65 σε στεγνά και κλιματισμένα δείγματα. 
6. Η εκτίμηση λεκιάσματος όπου αυτή προβλέπεται γίνεται στο μάλλινο, βαμβακερό, πολυεστερικό και νάιλον τμήμα του πολυμάρτυρας.  
7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους π.χ. για να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης απαγορευμένων χρωμάτων κατά το OEKO – TEX (σχετικό §2.2-36) κλπ. 
8. Δύναται στα εργαστηριακά αποτελέσματα η χρήση του συμβόλου (-) στην ιδιότητα της σταθερότητας διαστάσεων  προκειμένου να δηλωθεί η συστολή, ως αντίθετη της διαστολής [συμβολισμός που συνάδει με το ISO (π.χ. δύναται ως αποτέλεσμα η συστολή να είναι ίση με -7%). Συμβολισμός -8% < Συστολή 
 (Επιφάνεια) σημαίνει ότι η συστολή της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8%. 
9. stain. = staining = Λέκιασμα (τιμή της κλίμακας των γκρι για λέκιασμα)
    c.c. = colour change = αλλαγή απόχρωσης (τιμή της κλίμακας των γκρι για αλλαγή απόχρωσης)
10. c.f.l. = colour fastness to light= αντοχή στο φως (ο αριθμός του μπλε μάλλινου ευρωπαϊκού προτύπου)
11. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ο έλεγχος αντοχής χρωματισμού στο ηλιακό φως, είτε ο έλεγχος αντοχής χρωματισμού στο τεχνητό φως.
12.  Πάντα πριν τις μετρήσεις απόχρωσης με φασματοφωτόμετρο θα προηγείται κλιματισμός όλων των προς μέτρηση δειγμάτων στις standard συνθήκες για κλωστοϋφαντουργικά υλικά, ήτοι θερμοκρασία 202°C και σχετική υγρασία 65  2 % για τουλάχιστον 6 ώρες. Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη «CIE Source D65». Τα υπό εξέταση δοκίμια και το επίσημο δείγμα πρέπει να παρατηρούνται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10° (CIE Standard Observer 1964) από την κανονική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται και με το UV component included. Το μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2-1,5 cm. 
Το κάθε σημείο (τμήμα του δείγματος που λαμβάνονται 2 μετρήσεις) θα διπλώνεται δύο φορές έτσι ώστε να δημιουργούνται τέσσερις στρώσεις, με την καλή πλευρά του υφάσματος να βρίσκεται προς τα έξω. Το κάθε σημείο θα μετριέται σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (90° διαφορά στημόνι-υφάδι). Το όργανο μέσω μέτρησης  της ανάκλασης, υπολογίζει από το λογισμικό του τις τιμές των χρωματομετρικών παραμέτρων CIE Lab (L*, a*, b*). Θα καταγράφονται και θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα όλες οι επί μέρους μετρήσεις. Θα  μετριούνται, χαρακτηριστικό 7, τουλάχιστον τέσσερα και έως έξι διαφορετικά σημεία από το ίδιο δείγμα (του κάθε πουλόβερ), π.χ. 2 από το εμπρόσθιο τμήμα, 2 από το πίσω τμήμα και από 1 από το κάθε μανίκι. Ακολούθως θα υπολογίζεται ανά πουλόβερ ο μέσος όρος των  μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν π.χ.       [έξι (6) σημεία Χ δύο (2) φορές = (12)]. Ο τελικός αυτός μέσος όρος θα συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο του επίσημου δείγματος της υπηρεσίας με τη χρήση της εξίσωσης  DEcmc (2:1) (BS 6923). Το επίσημο δείγμα θα έχει μετρηθεί με αντίστοιχη μεθοδολογία. Οι ανωτέρω επί μέρους μετρήσεις διαφορετικών σημείων του ίδιου ενδύματος (δηλαδή ανά σημείο θα βγαίνει μέσος όρος των δύο μετρήσεων σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις) θα συγκρίνονται μεταξύ τους, χαρακτηριστικό 8, με τη χρήση της εξίσωσης  DEcmc (2:1) (BS 6923). 
[bookmark: _Toc268850603][bookmark: _Toc240960230]Έλεγχοι σταθερότητας διαστάσεων
Εκτελούνται οι έλεγχοι «Relaxation Dimensional Change» και «Felting Dimensional Change», σύμφωνα με τη μέθοδο ΤΜ 31, που αναφέρονται στη σελίδα 9 (Products with a «Machine Wash» Care Claim) της προδιαγραφής ΑK1/            1 Ιανουαρίου 2016 ή νεότερη της Woolmark Company (πρώην Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού) για μάλλινα και σύμμεικτα μαλλιού πλεκτά είδη και ειδικότερα για το Pass level 5 (Sweaters-Cardigans-Waistcoats). 
[bookmark: _Toc268850604][bookmark: _Toc240960231]Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός αντισκορικής ουσίας
Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της αντισκορικής ουσίας γίνεται με τη μέθοδο ΤΜ 27/6-2003 ή νεότερη (The Woolmark Company - πρώην Διεθνής Γραμματεία Μαλλιού). Η μέθοδος θα εφαρμόζεται σε δείγματα που πρώτα έχουν υποστεί τις ακόλουθες κατεργασίες: 1) πλύσιμο και στέγνωμα σύμφωνα με την §3.4 της μεθόδου ΤΜ 28/6-2003 (The Woolmark Company), ακολουθούμενο από τεστ αντοχής στο φως όπως αυτή περιγράφεται στην §3.5 της ίδιας μεθόδου. 
Η αντισκορική ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στην Προδιαγραφή CP-4:2016 ή νεότερη της Woolmark Company (πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα και στη σύμβαση) να είναι ανιχνεύσιμη σε ελάχιστο ποσοστό (%) ενεργών συστατικών κατά βάρος ινών μαλλιού του LEVEL 3 της ίδιας Προδιαγραφής και να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ‘V’ της παρούσας. Οι μέθοδοι θα εφαρμόζονται στο Χημείο του ΚΕΑ στην Ελευσίνα ή σε άλλο εργαστήριο του Δημόσιου τομέα (π.χ. ΧΗΕΔ, Γ.Χ.Κ., ΕBETAM) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα βάρους και αριθμό δοκιμίων όπως αυτό καθορίζεται στη σχετική μέθοδο ελέγχου. 
Ο προσδιορισμός της ουσίας θα γίνεται με έξοδα του προμηθευτή.
[bookmark: _Toc240960232]Ποιότητα Μαλλιού Πλεκτού
Το μαλλί πρέπει να είναι γνήσιο, πρώτης χρήσης προερχόμενο από κούρεμα ζωντανών προβάτων, καθαρό καλά πλυμένο και απολιπασμένο, μακρόινο και γενικά κατάλληλο για παρασκευή πουλόβερ. Απαγορεύεται η χρήση μαλλιού κατώτερης ποιότητας οποιασδήποτε προέλευσης, όπως ρακόμαλλα, βυρσοδεψία κλπ. Το εριόνημα πρέπει να έχει υποστεί αντισκορική επεξεργασία (§4.2.3).   
[bookmark: _Toc240960233]Ποιότητα Βαμβακιού υφασμάτων ενισχύσεων
α. Το βαμβάκι θα είναι καλά εκκοκκισμένο, καθαρισμένο, εξαιρετικά μακρόινο, ομοειδές, λεπτό. 
β. Απαγορεύεται η πρόσμιξη βαμβακιού προσβεβλημένου από έντομα «αναμμένου» λόγω κακής αποθήκευσης και συντήρησης, καθώς και βαμβακιού που περιέχει υπολείμματα της ίδιας ή ξένης βιομηχανίας ή άλλες φυτικές ύλες. 
[bookmark: _Toc240960234]Πολυεστερικές ίνες
Οι πολυεστερικές ίνες των υφασμάτων §4.3.1.2 – §4.3.1.5 πρέπει να παρασκευάζονται από την πολυεστεροποίηση αιθυλενογλυκόλης και Πάρα Φθαλικού (τερεφθαλικού) οξέος και το ελάχιστο μήκος τους να είναι 38 - 40 mm. Ο τίτλος αυτών πρέπει να είναι 1,2 – 1,5 denier. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ινών από υπολείμματα βιομηχανικών επεξεργασιών.
[bookmark: _Toc240960235]Ύφανση
Η ύφανση των υφασμάτων §4.3.1.2 – §4.3.1.5 πρέπει να είναι επιμελημένη, ισόπυκνη συνεκτική, χωρίς οπές, αραιώματα, κόμβους κ.λ.π. Το σχέδιο της ύφανσης είναι διαγώνιος 2Χ2. 
[bookmark: _Toc240960236]Χρωματισμός
α. Οι ακριβείς αποχρώσεις τόσο του πλεκτού, όσο και των υφαντών υφασμάτων θα είναι αυτές του δείγματος της υπηρεσίας, εκτός και εάν καθορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Ο χρωματισμός θα πρέπει να είναι ομοιόμορφος, καθ’ όλο το μήκος και πλάτος του πλεκτού του πουλόβερ. Το αυτό ισχύει και για τα υφαντά των ενισχύσεων. 
β. Θα πραγματοποιείται προέλεγχος της απόχρωσης κατά το στάδιο του μακροσκοπικού ελέγχου και φασματοφωτομετρικός έλεγχος κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους βάσει των προβλεπόμενων στην §4.2.1 και §4.2.11. 
[bookmark: _Toc240960237] Βαφή
[bookmark: _Toc477346997][bookmark: _Toc483820624][bookmark: _Toc240460329][bookmark: _Toc240537341][bookmark: _Toc240960238]α.  Η βαφή του μαλλιού θα γίνεται με κατάλληλα χρώματα σε στάδιο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία (συνήθως απαιτείται βαφή είτε στη μάζα, είτε στο νήμα), η απαιτούμενη απόχρωση, και οι αντοχές του χρωματισμού (πίνακας §4.2.1). 
β.  Για τη βαφή των βαμβακερών ινών (στα υφαντά υφάσματα) χρησιμοποιούνται χρώματα αναγωγής («κάδου» - Vat dyes), ή χρώματα αντιδράσεως (Reactive dyes), ενώ για τη βαφή των πολυεστερικών ινών χρησιμοποιούνται χρώματα διασποράς (Disperse dyes). Απαγορεύεται η χρήση χρωμάτων θείου, Direct για τη βαφή των ινών βαμβακιού και οποιασδήποτε άλλης γενικής κατηγορίας εκτός των δύο αναφερομένων ανωτέρω. Τα χρησιμοποιούμενα  χρώματα και οι διαδικασίες βαφής και φινιρίσματος πρέπει να εξασφαλίζουν την ομοιομορφία, τις αντοχές που προβλέπονται στην §4.2.1 και την προβλεπόμενη απόχρωση (δείγμα Yπηρεσίας). 
γ.  Τονίζεται ότι ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας (§2.1-α και β), καθώς και του σχετικού §2.2-36. 
δ.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των χρωμάτων όλων των υφασμάτων (πλεκτού και υφαντών) συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας τους με έξοδα του προμηθευτή.
[bookmark: _Toc240960239]Φινίρισμα
α. Πρέπει να γίνονται κατάλληλες φινιριστικές κατεργασίες που είναι αναγκαίες ώστε αφενός να αποφεύγονται  τα μακροσκοπικά ελαττώματα της §4.3.3 και να επιτυγχάνονται οι τιμές των ιδιοτήτων της §4.2.1.    
β. Για όλα τα υλικά που υπάρχουν στο τελικό προϊόν ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας (§ 2.1-α και -β). 

[bookmark: _Toc57781996][bookmark: _Toc240960240]Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμμεικτου υφαντού υφάσματος Νο 240 

	[bookmark: _Hlk240544781]Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	Όρια - εκπτώσεις

	1.
	Βάρος (g)

	DIN EN 12127
	
225 ≤ (g) ≤ 264
Αποδοχή


Βάρος εκτός των 
ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	2α.
	





Χημική σύσταση 
στημονιού  (%)
	(ΕΝ ISO 1833-1
&
AATCC 20
&
ΕΝ ISO 1833-11)

ή (AATCC 20
&
AATCC 20 A)

	Ονομαστική σύσταση
Στημονιού υφάσματος
Πολυεστέρας 50 %
      Βαμβάκι  50 %


Πολυεστέρας47,5 ≤ (%) ≤52,5
 Βαμβάκι 47,5 ≤ (%) ≤ 52,5
Αποδοχή


Διαφορετική χημική σύσταση Απόρριψη 


	2β.
	



Χημική σύσταση 
υφαδιού  (%)
	(ΕΝ ISO 1833-1
&
AATCC 20
&
ΕΝ ISO 1833-11)

ή (AATCC 20
&
AATCC 20 A)

	Ονομαστική σύσταση
Υφαδιού υφάσματος
Πολυεστέρας 50 %
      Βαμβάκι  50 %

Πολυεστέρας47,5 ≤ (%) ≤52,5
Βαμβάκι  47,5 ≤ (%) ≤ 52,5
Αποδοχή


Διαφορετική χημική σύσταση Απόρριψη


	3.
	Ύφανση
	Οπτικά
	Διαγώνιος 2Χ2


Διαφορετική ύφανση 
Απόρριψη


	4.
	Αντοχή στημονιού στον 
εφελκυσμό (Kg)
	ΕΝ ISO 13934-1 
	(Kg)  90
Αποδοχή 


Αντοχή στημονιού εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	5.
	Αντοχή υφαδιού στον 
εφελκυσμό (Kg)
	ΕΝ ISO 13934-1 
	(Kg)  80
Αποδοχή 



Αντοχή υφαδιού εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	6.
	Πυκνότητα στημονιού (κλωσ/cm)
	ΕΝ ISO 7211-2 
	38 ≤ (κλωστές/cm) ≤ 42
Αποδοχή


Πυκνότητα στημονιού 
εκτός των ανωτέρω τιμών 
Απόρριψη


	7.
	Πυκνότητα υφαδιού (κλωσ/cm)
	ΕΝ ISO 7211-2 
	   23  ≤ (κλωστές/cm) ≤ 26
Αποδοχή


Πυκνότητα υφαδιού εκτός
 των ανωτέρω τιμών 
Απόρριψη


	8α.
	

Σταθερότητα 
διαστάσεων 
στημονιού (%)

	ΕΝ ISO 3759/ EN ISO 5077/
ΕΝ ISO 6330:2012
(Table Β1: 4Μ
flat –  dry)
	
-2%  Συστολή8   
Αποδοχή


Διαστολή   1 (%)
Αποδοχή


Συστολή ή Διαστολή εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη 


	8β.
	

Σταθερότητα διαστάσεων 
υφαδιού (%)

	ISO 3759/ EN ISO 5077/
ISO 6330:2012
(Table Β1: 4Μ
flat –  dry)
	
  -2 %  Συστολή8  
Αποδοχή

         

Διαστολή   1 %
Αποδοχή



Συστολή ή Διαστολή εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη 


	9.
	Τίτλος νήματος στημονιού (Νec)
	ISO 7211-5
	Ονομαστική τιμή τίτλου 40/2

Δύναται να γίνουν αποδεκτοί τίτλοι
από 36/2 έως 44/2 υπό την προϋπόθεση ότι τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται είναι εντός των τιθέμενων ορίων

Τίτλος νήματος στημονιού εκτός των ανωτέρω τιμών 
Απόρριψη



	10.
	Τίτλος νήματος υφαδιού   (Νec)
	ISO 7211-5
	Ονομαστική τιμή τίτλου 24/2


Δύναται να γίνουν αποδεκτοί τίτλοι
από 20/2 έως 28/2 υπό την προϋπόθεση ότι τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται είναι εντός των τιθέμενων ορίων

Τίτλος νήματος υφαδιού 
εκτός των ανωτέρω τιμών 
Απόρριψη


	11.
	Λεπτότητα ινών πολυεστέρα (den)
	EN 13392 
(Παράρτημα Α)
	1,2  (den)  1,5
Αποδοχή


Λεπτότητα ινών πολυεστέρα εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	12.
	Αντοχή χρωματισμού

	
	

	α.
	στο νερό
	ΕΝ ISO 105 E01
	
 stain. ≥ 4-5
  Αποδοχή

c.c. ≥4-5  
Αποδοχή


Αντοχή χρωματισμού 
στο νερό
εκτός των ανωτέρω ορίων
 Απόρριψη


	β. 
	στην ξηρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	
stain. ≥ 4  
Αποδοχή


Αντοχή χρωματισμού 
στην ξηρή τριβή 
εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη



	γ.
	στην υγρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	
stain. ≥ 3-4
Αποδοχή


Αντοχή χρωματισμού 
στην υγρή τριβή 
εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	δ.
	στον ιδρώτα
(όξινο –αλκαλικό)
	ΕΝ ISO 105 E04
	
stain. ≥ 4
Αποδοχή


c.c. ≥4  
Αποδοχή


Εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη



	ε.
	
στην πλύση (40°C)Χ2

	
ΕΝ ISO 105 C06-A2S

	stain. ≥ 4  
Αποδοχή


 c.c. ≥ 4  Αποδοχή


Εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


Η εκτίμηση πραγματοποιείται μετά το πρώτο τεστ και μετά το δεύτερο τεστ 
Η εκτίμηση της αλλαγής απόχρωσης γίνεται σε σύγκριση με το άπλυτο δείγμα τόσο μετά το πρώτο, όσο και μετά το δεύτερο τεστ


	στ.
	
στο ηλιακό φως ή
στο τεχνητό φως
	
ΕΝ ISO 105-B01
ή ΕΝ ISO 105-B02
	c.f.l. ≥ 5
   Αποδοχή

 
Αντοχή χρωματισμού στο  ηλιακό φως ή
στο τεχνητό φως 
εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	13.
	Μερσερισμός
	ASTM D 276
	Ομοιόμορφος σε όλο 
το ύφασμα

	14.
	Μέτρηση διαφοράς 
απόχρωσης
DEcmc (2:1) (BS-6923:1988)
	Χρωματομετρία
ISO 105-J01

	DEcmc (2:1)  1,6
Αποδοχή


DEcmc (2:1) εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	15.
	Μέτρηση διαφοράς απόχρωσης μεταξύ σημείων του ίδιου ενδύματος
DEcmc (2:1) (BS-6923:1988)
	Χρωματομετρία
ISO 105-J01

	DEcmc (2:1)  0,4
Αποδοχή


DEcmc (2:1) εκτός 
των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	16.
	Μέθοδοι προσδιορισμού παρουσίας συγκεκριμένων αρωματικών αμινών προερχόμενων από αζωχρώματα1,1α
	Οι προβλεπόμενες μέθοδοι του κανονισμού REACH
Καν. Reach Annex XVII Appendix 10 – Entry 43 (ΕΝ 14362-1:2017 ή νεότερη &
ΕΝ 14362-3:2017 ή νεότερη)
	Τα προβλεπόμενα από τον 
κανονισμό REACH

	17.
	pH
	ΕΝ ISO 3071
	4,0 ≤ pH ≤ 7,5 
Αποδοχή


Εκτός των ανωτέρω ορίων 
Απόρριψη


	18.
	Έλεγχος χρωμάτων
	Χημικές
αναλύσεις
	Παρατήρηση 3 



Ισχύουν όλες οι παρατηρήσεις του πίνακα της §4.2.1 και επιπρόσθετα οι ακόλουθες:
1. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το Χημείο θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει η δυνατότητα να εξετασθούν λαμβάνοντας δείγματα  από το έτοιμο προϊόν. 
2. Να πραγματοποιηθεί ανάλογη διαδικασία με αυτή που ακολουθείται στο πλεκτό. Θα πραγματοποιούνται μετρήσεις σε 4 συνολικά σημεία από 1 στον κάθε ώμο και 1 στον κάθε αγκώνα και θα προκύπτουν οι μέσοι όροι από τις οκτώ συνολικά μετρήσεις (2Χ4). 
3.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους π.χ. για να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης, θειοχρωμάτων ή άλλης κατηγορίας χρωμάτων πέραν των προβλεπόμενων στην χρωμάτων απαγορευμένων κατά το OEKO – TEX (σχετικό §2.2-36)  κλπ.
[bookmark: _Toc240960241]Κατασκευη & Διαστασεισ
[bookmark: _Toc240960242]Λεπτομέρειες Κατασκευής
[bookmark: _Toc240960243]Βασικό ύφασμα (πλεκτό)
α. Ο κορμός και τα μανίκια πλέκονται εμπρός πλάκα RIB 2 X 1 και πίσω πλάκα κλειστό κλειδί. Το λάστιχο κορμού και μανικιών RIB 2 X 1 και το λάστιχο του λαιμού RIB 1 X 1.
Τα τμήματα του κορμού από την αρχή μέχρι τη μασχάλη θα ενώνονται (ράβονται) με ενωτική ραφή ή με κοπτοράπτη. Οι υπόλοιπες ενώσεις ώμων και μανικιών με τα τμήματα του κορμού θα ράβονται με κοπτοράπτη  με γαζί ασφαλείας. 
β.  Στις ανωτέρω αναφερόμενες ενώσεις με κοπτοράπτη θα χρησιμοποιούνται δύο εριονήματα 2/30±2 Nm και δύο βαμβακερές κλωστές 30/3 Nec.
γ.  Τα λάστιχα της μέσης και των μανικιών θα αποτελούν συνέχεια της πλέξης των μερών αυτών. 
δ.  Η πλέξη στα άκρα, αρχή των ελαστικών, τόσο στα μανίκια όσο και στη μέση θα περιέχει νήμα «Lastex» για δύο τουλάχιστον κύκλους της μηχανής ώστε να εξασφαλίζεται η στερεότητα στη χρήση και να αποφεύγονται τα ξεφτίσματα. 
ε. Το περιλαίμιο θα είναι σχήματος «V» και το λάστιχό του είναι ξεχωριστά πλεγμένο, αλλά ενωμένο με τον κορμό θηλιά με θηλιά.
στ.  Το λάστιχο του λαιμού είναι διπλό και η εσωτερική αναδίπλωσή του ράβεται με μηχανή «ρεμαγιά».
ζ.  Η κατασκευή των πλεκτών για τον κορμό και τα μανίκια πραγματοποιείται σε πλεκτομηχανές τουλάχιστον των οκτώ (8) βελονών ανά ίντσα (Νο 8). Tο λάστιχο λαιμού θα πλέκεται βάσει του δείγματος της Υπηρεσίας.
η.  Τη ραφή που γίνεται με γαζωτικές και άλλες μηχανές, ακολουθεί επιμελημένη ραφή με το χέρι των άκρων των ραφών του κορμού και των μανικιών (ασφάλιση ραφών). Όλοι οι κόμποι που μπορεί να υπάρχουν, φέρονται στο εξωτερικό και το υλικό καθαρίζεται από κλωστές και νήματα.
θ.  Τα πουλόβερ φέρουν υφασμάτινη εξωτερική ενίσχυση από ύφασμα της §4.1.2, για τον τύπο Ι (Αξκών - Ανθστών), στους ώμους και στους αγκώνες (σχήμα 3), ενώ για τον τύπο ΙΙ (Υπξκών - Μαθητών), στους ώμους, στους αγκώνες και στα μανίκια (μεταξύ ώμου και αγκώνα) (σχήματα 3 και 4).
[bookmark: _Toc240960244]Ραφή υφασμάτων στο πλεκτό
α. Ράβονται στο πλεκτό με διπλό γαζί, τεμάχια υφάσματος ανάλογα με τον τύπο του πουλόβερ (τύπος Ι Αξκών – Ανθστών ή τύπος ΙΙ Υπξκών – Μαθητών) και σύμφωνα με τα σχέδια της §4.1.2 . Για τον τύπο Ι ράβονται ύφασμα ενίσχυσης ώμων, ύφασμα πτερυγίων επωμίδων και ύφασμα ενίσχυσης αγκώνων, ενώ για τον τύπο ΙΙ ύφασμα ενίσχυσης ώμων, ύφασμα πτερυγίων επωμίδων, ύφασμα ενίσχυσης αγκώνων, και ύφασμα διακριτικών Υπξκών .
β. Η ραφή των τεμαχίων υφάσματος πρέπει να είναι επιμελημένη ώστε να αποφεύγονται τα σακουλιάσματα αυτών και η παραμόρφωση του πλεκτού.
[bookmark: _Toc240960245]Ύφασμα ενίσχυσης ώμων
α.  Ράβεται τεμάχιο υφάσματος, όπως φαίνεται στα σχέδια 1, 2 και 3 της §4.1.2.
β.  Η ραφή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το μήκος του υφάσματος να βρίσκεται κατά το ήμισυ στην μπροστινή όψη του πουλόβερ και το άλλο μισό στην πίσω όψη.
γ.  Η μία πλευρά του υφάσματος γαζώνεται με τη συνένωση του κορμού με το μανίκι.
δ. Η άλλη πλευρά φτάνει κοντά στο λάστιχο του λαιμού και σε απόσταση 1 - 2 cm από αυτό. 
ε.  Εκτός των περιμετρικών ραφών, δεν θα υπάρχουν άλλες ραφές στο ύφασμα.
στ.  Σε κατάλληλο σημείο ράβεται σε κάθε πλευρά από ένα hook διαστάσεων (1,5 – 2,0 cm) Χ (1,5 -2,0 cm) της §4.1.1-δ για την προσκόλληση της επωμίδας.
[bookmark: _Toc240960246]Ύφασμα πτερυγίων επωμίδων
α.  Η επωμίδα κατασκευάζεται από δύο τεμάχια υφάσματος γαζωμένα μεταξύ τους περιμετρικά.
β.  Στο υψηλότερο σημείο του πλεκτού, στο σημείο συνένωσης του εμπρόσθιου με το οπίσθιο τμήμα του κορμού, ράβεται μαζί με το ύφασμα ενίσχυσης ώμων και πάνω από αυτό, η επωμίδα (μία σε κάθε ώμο).
γ.  Η άκρη της επωμίδας φτάνει μέχρι το τέλος του πλάτους του υφάσματος ενίσχυσης ώμων.
δ.  Η επωμίδα φέρει loop, διαστάσεων (1,5 – 2,0 cm) Χ (1,5 -2,0 cm) που το κέντρο του απέχει 2  0,3  cm από το άκρο της επωμίδας.
ε.  Η επωμίδα όταν είναι κολλημένη με τα hook και loop, πρέπει να είναι τεντωμένη χωρίς όμως να παραμορφώνει (τραβάει) το πλεκτό.
[bookmark: _Toc240960247]Ύφασμα ενίσχυσης αγκώνων
α.  Στην πίσω πλευρά κάθε μανικιού ράβεται από ένα τεμάχιο υφάσματος ενίσχυσης αγκώνων, όπως φαίνεται στα σχέδια της §4.1.2.
β.  Η κάτω πλευρά του υφάσματος απέχει 10 - 12 cm από το άκρο του μανικιού.
[bookmark: _Toc240960248]Ύφασμα διακριτικών Υπξκών (Μόνο για τον τύπο ΙΙ)
α.  Στην εξωτερική πλευρά κάθε μανικιού ράβεται από ένα τεμάχιο υφάσματος διακριτικών  Υπαξκών όπως φαίνεται στα σχέδια των §4.1.2
β.  Η πάνω πλευρά του υφάσματος απέχει 7 - 8 cm από την ραφή συνένωσης του μανικιού με τον ώμο.
γ.  Πάνω από το ύφασμα και σε όλη την επιφάνειά του ράβεται loop (θηλυκή αυτόδετη ταινία).
δ.  Πάνω στο ραμμένο loop, θα υπάρχει κολλημένο στο ίδιο σχήμα το hook (αρσενικό της ταινίας).

[bookmark: _Toc240960249]Hook & loop (αυτόδετη ταινία) 
α. Όλα τα hook και loop (§4.3.1.3, §4.3.1.4 και §4.3.1.6) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καλής ποιότητας, τέτοιας ώστε να ελαττώνεται ελάχιστα η προσκολλητική τους ικανότητα κατά τη διάρκεια ζωής του πουλόβερ και κατά το πλύσιμο.
β. Ο χρωματισμός τους θα προσεγγίζει ικανοποιητικά αυτόν του υφάσματος και θα έχει αντοχές χρωματισμού στο πλύσιμο και το ηλιακό φως ανάλογες με αυτές του πουλόβερ.


[bookmark: _Toc240960250] Μακροσκοπικά Ελαττώματα
	Α/Α
	Έλεγχος Ελαττωμάτων
	Επεξήγηση / Πιθανές Αιτίες

	1
	ΤΡΥΠΕΣ
	-σπάσιμο βελόνας
-κάψιμο
-άλλα αίτια

	2.
	ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ
	

	3.
	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ
	κατεστραμμένη περιοχή πλεκτού υφάσματος όπου η πλέξη έχει καταστραφεί λόγω κομμένων νημάτων.

	4
	ΚΑΘΕΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
	-από σπάσιμο βελονών
- από παρεμβολή ακαθαρσιών στα αυλάκια μέσα στα οποία κινούνται οι βελόνες.

	5
	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΜΠΑΡΕΣ)
	-εξ’ αιτίας της ανάμιξης νημάτων διαφορετικών αποχρώσεων από διαφορετικές παρτίδες.
-από -κακή λειτουργία των πλεκτομηχανών προερχόμενη από φθαρμένες πλατίνες-τρίγωνα ή από μηχανές ακεντράριστες, σε ό,τι αφορά τις κυκλικές πλεκτομηχανές.

	6
	ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΠΛΕΞΕΩΣ
	

	7
	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
	σακούλιασμα του πλεκτού ως απόρροια της τάνυσης κατά πλάτος δηλ. της μη επαρκούς επαναφοράς.

	8
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
	μεταξύ τεμαχίων ή μεταξύ τμημάτων του πλεκτού ή μεταξύ των αξεσουάρ των τεμαχίων ή μεταξύ των αξεσουάρ των τεμαχίων και του βασικού σώματος του πλεκτού.

	9
	ΛΕΚΕΔΕΣ
	ρύπανση του πλεκτού από οποιαδήποτε αιτία.

	10
	ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ή/και ΡΑΦΗΣ ΠΛΕΚΤΟΥ 
	-κλωστές λανθασμένης απόχρωσης
-η πυκνότητα των ραφών δεν είναι η προβλεπόμενη
-οι τύποι των ραφών δεν είναι οι προβλεπόμενοι
-υπάρχουν ξέφτια ή υπολείμματα κλωστών
- χαλαρή βελονιά που καταλήγει σε χαλαρή ραφή
- σφικτή βελονιά (κυματοειδής εμφάνιση πάνω στη ραφή είναι απόδειξη σφικτής βελονιάς, οπότε ακολουθεί θραύση της ραφής όταν εφαρμόζεται πάνω της η κανονική τάση)
- Δεν υπάρχει επαναφορά της ραφής (2-3 cm) όταν υπάρχει σπάσιμο της ραφής.
-Τα άκρα των ραφών δεν είναι γαζωμένα πίσω σε μήκος τουλάχιστον 1 cm.

	11
	ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ
	από στράβωμα ή φθορά κεφαλής βελόνας

	12
	ΚΟΜΒΟΙ
	-από το νήμα
-από σπάσιμο κλωστής κατά την πλέξη και πρόσδεση αυτής

	13
	ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ
	

	14
	ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
	η απόκλιση των διαστάσεων του κάθε μεγέθους (πέραν των ανοχών) από τις αναφερόμενες τιμές στον διαστασιακό πίνακα

	15
	ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
	

	16
	ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΤΗΣ §5.1.1.1
	

	17
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΔ
	




Τα υφαντά υφάσματα που χρησιμοποιούνται για τις ενισχύσεις των ώμων, αγκώνων τις επωμίδες και τα διακριτικά ελέγχονται μακροσκοπικά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα ακόλουθα ελαττώματα:

	Α/Α
	Έλεγχος
	Ελάττωμα

	1.
	Καθαρότητα
	- Στίγματα ή κηλίδες μόνιμες από οποιαδήποτε αιτία.
- Στίγματα ή κηλίδες όχι μόνιμες (εάν δεν καθαριστούν από τον προμηθευτή).
- Μπάρες οξείδωσης, λεκέδες ή σημάδια που επεκτείνονται σαν λωρίδα στο ύφασμα.

	2.
	Εργασίες
	- Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα σχέδια της ΠΕΔ και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας
- Οι πρώτες ύλες δεν βρίσκονται στις προβλεπόμενες από την ΠΕΔ θέση, πλήθος, τύπο, μέγεθος και στερεότητα.
- Τα Hook & Loop δεν είναι αυτά που καθορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ

	3.
	Κόψιμο
	Ακανόνιστη (ή μη σωστή) κοπή τεμαχίων υφάσματος

	4.
	Ελαττώματα και ζημιές Υλικού
	- Επισκευές, σχισίματα, κοψίματα, καψίματα, καψαλίσματα, ψαλιδίσματα, τρύπες.
- Πυκνό υφάδι (κρόκη) ή κρουστάδα. Λωρίδα ή μπάρα η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο ή ένα μέρος από το πλάτος του υφάσματος και περιέχει νήματα υφαδιού με μεγαλύτερη διάμετρο από το κανονικό ή μεγαλύτερο αριθμό νημάτων υφαδιού.
- Μπάρα υφαδιού, αραιό υφάδι ή αγανάδα. Λωρίδα ή μπάρα η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο ή ένα μέρος από το πλάτος του υφάσματος και περιέχει νήματα υφαδιού με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό ή μικρότερο αριθμό νημάτων υφαδιού.
- Σπασμένο υφάδι. Έλλειψη νήματος υφαδιού σε ένα μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του υφάσματος. Λεπτό άνοιγμα, παράλληλο με το υφάδι που καταλαμβάνει ένα μέρος ή όλο το πλάτος του υφάσματος.
- Κομμένα νήματα ή παραφασάδα. Μια κατεστραμμένη περιοχή υφάσματος όπου η ύφανση έχει καταστραφεί λόγω κομμένων νημάτων, κυρίως στην κατεύθυνση του στημονιού.
- Ανομοιομορφία ή κακό φινίρισμα. Διαφορά εμφάνισης που βρίσκεται σ’ ένα μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του υφάσματος.
- Γραμμώσεις. Εκτενή σημάδια σε βαμμένα και φινιρισμένα υφάσματα.
- Χοντράδα ή βαμβακούρα. Μέρος νήματος που χοντραίνει απότομα.
- Βερίνα ή θηλιά. Ένα σημείο στο ύφασμα όπου ένα μικρό μήκος νήματος έχει διπλωθεί απότομα
- Κομπαλάκια NEPS. Ελεύθερες ίνες που έχουν σχηματίσει κομπαλάκια.

	
	
	- Λεπτό ύφασμα που εμφανίζει χτυπήματα ή γενικά ελαττώματα τα οποία είναι δυνατό να εξελιχθούν σε οπές.
- Διχρωμία. Η απόχρωση διαφέρει αισθητά από άκρη σε άκρη, άκρη με κέντρο και αρχή με τέλος. Μπορεί να είναι και λωρίδα κατά την διεύθυνση του στημονιού ή και ράβδωση που έχει σαν χαρακτηριστικό φανερές διαφορές χρωματισμού ή στιλπνότητας μεταξύ διαδοχικών νημάτων του στημονιού.
- Η απόχρωση είναι διαφορετική από αυτή του πλεκτού.
- Η απόχρωση των hook & loop είναι διαφορετική από αυτή του πλεκτού ή/και των επωμίδων. 



Σημειώσεις: 
1. Ο αρχικός έλεγχος της απόχρωσης γίνεται κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. Το πουλόβερ τοποθετείται σε βορινό παράθυρο απουσία τεχνητού φωτός ή ηλιακού φωτός και παρατηρείται από απόσταση 60 cm περίπου από τον παρατηρητή. Η ζητούμενη απόχρωση είναι αυτή του επισημοποιημένου δείγματος (δείγματα Διακήρυξης Διαγωνισμού ή βιομηχανικά πρότυπα βάσει των αναφερόμενων στην §6.2.1 της παρούσας). Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, δύναται να υπάρξει απευθείας απόρριψη ολόκληρης μερίδας για σημαντικές χρωματικές αποκλίσεις, Σε κάθε περίπτωση απόρριψης για αποκλίσεις απόχρωσης ή/και για οποιασδήποτε άλλη αιτία στο πρωτόκολλο απόρριψης θα αναφέρεται ξεκάθαρα ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ανά μερίδα που ελέγχθηκε και ο αριθμός των ελεγχθέντων τεμαχίων ανά μερίδα που αποκλίνουν. Απόρριψη ολόκληρης μερίδας για απόκλιση απόχρωσης στο στάδιο του μακροσκοπικού ελέγχου δύναται να γίνει εφόσον αποκλίνει σημαντικά τουλάχιστον το 5% των ελεγχθέντων τεμαχίων της μερίδας. 
2. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών, των υλικών τα οποία εξετάζονται από την καλή και από την ανάποδη όψη τους, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν ξέφτια. 
3. Οι σωστές επισημάνσεις §4.4 και τα καρτελάκια  §5.1.1.1 κρίνονται επίσης σημαντικά και σε περίπτωση που δεν είναι τα προβλεπόμενα, απαιτείται η συμμόρφωση διαφορετικά υπάρχει απόρριψη. 

[bookmark: _Toc240960251]Διαστάσεις
Επιπλέον διαστασιακά στοιχεία εμφανίζονται στις §4.3.1.3-4.3.1.7. 

[bookmark: _Toc240960252]Διαστασιολόγιο
	Α/Α
	Περιγραφή Διάστασης
	Διάσταση
	Μεγέθη (Νο)
	Ανοχές

	
	
	
	S
46-48
	M
50-52
	L
54-56
	XL
58-60
	XXL
62-64
	

	1.
	Βάρος (g)
	
	600
	640
	680
	720
	760
	-5 έως +10 %

	2.
	Πλάτος στήθους (στο ύψος μασχάλης)
	Γ
	47
	51
	55
	59
	63
	
1

	3.
	Ολικό μήκος κορμού
	Α
	66
	68
	72
	76
	80
	
2

	4.
	Πλάτος ελαστικού (μέσης και μανικιών)
	Β
	7
	7
	7
	7
	7
	
1

	5.
	Πλάτος ώμων
	Δ
	42
	45
	48
	51
	54
	
1

	6.
	Ύψος V λαιμού
	Ε
	23
	23
	24
	24
	25
	
1

	7.
	Πλάτος βάσης λαιμού
	Ζ
	14
	14
	15
	15
	16
	
1

	8.
	Ολικό μήκος μανικιού
	Η
	62
	64
	68
	68
	70
	
1

	9.
	Πλάτος μανικιού
	
	
	
	
	
	
	

	α.  στο ύψος της μασχάλης
	Ι
	18
	19
	20
	21
	22
	
1

	β.  δύο (2) cm πάνω από το ελαστικό
	Κ
	13
	13
	14
	14
	14
	
1

	10
	Πλάτος τρέσας
	Λ
	
	
	
	
	
	

		α.  εσωτερικά
	Λ εσ.
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	
0,3

		β.  εξωτερικά
	Λ εξ.
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	
0,3

	11
	Ύφασμα ενίσχυσης ώμων
	
	
	
	
	
	
	

		α.  Ολικό πλάτος
	α
	13
	14
	15
	16
	17
	+0,5

		β  Ολικό μήκος
	β
	27
	27
	28
	28
	29
	
1

	12
	Μήκος υφάσματος ενίσχυσης αγκώνων
	γ
	27
	27
	28
	28
	29
	
1

	13
	Μήκος επωμίδας
	α
	13
	14
	15
	16
	17
	+0,5


Οι διαστάσεις μαζί με τις ανοχές τους, εκτός του βάρους, είναι σε cm.
[bookmark: _Toc240960253]Σήμανση πουλοβερ
Σε κάθε πουλόβερ και στο εσωτερικό μέρος αυτού, στη συρραφή της αριστερής πλευράς του μπροστινού κομματιού με το πίσω και σε απόσταση 20 cm περίπου από το κάτω άκρο ράβεται κατά τη μικρή διάσταση λευκή ταινία καταλλήλων διαστάσεων στην οποία αναγράφονται με μαύρη ανεξίτηλη μελάνη τα ακόλουθα:







	ΠΟΛΕΜΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Τύπος Ι Αξκών και Ανθστών ή 
Τύπος ΙΙ Υπαξκών και Μαθητών Στρατιωτικών 
Σχολών

	
	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	
	Εργοστάσιο Κατασκευής

	ΣΥΜΒΑΣΗ
	
	Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ
	
	Το μέγεθος του πουλόβερ

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
	
	Αναγράφεται ο Αριθμός της Μερίδας

	ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΕΚΤΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΝΤΩΝ
	100% ΜΑΛΛΙ
50% ΠΟΛΥΕΣ/50% ΒΑΜΒ
	
	Σύνθεση υφασμάτων  κατασκευής
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	Οδηγίες Πλύσης – Στεγνώματος - Σιδερώματος

	Α.Ο. (NSN)
	
	Αριθμός Ονομαστικού
(Βλέπε Παράγραφο 3)


Παρατήρηση:
1. Επεξηγήσεις για τον Αριθμό μερίδας:
ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ
Οι δύο πρώτοι αριθμοί αναφέρονται στο έτος κατασκευής, οι δύο επόμενοι στο μήνα κατασκευής και οι δύο τελευταίοι στον αριθμό μερίδας. π.χ. ο αριθμός 26-11-15 αναφέρεται στο έτος 2026, στο μήνα Νοέμβριο και στην υπ’ αριθ. 15 μερίδα.

[bookmark: _Toc240960254]λοιπεσ κατασκευαστικεσ απαιτησεισ
[bookmark: _Toc240960255]Απαιτήσεις Νομοθεσίας & Λοιπές Απαιτήσεις
α. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση των αζωχρωμάτων τα οποία κατά την αναγωγική διάσπασή τους απελευθερώνουν τις απαγορευμένες αρωματικές αμίνες [πίνακας παραρτήματος “Β” REACH ANNEX XVII – (παλαιότερες οδηγίες  2002/61/EC -ΦΕΚ 1045/Β/2003 Α.Χ.Σ. 122/2003- & 2003/3/EC)]  καθώς και οποιασδήποτε άλλης ουσίας και παρασκευάσματος εμπίπτει στις απαγορεύσεις και περιορισμούς του κανονισμού REACH (σχετικά §2.1-α, -β) και §6.2.2.3. 
β. Απαγορεύεται η χρήση των χρωμάτων (§2.2-36 της ΠΕΔ) που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα, αλλεργιογόνα καθώς και λοιπών απαγορευμένων χρωμάτων.

[bookmark: _Toc240960256]απαιτησεισ συσκευασιασ
[bookmark: _Toc240960257]Τρόπος συσκευασίας
α. Κάθε πουλόβερ, διπλώνεται επιμελώς και τοποθετείται μέσα σε νάιλον σακούλα.
β. Σε κάθε νάιλον σακούλα θα υπάρχουν ένα χαρτί κατάλληλων διαστάσεων  το οποίο θα αναγράφει  «ΠΡΟΣΟΧΗ» Τα πουλόβερ έχουν υποστεί «ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απαιτείται κατά την αρχική τους αποθήκευση η χρήση ουσιών που απωθούν το σκόρο και το καρτελάκι της §5.1.1.1  με τις οδηγίες φροντίδας. 
γ. Ανά 20 πουλόβερ του ιδίου ΤΥΠΟΥ και μεγέθους τοποθετούνται εντός χαρτοκιβωτίου.
δ. Τα χαρτοκιβώτια θα φέρουν περιμετρικά μεταλλική ή πλαστική ταινία (τσέρκι) παράλληλη προς το επίπεδο της μεγάλης βάσης και δύο μεταλλικές ή πλαστικές ταινίες (τσέρκια) κάθετα προς την μεγάλη βάση του χαρτοκιβωτίου.

[bookmark: _Toc240960258]Καρτέλα οδηγιών φροντίδας πουλόβερ
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Στο εξώφυλλο περιλαμβάνονται τυπωμένα με μαύρα γράμματα τα ακόλουθα στοιχεία:

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΟΛΟΜΑΛΛΟ, ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΤΥΠΟΥ “V” 
ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΑ


Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει με μαύρα γράμματα τα παρακάτω στοιχεία:


«ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΟΒΕΡ

[image: ] πλένεται στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 40°C, σε πρόγραμμα για μάλλινα


ή[image: ]  Να μην λευκαίνεται
   


  Σιδερώνεται σε μέτρια θερμοκρασία (150° C). 

[image: ]  Να απλώνεται σε οριζόντιο επίπεδο 

[image: ]  Να μην χρησιμοποιείται στεγνωτήριο κάδου 

[image: ]    Να μην στεγνοκαθαρίζεται 
 
Τα σύμβολα βασίζονται στο ISO 3758.


Η δεύτερη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει με μαύρα γράμματα τα παρακάτω στοιχεία:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

· Το πουλόβερ να πλένεται μαζί με ενδύματα παρόμοιου χρωματισμού, γυρισμένο ανάποδα (το μέσα – έξω). Για ενδύματα ελαφρώς λερωμένα να προτιμάται η πλύση στους 30°C για εξοικονόμηση ενέργειας. Το πλυντήριο κατά την πλύση μάλλινων δεν πρέπει να είναι πλήρως γεμάτο. Ενδείκνυται πλύση μάλλινων πουλόβερ σε μισογεμάτο πλυντήριο.  
· Κατά το πλύσιμο να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά για μάλλινα ρούχα 
·   Καλό είναι να εφαρμόζεται στέγνωμα με άπλωμα σε οριζόντιο επίπεδο σε εξωτερικό χώρο αλλά σε σκιερό μέρος ή σε εσωτερικό χώρο αλλά όχι επάνω σε θερμαντικά σώματα
· Να μην χρησιμοποιείται στεγνωτήριο κάδου  
· Να σιδερώνεται γυρισμένο από την ανάποδη όψη (το μέσα – έξω). Το πουλόβερ να είναι ελαφρώς υγρό κατά το σιδέρωμα.

[bookmark: _Toc240960259]Απαιτήσεις κατασκευής χαρτοκιβωτίων
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο ανακυκλωμένο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου σε κατάλληλες διαστάσεις για την τοποθέτηση του προβλεπόμενου αριθμού υλικών. Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας, ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται. Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι πρέπει να έχει παρασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη με τη μέθοδο του ψεκασμού.
Επίσης τα χαρτοκιβώτια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα: 


	Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	Απαίτηση

	1.
	Βάρος (g/m2)
	EN ISO 536
	(g/m2)  820 

	2.
	Αντοχή στη διάρρηξη (MULLEN-TESTER, διάμετρος μεμβράνης 3 cm) (kg/cm2)
	EN ISO 2759
	(lb/in2) ≥ 200
(kg/cm2) ≥ 14,06



Μακροσκοπικά δεν πρέπει να εμφανίζουν:
· τρύπες από οποιαδήποτε αιτία, 
· αλλοίωση του σχήματος τους 
· υγρασία
· καψίματα
· οσμή μούχλας ή άλλη δυσάρεστη οσμή

[bookmark: _Toc240960260]Σήμανση συσκευασίας
Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου και επί της μεγαλύτερης πλευράς που δεν φέρει άλλες επισημάνσεις, θα πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:

	ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Τύπος Ι Αξκών και Ανθστών ή 
Τύπος ΙΙ Υπαξκών και Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών

	
	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	Α.Ο. (NSN)
	
	Αριθμός Ονομαστικού
(Βλέπε Παράγραφος 3)

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	
	Εργοστάσιο Κατασκευής

	ΣΥΜΒΑΣΗ
	
	Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης

	ΜΕΓΕΘΟΣ (*)
	
	Το μέγεθος του πουλόβερ

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	
	Αριθμός τεμαχίων εντός της συσκευασίας

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
	
	Αναγράφεται ο Αριθμός της Μερίδας


Παρατήρηση: 
1. Όλα τα στοιχεία θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 25,  εκτός από τα στοιχεία με (*) που θα γράφονται  σε μέγεθος γραμμάτων 50 

[bookmark: _Toc240960261]απαιτησεισ συμμορφωσησ υλικου
[bookmark: _Toc240460353][bookmark: _Toc240960262]ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
[bookmark: _Toc240460354][bookmark: _Toc240537366][bookmark: _Toc240960263]Κατά την παράδοση των πουλόβερ θα κατατίθεται και υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όλων των προσθηκών και τροποποιήσεών του. Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εάν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 
Παρατήρηση: Μεταξύ των ουσιών που υφίστανται περιορισμούς (restrictions) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (§2.1-α, -β) είναι και οι ακόλουθες:
List of Aromatic Amines -Azocolorants [REACH Annex XVII- APPENDIX 8- POINT 43 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ “II” της ΠΕΔ). 
“Blue Colorant”  [REACH Annex XVII- APPENDIX 9- POINT 43]

[bookmark: _Toc240960264]Επιθεωρησεισ / Δοκιμέσ
[bookmark: _Toc240960265]Δείγματα προπαραγωγής (βιομηχανικά πρότυπα)
Η διαδικασία επισημοποίησης των δειγμάτων προπαραγωγής (βιομηχανικά πρότυπα) είναι η ακόλουθη:
α. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα κατασκευάζει δύο  (2) πουλόβερ από κάθε μέγεθος (από κάθε τύπο που περιλαμβάνει η προμήθεια) και θα τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ) της σύμβασης. Προκειμένου ο προμηθευτής να επιτύχει την απόχρωση, εφόσον αυτή ορίζεται από το επισημοποιημένο δείγμα της Υπηρεσίας βάσει της παρούσας (εάν η απόχρωση ορίζεται στην Διακήρυξη με άλλο τρόπο θα ακολουθείται η μεθοδολογία που θα ορίζεται στη Διακήρυξη), θα πρέπει πριν την κατασκευή των βιομηχανικών προτύπων να ζητήσει το ένα εκ των δύο επισημοποιημένων δειγμάτων από την Υπηρεσία Προμηθειών. Το δείγμα πρέπει είτε να επιστραφεί στην Υπηρεσία Προμηθειών, η οποία μαζί με το δεύτερο επισημοποιημένο δείγμα να τα παραδώσει στην ΕΠ, είτε να παραδοθεί απευθείας στην ΕΠ με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας Προμηθειών προκειμένου αυτή να αποστείλει στην ΕΠ και το δεύτερο επισημοποιημένο δείγμα. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση της μολυβδοσφραγίδα ή/και η αλλοίωση του δείγματος.
β.  Η ΕΠ παρουσία του προμηθευτή που θα καλείται με μέριμνα του Προέδρου, θα ελέγχει-εξετάζει μακροσκοπικά τα παραδοθέντα δείγματα προπαραγωγής, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΠΕΔ της σύμβασης και τυχόν επίσημο(α) δείγμα(τα) της υπηρεσίας και θα αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα του είδους. Τα δείγματα δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεταξύ τους κατασκευαστικές διαφορές συμπεριλαμβανομένης της απόχρωσης.  Η απόχρωση η οποία συγκρίνεται αρχικά οπτικά (υπό τις συνθήκες της σημείωσης 1 της παραγράφου 4.3.2 της παρούσας από την ΕΠ με τα  δείγματα της 6.2.1-α δεν πρέπει να παρουσιάζει διαφορά από αυτά. Επιτρέπεται μόνον η ελάχιστη απόκλισή της. Σε περίπτωση όμως σημαντικής απόκλισης τα δείγματα απορρίπτονται και ο προμηθευτής καλείται να παρασκευάσει νέα (6.2.1-η). Προκειμένου ο μακροσκοπικός και ο εργαστηριακός έλεγχος της απόχρωσης της παραγωγής (που θα πραγματοποιείται στο στάδιο των μακροσκοπικών και εργαστηριακών ελέγχων παραλαβής) να γίνει σε σύγκριση με το βιομηχανικό πρότυπο θα πρέπει κατά την οπτική σύγκριση της απόχρωσης των υπό έγκριση βιομηχανικών προτύπων με τα  δείγματα της 6.2.1-α είτε να μην υπάρχει διαφορά από αυτά, είτε να υπάρχει ελάχιστη. Η ΕΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατά το στάδιο έγκρισης του βιομηχανικού προτύπου από το προσωπικό του Χημείου του ΚΕΑ τον οπτικό έλεγχο της απόχρωσης σε σύγκριση με τα δείγματα της 6.2.1-α υπό συγκεκριμένο φωτισμό D-65 εάν για οποιοδήποτε λόγο το κρίνει αναγκαίο. Αυτός ο εργαστηριακός οπτικός έλεγχος (ο οποίος πραγματοποιείται δίχως χρέωση του προμηθευτή) δύναται να χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία για την έγκριση του βιομηχανικού προτύπου σε ότι αφορά την απόχρωση, δεν δεσμεύει όμως, σε καμία περίπτωση, την Υπηρεσία σε ότι αφορά τους μεταγενέστερους εργαστηριακούς ελέγχους της απόχρωσης (μέσω φασματοφωτομέτρου) οι οποίοι πραγματοποιούνται στο στάδιο παραλαβής της παραγωγής με την όποια προβλεπόμενη χρέωση του προμηθευτή από το Χημείο.  Εφόσον τα βιομηχανικά πρότυπα τυχόν εγκριθούν με παρατήρηση που αφορά στη διαφορά απόχρωσης, η σύγκριση κατά τον εργαστηριακό (φασματοφωτομετρικό) έλεγχο θα γίνεται με τα δείγματα  της 6.2.1-α.
γ. Τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου θα καταγράφονται σε πρακτικό. Στο υπόψη πρακτικό θα καταγράφονται και τυχόν παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν και δεν στοιχειοθετούν λόγους απόρριψης του είδους και ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να τις διορθώσει κατά το στάδιο της παραγωγής-κατασκευής του είδους.
δ. Το πρακτικό θα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα, θα υπογράφεται από την ΕΠ και τον προμηθευτή και θα κατανέμεται με μέριμνα του Προέδρου της ΕΠ ως εξής:
-ένα (1) αντίτυπο στο φορέα διενέργειας της προμήθειας,
-ένα (1) αντίτυπο στον προμηθευτή,
-από ένα (1) αντίτυπο στον Πρόεδρο και στα μέλη της επιτροπής.
ε. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παρευρεθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου των δειγμάτων, θα αναγράφεται στο πρακτικό ότι αν και κλήθηκε δεν προσήλθε και θα του αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της ΕΠ ένα αντίτυπο του πρακτικού.
στ. Τα δείγματα που κρίθηκαν κατάλληλα θα προσκομίζονται από τον Πρόεδρο της ΕΠ στη Διαχείριση  Δειγμάτων του 201 ΚΕΦΑ και θα σφραγίζονται με μολυβδοσφραγίδα. Τα υπόψη δείγματα θα αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο και θα χρησιμοποιούνται για την παραλαβή του είδους μόνο για τη συγκεκριμένη σύμβαση.
ζ.  Στη συνέχεια ένα (1) δείγμα από το κάθε μέγεθος θα παραδίδεται στον προμηθευτή και ένα (1) δείγμα θα τηρείται από την ΕΠ. 
η. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα από τον προμηθευτή δείγματα κριθούν ακατάλληλα από την ΕΠ, θα καταγράφονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις οι εκτροπές από την ΠΕΔ που τα καθιστούν ακατάλληλα, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει νέα ισάριθμα δείγματα για επανέλεγχο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα και τη δεύτερη φορά που θα προσκομιστούν, ο προμηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, ή να υφίσταται άλλες κυρώσεις στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει αποδεκτά δείγματα στα τιθέμενα από την σύμβαση χρονικά περιθώρια.  
[bookmark: _Toc240960266]Δειγματοληψία
Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους και το Παράρτημα “A”.   
[bookmark: _Toc240960267]Για Μακροσκοπικό Έλεγχο
Η ΕΠ  παίρνει από κάθε μερίδα τον κατάλληλο – όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθμό τεμαχίων από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται τυχαία. Ο συνολικός (από όλες τις μερίδες) αριθμός των λαμβανόμενων τεμαχίων αποτελεί το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου.   
	
	Α/Α
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΡΙΔΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

	1.
	ως 150
	20

	2.
	151-280
	32

	3.
	281-500
	50

	4.
	501-1.200
	80


[bookmark: _Toc434559618][bookmark: _Toc483820653][bookmark: _Toc240460359][bookmark: _Toc240537371][bookmark: _Toc240960268]Η συνολική ποσότητα όλων των δειγμάτων από όλες τις μερίδες μαζί πρέπει γενικά να αντανακλά την ποσόστωση των μεγεθών της προμήθειας.
[bookmark: _Toc240960269]Για Εργαστηριακό έλεγχο
Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τον κατάλληλο – όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθμό με βάση την τυχαία δειγματοληψία (ΠΡΟΣΘΗΚΗ “I” της ΠΕΔ) όπως και στον μακροσκοπικό έλεγχο:

	Α/Α
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΜΕΡΙΔΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΔΕΙΓΜΑ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ)

	1.
	ως 150
	8

	2.
	151-280
	10

	3.
	281-500
	14

	4.
	501-1.200
	20



Από τα πουλόβερ που επιλέχθηκαν (μόνον εφόσον κατά το μακροσκοπικό έλεγχο δεν υπάρξει απόρριψη) τα μισά στέλνονται στο Χημείο του ΚΕΑ για εργαστηριακό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν το αντίδειγμα και τηρούνται μέχρι το πέρας της προμήθειας. Το σύνολο των τεμαχίων δείγματος-αντιδείγματος επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας. Σε περίπτωση που το Χημείο ζητήσει επιπλέον δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, αυτά πρέπει να διατίθενται με μέριμνα της ΕΠ από το αντίδειγμα. Αν το αντίδειγμα δεν εξεταστεί, μπορεί να αποτελέσει μέρος της προς παράδοση ποσότητας, εκτός από τρία (3) τεμάχια κατά προτίμηση διαφορετικών μεγεθών τα οποία θα τηρούνται από τη Διαχείριση δειγμάτων που διενεργεί την προμήθεια για δύο χρόνια, μαζί με το καρτελάκι (με τη μολυβδοσφραγίδα). Κατά το διάστημα αυτό δύναται να χρησιμοποιηθούν με μέριμνα της ΔΑΥ για καταστροφικούς ή άλλους ελέγχους [π.χ. περαιτέρω εργαστηριακούς ελέγχων (§4.2.1-16 & 4.2.11-18) για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον απαγορευμένων από την ΠΕΔ χρωμάτων (π.χ. θειοχρωμάτων ή χρωμάτων που υφίστανται περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις (§2.2-36)]. Μετά το πέρας των δύο ετών θα εξετάζεται από την ΔΑΥ εάν θα διατεθούν προς χορήγηση στο προσωπικό της ΠΑ, εάν θα διατηρηθούν κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα στη Διαχείριση δειγμάτων για τους ίδιους με ανωτέρω λόγους ή εάν θα παραμείνουν οριστικά στη Διαχείριση δειγμάτων. 
[bookmark: _Toc240960270]Έλεγχος Ουσιών που εμπίπτουν σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των επιπρόσθετων απαγορεύσεων της παρούσας ΠΕΔ
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής (§4.2.1-16 και §4.2.11-18) ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη ως προς τη συμμόρφωσή τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠΕΔ, π.χ. των χρωμάτων της §2.2-36 προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
[bookmark: _Toc240960271]Για Έλεγχο χαρτοκιβωτίων συσκευασίας (μακροσκοπικό-εργαστηριακό)
α. Η ΕΠ κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ελέγχει τη συσκευασία σε ποσοστό 5% για τη συμμόρφωσή της με τις §5.1.1, 5.1.1.1 και 5.1.1.2 και 5.1.2 και αν φέρει τη σήμανση που προβλέπεται στην §5.1.3. 
β. Η ΕΠ παίρνει τυχαία τις ποσότητες χαρτοκιβωτίων του πίνακα (ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται). 
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	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	έως - 50
	2
	0
	Τα ελαττώματα αναφέρονται στον εργαστηριακό έλεγχο των χαρτοκιβωτίων.

	2.
	51 - 500
	4
	0
	

	3.
	501 και άνω
	6
	0
	


γ. Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα μισά θα αποτελέσουν το δείγμα και τα άλλα μισά το αντίδειγμα. Το δείγμα αποστέλλεται στο Χημείο του κλάδου που διενεργεί την προμήθεια για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΔ, ενώ το αντίδειγμα πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.
δ. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προσκομίσει επιπλέον ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων τόση, όση είναι το δείγμα και το αντίδειγμα (σε αυτά θα μπουν τυχαία τα περιεχόμενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία – κενά – θα αποτελέσουν το δείγμα και το αντίδειγμα).
ε. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές ή εργαστηριακές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια, στη σήμανση ή στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται από τον προμηθευτή με έξοδά του και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο. Σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης του προμηθευτή επιβάλλεται απόρριψη. 
[bookmark: _Toc240960272]Έλεγχοι Ποιότητας Υλικού
[bookmark: _Toc240960273]Μακροσκοπικός έλεγχος
Διενεργείται από την ΕΠ στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου (§6.2.2.1). Ελέγχονται οι απαιτήσεις των §4.1.2 καθώς και όλης της ενότητας 4.3 και 4.4. Θα παραλαμβάνει από τον προμηθευτή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο §6.1. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής.
[bookmark: _Toc240960274]Εργαστηριακός έλεγχος
Ο εργαστηριακός έλεγχος εκτελείται από το Χημείο του ΚΕΑ στα δείγματα των §6.2.2.2 και 6.2.2.4, στις απαιτήσεις της §4.2.1, §4.2.2, §4.2.3, §4.2.11 και 5.1.2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το ΧΗΕΔ, αυτός θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του, από το Γ.Χ. του Κράτους ή από εργαστήριο άλλου κλάδου ή από άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας μερίδας κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν αποστέλλονται δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. Η υπηρεσία δύναται να ελέγξει με έξοδα του προμηθευτή τη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα (ή τμήμα αυτών) στην  §6.2.2.3 και §4.2.1-16, όπως αναφέρεται και στην §6.2.2.2. 
[bookmark: _Toc240960275]Παραλαβή – Απόρριψη υλικού
α. Η μερίδα παραλαμβάνεται μακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιμής αν δεν διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της προδιαγραφής κατά το μακροσκοπικό έλεγχο.
β. Σε περίπτωση που συναντώνται μικρά ελαττώματα και κατασκευαστικές κακοτεχνίες που μπορούν να επιδιορθωθούν ή να υπάρξει αντικατάσταση των ελαττωματικών τεμαχίων από τον κατασκευαστή και εφόσον αυτά δεν παρουσιάζονται σε συχνότητα μεγαλύτερη από 4%, η μερίδα παραλαμβάνεται μακροσκοπικά, αφού με μέριμνα του κατασκευαστή αρθούν πλήρως οι παραπάνω ατέλειες.
γ. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή η σήμανση είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες επιβάλλεται η συμμόρφωση με την προδιαγραφή, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.
δ. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας μερίδας κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν αποστέλλονται δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.
ε. Η οριστική παραλαβή κάθε μερίδας θα γίνεται εφόσον, πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ τόσο μακροσκοπικά όσο και εργαστηριακά. 
στ. Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή:

-Θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές οι συσκευασίες που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας.
-Θα παραλαμβάνει από τον προμηθευτή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην §6.1. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής.
-Θα ελέγχει εάν με την τελευταία μερίδα παραλαβής έχει επιστραφεί το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα χορήγησής του.
  
[bookmark: _Toc228347092][bookmark: _Toc239937589][bookmark: _Toc240960276]ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Δεν Απαιτείται 
[bookmark: _Toc239937590][bookmark: _Toc240960277]ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
[bookmark: _Toc240960278]επισηΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ δειγματα υπηρεσιασ
Τα επισημοποιημένα δείγματα της Υπηρεσίας (αν υπάρχουν) λαμβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές μόνον για όσα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά αναγράφονται στην καρτέλα τους και για όσα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά τυχόν δεν αναφέρονται στην ΠΕΔ, ως συμπλήρωμα της ΠΕΔ. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων της παρούσας και  του επίσημου δείγματος που δεν διευκρινίζονται αλλού (π.χ. διαγωνισμός), υπερισχύει η ΠΕΔ. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά.
[bookmark: _Toc280585469][bookmark: _Toc280586898][bookmark: _Toc280589258][bookmark: _Toc280576205][bookmark: _Toc29156934][bookmark: _Toc29163492][bookmark: _Toc29146643][bookmark: _Toc29145494][bookmark: _Toc29145606][bookmark: _Toc29242181][bookmark: _Toc29161423][bookmark: _Toc29142936][bookmark: _Toc409762589][bookmark: _Toc410130839][bookmark: _Toc410205182][bookmark: _Toc410297805][bookmark: _Toc410391211][bookmark: _Toc410736145][bookmark: _Toc410988030][bookmark: _Toc411233821][bookmark: _Toc414356902][bookmark: _Toc416156836][bookmark: _Toc418578738][bookmark: _Toc421532514][bookmark: _Toc422916384][bookmark: _Toc432501274][bookmark: _Toc434389215][bookmark: _Toc434559628][bookmark: _Toc477347036][bookmark: _Toc483820663][bookmark: _Toc240460370][bookmark: _Toc240537382][bookmark: _Toc240960279]Ο προμηθευτής αφού κατασκευάσει τα βιομηχανικά πρότυπα, βάσει της  §6.2.1, υποχρεούται να παραδώσει το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο του χορηγήθηκε, χωρίς τις οποιεσδήποτε αλλοιώσεις. 
[bookmark: _Toc240960280]ΜΕΡΙΔΕΣ 
Τα πουλόβερ παραδίδονται κατανεμημένα σε μερίδες των 1000 τεμαχίων, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αν ο αριθμός των πουλόβερ που πρόκειται να κατασκευαστεί δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 1000 τα επιπλέον τεμάχια συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα 200, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα. 

[bookmark: _Toc240960281]περιεχομενο προσφορασ
[bookmark: _Toc240537385][bookmark: _Toc240960282]Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όλων των προσθηκών και τροποποιήσεών του. Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
[bookmark: _Toc240960283]Δειγματα προμηθευτων για αξιολογηση
Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν δύο (2) πουλόβερ διαφορετικών μεγεθών ως δείγματα (εκτός και εάν από την ισχύουσα νομοθεσία ή τη Διακήρυξη ορίζεται ρητά ότι δεν πρέπει να κατατίθενται δείγματα ή ότι εάν κατατίθενται δεν θα λαμβάνονται υπόψη), τα οποία θα ελέγχονται μακροσκοπικά από την Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΔ.
Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο θα απορρίπτονται οι προσφορές των προμηθευτών, των οποίων τα δείγματα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Τα δείγματα των προμηθευτών δύναται να έχουν ελαφρές μόνον αποκλίσεις από την παρούσα ΠΕΔ και από το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας ως προς την κατασκευή, δεδομένου ότι στο στάδιο αξιολόγησης θα ελέγχεται η κατασκευαστική δυνατότητα των προμηθευτών και η επιμέλεια της κατασκευής. Οι όποιες αποκλίσεις από την ΠΕΔ και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας σε αυτό το στάδιο δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν αρθεί στο στάδιο έγκρισης του βιομηχανικού προτύπου καθώς επίσης και στην παράδοση όλης της παραγωγής. 
[bookmark: _Toc421275056][bookmark: _Toc240960284]φυλλο συμμορφωσησ
[bookmark: _Toc426541963][bookmark: _Toc429991344][bookmark: _Toc431969126][bookmark: _Toc463599985][bookmark: _Toc463600945][bookmark: _Toc463612371][bookmark: _Toc464464982][bookmark: _Toc464734077][bookmark: _Toc466030920][bookmark: _Toc477347043][bookmark: _Toc483820670][bookmark: _Toc240460376][bookmark: _Toc240537388][bookmark: _Toc240960285][bookmark: _Toc280585473][bookmark: _Toc280586902][bookmark: _Toc280589262][bookmark: _Toc280576209][bookmark: _Toc29156938][bookmark: _Toc29163496][bookmark: _Toc29146648][bookmark: _Toc29145499][bookmark: _Toc29145611][bookmark: _Toc29162421][bookmark: _Toc29144513][bookmark: _Toc29148278][bookmark: _Toc29144068][bookmark: _Toc29147392][bookmark: _Toc29153890][bookmark: _Toc29154746][bookmark: _Toc418504329][bookmark: _Toc418504534]Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει Φύλλο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα της ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ “ΙΙΙ” της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.
[bookmark: _Toc280585474][bookmark: _Toc280586903][bookmark: _Toc280589263][bookmark: _Toc280576210][bookmark: _Toc29156939][bookmark: _Toc29163497][bookmark: _Toc29146649][bookmark: _Toc29145500][bookmark: _Toc29145612][bookmark: _Toc29162422][bookmark: _Toc29144514][bookmark: _Toc29148279][bookmark: _Toc29144069][bookmark: _Toc29147393][bookmark: _Toc29153891][bookmark: _Toc29154747][bookmark: _Toc418504330][bookmark: _Toc418504535]ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
[bookmark: _Toc240960286]δηλωση αντισκορικησ ουσιασ
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει είτε να καταθέσουν δήλωση της αντισκορικής ουσίας που θα χρησιμοποιήσουν η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με τα αναφερόμενα στο ΠΡΟΣΘΗΚΗ V της παρούσας, είτε να την αναφέρουν ξεκάθαρα στο φύλλο συμμόρφωσης  


[bookmark: _Toc240960287]Σημειωσεισ/ορισμοι-συντμησεισ-συμβολα
[bookmark: _Toc280585477][bookmark: _Toc280586906][bookmark: _Toc280589266][bookmark: _Toc280576213][bookmark: _Toc29156943][bookmark: _Toc29163501][bookmark: _Toc29145504][bookmark: _Toc29145616][bookmark: _Toc29242191][bookmark: _Toc29161433][bookmark: _Toc29142943][bookmark: _Toc409762596][bookmark: _Toc410130847][bookmark: _Toc410205190][bookmark: _Toc410297813][bookmark: _Toc410391218][bookmark: _Toc410736152][bookmark: _Toc410988037][bookmark: _Toc411233828][bookmark: _Toc414356909][bookmark: _Toc416156843][bookmark: _Toc418578745][bookmark: _Toc421532522][bookmark: _Toc422916392][bookmark: _Toc432501282][bookmark: _Toc434389223][bookmark: _Toc434559637][bookmark: _Toc477347045][bookmark: _Toc483820673][bookmark: _Toc240460379][bookmark: _Toc240537391][bookmark: _Toc240960288]	ΠΕΔ = Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων
[bookmark: _Toc477347046][bookmark: _Toc483820674][bookmark: _Toc240460380][bookmark: _Toc240537392][bookmark: _Toc240960289]	ΤΠ = Τεχνική Προδιαγραφή
[bookmark: _Toc477347047][bookmark: _Toc483820675][bookmark: _Toc240460381][bookmark: _Toc240537393][bookmark: _Toc240960290]	ΠΑ = Πολεμική Αεροπορία
[bookmark: _Toc477347048][bookmark: _Toc483820676][bookmark: _Toc240460382][bookmark: _Toc240537394][bookmark: _Toc240960291]	ΕΠ = Επιτροπή Παραλαβής
[bookmark: _Toc483820677][bookmark: _Toc240460383][bookmark: _Toc240537395][bookmark: _Toc240960292]	Hook = αρσενικό τμήμα αυτόδετης ταινίας (προσκολλητικού συνδέσμου)
[bookmark: _Toc483820678][bookmark: _Toc240460384][bookmark: _Toc240537396][bookmark: _Toc240960293]	Loop = θηλυκό  τμήμα αυτόδετης ταινίας (προσκολλητικού συνδέσμου)
[bookmark: _Toc280585479][bookmark: _Toc280586908][bookmark: _Toc280589268][bookmark: _Toc280576215][bookmark: _Toc29156945][bookmark: _Toc29163503][bookmark: _Toc29145506][bookmark: _Toc29145618][bookmark: _Toc29242193][bookmark: _Toc29161435][bookmark: _Toc29142945][bookmark: _Toc409762598][bookmark: _Toc410130849][bookmark: _Toc410205192][bookmark: _Toc410297815][bookmark: _Toc410391220][bookmark: _Toc410736154][bookmark: _Toc410988038][bookmark: _Toc411233829][bookmark: _Toc414356910][bookmark: _Toc416156844][bookmark: _Toc418578746][bookmark: _Toc421532523][bookmark: _Toc422916393][bookmark: _Toc432501283][bookmark: _Toc434389224][bookmark: _Toc434559638][bookmark: _Toc477347049][bookmark: _Toc483820679][bookmark: _Toc240460385][bookmark: _Toc240537397][bookmark: _Toc240960294]	cm = εκατοστά
[bookmark: _Toc29142946][bookmark: _Toc409762599][bookmark: _Toc410130850][bookmark: _Toc410205193][bookmark: _Toc410297816][bookmark: _Toc410391221][bookmark: _Toc410736155][bookmark: _Toc410988039][bookmark: _Toc411233830][bookmark: _Toc414356911][bookmark: _Toc416156845][bookmark: _Toc418578747][bookmark: _Toc421532524][bookmark: _Toc422916394][bookmark: _Toc432501284][bookmark: _Toc434389225][bookmark: _Toc434559639][bookmark: _Toc477347050][bookmark: _Toc483820680][bookmark: _Toc240460386][bookmark: _Toc240537398][bookmark: _Toc240960295]	mm= χιλιοστά
[bookmark: _Toc477347051][bookmark: _Toc483820681][bookmark: _Toc240460387][bookmark: _Toc240537399][bookmark: _Toc240960296]	N = newton
[bookmark: _Toc477347052][bookmark: _Toc483820682][bookmark: _Toc240460388][bookmark: _Toc240537400][bookmark: _Toc240960297]	Nec = νούμερο αγγλικό βαμβακερό 
[bookmark: _Toc477347053][bookmark: _Toc483820683][bookmark: _Toc240460389][bookmark: _Toc240537401][bookmark: _Toc240960298]	kg/cm2 = κιλό ανά τετραγωνικό εκατοστό
[bookmark: _Toc477347054][bookmark: _Toc483820684][bookmark: _Toc240460390][bookmark: _Toc240537402][bookmark: _Toc240960299]	g/m2 = γραμμάριο ανά τετραγωνικό μέτρο
[bookmark: _Toc29142953][bookmark: _Toc409762606][bookmark: _Toc410130857][bookmark: _Toc410205200][bookmark: _Toc410297823][bookmark: _Toc410391224][bookmark: _Toc410736158][bookmark: _Toc410988040][bookmark: _Toc411233831][bookmark: _Toc414356912][bookmark: _Toc416156846][bookmark: _Toc418578748][bookmark: _Toc421532525][bookmark: _Toc422916395][bookmark: _Toc432501285][bookmark: _Toc434389226][bookmark: _Toc434559640][bookmark: _Toc477347055][bookmark: _Toc483820685][bookmark: _Toc240460391][bookmark: _Toc240537403][bookmark: _Toc240960300]	RΕACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 

[bookmark: _Toc240960301]ΠΡΟΤΑΣΕΙς βελτιωσησ τεχνικησ προδιαγραφησ
Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr. 
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ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
α. Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγμα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, του προϊόντος αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των μονάδων. 
β. Η διαδικασία επιλογής από μια μερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη.  
γ. Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ονομάζεται «τυχαία δειγματοληψία».     

2. ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
α. Το δείγμα αποτελείται από τον αριθμό των μονάδων του προϊόντος που λαμβάνονται από μια μερίδα με βάση τις αναφερόμενες ποσότητες των πινάκων των αντίστοιχων παραγράφων της παρούσας ΠΕΔ.     
β. Τυχαία δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για τη λήψη μονάδων από μία μερίδα, έτσι ώστε κάθε μονάδα της μερίδας αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συμπεριληφθεί στο δείγμα.   
γ.  Απαγορεύεται η λήψη δειγμάτων από μία μόνο θέση της μερίδας.
δ.  Στη συνολική ποσότητα (λαμβανομένων υπόψη των δειγμάτων όλων των μερίδων) πρέπει γενικά να «συμμετέχει» το κάθε μέγεθος κατ’ αναλογία της ποσόστωσης των μεγεθών της συγκεκριμένης προμήθειας. Αν κατά την εφαρμογή των §4 και 5 (επιλογή τυχαίων αριθμών) και πριν ληφθούν τα δείγματα διαπιστωθεί ότι θα υπάρξει σημαντική απόκλιση από την ποσόστωση των μεγεθών της προμήθειας, θα πρέπει η διαδικασία της επιλογής μέσω των τυχαίων αριθμών να επαναληφθεί.  

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
α. Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθμών που ακολουθεί.
β.  Κάθε χαρτοκιβώτιο της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αριθμό. 
γ.  Οι τυχαίοι αριθμοί του πίνακα έχουν σχηματιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. 
δ.  Η τυχαία φύση των αριθμών του διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ).
ε.  Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ.
στ.  Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων) ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των στηλών.

4.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
Για την επιλογή τυχαίων αριθμών με τη βοήθεια του πίνακα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α.  Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του πίνακα.
β. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω ή κάτω).
γ. Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και – ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας – κατάλληλος αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες από 1000 μονάδες πρέπει να επιλεχθούν τρία ψηφία, τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών, π.χ. 1ο – 2ο – 3ο, 1ο – 3ο – 4ο, 2ο – 3ο – 5ο κ.ο.κ).
δ. Δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας.

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
α. Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50.
β.  Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17.
γ. Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθμών.
δ. Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40.
ε. Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40 και 46 πρέπει να ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
α. Ως μερίδα, για την εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας, θεωρείται ολόκληρη η ποσότητα των χαρτοκιβωτίων στα οποία είναι συσκευασμένα τα πουλόβερ μιας μερίδας, όπως αυτή καθορίζεται στην §7.2 της προδιαγραφής.
β. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα πρέπει να έχουν αριθμηθεί ένα προς ένα. 
γ. Για τη διενέργεια του μακροσκοπικού και των εργαστηριακών ελέγχων θα πρέπει να καθοριστούν, με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, όσα χαρτοκιβώτια απαιτούνται για να αποτελέσουν τυχαίο δείγμα (για μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο) και από τα οποία θα ληφθούν όσα πουλόβερ προβλέπονται στους πίνακες της παρούσας ΠΕΔ. Από ένα χαρτοκιβώτιο των  (20) πουλόβερ δεν επιτρέπεται να ληφθούν περισσότερα από δύο (2) τεμάχια σε ότι αφορά τον μακροσκοπικό έλεγχο μόνον. Για τον εργαστηριακό έλεγχο επιτρέπεται η λήψη μόνον ενός τεμαχίου από κάθε χαρτοκιβώτιο.  Θα πρέπει γενικά να λαμβάνεται ανά μέγεθος αριθμός τεμαχίων ανάλογος της ποσόστωσης των μεγεθών της προμήθειας.  
δ. Οι προμηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των ειδών, να συσκευάσουν τα χαρτοκιβώτια που ανοίχτηκαν.
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	76
	11508
	70225
	51111
	38351
	19444
	66499
	71945
	05422
	13442
	78675
	84081
	66938
	93654
	39894

	77
	37449
	30362
	06694
	54690
	04052
	53115
	62757
	95348
	78662
	11163
	81651
	50245
	34971
	52924

	78
	46515
	70331
	85922
	38329
	57015
	15765
	97161
	17869
	45349
	61796
	66345
	81073
	49106
	79860

	79
	30986
	81223
	42416
	58353
	21532
	30502
	32305
	86482
	05174
	07901
	54339
	58861
	74818
	46942

	80
	63798
	64995
	46583
	09785
	44160
	78128
	83991
	42865
	92520
	83531
	80377
	35909
	81250
	54238

	81
	82486
	84846
	99254
	67632
	43218
	50076
	21361
	64816
	51202
	88124
	41870
	52689
	51275
	83556

	82
	21885
	32906
	92431
	09060
	64297
	51674
	64126
	62570
	26123
	05155
	59194
	52799
	28225
	85762

	83
	60336
	98782
	07408
	53458
	13564
	59089
	26445
	29789
	85205
	41001
	12535
	12133
	14645
	23541

	84
	43937
	46891
	24010
	25560
	86355
	33941
	25786
	54990
	71899
	15475
	95434
	98227
	21824
	19585

	85
	97656
	63175
	89303
	16275
	07100
	92063
	21942
	18611
	47348
	20203
	18534
	03862
	78095
	50136

	86
	03299
	01221
	05418
	38982
	55758
	92237
	26759
	86367
	21230
	98442
	08303
	56613
	91511
	75928

	87
	79626
	06484
	03574
	17668
	07785
	76020
	79924
	25651
	83325
	88428
	85076
	72811
	22717
	50585

	88
	85636
	68335
	47539
	03129
	65651
	11977
	02510
	26113
	99447
	68645
	34327
	15152
	55230
	93448

	89
	18039
	14367
	61337
	06177
	12143
	46609
	32989
	74014
	64708
	00533
	35398
	58408
	13261
	47908

	90
	08362
	15656
	60627
	36478
	65648
	16764
	53412
	09013
	07832
	41574
	17639
	82163
	60859
	75567

	91
	79556
	29068
	04142
	16268
	15387
	12856
	66227
	38358
	22478
	73373
	88732
	09443
	82558
	05250

	92
	92608
	82674
	27072
	32534
	17075
	27698
	98204
	63863
	11951
	34648
	88022
	56148
	34925
	57031

	93
	23982
	25835
	40055
	67006
	12293
	02753
	14827
	23235
	35071
	99704
	37543
	11601
	35503
	85171

	94
	09915
	96206
	05908
	97901
	28395
	14186
	00821
	80703
	70426
	75647
	76310
	88717
	37890
	40129

	95
	59037
	33300
	26695
	62247
	69927
	76123
	50842
	43834
	86654
	70959
	79725
	93872
	28117
	19233

	96
	42488
	78077
	69882
	61677
	34136
	79180
	97526
	43092
	04098
	73571
	80799
	76536
	71255
	64239

	97
	46764
	86273
	63003
	93017
	31204
	36692
	40202
	35275
	57306
	55543
	53203
	18098
	47625
	88684

	98
	03237
	45430
	55417
	63282
	90816
	17349
	88298
	90183
	36600
	78406
	06216
	95787
	42579
	90730

	99
	86591
	81482
	52667
	61582
	14972
	90053
	89534
	76036
	49199
	43716
	97548
	04379
	46370
	28672

	100
	38534
	01715
	94964
	87288
	65680
	43772
	39560
	12918
	86537
	62738
	19636
	51132
	25739
	56947
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ “ΙΙΙ” ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00563
[bookmark: _Toc420661304][bookmark: _Toc421001945][bookmark: _Toc421183259][bookmark: _Toc421275066][bookmark: _Toc421532529][bookmark: _Toc422916399][bookmark: _Toc432501289][bookmark: _Toc434389230][bookmark: _Toc434559644][bookmark: _Toc477347059][bookmark: _Toc483820689][bookmark: _Toc240460395][bookmark: _Toc240537407][bookmark: _Toc240960304]					ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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[bookmark: _Toc420661306][bookmark: _Toc421001947][bookmark: _Toc421183261][bookmark: _Toc421275068][bookmark: _Toc421532531][bookmark: _Toc422916401][bookmark: _Toc432501291][bookmark: _Toc434389232][bookmark: _Toc434559646][bookmark: _Toc477347061][bookmark: _Toc483820691][bookmark: _Toc240460397][bookmark: _Toc240537409][bookmark: _Toc240960306]ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ(1):
[bookmark: _Toc420661307][bookmark: _Toc421001948][bookmark: _Toc421183262][bookmark: _Toc421275069][bookmark: _Toc421532532][bookmark: _Toc422916402][bookmark: _Toc432501292][bookmark: _Toc434389233][bookmark: _Toc434559647][bookmark: _Toc477347062][bookmark: _Toc483820692][bookmark: _Toc240460398][bookmark: _Toc240537410][bookmark: _Toc240960307]ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ(2):
[bookmark: _Toc420661308][bookmark: _Toc421001949][bookmark: _Toc421183263][bookmark: _Toc421275070][bookmark: _Toc421532533][bookmark: _Toc422916403][bookmark: _Toc432501293][bookmark: _Toc434389234][bookmark: _Toc434559648][bookmark: _Toc477347063][bookmark: _Toc483820693][bookmark: _Toc240460399][bookmark: _Toc240537411][bookmark: _Toc240960308]ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ(3):
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[bookmark: _Toc420661314][bookmark: _Toc421001955][bookmark: _Toc421183269][bookmark: _Toc421275076][bookmark: _Toc421532539][bookmark: _Toc422916409][bookmark: _Toc432501299][bookmark: _Toc434389240][bookmark: _Toc434559654][bookmark: _Toc477347069][bookmark: _Toc483820699][bookmark: _Toc240460405][bookmark: _Toc240537417][bookmark: _Toc240960314]ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:
[bookmark: _Toc420661315][bookmark: _Toc421001956][bookmark: _Toc421183270][bookmark: _Toc421275077][bookmark: _Toc421532540][bookmark: _Toc422916410][bookmark: _Toc432501300][bookmark: _Toc434389241][bookmark: _Toc434559655][bookmark: _Toc477347070][bookmark: _Toc483820700][bookmark: _Toc240460406][bookmark: _Toc240537418][bookmark: _Toc240960315](1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ-Α-00079)
[bookmark: _Toc420661316][bookmark: _Toc421001957][bookmark: _Toc421183271][bookmark: _Toc421275078][bookmark: _Toc421532541][bookmark: _Toc422916411][bookmark: _Toc432501301][bookmark: _Toc434389242][bookmark: _Toc434559656][bookmark: _Toc477347071][bookmark: _Toc483820701][bookmark: _Toc240460407][bookmark: _Toc240537419][bookmark: _Toc240960316](2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η)
[bookmark: _Toc420661317][bookmark: _Toc421001958][bookmark: _Toc421183272][bookmark: _Toc421275079][bookmark: _Toc421532542][bookmark: _Toc422916412][bookmark: _Toc432501302][bookmark: _Toc434389243][bookmark: _Toc434559657][bookmark: _Toc477347072][bookmark: _Toc483820702][bookmark: _Toc240460408][bookmark: _Toc240537420][bookmark: _Toc240960317](3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.  
[bookmark: _Toc420661318][bookmark: _Toc421001959][bookmark: _Toc421183273][bookmark: _Toc421275080][bookmark: _Toc421532543][bookmark: _Toc422916413][bookmark: _Toc432501303][bookmark: _Toc434389244][bookmark: _Toc434559658][bookmark: _Toc477347073][bookmark: _Toc483820703][bookmark: _Toc240460409][bookmark: _Toc240537421][bookmark: _Toc240960318](4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των παραρτημάτων & προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή/και υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και παράγραφοι ή/και υποπαράγραφοι που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση. 
[bookmark: _Toc420661319][bookmark: _Toc421001960][bookmark: _Toc421183274][bookmark: _Toc421275081][bookmark: _Toc421532544][bookmark: _Toc422916414][bookmark: _Toc432501304][bookmark: _Toc434389245][bookmark: _Toc434559659][bookmark: _Toc477347074][bookmark: _Toc483820704][bookmark: _Toc240460410][bookmark: _Toc240537422][bookmark: _Toc240960319](5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Ούγια). Στην περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά. Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μιας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην τροποποίηση. Στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονομασία της κάθε ιδιότητας.      
[bookmark: _Toc420661320][bookmark: _Toc421001961][bookmark: _Toc421183275][bookmark: _Toc421275082][bookmark: _Toc421532545][bookmark: _Toc422916415][bookmark: _Toc432501305][bookmark: _Toc434389246][bookmark: _Toc434559660][bookmark: _Toc477347075][bookmark: _Toc483820705][bookmark: _Toc240460411][bookmark: _Toc240537423][bookmark: _Toc240960320](6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που τυχόν δεν αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση. 
[bookmark: _Toc420661321][bookmark: _Toc421001962][bookmark: _Toc421183276][bookmark: _Toc421275083][bookmark: _Toc421532546][bookmark: _Toc422916416][bookmark: _Toc432501306][bookmark: _Toc434389247][bookmark: _Toc434559661][bookmark: _Toc477347076][bookmark: _Toc483820706][bookmark: _Toc240460412][bookmark: _Toc240537424][bookmark: _Toc240960321](7) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.
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			           Πλεκτό Ύφασμα
	Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	Όρια - εκπτώσεις

	1.
	
Βάρος πουλόβερ

	ASTM D 3776
	---

	2.
	


Χημική σύσταση 
νήματος πλέξης
	(ΕΝ ISO  1833-1
&
AATCC 20
&
ISO 1833-4)

ή (AATCC 20
&
AATCC 20 A)

	10

	3.
	Πλέξη
	Οπτικά
	8

	4.
	
Τίτλος νήματος πλέξης (Νm)
	ISO 7211-5
	15

	5.
	FINESSE ερίου
	ISO 137
	30

	6.
	

Σταθερότητα διαστάσεων

	ΤΜ 31/2002 & ΑK1/Ιαν. 2016
Βλέπε §4.2.2 της παρούσας
	11
11

	7.
	Μέτρηση διαφοράς 
απόχρωσης
DEcmc (2:1) 
(BS-6923:1988)
(εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού η διαφορά θα μετριέται από το επίσημο δείγμα του Διαγωνισμού. Η σύγκριση δύναται να γίνει με το βιομηχανικό πρότυπο υπό τις προϋποθέσεις της §6.1.1

	Χρωματομετρία
	29

	8.
	Μέτρηση διαφοράς απόχρωσης μεταξύ σημείων του ίδιου ενδύματος
DEcmc (2:1) 
(BS-6923:1988)
	Χρωματομετρία
	---

	9.
	Αντίσταση στο 
κομπάλιασμα
(Pilling)
	EN ISO 12945-1
7200 κύκλους τριβής
	20

	10.
	Αντοχή στη διάρρηξη
(Kg)
	ASTM 3787-07
	25

	11.
	Λιπαρές ουσίες
	Υ-387
	30

	12.
	Αντισκορική Ουσία
	Βλέπε παράγραφο 4.2.3
	

	13.
	
Αντοχή χρωματισμού

	
	

	α.
	στο νερό
	ΕΝ ISO 105 E01
	15

	β.
	στην ξηρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	15

	γ.
	στην υγρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	15

	δ.
	στον ιδρώτα
(όξινο –αλκαλικό)
	ΕΝ ISO 105 E04
	2X10

	ε.
	
στην πλύση (40°C)Χ2

	
ΕΝ ISO 105 C06-A2S

	
15

	στ.
	
στο ηλιακό φως ή
στο τεχνητό φως
	
ISO 105-B01
ή ISO 105-B02
	10

	14.
	Μέθοδοι προσδιορισμού παρουσίας συγκεκριμένων αρωματικών αμινών προερχόμενων από αζωχρώματα1,1α
	Οι προβλεπόμενες μέθοδοι του κανονισμού REACH
Καν. Reach Annex XVII Appendix 10 – Entry 43
(ΕΝ14362-1:2017 &
ΕΝ 14362-3:2017)
	

	15.
	pH
	ΕΝ ISO 3071
	15

	16.
	Έλεγχος χρωμάτων
	Χημικές αναλύσεις
	












Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμμεικτου υφαντού υφάσματος Νο 240
	Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	Όρια - εκπτώσεις

	1.
	
Βάρος πουλόβερ

	ASTM D 3776
	10

	2.
	


Χημική σύσταση 
νήματος πλέξης
	(ΕΝ ISO  1833-1
&
AATCC 20
&
ISO 1833-4)

ή (AATCC 20
&
AATCC 20 A)

	10Χ2

	3.
	Πλέξη
	Οπτικά
	8

	4.
	Τίτλος νήματος πλέξης (Νm)
	ISO 7211-5
	15

	5.
	
FINESSE ερίου
	ISO 137
	30

	6.
	

Σταθερότητα διαστάσεων

	ΤΜ 31/2002 & ΑK1/Ιαν. 2016
Βλέπε §4.2.2 της παρούσας
	11
11

	7.
	Μέτρηση διαφοράς 
απόχρωσης
DEcmc (2:1) 
(BS-6923:1988)
(εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού η διαφορά θα μετριέται από το επίσημο δείγμα του Διαγωνισμού. Η σύγκριση δύναται να γίνει με το βιομηχανικό πρότυπο υπό τις προϋποθέσεις της §6.1.1

	Χρωματομετρία
	29

	8.
	Μέτρηση διαφοράς απόχρωσης μεταξύ σημείων του ίδιου ενδύματος
DEcmc (2:1) 
(BS-6923:1988)
	Χρωματομετρία
	---

	9.
	Αντίσταση στο 
κομπάλιασμα
(Pilling)
	EN ISO 12945-1
7200 κύκλους τριβής
	20

	10.
	Αντοχή στη διάρρηξη
(Kg)
	ASTM 3787-07
	25

	11.
	Λιπαρές ουσίες
	Υ-387
	30

	12.
	Αντισκορική Ουσία
	Βλέπε παράγραφο 4.2.3
	

	13.
	
Αντοχή χρωματισμού

	
	

	α.
	στο νερό
	ΕΝ ISO 105 E01
	15

	β.
	στην ξηρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	15

	γ.
	στην υγρή τριβή
	ΕΝ ISO 105 X12
	15

	δ.
	στον ιδρώτα
(όξινο –αλκαλικό)
	ΕΝ ISO 105 E04
	2Χ10

	ε.
	
στην πλύση (40°C)Χ2

	
ΕΝ ISO 105 C06-A2S

	
15

	στ.
	
στο ηλιακό φως ή
στο τεχνητό φως
	
ISO 105-B01
ή ISO 105-B02
	10

	14.
	Μέθοδοι προσδιορισμού παρουσίας συγκεκριμένων αρωματικών αμινών προερχόμενων από αζωχρώματα1,1α
	Οι προβλεπόμενες μέθοδοι του κανονισμού REACH
Καν. Reach Annex XVII Appendix 10 – Entry 43
(ΕΝ14362-1:2017 &
ΕΝ 14362-3:2017)
	

	15.
	pH
	ΕΝ ISO 3071
	15

	16.
	Έλεγχος χρωμάτων
	Χημικές αναλύσεις
	



















ΠΡΟΣΘΗΚΗ “V” ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-00563
[bookmark: _Hlk239938795]ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

α. Ένα IR agent γίνεται αποδεκτό ως σύμφωνο με την παρούσα ΠΕΔ  εφόσον 
η δραστική του ουσία είναι η permethrin και πληροί τα ακολούθως αναφερόμενα:  

Πίνακας 1: Αποδεκτά δραστικά συστατικά
	
	Minimum Concentration after Fastness Testing as active 
(ppm or mg/kg) 

	
	Level 3

	Permethrin
	75



Παρατηρήσεις:
1. Τα στοιχεία που παρέχονται στη στήλη Level 3 περιλαμβάνονται στην προδιαγραφή CP-4:2016 της Woolmark. 
2. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του IR agent στο μαλλί περιγράφονται στην Woolmark TM27 (§2.2-12 της ΠΕΔ): Chemical assay of insect resist (IR) agent content. 
3. Η δραστική ουσία  permethrin έχει άδεια χρήσης Εκτελεστικός Κανονισμός αριθ. 1090/2014 (§ 2.1-στ).

4. To level 3 σύμφωνα με την CP-4:2016 της Woolmark είναι συνιστώμενο για θερμότερες και ξηρότερες κλιματολογικές συνθήκες (εν συγκρίσει με το level 2 που συστήνεται για υγρότερα κλίματα) όπως αυτές που επικρατούν στην κεντρική και νότιο Ευρώπη. 

Σύσταση
Επίπεδα IR agents στο μαλλί ύστερα από τις προβλεπόμενες δοκιμές αντοχών [(Woolmark TM28  (§2.2-25)], τα οποία αντιστοιχούν στην καθορισμένη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας % w/w. 

Ο πίνακας που ακολουθεί (ο οποίος είναι ενδεικτικός) αναφέρει την ελάχιστη συγκέντρωση εμπορικών αντισκορικών προϊόντων (IR agents), τα οποία πρέπει να είναι παρόντα στο μαλλί προκειμένου να συμμορφώνεται με την προδιαγραφή CP-4:2016 ύστερα από τις προβλεπόμενες δοκιμές αντοχών [(Woolmark TM28  (§2.2-25)]. Αυτά είναι συνιστώμενα (CP-4:2016 της Woolmark) και βασίζονται στις λαμβανόμενες πληροφορίες από τους κατασκευαστές σχετικά με το % της δραστικής ουσίας στο εμπορικό προϊόν. 
Η ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή θα είναι ασφαλώς υψηλότερη.
Την απόλυτη ευθύνη της χρησιμοποιούμενης ποσότητας των κατωτέρω εμπορικών προϊόντων προκειμένου να πληρούνται οι όροι της παρούσας ΠΕΔ (πίνακας 1) έχει ο κατασκευαστής/προμηθευτής. 
Τα στοιχεία για τις δραστικές ουσίες των εμπορικών προϊόντων (που παρέχονται στην στήλη με τίτλο “Δραστικό Συστατικό” του πίνακα 2) περιλαμβάνονται είτε στην  Woolmark ΤΜ 27. Τα στοιχεία που παρέχονται στη στήλη Level 3 περιλαμβάνονται μεν στη  Woolmark CP-4:2016, αλλά όπως αναφέρεται στη  Woolmark CP-4:2016, έχουν βασιστεί σε στοιχεία που έχουν δοθεί από τους κατασκευαστές των εμπορικών προϊόντων και ως εκ τούτου είναι ενδεικτικά. Εκπλήρωση της απαίτησης της παρούσας αποτελεί η εύρεση της ελάχιστης αναφερόμενης συγκέντρωσης του πίνακα 1, μετά τα προβλεπόμενα fastness tests.   

Πίνακας 2
	A/A
	Commercial IR agent

	LEVEL 3 minimum (% w/w)
Insect resist agent (as 
% product) on the wool
	Δραστικό 
Συστατικό

	1
	Antitarma NTC
	0,107
	Permethrin


	2
	Antitarma NTC/60
	0,179
	

	3
	Bematin 988
	0,063
	

	4
	Berlintarm
	0,092
	

	5
	Edolan ETS
	0,062
	

	6
	Eulan SPN
	0,075
	

	7
	Eulan SPA -01
	0,075
	

	8
	Fermentol 2000 (10%)
	0,075
	

	9
	Fermentol 2000 (12%)
	0,063
	

	10
	Insecta EC 12
	0,063
	

	11
	JF-86
	0,129
	

	12
	Konservan P10
	0,075
	

	13
	Lixawin MIP
	0,075
	

	14
	Meythrin A
	0,075
	

	15
	Molantin SP
	0,075
	

	16
	Mystox CMP
	0,063
	

	17
	NearMust MP
	0,075
	

	18
	Nymcide TE
	0,075
	

	19
	Perigen New
	0,062
	

	20
	Pythrin WB
	0,073
	



Κάποια από τα ανωτέρω εμπορικά προϊόντα ενδέχεται κατά το στάδιο κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, ή κατά την εφαρμογή της αντισκορικής ουσίας στο βασικό ύφασμα, να εμπίπτουν σε απαγορεύσεις ή/και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας §2.1-γ και §2.1-δ και 8.6. Είναι υποχρέωση των υποψηφίων προμηθευτών κατά το στάδιο κατάθεσης των Τεχνικών Προσφορών, αλλά και του τελικού μειοδότη να ελέγχει τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας πριν το στάδιο της επεξεργασίας του βασικού υφάσματος με την αντισκορική ουσία.   
β. Πρέπει επομένως να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά της ευρωπαϊκής ένωσης και η χρήση της δραστικής ουσίας του αντισκορικού προϊόντος βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμός (ΕΕ) 528/12 όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. Το αντισκορικό προϊόν δεν πρέπει να εμπίπτει και σε τυχόν άλλες απαγορεύσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού REACH ή/και άλλων οδηγιών, κανονισμών και νόμων. 
γ. Η αλλαγή του εμπορικού προϊόντος που έχει δηλωθεί κατά το στάδιο της διαδικασίας του Διαγωνισμού, δύναται να γίνει, πριν το στάδιο εφαρμογής της ουσίας, μόνον εφόσον με νεότερα στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας έχει απαγορευθεί η χρήση του, στην οποία περίπτωση πρώτα ενημερώνονται οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, με κατάθεση της κατάλληλης τεκμηρίωσης προκειμένου να δώσουν έγκριση για αυτή την αλλαγή.   
δ. Δεν επιτρέπεται η χρήση εμπορικού προϊόντος που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα 2, εκτός και εάν συντρέχουν ταυτόχρονα οι ακόλουθες συνθήκες [και τεκμηριωθούν με την κατάθεση των κατάλληλων δικαιολογητικών (πχ Εκτελεστικός Κανονισμός της δραστικής ουσίας και η CP-4:2016 ή νεότερή της)]: 
- το εμπορικό προϊόν (IR agent) περιλαμβάνεται στην  CP-4:2016 ή νεότερή της 
- για το δραστικό συστατικό του υπάρχει Εκτελεστικός Κανονισμός με βάση τον κανονισμό 528/12, στην κύρια ομάδα 3, στον τύπο προϊόντων 18 του κανονισμού 528/12 και εφόσον από την διατύπωση του Εκτελεστικού Κανονισμού δεν προκύπτουν περιορισμοί που να αποκλείουν την ενσωμάτωσή του σε υφάσματα. Τυχόν αντίστοιχη εν ισχύ κατατεθείσα επίσημη αδειοδότηση βάσει της παλαιότερης οδηγίας 98/8 δύναται να εξετάζεται ανά περίπτωση για την εγκυρότητά της και για το χρονικό διάστημα της ισχύος της (υπό την προϋπόθεση ότι το εμπορικό προϊόν περιλαμβάνεται στην CP-4:2016 ή νεότερή της). 
- το δραστικό συστατικό του περιλαμβάνεται στον πρώτο πίνακα της                 CP-4:2016 ή νεότερής της.   
ε. Στην ανωτέρω περίπτωση (δ) η απαίτηση της παρούσας ΠΕΔ για την ελάχιστη συγκέντρωση του δραστικού συστατικού του IR agent μετά τα κατάλληλα fastness tests, είναι η απαίτηση που περιλαμβάνεται στον πρώτο πίνακα της  CP-4:2016 ή νεότερής της. 
στ. Τονίζεται ότι τόσο οι υποψήφιοι προμηθευτές όσο και ο μειοδότης δηλώνει το εμπορικό προϊόν και το δραστικό συστατικό του σύμφωνα με τα ζητούμενα στις §4.2.3 και §8.6 της παρούσας.
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