ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

| ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΔ-Α-02xxx | 1η ΕΚΔΟΣΗ |
| --- | --- |

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (papier hygiénique, toilette paper)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ |
| --- | --- |

| ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |  |
| --- | --- |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ	3

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	3

2.1. Νομοθεσία	3

2.2. Πρότυπα	3

2.3 Άλλα Έγγραφα – Πιστοποιητικά	6

2.4 Τεχνικές Προδιαγραφές	6

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	7

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7

4.1. Γενικά………………………………………………………………………………………..7

4.2  Φυσικοχημικά, μηχανικά χαρακτηριστικά	7

4.3 Πιστοποίηση Fsc®  (ή  Άλλη Ισοδύναμη)	17

4.4 Πυρήνας (Core)	17

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ……………………………… ………………...……….17

5.1 Συσκευασία ………………………………………………………………………………..17

5.2 Επισημάνσεις  …………………………………………………………………………….17

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	18

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα…………………………………………………………………….18

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές…………………………………………………………………  18

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ……………………………………………………………..23

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	23

8.1 Χρόνος Παράδοσης……………………………………………………………………….23

8.2 Τόπος Παράδοσης…………………………………………………………………………23

8.3 Αριθμός Παρτίδων………………………………………………………………………...23

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	23

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	24

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	25

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ –………..26

ΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙΟΥ

## 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις προδιαγραφές και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις απαιτήσεις προμήθειας χαρτιού υγείας (papier hygiénique, papier toilette) 2, 3 και 4 φύλλων (ply) λευκού χρώματος, χωρίς προσθήκη υγρών φύλλων (lotion) ή αρώματος (scent). Το ρολό είναι κατάλληλο για χρήση σε συνηθισμένους μηχανισμούς διανομής χαρτιού υγείας  (dispensers) «οικιακού τύπου». Τα χαρτιά αυτά συχνά αναφέρονται ως “standard” (2 ply), “premium” (3 ply), “luxury” (4 ply).

## 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

### 2.1. Νομοθεσία

2.1.1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.1.2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.1.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.1.4 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄ /08-08-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

### Πρότυπα

    - ISO 186:2021, Paper and board - Sampling to determine average quality

    - ISO 187:2022, Paper, board and pulps - Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples.

    - ISO 287:2017, Paper and board - Determination of moisture content of a lot - Oven-drying method

    - ISO 302:2015, Pulps - Determination of Kappa number

    - ISO 534:2011, Paper and board - Determination of thickness, density and specific volume

    - ISO 527-1:2019, Plastics - Determination of tensile properties, Part 1: General principles

    - ISO 527-3:2018, Plastics — Determination of tensile properties, Part 3: Test conditions for films and sheets

    - ISO 535:2023, Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method

    - ISO 536:2019, Paper and board - Determination of grammage

    - ISO 1762:2019, Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials - Determination of residue (ash content) on ignition at 525 °C

    - ISO 1924-2:2008, Paper and board — Determination of tensile properties, Part 2: Constant rate of elongation method (20 mm/min)

    - ISO 1924-3:2005, Paper and board - Determination of tensile properties, Part 3: Constant rate of elongation method (100 mm/min)

    - ISO 1974:2012, Paper – Determination of tearing resistance – Elmendorf method

    - ISO 2144:2019, Paper, board, pulps and cellulose nanomaterials – Determination of residue (ash content) on ignition at 900°C

    - ISO 2470-1:2016, Paper, board and pulps - Measurement of diffuse blue reflectance factor - Part 1: Indoor daylight conditions (ISO brightness)

    - ISO 2470-2:2008, Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor, Part 2: Outdoor daylight conditions (D65 brightness).

    - ISO 2493-1:2010, Paper and board – Determination of bending resistance, Part 1: Constant rate of deflection

    - ISO 2493-2:2020, Paper and board – Determination of resistance to bending, Part 2: Taber – type tester

    - ISO 3688:2022, Pulps – Preparation of laboratory sheets for the measurement of optical properties

    - ISO 3781:2011, Paper and board – Determination of tensile strength after immersion in water

    - ISO 5269-1:2005, Pulps - Preparation of laboratory sheets for physical testing - Part 1: Conventional sheet former method

    - ISO 5270:2022, Pulps – Laboratory sheets – Determination of physical properties

    - ISO 5627:1995, Paper and board - Determination of smoothness (Bekk method)

    - ISO 5631-2:2022, Paper and board - Determination of colour by diffuse reflectance - Part 2: Outdoor daylight conditions (D56/10°)

    - ISO 5631-3:2022, Paper and board – Determination of colour by diffuse reflectance – Part 3: Indoor illumination conditions (D50/2°)

    - ISO 5636-3:2013, Paper and board - Determination of air permeance – Part 3: Bendtsen method

    - ISO 5636-5:2013, Paper and board – Determination of air permeance (medium range) – Part 5: Gurley method

    - ISO 5815-1:2019, Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODₙ) – Part 1: Dilution and seeding method

    - ISO 6383-2:1983, Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance, Part 2: Elmendorf method

    - ISO 6588-1:2021, Paper, board and pulps -Determination of pH of aqueous extracts, Part 1: Cold extraction

    - ISO 6588-2:2021, Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts, Part 2: Hot extraction

    - ISO 6780:2003, Flat pallets for intercontinental materials handling - Principal dimensions and tolerances

    - ISO 7870-1:2019, Control charts, Part 1: General guidelines

    - ISO 7870-2:2023, Control charts, Part 2: Shewhart control charts

    - ISO 8784-1:2014, Pulp, paper and board - Microbiological examination, Part 1: Enumeration of bacteria and bacterial spores based on disintegration

    - ISO 8784-2:2023, Pulp, paper and board - Microbiological examination, Part 2: Enumeration of bacteria, yeast and mould on surface

    - ISO 8791-2:2013, Paper and board - Determination of roughness/ smoothness (air leak methods) - Part 2: Bendtsen method

    - ISO 9001: :2015, Quality management systems - Requirements

    - ISO 9562:2004, Water quality - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX)

    - ISO 10993-10:2021, Biological evaluation of medical devices, Part 10: Tests for skin sensitization

    - ISO 11462-1, Statistical Process Management - Elements, Tools and Techniques of SPC

    - ISO 11475:2017, Paper and board - Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)

    - ISO 12625-1:2019, Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary

    - ISO 12625-3:2014, Tissue paper and tissue products - Determination of thickness, bulking thickness and apparent bulk density

    - ISO 12625-4:2022, Tissue paper and tissue products - Determination of tensile strength, stretch at break and tensile energy absorption

    - ISO 12625-5:2018, Tissue paper and tissue products - Determination of wet tensile strength

    - ISO 12625-6:2016, Tissue paper and tissue products - Determination of grammage

    - ISO 12625-7:2021, Tissue paper and tissue products – Determination of optical properties – Brightness and colour (D65/10°)

    - ISO 12625-8:2010, Tissue paper and tissue products - Water-absorption time and capacity (basket-immersion test)

    - ISO 12625-9:2015, Tissue paper and tissue products - Determination of ball burst strength

    - ISO 12625-11:2019, Tissue paper and tissue products – Determination of wet ball burst strength

    - ISO 12625-12:2023, Tissue paper and tissue products - Determination of tensile strength of perforated lines

    - ISO 12625-15:2022, Tissue paper and tissue products - Determination of optical properties (C/2° indoor daylight)

    - ISO 12625-16:2024, Tissue paper and tissue products - Diffuse reflectance method for opacity (paper backing)

    - ISO 12625-17:2021, Tissue paper and tissue products - Determination of disintegration in water

    - ISO 12625-18:2022, Tissue paper and tissue products – Determination of surface friction

    - ΕΝ 13698-1:2003, Pallet production specification - Part 1: Construction specification for 800 mm x 1200 mm flat wooden pallets

    - ISO 14001:2015, Environmental management systems - Requirements with guidance for use

    - ISO 14024:2018, Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures.

    - ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework

    - ISO 15705:2002, Water quality — Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD)

    - ISO 18601:2013, Packaging and the environment - General requirements

    - ISO 18602:2013, Packaging and the environment - Optimization of the packaging system

    - ISO 22514-1:2014, Statistical methods in process management - Capability and performance, Part 1: General principles and concepts

    - ISO 22514-2:2017, Statistical methods in process management - Capability and performance, Part 2: Process capability and performance of time-dependent process models

    - TAPPI / ANSI T410 om-23, Grammage of paper and paperboard (weight per unit area), Test Method

    - TAPPI T 432 cm 21 Water absorbency of bibulous papers, Test Method

    - TAPPI T 435, Hydrogen ion concentration (pH) of paper extracts, (hot extraction method)

    - TAPPI T 441, Water absorptiveness of sized (non-bibulous) paper, paperboard, and corrugated fiberboard (Cobb test)

    - TAPPI T 494 om-22, Tensile properties of paper and paperboard (using constant rate of elongation apparatus), Test Method

    - TAPPI T 509, Hydrogen ion concentration (pH) of paper extracts (cold extraction method) TAPPI T 529, Surface pH measurement of paper

    - FSC®(Forest Stewardship Council)

### 2.3 Άλλα Έγγραφα - Πιστοποιητικά

Τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά, εφόσον είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστή / προμηθευτή, υποβάλλονται συνημμένα στην προσφορά:

2.3.1 Περιβαλλοντική πιστοποίηση – οικολογική σήμανση και άλλα σήματα (βλ. πρότυπα §§ 2.2.58, 2.2.59 και 2.2.60)

2.3.2.1 EU Ecolabel (βλ. Κανονισμό § 2.1.2).

2.2.3.2 Nordic Swan ή PEFC (Το δεύτερο δεν είναι ταυτόσημο αλλά χορηγεί πιστοποιητικό και αντίστοιχο λογότυπο)

2.3.2 Μικροβιολογική καθαρότητα προσφερόμενου προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα πρότυπα §§ 2.3.35 και 2.3.36.

2.3.3 Εφόσον το προϊόν σημαίνεται ως φιλικό προς τα δίκτυα αποχετεύσεων (flushable), πρέπει να έχει ελεγχθεί με το πρωτόκολλο δοκιμών INDA (Association of the Nonwoven Fabrics Industry) EDANA (European Disposables and Nonwovens Association) GD4 (4th edition), Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products.

### 2.4 Τεχνικές Προδιαγραφές

2.4.1 Η ΠΕΔ -ΧΑΚ-23 (1986) η οποία καταργείται

2.4.2 Η ΤΠΚΕΦΝ  Ν-2222 (2013, έκδ. Δ΄) η οποία καταργείται

2.5 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

### 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Η ταξινόμηση του χαρτιού υγείας είναι συναρτήσει του αριθμού στρώσεων των φύλλων (ply). Στο εφοδιαστικό σύστημα του ΠΝ η ταξινόμηση του γίνεται με τους Ναυτικούς Αριθμούς Ταξινόμησης (ΝΑΤ) που παρουσιάζονται στον ακόλουθο      Πίνακα 1:

| Πίνακας 1 Ταξινόμηση Χαρτιών Υγείας |  |
| --- | --- |
| Περιγραφή | (Ναυτικός Αριθμός Ταξινόμησης) Ν.Α.Τ. |
| Χαρτί (ρολό) υγείας λευκό 2 φύλλων (2 ply) | 8540-ΝΤ-ΑΑ0-1643 |
| Χαρτί (ρολό) υγείας λευκό 3 φύλλων (3 ply) | 8540-ΝΤ-ΒΒ1-4225 |
| Χαρτί (ρολό) υγείας λευκό 4 φύλλων (4 ply) | 8540-ΝΤ-ΒΒ1-4226 |

3.2 Ο κωδικός του χαρτιού υγείας της § 1, κατά CPV, σύμφωνα με το Κανονισμό           § 2.1.3 είναι: 33761000-2 (Χαρτί υγείας).

3.3 Το χαρτί υγείας ανήκει στην κλάση (Group Class) 8540 “Toiletry paper products” κατά NATO ACodP-2/3 που περιλαμβάνει προϊόντα κατηγορίας «toilet paper».

### 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Γενικά

4.1.1 Το προϊόν θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, απαλλαγμένο από ξένα σώματα ή μικροβιολογικούς παράγοντες ( σύμφωνα με τα οριζόμενα στα πρότυπα των §§ 2.2.35 και 2.2.36).

4.1.2 Ως προς την Μικροβιολογική καθαρότητα (total viable count) κρίνεται ως αποδεκτή τιμή ≤ 200 cfu/g (ή ≤ 200 cfu/100 cm²), με απουσία σε παθογενείς οργανισμούς (Ενδεικτικά: E. Coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans)

4.1.3 Το εργοστάσιο παραγωγής θα έχει πιστοποιηθεί από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης ότι πληροί τις απαιτήσεις του HACCP Codex Alimentarius ώστε το προϊόν να είναι πλήρως απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα, φορμαλδεΰδη, γλυοξάλη (glyoxal), PCP (pentachlorophenol) που μπορεί να σχηματιστεί κατά τη λεύκανση του πολτού. Τα έγγραφα πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής θα δηλωθούν στην Τεχνική Προσφορά (βλ. § 9.1.2)

4.1.4 Επίσης, λόγω της άμεσης επαφής του προϊόντος με το δέρμα, θα είναι δερματολογικά ελεγμένο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο § 2.2.40 ή άλλη αποδεκτή μεθοδολογία) και θα δηλώνεται στη συσκευασία ως «Δερματολογικά Ελεγμένο» / “Dermatologically Tested”.

### 4.2  Φυσικοχημικά, μηχανικά χαρακτηριστικά

4.2.1 Σύνθεση υλικού

Το χαρτί θα προέρχεται από 100% παρθένο φυσικό χαρτοπολτό κυτταρίνης (virgin pulp cellulose), θα είναι λευκασμένο (bleached), μαλακό στην αφή, ανθεκτικό στη χρήση, απορροφητικό, εύκολα διαλυτό στο νερό και ασφαλές για τις αποχετεύσεις, απαλλαγμένο από τοξικές, αλλεργιογόνους παράγοντες ή επικίνδυνες ουσίες. Το υλικό πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως FSC® - Mix ή FSC® 100% (βλ, πρότυπο § 2.2.72 ή άλλο ισοδύναμο π.χ. Nordic Swan).

### 4.2.2 Λιγνίνη, Απομάκρυνση Λιγνίνης

Οι ίνες του ξύλου πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία (ενδεικτικά: διάλυμα NaOH, Na2S σε υψηλή θερμοκρασία) προκειμένου να έχει απομακρυνθεί η λιγνίνη χωρίς να καταστραφούν οι ίνες κυτταρίνης που προσδίδουν την επιθυμητή μηχανική αντοχή και τη διαδικασία λεύκανσης. Για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής λιγνίνης ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώνει τον kappa number (kappa αριθμός) που θα είναι μικρότερος από 5 (Kappa Number < 5) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο της § 2.2.4. Αυτό διασφαλίζει ότι το χαρτί δεν θα οξειδώνεται στον αέρα ή στο φως και ότι οι ίνες δεν θα είναι εύθραυστες.

Επίσης, ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώνει στην τεχνική προσφορά του, τη μέθοδο της απομάκρυνσης (delignification) που χρησιμοποιήθηκε στο αντίστοιχο πεδίο του Φύλλου Συμμόρφωσης (ΦΣ) (βλ. Προσθήκη Ι) (ενδεικτικά: kraft process / αλκαλικό).

### 4.2.3 Διάτρηση Φύλλων (Perforation) & Συναφή Χαρακτηριστικά

Η διάτρηση είναι μία βασική διεργασία κατά την οποία δημιουργείται γραμμική σειρά μικρών οπών ή «σχισμών» κατά πλάτος του φύλλου (κατά την εγκάρσια διεύθυνση) προκειμένου να επιτυγχάνεται καθαρή και ελεγχόμενη αποκοπή μεταξύ διαδοχικών φύλλων κατά την χρήση. Επιτρέπει τον ομαλό, ομοιόμορφο αποχωρισμό των φύλλων χωρίς να  προκύπτουν (ακανόνιστα) σχισίματα, διατηρώντας τη συνοχή του ρολού. Η γραμμή διάτρησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη (±1 mm).

Ως τιμή αναφορά θεωρούμε την αντοχή διάτρησης 25±5% της ξηρής αντοχής σε εφελκυσμό MD. H σχέση διάτρησης (open/cut ratio) θα είναι 1:2 ή 1:3 (ανάλογα τον αριθμό ply) ή 8 -13 μικρές οπές ανά 10 mm. Το βήμα διάτρησης (pitch) δύναται να δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή, σε σχέση με το μήκος του φύλλου.

(Ενδεικτικά για τη διάτρηση βλ. πρότυπο § 2.3.52, και συμπληρωματικά - επικουρικά τα πρότυπα §§ 2.2.45 και 2.2.46).

### 4.2.4 Επικόλληση 1ου φύλλου

Η επικόλληση του 1ου φύλλου (first sheet adhesion) είναι η διεργασία σύνδεσης του αρχικού άκρου με το πυρήνα (core). Η σύνδεση με τον πυρήνα είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή εκκίνηση του ξετυλίγματος αλλά και η σταθερότητα κατά τη μεταφορά. Η επικόλληση του 1ου φύλλου γίνεται είτε μηχανικά, είτε με ελεγχόμενο ψεκασμό κατάλληλης ουσίας (π.χ. με υδατοδιαλυτή κόλλα PVA ή άμυλο) είτε με θερμική μέθοδο (hot melt adhesive dotting). Δέον είναι η ποσότητα της κόλλας να μην υπερβαίνει τα 0,3 g/ρολό.

Το 1ο φύλλο κατά τη φορά ξετυλίγματος του ρολού θα αποκολλάται εύκολα, χωρίς να σχίζεται, χωρίς να εντοπίζονται υπολείμματα κόλλας στα επόμενα φύλλα και χωρίς να αποκολλώνται επιπλέον φύλλα.

### 4.2.5 Πτυχώσεις - Ανάγλυφη Επιφάνεια

Το χαρτί θα έχει κυματοειδές φινίρισμα - πτυχώσεις («creping») με crepe ratio 6%-16%, προκειμένου να εμφανίζει αυξημένη ελαστικότητα, απαλότητα, απορροφητικό-τητα  (λόγω αύξησης της επιφάνειας απορρόφησης) και αίσθηση όγκου (bulk).

Το χαρτί θα έχει ανάγλυφη επιφάνεια («embossing») η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, κάποιο σχέδιο-μοτίβο ή/και λογότυπο. Το ανάγλυφο εκτός των λόγων αισθητικής και εμφάνισης, απαιτείται για τη συγκράτηση των ply χωρίς κόλλα (σταθερή δομή) και για τον εγκλωβισμό της υγρασίας ανάμεσα στα κενά. Το βάθος του ανάγλυφου θα είναι 1,0 - 2,5 mm και θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στην τεχνική προσφορά του στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι).

### 4.2.6 Λεύκανση (Bleaching)

Η λεύκανση στοχεύει αφενός στην απομάκρυνση της υπολειμματικής λιγνίνης και αφετέρου στην βελτίωση της λευκότητας και φωτεινότητας χωρίς να καταστρέφονται οι ίνες κυτταρίνης. Οι διεργασίες λεύκανσης πρέπει να είναι ήπιες, χωρίς στοιχειακό χλώριο και περιβαλλοντικά ασφαλείς. Οι αποδεκτές μέθοδοι λεύκανσης είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως:

(α) Element Chlorine Free (ECF) με ClO2 ή

(β) Totally Chlorine Free (TCF) η οποία και είναι προτιμητέα για το προσφερόμενο προϊόν (βλ.και πρότυπο § 2.2.28). Απαγορεύεται η χρήση στοιχειακού Cl2 και το προϊόν είναι επιθυμητό να φέρει σήμανση EU Ecolabel ή άλλη αντίστοιχη σήμανση (Nordic Swan, ή οικολογικό σήμα τύπου Ι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο         § 2.2.59). Ειδικότερα για τις απαιτήσεις ως προς το χλώριο ισχύουν τα αναφερόμενα στον κατωτέρω  Πίνακα 2 (βλ. και πίνακα προτύπου § 2.2.39, και αντίστοιχο πίνακα Ecolabel):

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μέθοδος λεύκανσης και όρια |  |  |
| --- | --- | --- |
| Χλώριο ολικό (Adsorbable Organic Halides, AOX) / ECF (οργανικές αλογονωμέ-νες ενώσεις, ιδίως χλωριωμένες) | Μονάδες | Σήμανση / Όρια |
|  | mg/l ή Κg/ADT (Air Dry Tones) | EU Ecolabel < 0,25 Kg AOX/ADT <0,25 για ECF και <0,05 για TCF Σε περίπτωση σήμανσης Nordic Swan < 0,17 Kg/ADT |

Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει τη μέθοδο λεύκανσης που χρησιμοποίησε κατά την παραγωγή του χαρτιού στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι).

### 4.2.7 Διαστάσεις - Καθαρό Βάρος - Επιφανειακή Πυκνότητα - Πορώδες

4.2.7.1  Οι διαστάσεις και οι ανοχές του φύλλου χαρτιού (μετά την αποκοπή του από το ρολό) εμφανίζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί:

| Πίνακας 3 Διαστάσεις φύλλου χαρτιού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ply | Μήκος(ℓ, mm) | Ανοχή | Πλάτος (w,mm) | Ανοχή |
| 2 | 100-120 | ±5 mm | 95-105 | ±2 mm |
| 3 | 100-120 |  | 100-105 |  |
| 4 | 100-125 |  | 100-110 |  |

Ως μήκος (ℓ) θεωρούμε το μήκος ενός φύλλου χαρτιού κατά τη φορά εκτύλιξης του ρολού (βλέπε και πρότυπο § 2.2.43)

Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει τις διαστάσεις του φύλλου στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) και η Υπηρεσία θα ελέγχει και θα επαληθεύει τις διαστάσεις εργαστηριακά. (Ενδεικτικά: χάρακας ακρίβειας με ακρίβεια 1 mm, ψηφιακό παχύμετρο (digital calipers ή vernier caliper), optical scanner ή άλλο ειδικό όργανο ISO calibrated για χαρτί).

4.2.7.2 Το καθαρό βάρος (net weight) του ρολού, δεν περιλαμβάνει τον πυρήνα (core) και θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι). Για λόγους που σχετίζονται με την υγιεινή και καθαριότητα τα ρολά χαρτιού είναι επιθυμητό να έχουν μικρό βάρος (g) προκειμένου να αναλώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα βάρη των ρολών αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα 4:

| Πίνακας 4 Καθαρό βάρος (net weight) ρολού υγείας |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Αριθμός φύλων)/ ply | Βάρος ρολού (g) | Ανοχή ± (g) |
| 2 ply | 70-90 | 10 |
| 3 ply | 90-110 | 10 |
| 4 ply | 110-130 | 10 |

Το καθαρό βάρος (net weight) και ο αριθμός φύλλων (ply) του ρολού θα ελέγχεται / επαληθεύεται από την Υπηρεσία. (Ενδεικτικά: ζυγός ακριβείας και οπτικό μικροσκόπιο).

4.2.7.3. Επιφανειακή πυκνότητα (Grammage)

Το επιφανειακή πυκνότητα χαρτιού (συνήθως Grammage ή  «βάρος χαρτιού») ορίζεται από τη σχέση:

Grammage = m gLength m ∙ Width (m)= μάζαμήκος ∙ πλάτος (gm2)

Ως μέγεθος είναι σημαντικό γιατί καθορίζει το πάχος, την αντοχή, την απορροφητικότητα, την αίσθηση του χαρτιού κι εν γένει την ποιότητά του. Το grammage δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ και θα ελέγχεται / επαληθεύεται εργαστηριακά από την Υπηρεσία. (Ενδεικτικά:       § 2.2.9,  § 2.2.47 και § 2.2.66).   Το   επιθυμητό  grammage  αναφέρεται  στον  ακόλουθο Πίνακα 5

| Πίνακας 5 Grammage χαρτιού υγείας |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Αριθμός φύλλων) /Ply | Τιμή (g/m2) ανά ply | Ανοχές ± (%) |
| 2 | 18 | 5 |
| 3 | 16,5 | 5 |
| 4 | 15 | 5 |

Η εργαστηριακά προσδιορισμένη τιμή (διασταυρώνεται) και θα πρέπει να συμφωνεί με το πηλίκο του καθαρού βάρους του ρολού του χαρτιού (net weight) διαιρουμένου με τον δηλούμενο αριθμό φύλλων του ρολού και των αριθμό στρώσεων (ply). Τυχόν αποκλίσεις δεν θα υπερβαίνουν το ± 5%.

4.2.7.4 Το πορώδες (porosity) είναι σημαντική φυσική ιδιότητα του χαρτιού τουαλέτας διότι επηρεάζει την απορροφητικότητα, την αίσθηση «μαλακότητας» και τη διαλυτότητα και σχετίζεται με το πάχος (bulk), την συμπίεση και δομή των ινών. Αν και το πορώδες μπορεί να προσδιοριστεί ως χρόνος (s) για να διέλθουν 100 ml αέρα (Gurley air resistance, βλ πρότυπο §2.2.27) ή ως ή ποσότητα αέρα που διέρχεται σε 1 min  δηλ. ως ml/min ή μm/(Pa∙s) που είναι γνωστή ως “Bendtsen air performance” στο χαρτί τουαλέτας προτιμάται η μέθοδος Bendtsen («λειτουργική μέτρηση», βλ πρότυπο §2.2.26).

Στην παρούσα ΠΕΔ χρησιμοποιείται η παράμετρος «φαινόμενο πορώδες %», («δομική παράμετρος»). Αναλυτικότερα ως «πορώδες %» ορίζουμε το κλάσμα του συνολικού όγκου που καταλαμβάνεται από κενά ως ποσοστό του συνολικού όγκου.

Porosity %=(pbulkpcellulose)∙100 		[1]

Όπου pbulk η φαινόμενη πυκνότητα και pcellulose η πυκνότητα της κυτταρίνης (≈1,5 g/cm3). Το φαινόμενο πορώδες (apparent porosity) περιλαμβάνει και τους κενούς χώρους ανάμεσα στις ίνες και τα στρώματα και ως μέγεθος θα χρησιμοποιεί στην παρούσα ΠΕΔ τα οριζόμενα στο πρότυπο § 2.2.44.

Γνωρίζοντας το grammage (g/m2) και το πάχος (μm) μπορούμε να υπολογίσουμε την παράμετρο με βάση τις σχέσεις

pbulk (g/cm3) = 104∙Grammage (g/m2) / Thickness (μm) και άρα η [1] γίνεται:

Porosity %=(1- 104∙Grammage1,5∙Thickness)∙102	[2]

Η τιμή της απορροφητικότητας θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή  στην τεχνική προσφορά του στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι). Οι τιμές δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 6:

| Πίνακας 6 Φαινόμενο πορώδες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ply | Φαιν. Πορώδες (%) | Ανοχή | (Bendtsen (ml/min) | Παρατηρήσεις |
| 2 | 94 | ±1% | 400-600 | Η σχέση δεν είναι γραμμική και η στήλη με τιμές Bendtsen είναι ενδεικτική |
| 3 | 93 |  | 600-900 |  |
| 4 | 92 |  | 900-1300 |  |

### 4.2.8 Αντοχή σε Εφελκυσμό (βλ. πρότυπα §§ 2.2.20  2.2.45, 2.2.46 και 2.2.70)

4.2.8.1 Η αντοχή σε ξηρό εφελκυσμό (Dry Tensile Strength, DTS) παράλληλα (MD, Machine Direction) και εγκάρσια (CD, Cross Direction) προς τη διεύθυνση της  μηχανής θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στην τεχνική προσφορά του στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) και θα  συμμορφώνεται προς τα όρια του κατωτέρω Πίνακα 7.

Η τιμή της MD είναι πάντα σημαντικά μεγαλύτερη της CD λόγω του προσανατολισμού των ινών κατά την φάση της παραγωγής.

Οι τιμές δίνονται σε N/m ή N/25 mm (N/m ∙ 0,025 → N/25mm) ενώ συχνά μπορεί να εκφράζονται και ως Ν∙m/g (δείκτης εφελκυσμού / tensile index).

Ο δείκτης εφελκυσμού είναι το πηλίκο της αντοχής σε εφελκυσμό προς το grammage.

| Πίνακας 7 Αντοχή σε ξηρό εφελκυσμό: i) Παράλληλα με τη διεύθυνση της μηχανής (MD) & ii) Εγκάρσια (CD) σε N/m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ply |  | 3 ply |  | 4 ply |  |
| MD | CD | MD | CD | MD | CD |
| ≥ 210 | ≥100 | ≥ 220 | ≥110 | ≥230 | ≥120 |

4.2.8.2 Η αντοχή σε υγρό εφελκυσμό (Wet Tensile Strength, WTS) εξαρτάται από το πλέγμα των ινών (fiber network) και τους δεσμούς μεταξύ τους. Επειδή η κυτταρίνη είναι υδρόφιλη, σε υγρή κατάσταση οι δεσμοί υδρογόνου αποδυναμώνονται  («σπάνε») και αυτό με τη σειρά του επιδρά στην αντοχή του χαρτιού. Επίσης αντοχή σε υγρό εφελκυσμό επηρεάζεται από την πιθανή παρουσία ρητινών με αντοχή στο νερό (wet strength resins) την πυκνότητα και τον προσανατολισμό των ινών, το πλήθος των στρώσεων (ply), το embossing και το grammage.

Η αντοχή σε υγρό εφελκυσμό θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στην τεχνική προσφορά του στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) και πρέπει να είναι R = WTS / DTS = 10%-20% για τυπικό χαρτί υγείας με χαμηλή περιεκτικότητα σε ρητίνη.

4.2.8.3 Επιμήκυνση (%) κατά τη θραύση (Elongation)

Η παράμετρος αυτή σχετίζεται με την ελαστικότητα του προϊόντος και τον μειωμένο κίνδυνο θραύσης του (π.χ. κατά την έλξη από το ρολό). Ισχύει: Elongation (%) =     (lmax – lo)/lo x 100 όπου lo το αρχικό μήκος και  lmax το μέγιστο μήκος στη θραύση.

Οι επιθυμητές τιμές εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 8

| Πίνακας 8 Επιμήκυνση κατά τη θραύση σε ξηρό και υγρό εφελκυσμό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Αριθμός στρώσεων) Ply |  | 2 | 3 | 4 |
| Dry Elongation (%) | MD | 1,5 - 3 | 3 - 5 | 4 - 6 |
|  | CD | 2 - 5 | 4 - 7 | 5 - 8 |
| Wet Elongation (%) | MD | 0,8 -1,2 | 1,5 - 2 | 2 - 3 |
|  | CD | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 |

Όπου MD: κατά τη διεύθυνση της μηχανής και CD: εγκάρσια στη διεύθυνση της μηχανής.

Γενικά, η επιμήκυνση (%) κατά MD είναι 1,5 - 2 φορές χαμηλότερη εκείνης της CD. Η ανοχή στις μετρήσεις είναι ±10-15% στον ξηρό εφελκυσμό και ± 20% στον υγρό εφελκυσμό (μεγαλύτερη διακύμανση σε υγρό δείγμα).

Η επιμήκυνση θα δηλώνεται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή στην τεχνική προσφορά του στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι).  Η Υπηρεσία ελέγχει - επαληθεύει εργαστηριακά τις δηλωθείσες τιμές στο  ΦΣ (βλ. και πρότυπα §§ 2.2.13, 2.2.17 & 2.2.70) άμεσα ή έμμεσα (με χρήση της σχέσης περί επιμήκυνσης ως ανωτέρω).

### 4.2.9 Λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Ph, Υγρασία, Λευκότητα, Φωτεινότητα, Φαινόμενος Όγκος, Φαινόμενη Πυκνότητα)

4.2.9.1. pH (§2.2.30, §2.2.31, §2.2.68 και §2.2.71 και §2.2.2)

Η τιμή του pH (ενεργός οξύτητα) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6,0-7,5 (στο τελικό προϊόν όχι στον πολτό) με δυνατότητα μικρών αποκλίσεων ± 0,2 (πιο όξινο ή πιο αλκαλικό ανάλογα με την επεξεργασία του), και αυτό συνήθως αναγράφεται ως ένδειξη «pH-neutral». Η παραπάνω απαίτηση σχετίζεται με τη δερματολογική ασφάλεια του προϊόντος (“skin friendly”), τη διατήρηση της αντοχής του προϊόντος (ίνες και αντοχή) σε μακροχρόνια αποθήκευση, την ποιότητα αποτρέποντας εμφάνιση μούχλας ή βακτηρίων.

Δεν είναι αποδεκτά προϊόντα με πολύ χαμηλό pH<5,5 ή πολύ υψηλό pH>9, διότι οι τιμές αυτές συνδέονται με πρόσθετα υλικά, χημική επεξεργασία, ρύπανση ή αλλοίωση.

Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώνει το pH του προσφερόμενου προϊόντος στο στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι). Η Υπηρεσία ελέγχει εργαστηριακά και επαληθεύει την δηλωθείσα τιμή. Ο προσδιορισμός του pH μπορεί να γίνει με ηλεκτρόδιο pH που επιτρέπει τον προσδιορισμό με ακρίβεια τάξεως ± 0,01-0,05 ή με δείκτη που εμφανίζει μικρότερη ακρίβεια της τάξεως ± 0,5-1,0 pH

4.2.9.2. Υγρασία (Moisture content %, § 2.2.3)

Το ποσοστό (%) της υγρασίας προκύπτει ως το ποσοστό νερού που περιέχεται στο χαρτί σε σχέση με τη μάζα του. Θεωρητικά υπολογίζεται από τη σχέση:

Moisture (%) = [(mwet – mdry) /  mwet]∙100, όπου mwet η μάζα το δείγματος πριν την ξήρανση και mdry η μάζα μετά την ξήρανση (105ο C ± 2ο C).

Η υγρασία είναι σημαντική παράμετρος για τη διατήρηση των φυσικών ιδιοτήτων (το υπερβολικά «ξηρό» χαρτί έχει μειωμένη αντοχή, «σπάει εύκολα» και την αίσθηση «μαλακότητας» στην υφή)

Η υγρασία πρέπει να κυμαίνεται εντός των ορίων του κατωτέρω Πίνακα 9, στον οποίο ενδεικτικά αναφέρονται οι τιμές του ποσοστού υγρασίας.

Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώνει το % της υγρασίας στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) και η Υπηρεσία θα ελέγχει και θα επαληθεύει εργαστηριακά το ποσοστό (%) της.

| Πίνακας 9 Τυπικές τιμές υγρασίας (%) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Αριθμός φύλλων)/ Ply | Τυπικές τιμές | Ανοχή ± (%) |
| 2 | 4,5 – 6,5 | 0,5 |
| 3 | 5 – 7 |  |
| 4 | 5,5 – 7,5 | 0,5 – 0,7 |

4.2.9.3 Λευκότητα - Φωτεινότητα

Η λευκότητα  Οι παράμετροι της λευκότητας (whiteness) και της φωτεινότητας (brigthness) αποτελούν οπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και σχετίζονται και με την αισθητική αποδοχή του. Η λευκότητα σχετίζεται με το βαθμό λεύκανσης του πολτού, την περιεκτικότητα σε λιγνίνη, τη χρήση χημικών λεύκανσης και άλλων παραγόντων. Περιγράφει πόσο το χαρτί πλησιάζει το «ιδανικό λευκό» στην περιοχή του ορατού φάσματος (400 - 700 nm).

Η φωτεινότητα  (ISO brightness) είναι το ποσοστό του φωτός σε συγκεκριμένη περιοχή του φάσματος (μονοχρωματικό μπλε ~457 nm) και επηρεάζεται από τη χρήση οπτικών λευκαντικών παραγόντων (optical brightening agents, OBA’s).

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα 10. Οι αναφερόμενες τιμές  σχετίζονται με την αισθητική αποδοχή του προϊόντος («καθαρή», «υγιεινή» αίσθηση), ενώ η ισορροπημένη λευκότητα προσδίδει ουδέτερο τόνο και οπτική ομοιομορφία.

| Πίνακας 10 Φωτεινότητα - Λευκότητα |  |  |
| --- | --- | --- |
| Φωτεινότητα ISO (Brightness) | % | ≥80 με ClO2 (ECF) ≥90 (TCF) |
| Λευκότητα CIE (Whiteness) | - | ≥85 για standard χαρτί υγείας 2 ply ≥90 για “premium” (π.χ. 4 ply) |

Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει την τιμή της λευκότητας-φωτεινότητας  στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι). Οι παραπάνω παράμετροι θα προσδιορίζονται εργαστηριακά με μία εκ των ακόλουθων μεθόδων ελέγχου των πρότυπων §§ 2.2.15, 2.2.16, 2.2.19, 2.2.24, 2.2.25,  2.2.42, 2.2.48, 2.2.53, και 2.2.54) και όργανα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: για λευκότητα με σπεκτροφωτόμετρο αντανακλαστικότητας (UV/Vis reflectance spectrophotometer) ή με φωτόμετρα (ISO brigthness)

4.2.9.4 Τέφρα (ash content)

Η τέφρα σχετίζεται με το ποσοστό των ανόργανων υλών (ενδεικτικά: πληρωτικά, πρόσθετα, υπολείμματα από επεξεργασία) που παραμένει μετά την καύση του δείγματος σε καθορισμένη θερμοκρασία. Το  ποσοστό (%) της τέφρας θα είναι ≤ 1%. Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει το ποσοστό της τέφρας στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) και η τιμή της θα προσδιορίζεται εργαστηριακά με μία εκ των δύο μεθόδων που αναγράφονται  στα πρότυπα §§ 2.2.10 ή 2.2.14.

4.2.9.5 Φαινόμενος όγκος – φαινόμενη πυκνότητα (§ 2.2.44)

Ο φαινόμενος όγκος και η φαινόμενη πυκνότητα (apparent bulk, apparent density) αποτελούν χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη συμπεριφορά και τη δομή του χαρτιού. Ο φαινόμενος όγκος δείχνει πόσο «χοντρό» είναι το χαρτί σε σχέση με τη μάζα του. Υψηλή τιμή αντιστοιχεί σε χαρτί «μαλακό» και «αφράτο» ενώ μικρή τιμή παραπέμπει σε πιο «συμπαγές» και «σκληρό» χαρτί. Χαμηλή φαινόμενη πυκνότητα αντιστοιχεί σε χαρτί με καλύτερη απορροφητικότητα. Ο κατασκευαστή / προμηθευτής θα δηλώσει αυτές τις τιμές στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι).

- ρφαινόμενη (g/cm3) = grammage (g/m2)/calliper (thinckness μm). (Οι τιμές δεν χρήζουν συντελεστών γιατί οι μετατροπές ακυρώνονται) &

- Vφαινόμενος (cm3/g) = 1/ρφαινόμενη

Ο όγκος του χαρτιού (bulk) γίνεται με μέτρηση του πάχους με μικρόμετρο ή άλλο κατάλληλο όργανο εφαρμόζοντας στατικό φορτίο 2 KPa σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου του προτύπου § 2.2.44.

### 4.2.9.6 Απορροφητικότητα – Διάλυση Στο Νερό

Η απορροφητικότητα (absorbency) περιγράφει την ικανότητα του χαρτιού να προσροφά δεδομένη ποσότητα υγρού. Για τον εκτίμηση της απορροφητικότητας χρησιμοποιούμε το χρόνο απορρόφησης (absorption time) που είναι ο χρόνος (s) που απαιτείται για να διαβρεχτεί πλήρως το δοκίμιο από τη στιγμή της βύθισής του και την ικανότητα απορρόφησης νερού (water absorption capacity) δηλαδή μάζα υγρού που απορροφάται ανά μονάδα μάζας δείγματος (χαρτιού). (βλ και πρότυπα §§ 2.2.8, 2.2.49 και 2.2.69).

Η διάλυση στο νερό (disintegration in water) περιγράφει και αξιολογεί τη συμπεριφορά του δείγματος (χαρτιού) και την αποσάθρωση του όταν αυτό υπόκειται σε μηχανική ανάδευση σε δοχείο με νερό με συγκεκριμένες συνθήκες (βλ. πρότυπο § 2.2.20)

Η γρήγορη διάλυση στο νερό της αποχέτευσης είναι σημαντικό χαρακτηριστικό και σχετίζεται με την αποφυγή αποφράξεων στο σύστημα αποχετεύσεων. Για το λόγο αυτό ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα πρέπει να δηλώνει αν το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις INDA (International Nonwovens Disposables Association) ή EDANA (European Disposables and Nonwovens Association) λαμβάνοντας υπ’ όψιν κατευθυντήριες οδηγίες & δοκιμές των παραπάνω οργανισμών.

Με βάση τα παραπάνω, το προϊόν θα εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| Πίνακας 11 Απορρόφηση και διάλυση |  |  |
| --- | --- | --- |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
| Απορρόφηση νερού (capacity) Αποδεκτή απόκλιση σε επίπεδο παρτίδας (lot) ±10% | g/g | 2 ply 7,0 – 9,0 3 ply 8,0 – 10 4 ply 9,0 – 11,5 |
| Χρόνος απορρόφησης έως κορεσμό (absorbency time to saturation) Ανοχή σε απόκλιση παρτίδας (lot) ±10% | s | 2 ply 2-6 3 ply 4-8 4 ply 6-10 s |
| Χρόνος διάλυσης στο νερό | s | 2 ply: 30-120 3 ply: 90-180 4 ply: 180-300 |
| Αν δηλώνεται ότι το προϊόν είναι “flushable” | Τ95 < 120 s |  |
| Υπόλειμμα μετά από διάλυση φύλλου στο υγρό | % | ≤5 υπόλειμμα |

Ως διαλυτότητα % ορίζουμε: Disintegration (%) = [(m1 – m2) / m1]∙100

Όπου m1 η αρχική μάζα του δείγματος (g), m2 η μάζα των μη διαλυμένων τεμάχιων που παραμένουν μετά τη δοκιμή σε κόσκινο.

Ως Τ95 δεχόμαστε το χρόνο που θα έχει διαλυθεί ≥95%. Ο προμηθευτής θα δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) την απορροφητικότητα (g νερού) επιφάνειας 1m2 χαρτιού για χρόνο 1 min (60 s) δηλαδή την τιμή Cobb absorptiveness (60s).  Γενικά ισχύει: Cobb60​ ∝ bulk/density.  (βλ. και πρότυπα §§ 2.2.8 και 2.2.67).

### 4.3 Πιστοποίηση FSC®  (ή  Άλλη Ισοδύναμη)

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με την υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση - δασοκομία και θα φέρει την ετικέτα τουλάχιστον FSC® Mix, (from responsible sources) από πιστοποιημένο φορέα, δηλαδή θα πιστοποιείται ότι η πρώτη ύλη (ξύλο) θα προέρχεται από δάση με πιστοποίηση FSC®  (FSC® 100%) ή υλικό πιστοποιημένο από το FSC® (FSC® mix). Το σχετικό license code έχει τη μορφή “GFC-C123456” και θα κατατίθεται με την προσφορά  βλ. και πρότυπο § 2.2.72.

Εναλλακτικά του πιστοποιητικού FSC® ο κατασκευαστής δύναται να υποβάλλει τα πιστοποιητικά των προτύπων §2.2.59 ή/και §2.2.38, ή/και PEFC. Τα παραπάνω εκτός από τη διασφάλιση της προέλευσης της πρώτης ύλης (π.χ. δεν προέρχεται από παράνομη υλοτομία), προωθούν την αντίληψη της βιώσιμης παραγωγής στις προμήθειες του Δημοσίου και ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.(Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι φορείς πιστοποίησης είναι: SGS, TÜV, Bureau Veritas, DNV). Στον ακόλουθο Πίνακα 12 αναφέρονται οι αποδεκτές και  μη αποδεκτές σημάνσεις.

| Πίνακας 12 Πιστοποίηση FSC® (αποδεκτά / μη αποδεκτά) |  |  |
| --- | --- | --- |
| FSC® 100% | “Well managed forests” | Μόνο FSC® υλικά |
| FSC® Mix | “Responsible sources” | FSC® και ελεγχόμενης προέλευσης |
| FSC® Recycled “Made from recycled materials” | Ανακυκλωμένο | ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ |

### 4.4 Πυρήνας (Core)

Ο κυλινδρικός σωλήνας από χαρτόνι («μαδρέν», paperboard/clipboard), στο κέντρο του ρολού υγείας, γύρω από τον οποίο τυλίγεται το χαρτί, θα είναι από 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει το υλικό του πυρήνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι).

Ο κανονικός τύπος (standard core) για οικιακού τύπου διανομείς χαρτιού υγείας (toilet roll dispenser) έχει εσωτερική διάμετρο (inner diameter - ID) ≅ 38 ± 0,5  mm (1,5 in) και εξωτερική διάμετρο (ΟD)  ≅ 42-45 mm (ανάλογα το πάχος του χαρτονιού: ≅ 1,5-3 mm). Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει τις διαστάσεις του πυρήνα στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ  και η Υπηρεσία θα ελέγχει και θα επαληθεύει τις διαστάσεις εργαστηριακά.

Η πυκνότητα μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 250-400 g/m2. Το μήκος του πυρήνα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτίζεται με το πλάτος του χαρτιού στο ρολό. Η ακρίβεια του κύκλου πρέπει να είναι ±0,5 mm ώστε να υπάρχει ομαλή, εύκολη περιστροφή στο διανομέα. Η αντοχή σε θλίψη (crush resistance) θα είναι >30 Ν (Newton) προκειμένου να μην παραμορφώνεται όταν αποθηκεύονται πολλές συσκευασίες καθ ύψος.

Για τη συγκόλληση, προκειμένου να σχηματιστεί ο κύλινδρος (toilet core bonding), πρέπει να χρησιμοποιείται υδατοδιαλυτή κόλλα βάσεως αμύλου (starch based adhesive). Ο πυρήνας πρέπει να διαλύεται εύκολα στο νερό (βιοδιασπώμενος) και σε κάθε περίπτωση να μην εντοπίζονται οπτικές ενδείξεις αλλοιώσεων (π.χ. μούχλα). Ο κατασκευαστής / προμηθευτής θα δηλώσει το είδος της κόλλας συγκολλησης του του πυρήνα καθώς και την δυνατότητα (ή μη) της (βιο)διασπάσης του.

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1 Συσκευασία

5.1.1 Πρωτογενής  Συσκευασία

5.1.1.1 Τα ρολά υγείας συσκευάζονται ως μία μονάδα (πρωτογενής συσκευασία) σε πολλαπλάσια των 8 ή 10 ρολών (κατ’ ελάχιστoν) και με όριο τα 50 τεμάχια (ρολά), προκειμένου να προστατεύονται επαρκώς από την σκόνη, την υγρασία και τις επιφανειακές φθορές κατά την αποθήκευση και τη δια χειρός διακίνηση. Εν συνεχεία τοποθετούνται επιμελώς σε «ευρωπαλέτα» / palletization (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα πρότυπα §§ 2.2.32 και 2.2.57.

5.1.1.2 Το υλικό της πρωτογενούς συσκευασίας μπορεί να είναι «φιλμ» (μεμβράνη) από LDPE ή LLDPE (Low Density Polyethylene ή Linear Low Density Polyethylene) ή ανακυκλωμένο PE σύμφωνα τα προβλεπόμενα στα πρότυπα των §§ 2.2.62 2.2.63,  2.2.6 και 2.2.7.

5.1.1.3 Το πάχος του «φιλμ» (film gauge) μπορεί να είναι: 30-40 μm (economy) ή 30-60 μm (standard) και πάντως πρέπει να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή και η διαφάνεια για τον οπτικό έλεγχο του προϊόντος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό ρολών που περιέχει.

5.1.1.4 Η συσκευασία θα σφραγίζεται με κατάλληλη θερμική σφράγιση (heat seal) εξασφαλίζοντας συγκόλληση με ικανοποιητική αντοχή.

5.1.1.5 Οι διαστάσεις του «φιλμ» (μεμβράνης) πρέπει να επιτρέπουν ένα μικρό κενό αέρα και εύκολη  ομαδική στοίβαξη (stacking).

5.1.1.6 Το βάρος έκαστης πρωτογενούς συσκευασίας θα δηλώνεται από τον προμηθευτή στο αντίστοιχο πεδίο του ΦΣ (βλ. Προσθήκη Ι) και θα ελέγχεται  / επαληθεύεται από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ).

5.1.2 Δευτερογενής συσκευασία (palletization – euro pallet).

Οι πρωτογενείς συσκευασίες (ρολά εντός film) θα τοποθετούνται σε συμβατική EUR pallet διαστάσεων 1200 x 800 mm («κλασική ευρωπαλέτα») σύμφωνα τα οριζόμενα στο πρότυπο §2.2.32. Το ύψος της παλέτας πρέπει να είναι ≤ 2 m (μετρούμενο από το πάτωμα της παλέτας ως την κορυφή των δεμάτων) λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μεταφορικό μέσο και τους κανόνες ασφαλείας. Η διάταξη των κιβωτίων (pallet pattern, αριθμός συσκευασιών ανά στρώση και στρώσεις) πρέπει να εξασφαλίζει την σταθερότητα και προστασία του προϊόντος. Για τη σταθερότητα της παλέτας θα γίνεται περιτύλιγμα με stretch film πάχους 17-30 μm με εφαρμογή πολλαπλών περιτυλίξεων (3-6). Στις γωνίες θα διασφαλίζεται η προστασία των ακμών με «γωνίες» (corner boards).

### 5.2 Επισημάνσεις

5.2.1 Σήμανση πρωτογενούς συσκευασίας

Σε κάθε μία πρωτογενή συσκευασία της § 5.1.1 θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

5.2.1.1 Εμπορική ονομασία προϊόντος

5.2.1.2 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του προμηθευτή. (Έδρα προμηθευτή με ελάχιστα στοιχεία την ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και  τον ιστότοπο της επιχείρησης).

5.2.1.3 Η χώρα παραγωγής (π.χ. «Ελλάδα»)

5.2.1.4 Η ένδειξη της σύνθεσης [π.χ. «100% παρθένος φυσικός χαρτοπολτός κυτταρίνης» (virgin pulp cellulose) ή παρόμοια]

5.2.1.5 Η ένδειξη ότι το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο (Dermatologically tested)

5.2.1.6 Η περιεχόμενη ποσότητα ρόλων (συνολικός αριθμός ρολών)

5.2.1.7 Ο αριθμός φύλλων ανά ρολό και ο αριθμός των στρώσεων (ply)

5.2.1.8 Το συνολικό μήκος του ρολού σε m

5.2.1.9 Οι διαστάσεις του φύλλου (sheet dimension) σε cm με ακρίβεια ενός (1)  δεκαδικού (π.χ. 10,1 cm)

5.2.1.10 Το καθαρό βάρος (net weight) του ρολού

5.2.1.11 Το σήμα πιστοποίησης FSC® (ή αντίστοιχη, π.χ. FSC® MIX C123456)

5.2.1.12 Το σήμα Ecolabel (εφ’ όσον αυτό υφίσταται)

5.2.1.13 Η ένδειξη για το είδος της συσκευασίας (π.χ. LDPE)

5.2.1.14 Τυχόν ένδειξη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές κατευθύνσεις (π.χ. «Χαμηλή Εκπομπή CO2» (Low CO2 emission)

5.2.1.15 Ο Ναυτικός Αριθμός Ταξινόμησης (ΝΑΤ) του είδους με χρήση πρόσθετης, ευανάγνωστης αυτοκόλλητης ετικέτας

Τα στοιχεία των §§ 5.2.1.4 έως και 5.2.1.14 είναι δυνατόν να εμφαίνονται με γραφικό τρόπο (vector images).

5.2.2 Σήμανση δευτερογενούς συσκευασίας

Σε κάθε δευτερογενής συσκευασία (παλέτα/pallet) επί της διαφανής πλαστικής μεμβράνης (σε εμφανές σημείο), θα αναγράφονται τα παρακάτω:

5.2.2.1 Η εμπορική ή χαρακτηριστική ονομασία του προϊόντος που  βρίσκεται εντός αυτής της.

5.2.2.2 Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης που παράγει ή εισάγει ή εμπορεύεται το προϊόν.

5.2.2.3 Ο αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης ή ο αριθμός σύμβασης με το ΠΝ.

5.2.2.4 Ο αριθμός των πρωτογενών συσκευασιών που περιέχονται σ’ αυτή (παλέτα).

5.2.2.5 Ο Ναυτικός Αριθμός Ταξινόμησης του προϊόντος (ΝΑΤ) που βρίσκεται συσκευασμένο εντός αυτής και ο κωδικός της ΠΕΔ.

5.2.3.6 Μικτό βάρος.

5.2.3.7 Ο αύξων αριθμός αυτής (εκ του συνολικού αριθμού των δευτερογενών συσκευασιών).

Τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να εμφανίζονται με τη χρήση ευκρινούς αυτοκόλλητης ετικέτας ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

5.3.3 Την ευθύνη για την ύπαρξη των επισημάνσεων των §§ 5.2.1 και 5.2.2 σε κάθε πρωτογενή και  δευτερογενή συσκευασία αντίστοιχα, έχει ο προμηθευτής που διαθέτει τα προϊόντα αυτά.

### 6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

- 6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα

- Για τα υλικά § 1, ο προμηθευτής στο στάδιο παράδοσης-παραλαβής υλικών, θα υποβάλει τα έγγραφα §§ 9.1.3, 9.1.4 καθώς και την εγγύηση § 7.1.

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος - Έλεγχος συσκευασίας και φυσικών χαρακτηριστικών

6.2.1.1 Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) εξετάζει πρώτα την δευτερογενή συσκευασία και σε δεύτερο χρόνο εξετάζει την πρωτογενή συσκευασία.

6.2.1.2 Ως παρτίδα (lot) για τον έλεγχο  δευτερογενούς συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα του συνολικού αριθμού τεμαχίων (πρωτογενούς συσκευασίας) που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία (και είναι συσκευασμένα όπως αναγράφεται στην § 5.1.2 παρούσας ΠΕΔ) ανά ΝΑΤ υλικού [δηλαδή ανα τύπο χαρτιού (2φυλλο ή 3φυλλο ή 4φυλλο)].

Διαφορετικός τύπος χαρτιού δηλαδή διαφορετικά ΝΑΤ, ελέγχονται διακριτά και ξεχωριστά ακόμη κι αν παραδοθούν ταυτόχρονα.

6.2.1.3 Ως παρτίδα (lot) για τον έλεγχο  πρωτογενούς συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα του συνολικού αριθμού τεμαχίων ρολών που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία [και είναι συσκευασμένα όπως αναγράφεται στην § 5.1.1 παρούσας ΠΕΔ) ανά ΝΑΤ υλικού [δηλαδή ανα τύπο χαρτιού (2φυλλο ή 3φυλλο ή 4φυλλο)]. Διαφορετικός τύπος χαρτιού δηλαδή διαφορετικά ΝΑΤ, ελέγχονται διακριτά και ξεχωριστά ακόμη κι αν παραδοθούν ταυτόχρονα.

6.2.1.4 Έλεγχος δευτερογενούς συσκευασίας

6.2.1.4.1 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων της δευτερογενούς συσκευασίας (βλ. § 5.1.2 παρούσας ΠΕΔ) που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ.

6.2.1.4.2 Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα.

6.2.1.4.3 Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο του δείγματος, όταν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ασυμφωνία με τα αναγραφόμενα στην § 5.2.2 καθώς και όταν διαπιστωθεί σχίσιμο / θραύση ή σημαντική παραμόρφωση των συσκευασμένων υλικών .

6.2.1.5 Έλεγχος πρωτογενούς συσκευασίας

6.2.1.5.1 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων πρωτογενούς συσκευασίας, που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ.

6.2.1.5.2 Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) εξετάζει δειγματοληπτικά είδος με και χωρίς πρωτογενή συσκευασία

6.2.1.5.3. Κατά την παραλαβή του προϊόντος (κατά τον έλεγχο πρωτογενούς συσκευασίας) θα λαμβάνει χώρα μακροσκοπικός έλεγχος που θα περιλαμβάνει:

- Καταμέτρηση και επιβεβαίωση του συνολικού αριθμού των ρολών.

- Οπτική αξιολόγηση ως προς το σύμμορφο ή μη, δηλαδή παρουσία ή απουσία εμφανών ελαττωμάτων (ενδεικτικά: σχισίματα, λεκέδες, παραμορφωμένες συσκευασίες ή σε μεμονωμένα ρολά κλπ) και της πληρότητας της σήμανσης της πρωτογενούς συσκευασίας.

- Τον έλεγχο της αντοχής της σφράγισης.

6.2.2 Εργαστηριακός Έλεγχος

6.2.2.1 Η ΕΠ πραγματοποιεί τη δειγματοληψία που θα σταλεί προς εργαστηριακό έλεγχο. Για το σχεδιασμό της δειγματοληψίας και προκειμένου να απαιτηθεί μικρός αριθμός δειγμάτων (n<50) θα χρησιμοποιηθούν συνδυασμένες τεχνικές με την χρήση του ακόλουθου πίνακα ( βλ. και πρότυπα §§ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.33, 2.2.34, 2.2.41, 2.2.64 και 2.2.65):

| Πίνακας 13 Πίνακας Δειγματοληψίας [κλιμακωτής προσέγγισης σε 2 στάδια (2 stage), Hotelling T12] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παρτίδα (εύρους Ν ρολών) | Σύνολο δειγμάτων (ntotal) | n1 (Stage 1) | n2 (Stage 2) |
| ≤ 10.000 | 12 | 6 | 6 |
| 10.001 – 20.000 | 15 | 8 | 7 |
| 20.001 – 30.000 | 18 | 9 | 9 |
| 30.001 – 40.000 | 22 | 11 | 11 |
| 40.001 – 50.000 | 26 | 13 | 13 |
| 50.001 – 70.000 | 30 | 15 | 15 |
| 70.001 – 90.000 | 35 | 18 | 17 |
| 90.001 – 100.000 | 40 | 20 | 20 |
| 100.001 – 150.000 | 45 | 23 | 22 |
| >150.001 | 50 | 25 | 25 |

6.2.2.2 H ΕΠ επιλέγει τυχαία πακέτα απ’ όλη την παρτίδα. Κάθε δείγμα (ρολό) θα προέρχεται από διαφορετικό πακέτο (πρωτογενή συσκευασία), από διαφορετική παλέτα και διαφορετική θέση στην παλέτα, προκειμένου να μειωθεί η περίπτωση ενδοσυσχέτισης (ICC). Επιλέγονται 6 - 25 πακέτα (πρωτογενούς συσκευασίας) καλύπτοντας κατά το δυνατόν περισσότερες παλέτες. Από κάθε πακέτο επιλέγεται 1 ρολό (roll) από τυχαία θέση μέσα στο πακέτο, δηλαδή σύνολο 6-25 ρολά (ανάλογα τον συνολικό αριθμό), σύμφωνα με την στήλη με α/α 3 «n1, Stage 1».

6.2.2.3 Έλεγχος ιδιοτήτων

Θα εκτελεστεί εργαστηριακός έλεγχος σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών. Το δείγμα της § 6.2.2.1 αναλογικά της εκάστοτε περίπτωσης, θα υφίσταται εργαστηριακό έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των §§ 4.2.7.1 (διαστάσεις χαρτιού και συνολικός αριθμός φύλων ανά ρολό), 4.2.7.2 (καθαρό βάρος), 4.2.7.3 (Grammage) 4.2.8.1 (αντοχή εφελκυσμού σε ξηρό και υγρό εφελκυσμό), 4.2.9.1 (pH), 4.2.9.2 (υγρασία), 4.2.9.3 (φωτεινότητα-λευκότητα), 4.2.9.4 (τέφρα), 4.2.9.6 (απορροφητικότητα και χρόνος απορρόφησης) και 4.4 (Εσωτ. & εξωτ. διάμετρος πυρήνα), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πρότυπα, για όσα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν. Όπου στις εν λόγω παραγράφους δεν αναφέρεται συγκεκριμένη μέθοδος ελέγχου βάσει προτύπου, θα εφαρμοστούν κατά σειρά προτίμησης τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN), μετά τα διεθνή (ISO) και τέλος τα εθνικά (π.χ. BSI, ASTM, DIN, AATCC κλπ) για χαρτί, χαρτόνι και είδη από πολτό (pulp).

6.2.2.4 Για κάθε ένα (1) τεμάχιο δείγματος εργαστηριακού ελέγχου όπως περιγράφεται στην ανωτέρω § 6.2.2.2, θα λαμβάνεται αντίστοιχα ένα (1) τεμάχιο αντιδείγματος του ίδιου ΝΑΤ, από την ίδια πρωτογενή συσκευασία του αντίστοιχου δείγματος, που θα παραμένει στην ΕΠ ή στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας την προμήθεια Αρχής. Τα τεμάχια δείγματος - αντιδείγματος θα αριθμούνται και θα φέρουν καρτέλα. Η καρτέλα θα υπογράφεται από την ΕΠ καθώς και από τον προμηθευτή ή νόμιμο εκπρόσωπό του. Στην καρτέλα θα αναγράφονται τα εξής:

6.2.2.4.1 Η Υπηρεσία (Εργαστήριο) προς την οποία αποστέλλεται τα τεμάχια του  δείγματος

6.2.2.4.2 Ο Αριθμός και η ημερομηνία κατακύρωσης.

6.2.2.4.3 Επωνυμία του προμηθευτή.

6.2.2.4.4 Ονομασία του υλικού (π.χ. ρολό υγείας 2 ply), NAT του υλικού ως Πίνακας 1 της § 3.1 και κωδικός ΠΕΔ.

6.2.2.4.5 Ημερομηνία παράδοσης § 6.2.1.2 καθώς και ημερομηνία δειγματοληψίας.

6.2.2.4.6 Ο αύξων αριθμός δευτερογενούς συσκευασίας § 5.2.3.7.

6.2.2.5 Τα τεμάχια δειγμάτων και αντιδειγμάτων των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή ως επιπλέον τεμάχια, (δηλ. 12 έως και 50 ρολά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω § 6.2.2.2) σε σχέση με τη συμβατική ποσότητα των υλικών που υποχρεούται να παραδώσει.

Για τα εν λόγω επιπρόσθετα τεμάχια του εργαστηριακού ελέγχου ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει / προσκομίσει (με την παρτίδα) και τον απαιτούμενο αριθμό αυτών συμπληρωματικά στην υπό παραλαβή (εξεταζόμενη) παρτίδα.

6.2.2.6  Οι έλεγχοι της § 6.2.2.3 θα εκτελούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με την § 13 του άρθρου 214 του Νόμου § 2.1.4, που ανήκουν είτε στο δημόσιο τομέα, ενδεικτικά αναφέρονται τα Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων ΧΗΕΔ (τηλ. 210-4613441), ΕΒΕΤΑΜ (τηλ. 210-9234932), Γ.Χ.Κ. (τηλ. 210-6479123) ή του ιδιωτικού τομέα. Όλοι οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται με έξοδα των προμηθευτών.

6.2.3 Ένα τεμάχιο δείγματος (ατομικό ρολό) όπως περιγράφεται στην ανωτέρω        § 6.2.2.1 θεωρείται ελαττωματικό όταν οποιαδήποτε τιμή των τεχνικών χαρακτηριστικών που ελέγχθησαν ως § 6.2.2.3 είναι είτε εκτός των ορίων ή και των ανοχών που αναγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της ΠΕΔ.

6.2.4 Επιβολή έκπτωσης - Απόρριψη παρτίδας

6.2.4.1 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.4 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών δευτερογενών συσκευασιών μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στην στήλη με α/α 3 (n1 Stage 1)  του πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.2.1 και με την προϋπόθεση ότι τα περιεχόμενα υλικά δεν έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση, τότε η ΕΠ επιβάλει την αντικατάσταση των ελαττωματικών δευτερογενών συσκευασιών (παλετών).

6.2.4.2 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.4 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών δευτερογενών συσκευασιών μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο στην στήλη με α/α 3 (n1 stage1) του πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.2.1 και με την προϋπόθεση ότι τα περιεχόμενα υλικά δεν έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση, τότε η ΕΠ ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων δύναται είτε να επιβάλει την αντικατάσταση των ελαττωματικών δευτερογενών συσκευασιών (παλετών), είτε να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας.

6.2.4.3 Εφόσον στις ανωτέρω περιπτώσεις βρεθεί ότι τα περιεχόμενα υλικά έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση, τότε ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων, η ΕΠ θα προβεί στον έλεγχο του συνολικού αριθμού δευτερογενών συσκευασιών της παρτίδας, ελέγχοντας για φθαρμένες πρωτογενείς συσκευασίες σύμφωνα με τις §§ 6.2.1.1.4 και 6.2.1.1.5 καθώς για την ύπαρξη εντός αυτών φθαρμένων περιεχόμενων υλικών (ρολών χαρτιού). Κατόπιν αυτού του ελέγχου, η ΕΠ δύναται να πράξει τα ακόλουθα:

6.2.4.3.1 Την επιβολή αντικατάστασης του συνόλου τόσο των φθαρμένων περιεχόμενων υλικών (πρωτογενείς συσκευασίες) όσο και των ελαττωματικών δευτερογενών συσκευασιών (παλέτες) με άλλες μη ελαττωματικές / μη φθαρμένες.

6.2.4.3.2 Εφόσον τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα δεν είναι τεχνικώς δυνατόν να εκτελεστούν (από την πλευρά του προμηθευτή, δηλαδή η αντικατάσταση των δευτερογενών ή/και των πρωτογενών συσκευασιών) τότε δύναται να προτείνει εναλλακτικά:

i) Είτε την επιβολή έκπτωσης ίση με την συνολική συμβατική αξία των ελαττωματικών περιεχόμενων υλικών (πρωτογενείς συσκευασίες),

ii) Είτε την απόρριψη της παρτίδας.

6.2.4.4 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.5 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών πρωτογενών συσκευασιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συμπίεση ρολών, υγρασία, χρωματισμοί, αλλοιώσεις, αστοχία του υλικού της πρωτογενούς , ελλείψεις ή λάθη στη σήμανση) μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στην στήλη με α/α 3  (n1 Stage1) του πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.2.1, τότε η ΕΠ επιβάλει την αντικατάσταση των ελαττωματικών πρωτογενών  συσκευασιών.

6.2.4.2 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.5 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών πρωτογενών συσκευασιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συμπίεση ρολών, υγρασία, χρωματισμοί, αλλοιώσεις, αστοχία του υλικού της πρωτογενούς , ελλείψεις ή λάθη στη σήμανση) μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο στην στήλη με α/α 3 (n1 Stage1) του πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.2.1, τότε η ΕΠ ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων δύναται είτε να επιβάλει την αντικατάσταση των ελαττωματικών πρωτογενών συσκευασιών, είτε να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας.

6.2.4.3.2 Εφόσον τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα δεν είναι τεχνικώς δυνατόν να εκτελεστούν (από την πλευρά του προμηθευτή, δηλαδή η αντικατάσταση των πρωτογενών συσκευασιών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί εκτροπές) τότε δύναται να προτείνει εναλλακτικά:

i) Είτε την επιβολή έκπτωσης ίση με την συνολική συμβατική αξία των ελαττωματικών περιεχόμενων υλικών (πρωτογενείς συσκευασίες),

ii) Είτε την απόρριψη της παρτίδας.

6.2.5 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.2.2.2 βρεθούν ελαττωματικά τεμάχια, όπως ορίζονται στην ανωτέρω § 6.2.3, η ΕΠ δύναται να πράξει τα ακόλουθα εναλλακτικά:

6.2.5.1 Να αποφασίσει τη λήψη επιπλέον δειγμάτων και αντιδειγμάτων σε αριθμό που αναφέρεται  στη στήλη με α/α 4 του πίνακα δειγματοληψίας της 6.2.2.1 § (n2 Stage 2) από διαφορετικές πρωτογενείς συσκευασίες που θα προέρχονται από διαφορετικές παλέτες και να επαναλάβει τους ελέγχους, το κόστος των οποίων επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

6.2.5.2 Να επιβάλει την αντικατάσταση κατά το μέρος ή το όλον της πρωτογενούς ή δευτερογενούς συσκευασίας ή και του συνόλου της παρτίδας, σταθμίζοντας ελεύθερα και κατά την κρίση της τη σοβαρότητα των αποκλίσεων.

Εφ’ όσον αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό από την πλευρά του προμηθευτεί μπορεί εναλλακτικά:

6.2.5.2.1 Να επιβάλει έκπτωση ίση με τη συνολική συμβατική αξία των ελαττωματικών υλικών της πρωτογενούς ή δευτερογενούς συσκευασίας,

6.2.5.2.2 Να απορρίψει την παρτίδα, (κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο).

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Εγγυήσεις

Ο προμηθευτής θα παράσχει γραπτώς με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ή με Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of  Conformity,  DoC)  σύμφωνα  με  το  EN ISO/ΙΕC  17050-1 εγγύηση διατήρησης των υλικών σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής τους συσκευασίας, τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και πριν τη διανομή αυτών.

### 8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1 Χρόνος Παράδοσης

Εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για το σύνολο της ποσότητας εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στη διακήρυξη

8.2 Τόπος Παράδοσης

Στο ΠΝ ο χώρος παράδοσης θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ή ΚΕΦΝ/ΔΕΑ).

8.3  Αριθμός παρτίδων

Ο προμηθευτής δύναται να παραδώσει όλη την συμβατική ποσότητα κατά το μέγιστο σε τρεις (3) παρτίδες. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε κάθε παρτίδα.

### 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1 Για τα υλικά της § 1 (Χαρτί Υγείας) οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τα ακόλουθα:

9.1.1 Κατάλληλα συμπληρωμένο Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ) όπως αυτό εμφανίζεται στην Προσθήκη I της παρούσας ΠΕΔ.

Στο εν λόγω Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ) σημειώνονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα διενεργούνται από την Υπηρεσία προς υποβοήθηση των υποψήφιων οικονομικών φορέων.

9.1.2 Εφόσον ο προμηθευτής δηλώνει κάποια πιστοποίηση (ενδεικτικά: FSC®, Ecolabel, Δερματολογικά Ελεγμένο, ISO 9001 κ.λπ.) θα προσκομίζει, υποχρεωτικά, αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα στο ΕΣΥΔ ή φορέα που συμμετέχει σε συμφωνία αμοιβαίας ισότιμης αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ.

9.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1 στην οποία θα δηλώνει ότι το υπό προμήθεια είδος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού REACH

9.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του κατασκευαστή ή/και του προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).

9.2 Για τα υλικά της § 1 (Χαρτί Υγείας) οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς τα ακόλουθα:

9.2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1 στην οποία θα δηλώνει υποχρεωτικά την τιμή του προϊόντος (εναλλακτικά μία εκ των δύο κατωτέρω επιλογών)

9.2.1.1 σε €/Kg χαρτιού για κάθε ΝΑΤ ή εναλλακτικά

9.2.1.2 σε €/ρολό χαρτιού για κάθε ΝΑΤ (το οποίο η Υπηρεσία θα ανάγει σε τιμή €/Kg σύμφωνα με τα δηλούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος).

Οι τιμές θα δηλώνονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

9.2.2 Η δήλωση της ανωτέρω § 9.2.1 είναι ανελαστική και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

9.2.3 Σημείωση: Σε περίπτωση ανάδειξης ισότιμων οικονομικών προσφορών (δηλαδή οικονομικές προσφορές με ακριβώς την ίδια προσφερόμενη τιμή €/Kg χαρτιού τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών θα σταθμίζει το προσφερόμενο grammage και εν συνεχεία σε περίπτωση που προκύψει ισοτιμία τότε τα κάτωθι φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος με ιεραρχική σειρά (αντοχή σε εφελκυσμό και απορροφητικότητα).

### 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.1 Ότι δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ νοείται ότι θα προσεγγίζεται και θα διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της εξελίξεις της τεχνολογίας και της Νομοθεσίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

10.2 Λέξεις κλειδιά: Χαρτί καθαριότητας, χαρτί υγείας, χαρτί τουαλέτας, 2 ply, 3 ply, 4 ply, papier hygiénique, papier toilette

10.3 Λοιποί όροι - Επεξηγήσεις

Αναφορικά με την εκτέλεση της δειγματοληψίας με συνδυασμένες τεχνικές και την δημιουργία μικρού αριθμού δείγματος, η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη φύση του υλικού, ώστε να αποφευχθούν εργαστηριακοί έλεγχοι που θα δημιουργούσαν σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, επιβάρυνση του έργου των εργαστηρίων και αυξημένο κόστος εργαστηριακών ελέγχων. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων ειδών ο κατασκευαστής / προμηθευτής αποδέχεται τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν εργαστηριακά όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή και ανακεφαλαιώνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ή άλλα πιστοποιητικά (και σε κάθε περίπτωση ISO 9001) από τα οποία θα προκύπτει ότι η διαδικασία παραγωγής του κατασκευαστή είναι τελεί υπό Στατιστικό Έλεγχο των ακολουθούμενων Διεργασιών (Statistical Process Control, SPC), δηλαδή μπορεί να ανιχνεύει αποκλίσεις στις διεργασίες σε κρίσιμες παραμέτρους, διατηρεί σταθερές διεργασίες, διεξάγοντες δειγματοληψίες κ.λπ.

### 11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός και προτάσεις επί της παρούσας Προδιαγραφής μπορούν να γίνουν από κάθε ενδιαφερόμενο (πρόσωπο ή εταιρεία) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στον ιστότοπο: https://www.prodiagrafes.army.gr

| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΚΕΦΝ ΠΕΔ-Α-016 . ΕΚΔΟΣΗ 1η |  |
| --- | --- |
| ΣΥΝΤΑΞΗ | ΣΕΙΔ Α΄ βαθμ. Ιωάννης Στεφάνου ΠΕ Χημικών Μηχανικών |
| ΕΛΕΓΧΟΣ | Ο Τμηματάρχης Τμήματος Προδιαγραφών (1270) ΜΠΥ Α΄ βαθμ. Αντώνης Καλακώνας Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός |
| Ε.Γ. | O Διευθυντής Διεύθυνσης Ελέγχου & Προβλέψεως Αποθεμάτων (1200) Αντιπλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Αγγελάκης ΠΝ |
| ΘΕΩΡΗΣΗ | Ο Διοικητής ΚΕΦΝ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Νοταράς ΠΝ |
|  | Ημερομηνία: /03/2026 |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ –

ΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙΟΥ (2, 3 ή 4 στρώσεων)

| Αντιστοιχία § ΠΕΔ |  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εμπορική ονομασία προϊόντος |  |  |
|  |  | Χώρα προέλευσης |  |  |
|  |  | Είδος χαρτοπολτού | 100% παρθένος φυσικός χαρτοπολτός κυτταρίνης |  |
| § 2.3.1 § 2.3.2 § 2.3.3 § 4.1.2, §4.1.3 & § 4,1,4 |  | Πιστοποιητικά ποιότητας & σημάνσεις | π.χ FSC®, Ecolabel, «Δερματολογικά Ελεγμένο», Flusable κλπ | Προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα (βλ. και § 9.1.2) |
| § 4.2.6 | Χαρτοπολτός | Μέθοδος λεύκανσης |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 4.2.2. |  | Αριθμός «k» και μέθοδος |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 4.1.3 |  | Πιστοποίηση HACCP |  | Προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα (εφ’ όσον υφίστανται) |
| § 4.2.1, § 4.3 |  | FSC® ή αντίστοιχο που προσδιορίζεται |  | Προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα |
|  |  | Στοιχεία προμηθευτή χαρτοπολτού |  |  |
| § 4.2.3 |  | Διάτρηση (Βήμα διάτρησης) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή το Open/cut ratio |
| § 4.2.5 |  | Creping |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή το Crepe ratio |
| § 4.2.5 |  | Embossing |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
|  | Χαρακτηριστικά ρολού υγείας | Διαστάσεις φύλλου |  |  |
| §4.2.7.1 |  | Μήκος (ℓ, mm) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Επιβεβαιώνεται εργαστηριακά |
|  |  | Πλάτος (w, mm) |  |  |
|  |  | Συνολικό μήκος (m) |  |  |
|  |  | Συνολικός αριθμός φύλλων / ρολό |  |  |
| § 4.2.7.2 |  | Αριθμός ply |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Επιβεβαιώνεται εργαστηριακά |
| § 4.2.7.2 |  | Καθαρό βάρος (g) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Επιβεβαιώνεται εργαστηριακά |
| § 4.2.7.3. |  | Grammage (g/m2) |  |  |
| § 4.2.7.4. |  | Πορώδες (%) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 4.2.8.1. |  | Αντοχή σε ξηρό εφελκυσμό (DTS) / MD |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Επιβεβαιώνεται εργαστηριακά |
|  |  | Αντοχή σε ξηρό εφελκυσμό (DTS)/CD |  |  |
| § 4.2.8.2. |  | Αντοχή σε υγρό εφελκυσμό (WTS)/MD |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Ελέγχεται έμμεσα από το λόγο R = WTS/DTS |
|  |  | Αντοχή σε υγρό εφελκυσμό (WTS)/CD |  |  |
| § 4.2.8.3 |  | Επιμήκυνση κατά τη θραύσης (DTS) / MD |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Ελέγχεται με τη σχέση της § 4.2.8.3 |
|  |  | Επιμήκυνση (%) κατά τη θραύση (DTS)/CD |  |  |
| § 4.2.9.1 |  | pH |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Ελέγχεται εργαστηριακά |
| § 4.2.9.2 |  | Υγρασία (%) |  |  |
| § 4.2.9.3. |  | Λευκότητα / Φωτεινότητα |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Ελέγχεται εργαστηριακά μία εκ των δυο παραμέτρων |
| § 4.2.9.4 |  | Τέφρα (%) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή και ελέγχεται εργαστηριακά ένα εκ των δυο παραμέτρων |
| § 4.2.9.5. |  | Φαινόμενος όγκος, φαινόμενη πυκνότητα |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 4.2.9.6. |  | Απορροφητικότητα (g/g) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Ελέγχεται εργαστηριακά |
|  |  | Χρόνος απορρόφησης έως κορεσμό (s) |  |  |
|  |  | Υπόλειμμα (%) |  |  |
| § 4.4 | Π υ ρ ή ν α α ς | Εσωτ. διάμετρος (mm) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Ελέγχεται εργαστηριακά |
|  |  | Εξωτ. διάμετρος (mm) |  |  |
|  |  | Βιοδιασπώμενος |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 4.2.4 |  | Κόλλα που χρησιμοποιείται |  |  |
| § 5.1.1.1. | Πρωτογενής συσκευασία | Αριθμός ρολών |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή. Επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή παραλαβής |
| §5.1.1.2 |  | Υλικό συσκευασίας |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| §5.1.1.3 |  | Πάχος (μm) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 5.1.1.6 |  | Ολικό Βάρος μιας (1) Πρωτογενούς Συσκευασίας (Kg) |  | Δηλώνεται από τον προμηθευτή |
| § 9.13 | Άλλα στοιχεία | REACH |  |  |

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις:

- Για όσα εκ των ανωτέρω στοιχείων ή τιμών τεχνικών χαρακτηριστικών (αριθμητικά δεδομένα) δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από τον προμηθευτή, θα δηλώνονται ως «μη διαθέσιμα» / «μη τεχνικώς υφιστάμενα».

- Το φύλλο συμμόρφωσης θα συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε προσφερόμενο είδος / τύπο χαρτιού (2, 3, 4 ply)