ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΠΕΔ-Α-

ΑΡΒΥΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΪΟΣ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 1 |
| 2. | ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 1 |
| 3. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 4 |
| 3.1 | Τύποι Αρβύλων | 4 |
| 3.2 | Κλάση Υλικού | 4 |
| 4. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 4 |
| 4.1 | Ορισμός Υλικού/Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας | 4 |
| 4.2 | Μεγέθη ποσοστά | 4 |
| 4.3 | Πρώτες Ύλες | 4 |
| 4.4 | Κατασκευαστικά Στοιχεία | 5 |
| 4.5 | Συσκευασία | 9 |
| 4.6 | Επισημάνσεις | 9 |
| 5. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 10 |
| 5.1 | Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά | 10 |
| 5.2 | Επιθεωρήσεις/Δοκιμές | 10 |
| 6. | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 18 |
| 6.1 | Μερίδα | 18 |
| 6.2 | Παραλαβή-Απόρριψη | 18 |
| 7. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 18 |
| 7.1 | Αξιολόγηση Προσφορών | 18 |
| 7.2 | Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH | 18 |
| 7.3 | Φύλλο Συμμόρφωσης | 18 |
| 8. | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | 19 |
| 9. | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 19 |
| 10. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»-Γενική Μορφή Αρβύλου | I-1 |
| 11. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II»-Πίνακας Μεγεθών-Ποσοστών Αρβυλών | II-1 |
| 12. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IIΙ»-Σχέδιο και Διαστάσεις Πέλματος | III-1 |
| 13. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV»- Κατασκευαστικά Σχέδια Εξωτερικά του Αρβύλου | IV-1 |
| 14. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V»- Κατασκευαστικά Σχέδια Εσωτερικά του Αρβύλου και Απάρτια Πέλματος | V-1 |
| 15. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VI»-«Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα Κατασκευής του Φοντίου» | VI-1 |
| 16. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VIΙ»-«Ειδικές Απαιτήσεις για Δέρμα Μόσχου Προσώπου για την Κατασκευή της Λογκέτας» | VII-1 |
| 17. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VIII»-« Ειδικές Απαιτήσεις για το Ύφασμα Cordura Χρώματος Μαύρου» | VIII-1 |
| 18. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IX»-«Ειδικές Απαιτήσεις Για Το Ύφασμα Λινό Θερμοκολλητικό» | IX-1 |
| 19. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «X»-«Ειδικές Απαιτήσεις για το Υλικό του Εσωτερικού Πάτου» | X-1 |
| 20. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XI»-«Ειδικές Απαιτήσεις για Καψύλλια Κορδονιών και Γάντζους Ταχείας Απελευθέρωσης» | XI-1 |
| 21. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XII»-«Ειδικές Απαιτήσεις για το Υλικό Εσωτερικού Ενδυναμώματος της Περιοχής των Δακτύλων (Πομπέδες) Φοντίου Αρβύλων» | XII-1 |
| 22. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XIII»-«Ειδικές Απαιτήσεις για το Υλικό Φορτίων (Χαρτονόπετσο)» | XIII-1 |
| 23. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XIV»-«Ειδικές Απαιτήσεις για το Πληρωτικό Τακουνιών» | XIV-1 |
| 24. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XV»-«Ειδικές Απαιτήσεις για Κορδόνια Αρβυλών (Μαύρα)» | XV-1 |
| 25. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XVII»-«Ειδικές Απαιτήσεις για Χαρτοκιβώτια Συσκευασίας Υλικών (Πεντάφυλλα)» | XVI-1 |
| 26. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XVIΙΙ»-«Μέθοδος Ελέγχου Διαστάσεων Αρβυλών» | XVIΙ-1 |
| 27. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XIX»-Μέθοδος Ελέγχου Αρβύλων στην Αποκόλληση Πέλματος | XVIII-1 |
| 28. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XX»- «Εργαστηριακοί Έλεγχοι Επιθεωρήσεων –Δοκιμών» | XIX-1 |
| 29. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXI»-«Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης» | XI-1 |
| 30. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXII»-«Υποδείγματα Καρτέλας Βιομηχανικού Προτύπου και Δείγματος-Αντιδείγματος» | XXI-1 |
| 31. | ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXΙII»-«Τυχαία Δειγματοληψία» | XXII-1 |

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την κατασκευή και την προμήθεια αρβύλων βουλκανισμένου πέλματος, που προορίζονται για στρατιωτική χρήση.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

2.2 «Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3 Η Απόφαση 2002/371/ΕΚ µε την οποία θεσπίζονται οικολογικά κριτήρια απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

2.4 ΕΝ ISO 2859-1: «Sampling procedures for inspection by attributes-Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection».

2.5 ΕΝ ISO/IEC 17025 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories».

2.6 EN ISO 105-B01  «Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to daylight».

2.7 ΕΝ ISO 105 C 10 Test Number C (3): «Textiles - Tests for color fastness-Part C10 - Color fastness to washing with soap or soap and soda».

2.8 ΕΝ ISO 105 E02: «Textiles - Tests for color fastness-Part E02 - Color fastness to sea water».

2.9 ΕΝ ISO 105-E04: «Textiles - Tests for color fastness - Part E04: Color fastness to perspiration».

2.10 ΕΝ ISO 105-X12: «Textiles - Tests for color fastness - PartX12: Color fastness to rubbing».

2.11 ΕΝ ISO 3758: «Textiles - Care labeling code using symbols».

2.12   EN ISO 4684:“ Leather-Chemical tests-Determination of volatile matter”.

2.13	EN 420 : Protective gloves – General requirements and test methods (Προσθήκη ΙΙ).

2.14 ISO 137:“Determination of fibre diameter-Projection microscope method”.

2.15 ISO 3071:“Textiles – Determination of pH of aqueous extract”.

2.16 ISO 4674:“Rubber or plastics-coated fabrics. Determination of tear resistance”.

2.17 ISO 4920:“Determination of resistance to surface wetting (spray test)”.

2.18 ISO 5084:“Determination of thickness of textiles and textiles products”.

2.19 ISO 12947-2:“Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the MartinDale method - Part 2: Determination of specimen breakdown”.

2.20 ISO 13934-1:“Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method”.

2.21 ISO 13934-2:“Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method”.

2.22 ISO 20344:“Personal protective equipment-Test methods for footwear

2.23 ISO 20345:“Personal protective equipment-Safety footwear

2.24 ASTM D276:“Standard test methods for identification of fibers in textiles”.

2.25 ASTM  D629:“Standard Test Methods for Quantitative Analysis of Textiles”.

2.26 ASTM D1907:“Standard method for linear density of yarn by the Skein Method”

2.27 ASTM D3776:“Standard test method for Mass per unit area (Weight) of Fabrics”

2.28 ISO 3801: «Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area».

2.29 ISO 7211-1: «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting».

2.30 ISO 7211-2:  «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 2: Determination of number of threads per unit length».

2.31 ISO 7211-5  «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 5:  Determination of linear density of yarn removed from fabric «.

2.32 EN 5077:  «Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying».

2.33 EN ISO 536  «Paper an Board-Determination of grammage».

2.34 EN ISO 2759  «Board-Determination of Bursting Strength».

2.35 ISO 13938-1  «Bursting properties of fabrics-Part 1:Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension».

2.36   ISO 9001  «Quality Management Systems-Requirements».

2.37  ISO 14268  «Physical and Mechanical Tests-Determination of Water Vapour Permeability».

2.38  ISO 2598  «Iron Ores –Determination of Silicon Content».

2.39 ISO 3380  «Leather Physical and Mechanical Tests- Determination of Shrinkage Temperature up to 100O C».

2.40  ISO 5403  «Determination of Water Resistance of Flexile Leather».

2.41  ISO  3377-2  «Leather and Mechanical Tests- Determiantion of Tear Load».

2.42  ISO 5402  «Leather- Determination  of Flex Resistance».

2.43 ISO 5398 Part1-  «Chemical Determination of Chromic Oxide Content-Qualification by titration».

2.44  ISO 4045  «Leather- Chemical Tests-Determination of pH».

2.45 ISO 11640  «Leather-Tests for Colour Fastness-Colour Fastness to Cycles of to-and-fro Rubbing».

2.46 ISO 5397: «Leather-Determination of Nitrogen Content and  «Hide Substance «-Titration Method».

2.47 ISO 3376  «Physical and Mechanical  Tests-Determination of tensile strength and percentage extension ».

2.48 EN 1421  «Rubber of Plastics-Coated Fabrics-Detremination of Tensile Strength and Elongation at Break».

2.49 ISO 811  «Textile Fabrics- Determination of Resistance to Water Penetration-Hydrostatic Pressure Tests».

2.50 ISO 105-N01  «Test for Colour Fastness-PartN01-Colour Fastness to Bleaching :Hypochloride».

2.51 ISO 2759  «Board-Determination of Bursting Strength».

2.52 ASTM D-1630  «Standard Test Method for Rubber Property-Abrasion Resistance (Fottwear Abrader)».

2.53 ASTM D-2240  «Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness».

2.54 ASTM  D-1052  «Standard Test Method for Rubber Deterioration-Cut Growth Using Ross Flexing Apparatus».

2.55  ASTM D-1149  «Standard Test Method for Rubber Deterioration- Cracking in an Ozone Controlled Environment».

2.56 ASTM D-4705  «Standard test Method  for Stitch Tear Strength of Leather, Double Hole».

2.57 ASTM D1777  «Standard test Method  for Thickness of Textile Materials».

2.58 ASTM  E96/E96M  «Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials».

2.59 ASTM D-3575  «Standard test Methods for Flexible Cellular Materials Made from Olefin Polymers».

2.60 ASTM D5034   «Standard test Methods for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)».

2.61 ASTM D1646 «Standard test Methods for Rubber- Viscocity, Stress Relaxation and pre-Vulcanization Characteristics (Mooney Viscometer)».

2.62 ASTM  D412  «Standard test Methods  for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension».

2.63  ASTM   D624  «Standard test Method  for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers».

2.64  ASTM D1052  «Standard test Method for Measuring Rubber Deterioration-Cut Growth Using Ross Flexing Apparatus».

2.65	FED-STD-601 Federal Test Method Standard : “Rubber- Sampling and Testing”.

2.66	DIN 53015 : Viscometry – Measurement of viscosity by means of the rolling ball viscometer by Höppler

2.67	DIN 51757 : Testing of mineral oils and related material- Determination of density.

2.68	DIN 53491 : Determination of the refractive index and dispersion

2.69	DIN 51758 : Testing of liquid Petroleum products and other combustible liquids- Determination of flash point by Pensky-Martens closed tester.

2.70	GGG-N-350 : Hand tools, edged, non-powered

2.71	FTMS 311 3021.1: “Staining”

2.72	FTMS 311 7031: “Area stability of leather”

2.73	FTMS 311 2031: “Breaking force and elongation, Grab method”

2.74	ISO 4684 “Leather- Chemical tests-Determination of volatile matter”

2.75	TAPPI T 410 OM-08 : “Grammage of paper  and paperboard”.

2.76	SATRA TM 92 : “Finished shoes flexing footwear equipment”.

2.77	FTMS-191A  4100: “Strength and elongation, breaking and tenacity of thread and yarn single strand”.

2.78 	Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Τύπος Αρβυλών

Η γενική μορφή των αρβυλών, φαίνεται στην Προσθήκη  «Ι».

3.2 Κλάση Υλικού

Τα άρβυλα, ανήκουν στην κλάση 8430 «Ανδρικά Υποδήματα» κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο κωδικός κατά CPV είναι 18810000-0 «Υποδήματα, εκτός των Αθλητικών και των Προστατευτικών Υποδημάτων».

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού/Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας

4.1.1 Γενικά

Τα επίσημα δείγματα αρβυλών της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν), τα οποία δίδονται για την διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας του υλικού, ισχύουν μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επισήμων δειγμάτων και όρων της ΠΕΔ που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η ΠΕΔ. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά. Τα επίσημα δείγματα φέρουν καρτέλα και μολυβδοσφραγίδα οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται. Η αφαίρεση της μολυβδοσφραγίδας ή της καρτέλας του δείγματος ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσής τους σημαίνει την καταστροφή τους. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του δείγματος καθόσον αυτό σημαίνει επίσης την καταστροφή του.

4.1.2 Επίσημα Δείγματα Διαμορφωτηρίων (Καλαποδιών)

Όπως το Προσαρτημένο  «1» της Προσθήκης  «XVΙΙΙ».

4.1.3 Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (Πατρόν) Πάτων Αρβυλών

Όπως το Προσαρτημένο  «2» της Προσθήκης  «XVΙΙΙ».

4.1.4 Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (Στάμπα) Δέρματος και Εσωτερικής Επένδυσης

Όπως το Προσαρτημένο  «3» της Προσθήκης  «XVΙΙΙ».

4.2 Μεγέθη-Ποσοστά

Τα μεγέθη των αρβυλών και το ποσοστό κάθε μεγέθους, καθορίζονται στην Προσθήκη  «ΙΙ». Το σχέδιο και οι διαστάσεις του πέλματος, καθορίζονται στην Προσθήκη  «ΙΙΙ». Τα κατασκευαστικά σχέδια εξωτερικά του αρβύλου, φαίνονται στις Προσθήκες  «IV». Τέλος στην Προσθήκη  «V» φαίνονται τα κατασκευαστικά σχέδια εσωτερικά του αρβύλου και τα απάρτια για την κατασκευή του πέλματος.

4.3 Πρώτες Ύλες

4.3.1 Δέρμα χρώματος μαύρου αδιάβροχο, για την κατασκευή των φοντίων του πάνω μέρους των αρβυλών, του προστατευτικού αστραγάλων, και για το «στιλάκι» του αχίλλειου τένοντα, της Προσθήκης  «VΙ».

4.3.2 Ύφασμα cordura χωρίς επένδυση, χρώματος μαύρου, για την κατασκευή του «γιακά».

4.3.3 Δέρμα μόσχου προσώπου δέψεως χρωμίου, για την κατασκευή της λογγέτας, της Προσθήκης «VII».

4.3.4 Ύφασμα cordura μαύρο με επένδυση, για την κατασκευή των πλαϊνών μερών (γάμπα) και της γλώσσας, της Προσθήκης  «VIII».

4.3.5 Ύφασμα λινό θερμοκολλητικό για την επένδυση στο ψίδι, της Προσθήκης «IΧ».

4.3.6 Πάτος μονταρίσματος βαμβακερός με ίνες κυτταρίνης και με έλασμα καμπύλης πέλματος (μπανέλα) και φορτέτσα, της Προσθήκης  «X».

4.3.7 Καψύλλια κορδονιών και γάντζοι ταχείας απελευθέρωσης μαύρα, της Προσθήκης  «XI».

4.3.8 Υλικό εσωτερικό ενδυναμώματος της περιοχής των δακτύλων φοντίων αρβυλών (Πομπέδες), της Προσθήκης  «ΧΙΙ».

4.3.9 Υλικό φορτίων (χαρτονόπετσο), της Προσθήκης  «XΙΙΙ».

4.3.10 Πληρωτικό τακουνιού, της Προσθήκης  «ΧΙV».

4.3.11 Πρόσθετος εσωτερικός πάτος, σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00737-1η Έκδοση-2019, «Πρόσθετος Eσωτερικός Ανατομικός Πάτος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.3.12 Κλωστή ΝΥLON ραφής φοντίων αρβυλών χρώματος μαύρου.

4.3.13 Αφρώδες Υλικό, για την κατασκευή του γιακά, πάχους 8 – 10 mm, βάρους (μέγιστο) 400 g/m2 και η απώλεια ύψους μετά από σταθερή παραμόρφωση 50% πρέπει να είναι μικρότερη από 15%. (Μέθοδος ASTM-D-3575 Suffix B).

4.3.14 Κορδόνια μαύρα, από πολυπροπυλένιο, της Προσθήκης  «XV».

4.3.15 Πρώτες ύλες ελαστικού  και κόλλας για το βουλκανισμό αρβυλών,  σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00585-2η Έκδοση-2025 «Πρώτες Ύλες Παραγωγής Ελαστικού Βουλκανισμού Αρβύλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.3.16 Ταινία Νάυλον για ενίσχυση στην περιοχή της καψουλιέρας.

4.3.17 Καρφιά υποδήματος καταλλήλου μήκους για την στερέωση του φοντίου στον εσωτερικό πάτο.

4.3.18 Χαρτοκιβώτια συσκευασίας πεντάφυλλα, της Προσθήκης  «XVII».

4.4 Κατασκευαστικά Στοιχεία

4.4.1 Γενικά

4.4.1.1 Η γενική μορφή του αρβύλου, φαίνεται στην Προσθήκη  «Ι». Το σχήμα, οι διαστάσεις και τα απάρτια για την κατασκευή του ελαστικού πέλματος καθορίζονται στις Προσθήκες «ΙΙ», «ΙΙΙ», «IV» και «V».

4.4.1.2 Η διαμόρφωση των αρβυλών πρέπει απαραίτητα να γίνεται με καλαπόδια των οποίων οι διαστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στο Επίσημο Δείγμα Καλαποδιών Νο 42 της Υπηρεσίας όπως αυτό έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Προσαρτημένο  «1» της Προσθήκης  «XVΙII». Με μέριμνα των προμηθευτών και βήμα ± 6,66 mm αναπαράγονται τα καλαπόδια για τα λοιπά μεγέθη αρβυλών κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στο Γαλλικό σύστημα μέτρησης.

4.4.1.3 Το μέγεθος των αρβυλών θα πρέπει να αποτυπώνεται στο βουλκανισμένο πέλμα ανάγλυφα. Επισημαίνεται ότι το μέγεθος σε κάθε καλούπι θα πρέπει να είναι σταθερό (μόνιμο μη μεταβαλλόμενο) και όχι προσθαφαιρούμενο σε αυτό.

4.4.2 Ελαστικό Πέλμα

4.4.2.1 Ολόκληρη η επιφάνεια της καμπύλης του πέλματος (από το εσωτερικό άκρο του τακουνιού μέχρι το σημείο όπου αρχίζει το σχέδιο του πέλματος), πρέπει να είναι λεία και επίπεδη (όπως φαίνεται στο σχέδιο της Προσθήκης  «ΙΙΙ»).

4.4.2.2 Το κυματοειδές σχέδιο όλης της ελαστικής σόλας πρέπει να είναι σε όλη την περίμετρό του ανοικτό έτσι ώστε όταν το πέλμα του αρβύλου τοποθετηθεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και παρατηρηθεί από τα πλάγια η πριονωτή οδόντωση να είναι πλήρως εμφανής όπως φαίνεται στο επίσημο δείγμα και στο σχέδιο της Προσθήκης  «XVΙIΙ» της ΠΕΔ.

Το ελαστικό πέλμα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες όταν οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

| ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- |
| Αντοχή στην τριβή | ASTM-D-1630 |
| Σκληρότητα | ASTM-D-2240 |
| Μεταβολή της σκληρότητας σε –18°C | ASTM-D-2240 |
| Αντοχή στην κάμψη | ASTM-D-1052 |
| Αύξηση του όγκου | 6211, FED-STD-601 |
| Αντοχή στην αποκόλληση του πέλματος | Προσθήκη «XIX» |
| Περιεκτικότητα σε PVC | Ανίχνευση με καύση |
| Ειδικό Βάρος | Μέθοδος Ανώσεως |
| Αντίσταση στο όζον | ASTM-D-1149 |
| Αντοχή στις κάμψεις (ολόκληρο άρβυλο) | SATRA TM 92:(Συσκ. SATRA 184) |

4.4.2.1 Χρώμα

Το χρώμα του πέλματος πρέπει να είναι μαύρο.

4.4.2.2 Αντοχή στην τριβή

Για τον προσδιορισμό της τιμής ελέγχονται επιλεγόμενα τυχαία τρία (3) άρβυλα του δείγματος και από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο. To όριο τριβής είναι 65 πριν και μετά την παλαίωση για 70 ώρες, σε θερμοκρασία 100±1οC. H τιμή της τριβής είναι ο μέσος όρος της τριβής των τριών δοκιμίων.

4.4.2.3 Σκληρότητα

Η σκληρότητα πριν την παλαίωση πρέπει να είναι 50±5. Μετά την παλαίωση για 70 ώρες σε θερμοκρασία 100±1οC, η τιμή της σκληρότητας δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από +10 μονάδες από την αρχική. Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ελέγχονται δύο δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

4.4.2.4 Μεταβολή της σκληρότητας σε –18°C

Η διαφορά στη σκληρότητα μετά από μία ώρα έκθεσης σε θερμοκρασία -18οC , δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σκληρότητα σε θερμοκρασία δωματίου περισσότερο από +15 μονάδες καθώς επίσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 80. Για τον προσδιορισμό της μεταβολής της σκληρότητας ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

4.4.2.5 Αντοχή στην κάμψη μετά από παλαίωση

Η αύξηση του μήκους της εγκοπής μετά από παλαίωση 70 ωρών σε θερμοκρασία 100±1οC, να μην υπερβαίνει το 200% του αρχικού μήκους μετά από 50.000 κάμψεις. Για τον προσδιορισμό της αντοχής στην κάμψη ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

4.4.2.6 Αύξηση του όγκου

Η αύξηση του όγκου λόγω απορροφήσεως πετρελαιολιπαντικού №6 (μίγμα ισοοκτανίου – τολουενίου συστάσεως 70% - 30% κ.ο. αντίστοιχα πρέπει να είναι μικρότερη από 60%. Για τον προσδιορισμό της αύξησης του όγκου ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

4.4.2.7 Αντοχή στην αποκόλληση του πέλματος

4.4.2.7.1 Για τον προσδιορισμό της αντοχής στην αποκόλληση του πέλματος ελέγχονται πέντε (5) άρβυλα από το δείγμα. Ο έλεγχος της αντοχής στην αποκόλληση γίνεται με τη μέθοδο του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ 1. Η δύναμη αποκόλλησης πρέπει να είναι το ελάχιστο 135 Lb (61,16 Κg), εκτός από ένα από τα πέντε δοκίμια το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο από 135 Lb (61,16 Κg) αλλά όχι λιγότερο από 120 Lb (54,36 kg).

4.4.2.7.2 Ο έλεγχος της αποκόλλησης μπορεί να γίνει και σε άρβυλα που έχουν υποστεί τη δοκιμή των κάμψεων με τη μέθοδο SATRA TM 92. Εάν σε περισσότερα από ένα δοκίμια του δείγματος υπάρχουν σημεία σχισμών στο δέρμα η δειγματοληψία της μερίδας επαναλαμβάνεται. Εάν κατά τη δοκιμή εμφανισθεί σχίσιμο της εσωτερικής σόλας (πάτου), πριν από την επιτρεπόμενη ελάχιστη δύναμη αποκόλλησης σε περισσότερα από ένα (1) δοκίμια η μερίδα απορρίπτεται.

4.4.2.8 Περιεκτικότητα σε PVC

Το ελαστικό της σόλας και του τακουνιού δεν πρέπει να περιέχει ίχνη PVC.

4.4.2.9 Ειδικό βάρος

Το ειδικό βάρος του ελαστικού πρέπει να είναι 1,12 - 1,16 g/cm3 σε θερμοκρασία 20   2 °C. Κατά τη δοκιμασία ελέγχονται όλα τα άρβυλα του δείγματος. Κάθε άρβυλο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

4.4.2.10 Αντοχή στις κάμψεις

Μετά από 1.000.000 κάμψεις δεν θα πρέπει να εμφανίζουν καμία βλάβη (σπάσιμο δέρματος στην περιοχή ψιδιού, αποκόλληση πέλματος, σπάσιμο ή άνοιγμα πέλματος). Ελέγχεται ένα (1) άρβυλο επιλεγόμενο τυχαία από το δείγμα.

4.4.2.11 Αντίσταση στο όζον

Μετά τη δοκιμή αντίστασης στο όζον πρέπει να μην εμφανισθούν ρωγμές. Ο έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο του ΠΙΝΑΚΑ 1 της ΠΕΔ με τις παρακάτω συνθήκες.

4.4.2.11.1 Το δοκίμιο πρέπει να έχει μήκος 9,5 cm, πλάτος 2,5 cm και πάχος 1,5 - 2,0 mm. Τοποθετείται στη συσκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASTM–D 518 (procedure B) εκτός από το μήκος των λωρίδων συγκράτησης το οποίο θα είναι τέτοιο ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή τους στο θάλαμο του Όζοντος.

4.4.2.11.2 Τα δοκίμια εκτίθενται για 7 ημέρες σε συγκέντρωση Όζοντος 50±10 μέρη ανά εκατό εκατομμύρια αέρα και σε θερμοκρασία 40 ±1οC όπως περιγράφεται στο ASTM-D 1149. Μετά το τέλος του χρόνου έκθεσης τα δοκίμια ελέγχονται με μεγεθυντικό φακό Χ7. Ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

4.4.3 Ραφή Απαρτίων

Τα απάρτια των αρβύλων πρέπει να είναι ραμμένα με κλωστή Nylon και πυκνότητα ραφών 5-6 ραφές ανά cm, εκτός από το εσωτερικό τμήμα της καμάρας όπου η πυκνότητα μπορεί να είναι 4-5 ραφές ανά cm.

4.4.4 Φόντι

Το φόντι του πάνω μέρους των αρβύλων, οι ονομασίες των μερών του και ο τρόπος ραφής φαίνονται στα σχέδια της Προσθήκης «IV». Κατασκευάζεται από δέρμα της παραγράφου 4.3.1 (εκτός της γλώσσας,των πλαϊνών και του γιακά) και οι διαστάσεις των επιμέρους τμημάτων (δέρματος) που το αποτελούν δίνονται με τα Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (στάμπα) για το Νο 42 τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Προσαρτημένο  «3» της Προσθήκης  «XVIΙΙ». Με μέριμνα των προμηθευτών και σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα Καλαποδιών Νο 42 της Υπηρεσίας (το οποίο έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά και δίδεται με CD) αναπαράγονται τα ιχνάρια (στάμπα), δέρματος και λινού υφάσματος, για τα λοιπά μεγέθη αρβυλών.

4.4.5 Γλώσσα

Η γλώσσα  κατασκευάζεται από ύφασμα της παραγράφου 4.3.4 και αρχικά σημαδεύονται με ειδικό μολύβι σημαδέματος (ασημομόλυβο), οι εσωτερικές καψουλιέρες καθώς και στην ένωση με το ψίδι. Το επάνω μέρος της γλώσσας γυρίζει σε ειδική μηχανή και γαζώνεται. Ο τρόπος ραφής φαίνεται στα σχέδια της Προσθήκης «ΙV». Η γλώσσα επίσης πρέπει να είναι ραμμένη στα πτερύγια μέχρι και τον τρίτο γάντζο από το πάνω άκρο, το ύψος της δε, πρέπει να ξεπερνά κατά 1 cm τουλάχιστον το πάνω μέρος του άρβυλου (όταν είναι δεμένα τα κορδόνια).

4.4.6 Γιακάς (Κολάρο)

4.4.6.1 Για την κατασκευή του γιακά, κόβουμε δέρμα της παραγράφου 4.3.2 πλάτους 10 cm περίπου και κατάλληλου μήκους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με το επίσημο δείγμα ιχναρίων (στάμπα) της Υπηρεσίας για το μέγεθος Νο42 και τα καθοριζόμενα στο Προσαρτημένο  «3» της Προσθήκης  «XVIΙΙ». Πάνω στο δέρμα αυτό και στη πλευρά του βουδουρά συγκολλάται αφρώδες υλικό της παραγράφου 4.3.13 και πλάτους 3 cm περίπου. Στη συνέχεια το αφρώδες υλικό επικολλάται στο μισό δέρμα το οποίο στη συνέχεια διπλώνεται στη μέση και συγκολλιέται στην περιφέρεια.

4.4.6.2 Ο γιακάς γαζώνεται στο πάνω μέρος της εσωτερικής πλευράς του υφάσματος cordura με επένδυση με δίγαζη μηχανή, έτσι ώστε να έχει ελάχιστο ύψος 3 cm περίπου. Η ραφή του γιακά θα γίνεται σε απόσταση περίπου 3,5 cm από τα ελεύθερα άκρα των πτερυγίων.

4.4.7 Ψίδι

Το ψίδι κόβεται από δέρμα της παραγράφου 4.3.1. Στο μέσα μέρος του, από την πλευρά του βουδουρά τοποθετείται υλικό εσωτερικού ενδυναμώματος της περιοχής των δακτύλων (Πομπέδες) της Προσθήκης «ΧΙΙ» καθώς και ύφασμα λινό θερμοκολλητικό της Προσθήκης «ΙΧ», ως εσωτερική επένδυση του ψιδίου. Τα παραπάνω γίνονται σε ειδική θερμοκολλητική μηχανή. Επίσης το ψίδι σημαδεύεται με ειδικό μολύβι σημαδέματος (ασημομόλυβο) στο σημείο που ενώνεται με τη γλώσσα και στα πλαϊνά σημεία που γίνεται η ψιδίαση.

4.4.8 Φόρτι – Δέρμα

Το φόρτι είναι κατασκευασμένο από δέρμα της παραγράφου 4.3.1. Σημαδεύεται με ειδικό μολύβι σημαδέματος (ασημομόλυβο), στα πλαϊνά, για κόλλημα και γάζωμα. Ο τρόπος σημαδέματος, κολλήματος και ραφής του φορτιού φαίνονται στα σχέδια της Προσθήκης «ΙV».

4.4.9 Καψύλλια - Γάντζοι

Σε κάθε πλευρά των πτερυγίων τοποθετούνται τέσσερα (4) καψύλλια και τρεις (3) γάντζοι ταχείας απελευθέρωσης. Τα άκρα των καψυλλίων πρέπει να απέχουν από το άκρο των πτερυγίων 6-8 mm. Μεταξύ 3ου και 4ου καψυλλίου δημιουργείται τομή τύπου (V) όπως φαίνεται στα σχέδια των Προσθηκών «I», «IV» και «V» καθώς και στο επίσημο δείγμα. Η ακριβής θέση καθορίζεται με το επίσημο δείγμα ιχναρίων (στάμπα) για το μέγεθος Νο42 και τα καθοριζόμενα στο Προσαρτημένο  «3» της Προσθήκης  «XVIΙΙ».

4.4.10 Ύψος αρβύλων

Το ολικό ύψος των αρβύλων όταν μετριούνται από το κάτω και πίσω μέρος στο τακούνι, ως το πάνω μέρος πρέπει να είναι 240 ± 3 mm στο μέγεθος (Νο) 43 και να αυξομειώνεται κατά ± 3 mm ανά μέγεθος.

4.4.11 Στιλάκι

Το στιλάκι είναι από δέρμα της παραγράφου 4.3.1. Ο τρόπος γαζώματος φαίνεται στα σχέδια Προσθήκης «ΙV».Το στιλάκι στο άνω μέρος σχηματίζει θηλιά που αρχίζει από το ύψος της ραφής του γιακά και εκτείνεται μέχρι το άνω άκρο του γιακά.

4.4.12 Λογγέτα

Η λογγέτα ως  φόδρα κολλιέται και γαζώνεται με το φόρτι – δέρμα και τοποθετείται στο ύψος της φτέρνας. Ανάμεσα στο φόρτι και στη λογγέτα τοποθετείται το υλικό χαρτονόπετσο της Προσθήκης «ΧIII». Ο τρόπος γαζώματος και κολλήματος, φαίνεται στα σχέδια Προσθήκης «ΙV» και «V».

4.5 Συσκευασία

4.5.1 Σε κάθε άρβυλο δένεται το κορδόνι του σύμφωνα με το σχέδιο της Προσθήκης  «Ι» και αριθμός ζευγών αρβυλών τοποθετούνται μέσα σε πεντάφυλλα χαρτοκιβώτια κατάλληλων διαστάσεων.

4.5.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής των αρβυλών διαφορά από τα παραπάνω, η επιτροπή απορρίπτει την μερίδα και αφού αυτή συσκευαστεί εκ νέου με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή ελέγχεται εκ νέου.

4.6 Επισημάνσεις

4.6.1 Τα άρβυλα πρέπει να φέρουν στο πέλμα το μέγεθος εμπορίου (π.χ. 40) και την ένδειξη «700 ΣΕ» ή «ΠΝ» στην περίπτωση κατασκευής τους από ιδιωτικό εργοστάσιο. Στην περίπτωση κατασκευής από ιδιωτικό εργοστάσιο θα πρέπει να αποτυπώνονται ανάγλυφα και τα στοιχεία του κατασκευαστή. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του κατασκευαστή σε κάθε καλούπι θα πρέπει να είναι σταθερά (μόνιμα μη μεταβαλλόμενα) και όχι προσθαφαιρούμενα σε αυτό. Προς απόδειξη των παραπάνω δεν πρέπει να παρουσιάζεται στα αποτυπωμένα στοιχεία στον πάτο των αρβυλών περίγραμμα από υπολείμματα βουλκανισμού.

4.6.3 Επισημάνσεις Χαρτοκιβωτίων

Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου και επί της μεγαλύτερης πλευράς που δεν φέρει άλλες επισημάνσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω:

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΡΒΥΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ……………………………………………………………... ΠΟΣΟΤΗΤΑ ……………………………………………………………………… ΜΕΓΕΘΟΣ ……………………………………………………………………….. NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ) ……………………………………………. ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………………………………………. ΜΕΡΙΔΑ …………………………………………………………………………..

Σε περίπτωση που οι επισημάνσεις είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες επιβάλλεται η συμμόρφωση με την Προδιαγραφή, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά

5.1.1 Ο προμηθευτής, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο:

5.1.1.1 Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά EN ISO/IEC 17025 στο οποίο να φαίνεται ότι τα παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου 2.2 σε ό,τι αφορά στα Αζωχρώματα. Το εργαστήριο μπορεί να είναι και αυτό του κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει EN ISO 17025 και στο πεδίο εφαρμογής του οποίου περιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος.

5.1.1.2 Αντίγραφο της διαπίστευσης κατά EN ISO/IEC 17025 του εργαστηρίου που εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστηρίο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τον υπόψη κανονισμό ελέγχους. Επισημαίνεται ότι εφόσον η διαπίστευση έχει γίνει από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, δεν απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου.

5.1.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό αφορά στις συγκεκριμένες ποσότητες υλικών με τις οποίες κατασκευάστηκαν τα παραδιδόμενα είδη.

5.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

5.2.1 Προδείγματα Μειοδοτών για Μαζική Παραγωγή (Βιομηχανικό Πρότυπο)

5.2.1.1 Ο προμηθευτής στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του προϊόντος της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ή στη Δνση που διενεργεί την προμήθεια (σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή) έξι (6) δείγματα-ζεύγη στο μέγεθος (Νο) 43 (αν δεν περιλαμβάνεται το παραπάνω μέγεθος στα υπό προμήθεια μεγέθη, τότε με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής επιλέγεται άλλο μέγεθος) , εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

5.2.1.2 Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τα έξι (6) αυτά δείγματα εάν συμφωνούν απόλυτα με την παρούσα ΠΕΔ και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα, ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν από την επιτροπή με την ίδια διαδικασία, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη ημέρα που του κοινοποιείται η ακαταλληλότητα των δειγμάτων. Σε περίπτωση που και τα νέα δείγματα δεν πληρούν τους όρους της ΠΕΔ, ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

5.2.1.3 Εφόσον και τα έξι (6) δείγματα κριθούν κατάλληλα μακροσκοπικά, τα τέσσερα (4) δείγματα, επιλεγόμενα τυχαία, θα αποστέλλονται στο ΧΗΕΔ για εργαστηριακές εξετάσεις ενώ τα άλλα δύο (2) θα τηρούνται από την επιτροπή.

5.2.1.4 Το ΧΗΕΔ θα ελέγχει τις διαστάσεις όλων των αρβυλών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη  «XVIΙΙ» και θα πραγματοποιεί τους λοιπούς ελέγχους που καθορίζονται στην Προσθήκη  «XX». Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα, ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν με την ίδια διαδικασία εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η ακαταλληλότητα των δειγμάτων. Σε περίπτωση που και τα νέα δείγματα δεν πληρούν τους όρους της ΠΕΔ, ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

5.2.1.5 Τα δείγματα που θα υποστούν εργαστηριακό-διαστασιολογικό έλεγχο καθώς και το κόστος των ελέγχων επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Τα δείγματα των προμηθευτών που δεν αξιολογήθηκαν ή δεν απεστάλησαν για έλεγχο στο ΧΗΕΔ θα τους επιστρέφονται.

5.2.1.6 Εφόσον τα δείγματα που ελέγχθηκαν, κριθούν κατάλληλα μακροσκοπικά και εργαστηριακά, τότε τα δύο (2) δείγματα που κρατήθηκαν από την επιτροπή επισημοποιούνται μόνο για τη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας (τοποθετώντας σε κάθε δείγμα κατάλληλη καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης “ XXI",), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον προμηθευτή ως βιομηχανικά πρότυπα για την έναρξη μαζικής παραγωγής.

5.2.1.7 Η επισημοποίηση των δειγμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βιομηχανικά πρότυπα, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη τήρησης όλων των όρων της ΠΕΔ για ενδεχόμενες εκτροπές που θα διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργεί το ΧΗΕΔ.

5.2.1.8 Από τα επισημοποιημένα δείγματα, το ένα (1) παραμένει στην επιτροπή και το άλλο δίδεται στον προμηθευτή. Τα δύο (2) αυτά δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

5.2.2 Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το ISO 2859-1/Part 1. Ο μακροσκοπικός έλεγχος πραγματοποιείται στο επίπεδο ΙIΙ αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 2,5% και ο χημικός έλεγχος στο επίπεδο S-2 αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 2,5%.

5.2.2.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τριακόσια δεκαπέντε (315) ζεύγη από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας κάθε μερίδας, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας που περιγράφεται στην Προσθήκη  «XXII». Τα παραπάνω ζεύγη αποτελούν το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου.

5.2.2.2 Χημικός Έλεγχος

5.2.2.2.1 Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε μερίδα, λαμβάνει τυχαία από το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου της παραπάνω παραγράφου έξι (6) ζεύγη αρβυλών και αναγράφει τον αριθμό της μερίδας στην οποία ανήκουν. Τα δώδεκα άρβυλα από τα έξι (6) αυτά ζεύγη, αποτελούν το δείγμα - αντίδειγμα. Έξι (6) άρβυλα (ένα από κάθε ζεύγος, τυχαία δεξιό ή αριστερό) στέλλονται στο ΧΗΕΔ για χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα έξι (6) αποτελούν το αντιδείγματα και παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας.

5.2.2.2.2 Σε όλα τα δείγματα και αντιδείγματα τοποθετούνται καρτέλες, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης "XXI", οι οποίες υπογράφονται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και τον προμηθευτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Τα τεμάχια του δείγματος–αντιδείγματος ανά μερίδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας. Τα αντιδείγματα ανήκουν στον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης ή προσμετρούνται στην τελευταία μερίδα και συμπληρώνουν την ποσότητα της προμήθειας (εφόσον η κατάστασή τους είναι άριστη).

5.2.2.2.3 Σε ειδικές περιπτώσεις που ο αριθμός των απαιτούμενων τεμαχίων των δειγμάτων για τον εργαστηριακό έλεγχο δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών, η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης με το ΧΗΕΔ και αφού ενημερώσει τον προμηθευτή, θα αποστέλλει τον απαιτούμενο αριθμό συμπληρωματικών τεμαχίων.

5.2.2.3 Έλεγχος Χαρτοκιβωτίων Συσκευασίας (Μακροσκοπικός - Χημικός)

5.2.2.3.1 Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται, παίρνει τυχαία τις ακόλουθες ποσότητες χαρτοκιβωτίων τις οποίες ελέγχει όπως αναφέρεται στην Προσθήκη  «XXII» της παρούσας ΠΕΔ.

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | έως – 50 | 2 | 0 | Τα ελαττώματα αναφέρονται στον εργαστηριακό έλεγχο των χαρτοκιβωτίων |
| 2. | 51 – 500 | 4 | 0 |  |
| 3. | 501 και άνω | 6 | 0 |  |

Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα μισά θα αποτελέσουν το δείγμα και τα άλλα μισά το αντίδειγμα. Το δείγμα αποστέλλεται στο ΧΗΕΔ για τον εργαστηριακό έλεγχο, ενώ το αντίδειγμα πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προσκομίσει επιπλέον ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων τόση όση είναι το δείγμα και το αντίδειγμα (σε αυτά θα μπουν τυχαία τα περιεχόμενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία (κενά) θα αποτελέσουν το δείγμα και το αντίδειγμα).

5.2.2.3.2 Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο εξετάζει, πέραν των χαρτοκιβωτίων που επιλέγησαν για μακροσκοπικό έλεγχο, στο 10% των χαρτοκιβωτίων αν η συσκευασία έχει γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα  ΠΕΔ. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές ή εργαστηριακές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια ή στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, στην αποθήκη όπου είναι αποθηκευμένα και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο.

5.2.3 Διενεργούμενοι Έλεγχοι

5.2.3.1 Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή

5.2.3.1.1 Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη της παραγωγής των αρβυλών να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής των αρβύλων του διαγωνισμού και των βιομηχανικών πρότυπων.

5.2.3.1.2 Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής έχει το δικαίωμα απρόσκλητα και χωρίς καμία ενημέρωση του προμηθευτή, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να διαπιστώσει τους τρόπους κατασκευής των αρβύλων και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η Επιτροπή επίσης έχει δικαίωμα να ελέγχει τα καλαπόδια, τα καλούπια και γενικά την όλη παραγωγική διαδικασία κατασκευής των αρβυλών καθώς και να παίρνει δείγματα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την εξέταση τους ώστε να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. Το κόστος των χημικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στις πρώτες ύλες βαρύνουν τον προμηθευτή.

5.2.3.2 Ευθύνη ελέγχου ποιότητας

Την ευθύνη φέρνουν για το μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και για τον εργαστηριακό έλεγχο το ΧΗΕΔ.

5.2.3.3 Εργαστηριακός έλεγχος

Ο Εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται στο ΧΗΕΔ για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή και διενεργείται σε όλα τα υποβληθέντα δείγματα αρβυλών για χημικό έλεχο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως κάποιας δοκιμασίας από το ΧΗΕΔ αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του ΧΗΕΔ από το Γ.Χ του Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στο Δημόσιο Τομέα ή άλλο κατάλληλα διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου, με δαπάνη  του προμηθευτή. Ο Εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω :

5.2.3.3.1 Έλεγχος Αδιαβροχίας Δέρματος Φοντίων

5.2.3.3.1.1 Ο προβλεπόμενος έλεγχος της αδιαβροχίας του δέρματος σε κάθε άρβυλο θα πραγματοποιηθεί στο δέρμα φοντίων με τη μέθοδο ISO 5403 (IUP/10). Ελέγχονται τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνται ένα (1) δοκίμιο από το φόντι. Χρόνος διαπέρασης νερού είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Ο χρόνος διαπέρασης νερού για το δέρμα φοντίων πρέπει να είναι τουλάχιστο 45 min.

5.2.3.3.1.2 Εάν στο δέρμα φοντίων σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 45min) αλλά όχι μικρότερο των 40 min η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε min απόκλισης. Για χρόνο διείσδυσης μικρότερο από 40 min η μερίδα απορρίπτεται. Εάν έστω και σε ένα (1) από τα τέσσερα (4) δοκίμια του δέρματος φοντίων σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 40 min η μερίδα απορρίπτεται.

5.2.3.3.2 Έλεγχος Αδιαβροχίας Γλώσσας και Πλαϊνών (cordura)

Ο προβλεπόμενος έλεγχος της αδιαβροχίας της γλώσσας και των πλαΪνών πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 4920 (spray test) και τη μέθοδο ISO 811 (κρίσιμο ύψος). Ελέγχονται τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από τα πλαϊνά των δύο αρβύλων και ένα (1) δοκίμιο από τη γλώσσα των υπόλοιπων δύο αρβύλων. To αποτέλεσμα  είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι τουλάχιστο 100 (κατά ISO 4920)  και 42 cm (κατά ISO 811)

Εάν σημειωθεί διείσδυση νερού σε αποτέλεσμα μικρότερο των 100 (κατά ISO 4920)  αλλά όχι μικρότερο των 90, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1%.

Εάν σημειωθεί διείσδυση νερού σε ύψος μικρότερο των 42 cm (κατά ISO 811)  αλλά όχι μικρότερο των 35 cm, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 0,2% για κάθε cm απόκλισης.

5.2.3.3.3 Έλεγχος Διαπερατότητας  Από Υδρατμούς του Δέρματος Φοντίων

Ο προβλεπόμενος έλεγχος διαπερατότητας από υδρατμούς σε κάθε άρβυλο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο ISO 14268 (IUP/15)  (χωρίς τρόχισμα της επιφάνειας των δοκιμίων). Ο έλεγχος γίνεται σε τρία (3) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από το δέρμα των φοντίων.

Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνά το Δέρμα φοντίων πρέπει να είναι 7 mgr/cm2 h. Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 5 mgr/cm2h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 0,4 mgr/cm2h απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο του δέρματος φοντίων τιμή μικρότερη από 1,3 mgr/cm2 h η μερίδα απορρίπτεται.

5.2.3.3.4 Έλεγχος Διαπερατότητας  Από Υδρατμούς Γλώσσας και Πλαϊνών (cordura τύπου 2)

Ο προβλεπόμενος έλεγχος διαπερατότητας από υδρατμούς σε κάθε άρβυλο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 14268. Ο έλεγχος γίνεται σε τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από τα πλαϊνά των δύο αρβύλων ή ένα (1) δοκίμιο από τη γλώσσα των υπόλοιπων δύο αρβύλων.

Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνά το ύφασμα πρέπει να είναι 0,8 mgr/cm2 h. Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 0,6 mgr/cm2h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 0,5% για κάθε 0,1 mgr/cm2h απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο του υφάσματος τιμή μικρότερη από 0,5 mgr/cm2 h η μερίδα απορρίπτεται. Οι παραπάνω απαιτήσεις ισχύουν ξεχωριστά τόσο για τα πλαϊνά όσο και για τη γλώσσα.

5.2.3.3.5 Ενδυνάμωμα φοντίου αρβυλών

Σταθερό βάρος 5 kg τοποθετείται στην περιοχή των δακτύλων την οποία και θα καλύπτει (το άρβυλο να βρίσκεται σε οριζόντια θέση). Μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών και την αφαίρεση του βάρους δεν θα πρέπει να παρουσιάζει καμία αλλοίωση η μορφή της περιοχής των δακτύλων (πλήρης επαναφορά της φόρμας του ψιδίου).

5.2.3.3.6 Τον έλεγχο των απαιτήσεων των παραγράφων 4.4.2.2 έως 4.4.2.11 σύμφωνα με τις μεθόδους του ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 4.4.2. Η μερίδα θεωρείται παραλειπτέα όταν το δείγμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ.

5.2.3.3.7 Τον έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων σύμφωνα με την παραγράφο 4.3.11 και τα καθοριζόμενα στις Προσθήκες  «ΙΙΙ» και  «V».

5.2.3.3.8 Τον έλεγχο όλων των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αρβύλων.

5.2.3.3.9 Έλεγχος Διαστάσεων Αρβυλών

Ο έλεγχος των διαστάσεων των αρβυλών θα διενεργείται σύμφωνα με την Προσθήκη «XVIΙΙ». Ελέγχονται πέντε (5) άρβυλα του δείγματος επιλεγόμενα έτσι ώστε να περιλαμβάνονται τα περισσότερα μεγέθη (Ν0) που υπάρχουν στο δείγμα και τουλάχιστον το μικρότερο, το μεγαλύτερο και οποιαδήποτε άλλα από τα μεσαία μεγέθη.

5.2.3.3.10 Πέραν των παραπάνω φυσικοχημικών ελέγχων, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει τα καθοριζόμενα όσον αφορά στο ανάγλυφο του μεγέθους στο πέλμα και την ύπαρξη εξογκώματος στην καμπύλη του πέλματος και θα αναγράφει αναλυτικά στις διαπιστώσεις του στο Δελτίο Χημικών Εξετάσεων.

5.2.3.4 Μακροσκοπικός έλεγχος

5.2.3.4.1 Διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου αφ’ ενός μεν ελέγχοντας την ποιότητα εργασίας της κατασκευής και τη συμφωνία της με τους όρους και τα σχέδια της ΠΕΔ και το επίσημο δείγμα, αφ’ ετέρου δε προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2. Ελαττώματα που σημειώνονται και θεωρούνται ως κύρια είναι αυτά που επιδρούν σοβαρά στην λειτουργικότητα ή την εμφάνιση και ως δευτερεύοντα αυτά που η επίδραση στη λειτουργικότητα ή την εμφάνιση δεν είναι σοβαρή.

5.2.3.4.2 Κατά τον έλεγχο των τρακοσίων δεκαπέντε (315) ζευγών του δείγματος εάν ο αριθμός των ευρισκομένων κυρίων ελαττωμάτων της μερίδας είναι μικρότερος ή ίσος από δέκα τέσσερα (14) ή συνολικά (κύρια και δευτερεύοντα) μικρότερος ή ίσος με είκοσι ένα (21), η μερίδα θεωρείται αποδεκτή, αλλιώς, εάν ο αριθμός των ευρισκομένων κυρίων ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος από δέκα πέντε (15) ή συνολικά μεγαλύτερος ή ίσος με είκοσι δύο (22), τότε η μερίδα απορρίπτεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

| Έλεγχος | Ελαττώματα | Κύριο | Δευτερεύον |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταύτιση μεγεθών | Αριστερό ή δεξιό όχι του ίδιου μεγέθους, διαφορά στο χρώμα ή την εμφάνιση | Χ |  |
|  | Διαφορά στο ύψος πάνω από 3 χιλ. μεταξύ των αρβύλων του ίδιου ζεύγους | Χ |  |
| Καθαρότητα | Οποιαδήποτε κηλίδα που επιδρά στην εμφάνιση ή ξένο υλικό |  | Χ |
| Σχέδιο και μέγεθος | Εκτός προδιαγραφής | Χ |  |
| Χρώμα και τελειωτικές εργασίες | Εκτός προδιαγραφής χρώμα. Ραβδώσεις, περικόμματα ή λέπια που επιδρούν στην εμφάνιση | Χ |  |
| Κατασκευή και επιμελημένη εργασία (γενικά) | Τομές, σχισμές, τρύπες, καταστροφές επιδιορθωμένες ή δημιουργημένες κατά την παραγωγή. | Χ |  |
|  | Ρυτιδώσεις ή συσπειρώσεις στη πίσω ραφή |  | Χ |
|  | Απάρτια ή σύνολα απαρτιών κακά τοποθετημένα ή διαδικασία μη πραγματοποιούμενη ή μη κατάλληλα εκτελεσμένη | Χ |  |
| Ραφές | Ανοικτή ραφή (Μια ραφή χαρακτηρίζεται ανοικτή όταν μια ή περισσότερες βελονιές είναι σπασμένες ή όταν δύο ή περισσότερες διαδοχικές βελονιές έχουν αποσπασθεί. Όταν η ραφή είναι πολλαπλή, τότε χαρακτηρίζεται σαν ανοικτή όταν, είτε μία είναι ανοικτή, είτε και τα δύο άκρα της ραφής είναι ανοικτά). | Χ |  |
|  | Χαλαρή σύνδεση ραφής |  | Χ |
|  | Σφικτή σύνδεση λόγω πτυχώσεως ή κοπής του δέρματος |  | Χ |
|  | Λαθεμένη βελονιά ή τύπος ραφής | Χ |  |
|  | Λιγότερες από 5 βελονιές ανά cm και μέχρι 4. | Χ |  |

| Έλεγχος | Ελαττώματα | Κύριο | Δευτερεύον |
| --- | --- | --- | --- |
| Ραφές | Περισσότερες από 6 και μέχρι 7 βελονιές ανά cm. |  | Χ |
|  | Άκρα ραφών άκοπα | Χ |  |
|  | Ραφή που δεν προβλέπεται από την προδιαγραφή | Χ |  |
|  | Ραφή που δεν υπάρχει ενώ προβλέπεται | Χ |  |
| Ελαστική σόλα και τακούνι | Πάχος διαφορετικό. Διαφορά μεγαλύτερη από 0.2 cm του πάχους μεταξύ του αριστερού και του δεξιού άρβυλου | Χ |  |
| Φόντια | Μασήματα | Χ |  |
|  | Μαλακό Φόντι | Χ |  |
| Καψύλλια-γάντζοι | Ο αριθμός των καψυλλίων διαφορετικός του αριθμού της προδιαγραφής αλλά κάθε σειρά έχει τον ίδιο αριθμό καψυλλίων |  | Χ |
|  | Διαφορετικός αριθμός καψυλλίων σε κάθε σειρά | Χ |  |
|  | Η απόσταση μεταξύ των καψυλλίων στην ίδια σειρά δεν παραμένει σταθερή ή υπάρχει ασυμφωνία στη διευθέτηση μεταξύ των δύο σειρών καψυλλίων και δυσκολεύεται η χρήση των κορδονιών και το σφίξιμο. Το γύρισμα των καψυλλίων ή των γάντζων δεν είναι κανονικό με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η απόσπασή τους από το άρβυλο. | Χ Χ |  |
| Εσωτερική σόλα | Μέγεθος μικρότερο ή μεγαλύτερο του προβλεπόμενου. | Χ |  |
|  | Προεξοχές καρφιών κλπ. | Χ |  |
| Πρόσθετος εσωτερικός πάτος | Λείπει ή είναι λάθος μέγεθος | Χ |  |
| Ετικέτα Οδηγιών | Δυσανάγνωστες Οδηγίες |  | Χ |
|  | Δυσανάγνωστος ή περικομμένος Αριθμός Μερίδας | Χ |  |

5.2.3.5 Αζωχρώματα

5.2.3.5.1 Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου 2.2 σε ό,τι αφορά στα Αζωχρώματα, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σ΄αυτόν.

### 5.2.3.5.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παραπάνω κανονισμό, προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις του. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 Μερίδα

Τα άρβυλα παραδίδονται σε μερίδες των 5.000 ζευγών οι οποίες και αριθμούνται. Αν ο αριθμός των ζευγών που πρόκειται να κατασκευαστεί δεν είναι  ακέραιο πολλαπλάσιο του 5.000 τα επιπλέον ζεύγη συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ζεύγη, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα. Η παράδοση γίνεται στην Υπηρεσία που ορίζεται  στη  διακήρυξη με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή.

6.2 Παραλαβή-Απόρριψη

6.2.1 Η οριστική παραλαβή των αρβυλών θα γίνεται εφόσον :

6.2.1.1 Αυτά είναι  κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία της ΠΕΔ.

6.2.1.2 Μακροσκοπικά και εργαστηριακά συμφωνούν απολύτως με τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ.

6.2.1.3 Αποδεκτά γίνονται και άρβυλα στα οποία το ύψος τους από το έδαφος στην περιοχή των δακτύλων είναι 17 mm - 5 mm έως 17 mm + 1 mm και της φτέρνας 0,16 mm – 0,01 mm έως 0,16 mm + 0,24 mm. Για ύψος από το έδαφος πέραν των παραπάνω ορίων τα άρβυλα απορρίπτονται.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 Αξιολόγηση Προσφορών

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, ότι σε κάθε τμηματική παράδοση υλικού θα προσκομίζει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο τα έγγραφα της παραγράφου 5.1.

7.2 Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

7.3	 Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο "ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΔ", σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρ τημένο στο φάκελο "ΕΝΤΥΠΑ", αφού προηγουμένως επιλεγεί "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ", μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

g        γραμμάρια

Kg      χιλιόγραμμα

m       μέτρα

cm     εκατοστά

mm    χιλιοστά

lb       λίμπρες

in       ίντσες

στρ    στροφές

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σχολιασμός της παρούσας ΠΕΔ από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ I

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΒΥΛΟΥ

Πρόσδεση κορδονιών

ΠΡΟΣΘΗΚΗ II

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΓΕΘΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

| Α/Α |  | ΜΕΓΕΘΟΣ |  | ΠΟΣΟΣΤΑ % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΜΠΟΡΙΟΥ |  | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ |  |  |
| 1. | 39 |  | 5 |  | - |
| 2. | 40 |  | 6 |  | 2 |
| 3. | 41 |  | 7 |  | 6 |
| 4. | 42 |  | 8 |  | 17 |
| 5. | 43 |  | 9 |  | 26 |
| 6. | 44 |  | 10 |  | 22 |
| 7. | 45 |  | 11 |  | 16 |
| 8. | 46 |  | 12 |  | 8 |
| 9. | 47 |  | 13 |  | 2 |
| 10. | 48 |  | 14 |  | 1 |

Σημειώσεις:

Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν μόνο στην περίπτωση που ορίζεται σαφώς στη διακήρυξη και μετά από απαίτηση του φορέα.

Σε περίπτωση που στη διακήρυξη δεν ορίζονται ποσοστά, προ της κατακύρωσης του διαγωνισμού να ζητείται εγγράφως ο καθορισμός των μεγεθών των προς προμήθεια υλικών, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα ακριβή ποσοστά μεγεθών θα περιλαμβάνονται ως όρος στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ

Σχέδιο και διαστάσεις Πέλματος

(Διαστάσεις σε cm)

(α)  Η τιμή ισχύει για το Νο 43. Για τα υπόλοιπα μεγέθη η διάσταση Α μεταβάλλεται  ± 0,2 από μέγεθος σε μέγεθος

(β)  Η τιμή ισχύει για το Νο 43. Για τα υπόλοιπα μεγέθη η διάσταση C μεταβάλλεται  ± 0,35 από μέγεθος σε μέγεθος

ΠΡΟΣΘΗΚΗ IV

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ

Σχ. 1 Γλώσσα από ύφασμα cordura

Σχ. 2 Ψίδι (ΑΡ – ΔΕ) από δέρμα

Σχ. 3 Φόρτι από δέρμα

Σχ. 4 Φιλέτο από δέρμα

Σχ. 5 Πλαϊνά (ΑΡ – ΔΕ) από ύφασμα  cordura

Σχ. 6 Εξωτερική καψουλιέρα (ΔΕ) από δέρμα

Σχ. 7 Εξωτερική καψουλιέρα (ΑΡ) από δέρμα

Σχ. 8 Ενισχυτικό αστραγάλου (ΑΡ) από δέρμα

Σχ. 9 Ενισχυτικό αστραγάλου (ΔΕ) από δέρμα

Σχ. 10 Εσωτερική καψουλιέρα (ΔΕ - ΑΡ) από δέρμα

Σχ. 11 Ύφασμα cordura (για γιακά)

Σχ. 12 Μοντάρισμα εξωτερικά (πίσω)

Σχ. 13 Μοντάρισμα εξωτερικά (εμπρός)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με  συνεχόμενη πράσινη γραμμή το σημάδεμα με ασημομόλυβο και με διακεκομμένη κόκκινη τα γαζιά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ V

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Σχ.1 Αφρώδες υλικό για μαξιλάρι

Σχ. 2 Ύφασμα λινό θερμοκολλητικό (ΑΡ – ΔΕ) (εσωτερικά από το ψίδι)

Σχ. 3 Υλικό ενδυναμώματος δακτύλων

Σχ. 4 Ταινία νάιλον ενίσχυσης των γάντζων

Σχ.5 Δέρμα φόδρα για την περιοχή της λογγέτας

Σχ. 6 Ενισχυτικό για το φόρτι (χαρτονόπετσο)

Σχ.7 Κάτω όψη φοντίου μονταρισμένου (πριν τον βουλκανισμό) και πληρωτικό τακουνιού

Σχ. 8 Μοντάρισμα εσωτερικά

ΠΡΟΣΘΗΚΗ  VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΝΤΊΟΥ

1. Γενικές Απαιτήσεις

Για το δέρμα κατασκευής φοντίου, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά δέρμα της περιοχής του κρουπόν (Σχέδιο 1 του Προσαρτημένου «1»), πάχους 2,2-2,4 mm.

1.1 Πρόσωπο

Το πρόσωπο πρέπει να είναι ομοιογενές, καθαρό και ομοιόχρωμο χωρίς κηλίδες και δεν πρέπει να φέρει βαθιές τομές. Το πέλος του πρέπει να είναι περιορισμένο (μικρού μήκους).

1.2 Εσωτερική επιφάνεια (Βουδουράς)

Η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι ομοιογενής, καθαρή και ομοιόχρωμη χωρίς κηλίδες και δεν πρέπει να φέρει βαθιές τομές και υπολείμματα σάρκας από κακή εκδορά.

### 1.3 Μεγέθη

Το δέρμα πρέπει να είναι  ολόκληρο δέρμα αποκλειστικά από τη περιοχή του κρουπόν (Σχέδιο 1 του Προσαρτημένου «1/VI») και να έχει την μορφή του  Σχεδίου 2 του Προσαρτημένου «1/VI»).  Η επιφάνεια κάθε δέρματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2,20 m2  και μικρότερη από 1,50 m2  .

- 2.  Ειδικές απαιτήσεις

Τα δέρματα, όταν ελέγχονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα του Προσαρτημένου «2/VI», πρέπει να ικανοποιούν, εκτός από τις χημικές απαιτήσεις του Προσαρτημένου «3/VI» και τις παρακάτω ιδιότητες :

- 2.1 Φυσικομηχανικές ιδιότητες

2.1.1 Συστολή

Δεν πρέπει να σημειώνεται συστολή κάτω από τους 99οC (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3380 (IUP/16) (Δ-140 του ΤΕ-34 233). Εναλλακτικά το ποσοστό συστολής πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο από 10%, όταν μετριέται με τη μέθοδο FTMS 7031 με βραστό νερό (Δ-142 ΤΕ 34-233). Ελέγχονται τέσσερα δοκίμια ανά μερίδα και κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

2.1.2 Αντοχή στη διάσχιση

Μετράται η αντοχή στη διάσχιση (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3377-2 (IUP/8). Γίνονται πέντε (5) μετρήσεις σε πέντε δοκίμια ανά μερίδα. Ο μέσος όρος των τεσσάρων τουλάχιστον μετρήσεων πρέπει να μην είναι μικρότερος από  12 kg ανά mm πάχους. Για τιμές αντοχής στη διάσχιση μέχρι 10 kg ανά mm πάχους η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 0,5 kg ανά mm πάχους απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μικρότερη από 10 kg ανά mm πάχους, η μερίδα απορρίπτεται.

2.1.3 Αντοχή στις κάμψεις

Στο δέρμα μετά από 50.000 κάμψεις στεγνού δέρματος και 20.000 κάμψεις υγρού δέρματος πρέπει να μην παρουσιάζεται καμία βλάβη στο πρόσωπο ή το χρώμα. Ο έλεγχος γίνεται για κάθε μερίδα σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 5402  (IUP/20). Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα άρβυλα του δείγματος. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα δοκίμιο από το επανώδερμα φοντίων και ένα από το επανώδερμα της γλώσσας. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

2.1.4 Διαπερατότητα από υδρατμούς

Ο έλεγχος διαπερατότητας από υδρατμούς πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 14268 (IUP/15), χωρίς τρόχισμα της επιφάνειας των δοκιμίων. Ο έλεγχος γίνεται σε έξι (6) δοκίμια ανά μερίδα. Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των έξι (6) μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνά το δέρμα (φοντίων και γλώσσας) πρέπει να είναι 7 mgr/cm2.h. Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 5 mgr/cm2.h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 0,4 mgr/cm2.h απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μικρότερη από 5 mgr/cm2.h η μερίδα απορρίπτεται.

2.1.5 Αδιαβροχοποίηση

2.1.5.1 Τα δέρματα αδιαβροχοποιούνται με κατάλληλες ουσίες που πρέπει να επιτρέπουν την ισχυρή επικόλληση των ελαστικών καττυμάτων στα φόντια των αρβυλών με απευθείας βουλκανισμό. Η μέτρηση γίνεται για κάθε μερίδα σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 5403  (IUP/10) και χρησιμοποιούνται οκτώ (8) δοκίμια. Τέσσερα (4) με τη μεγαλύτερη πλευρά παράλληλη στη σπονδυλική στήλη και τέσσερα (4) με τη μεγαλύτερη πλευρά κάθετη στην σπονδυλική στήλη. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις :

2.1.5.2 Ο χρόνος διαπέρασης νερού πρέπει να είναι τουλάχιστο 45 min. Χρόνος διαπέρασης νερού είναι ο μέσος όρος των οκτώ μετρήσεων. Εάν στο δέρμα  σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 45min αλλά όχι μικρότερο των 40 min  η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε min απόκλισης. Για χρόνο διείσδυσης μικρότερο από 40 min  η μερίδα απορρίπτεται.

Εάν έστω και σε ένα  (1) από τα οκτώ (8) δοκίμια του δέρματος σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 40 min η μερίδα απορρίπτεται.

2.1.6 Χρωματισμός-Βαφή

Το χρώμα του δέρματος πρέπει να είναι όπως του επίσημου δείγματος (μαύρο). Η βαφή πρέπει να γίνεται με στερεά χρώματα έτσι ώστε ο χρωματισμός των δερμάτων (φοντίου) να διαθέτει τις παρακάτω αντοχές στην τριβή (οι μετρήσεις γίνονται για κάθε μερίδα με τη μέθοδο ISO 11640 (IUF/450).

2.1.6.1 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχιστο 3 (Grey Scale), μετά 50 στεγνές τριβές.

2.1.6.2 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχιστο 2 (Grey Scale), μετά 20 υγρές τριβές.

2.1.6.3 Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση ελάχιστο ‘’καλή’’, μέθοδος ελέγχου FTMS 311 3021.1 (Δ-196  TE 34-233).

2.1.7 Αντοχή σε εφελκυσμό

Ο έλεγχος της αντοχής σε εφελκυσμό  πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 3376. Η ελάχιστη αντοχή πρέπει να είναι 25 Ν/mm2. Για τιμές μέχρι 22 Ν/mm2, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1,5% για κάθε 1 Ν/mm2 απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μικρότερη από  22 Ν/mm2  η μερίδα απορρίπτεται.

2.1.8  Ποσοστό Έκτασης Δέρματος

Ο έλεγχος του ποσοστού έκτασης δέρματος  πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 3376. Το μέγιστο ποσοστό έκτασης δέρματος  πρέπει να είναι 60%. Για τιμές έκτασης δέρματος μέχρι 65 %, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 1% απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μεγαλύτερη από  65%  η μερίδα απορρίπτεται.

2.1.9 Δέψη

Τα δέρματα υφίστανται δέψη με άλατα χρωμίου και ικανοποιούν τις χημικές απαιτήσεις του Πίνακα του Προσαρτημένου «3/VI», όταν ελέγχονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα του Προσαρτημένου «2/VI»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI-1

ΜΟΡΦΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

(Από Περιοχή Κρουπόν Μόνο)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI-2

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

| ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- |
| Ποσοστό υγρασίας | ΕΛΟΤ EN ISO 4684 (IUC/5) |
| Λιπαρές ουσίες, (1) | FTMS 6341 (Δ-163 TE 34-233) |
| Οξείδιο χρωμίου | ISO 5398- 1 (IUC/8) |
| Δερμική ουσία | ISO 5397 (IUC/10) |
| Τέφρα | FTMS 6421 (Δ-165 TE 34-233) |
| Ενεργός οξύτητα και διαφορά οξύτητας | ISO 4045 |
| Μη προσδιοριζόμενες ουσίες, (2) | - |
| Αντοχή χρωματισμού σε τριβή | ISO 11640 (IUF/450) |
| Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση | FTMS 311 3021.2 (Δ-196 TE 34-233) |
| Αδιαβροχία | ISO 5403 (IUP/10) |
| Αντοχή στη διάσχιση | ISO 3377-2 |
| Θερμοκρασία συστολής | ISO 3380 (IUP/16) (Δ-140 TE 34-233) |
| Επιφανειακή συστολή | FTMS 311 7031 με βραστό νερό (Δ-142 TE 34-233) |
| Αντοχή στις κάμψεις | ISO 5402 (IUP/20) |
| Διαπερατότητα σε υδρατμούς | ISO 14268 (IUP/15) |
| Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Χρώμιο VI | ΕΛΟΤ ΕΝ 420 ΑΝΝΕΧ Β |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | ISO 3376 |
| Ποσοστό Έκτασης Δέρματος | ISO 3376 |
| Πάχος | ISO 2598 |
| Δερμική ύλη επί ξηρού | ISO 5397 |

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Για τον προσδιορισμό των λιπαρών ουσιών θα χρησιμοποιηθεί πετρελαϊκός αιθέρας.

(2) Το ποσοστό των μη προσδιοριζόμενων ουσιών υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

Μη προσδιοριζόμενες ουσίες % = 100 – (Α+Β+C)

Όπου:

Α είναι το ποσοστό των διαλυτών σε πετρελαϊκό αιθέρα

Β είναι το ποσοστό της τέφρας

C είναι το ποσοστό της δερμικής ουσίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI-3

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

| Α/Α | ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ποσοστό υγρασίας %, μέγιστο | 14 |
| 2. | Λιπαρές ουσίες, διαλυτές σε πετρελαϊκό αιθέρα, % ξηρού δείγματος | 3-8 |
| 3. | Οξείδιο χρωμίου % επί δερμικής ουσίας | 2-6 |
| 4. | Τέφρα % ξηρού δείγματος, μέγιστο | 10 |
| 5. | Ενεργός οξύτητα (pH) | 6-8 |
| 6. | Διαφορά οξύτητας μετά από αραίωση σε δεκαπλάσιο (ΔpH), μέγιστο | 0,7 |
| 7. | Μη προσδιοριζόμενες ουσίες %, μέγιστο | 27-31 |
| 8. | Χρώμιο VI | Μη ανιχνεύσιμο |
| 9. | Δερμική ύλη % επί ξηρού (ελάχιστο) | 60 |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ THN ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΛΟΓΚΕΤΑΣ

1. ΦΟΔΡΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ

Η φόδρα από δέρμα μόσχου πρέπει να έχει πάχος 1,0 – 1,2 mm και χρώματος ανοιχτού μπεζ, όπως φαίνεται στο επίσημο δείγμα αρβυλών της υπηρεσίας. Η μέτρηση του πάχους γίνεται σύμφωνα με το ISO 2598  (IUP/4).

1.1 Γενικές απαιτήσεις

1.1.1 Πρόσωπο

Το πρόσωπο του δέρματος πρέπει να είναι φυσικό. Απαγορεύεται η εφαρμογή οποιασδήποτε μηχανικής κατεργασίας π.χ. τρόχισμα καθώς και η εφαρμογή επικαλυπτικών ουσιών. Επιτρέπεται μόνο η χρήση ελαφρότατου φινιρίσματος επικαλυπτικών στιλβωμάτων για τη διόρθωση του χρώματος.

1.1.2  Εσωτερική επιφάνεια (Βουδουράς)

Η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι ομοιογενής, καθαρή και ομοιόχρωμη χωρίς κηλίδες και δεν πρέπει να φέρει βαθιές τομές και υπολείμματα σάρκας από κακή εκδορά.

1.2 Φυσικομηχανικές ιδιότητες

Τα δέρματα όταν ελέγχονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες:

1.2.1 Συστολή

Δεν σημειώνεται συστολή κάτω από τους 99οC (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3380 (IUP/16) (Δ-140 του ΤΕ-34 233). Εναλλακτικά το ποσοστό συστολής πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο από 10%, όταν μετριέται με τη μέθοδο FTMS 311 7031 (Δ-142 του ΤΕ 34-233) με βραστό νερό. Ο έλεγχος γίνεται σε τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα δοκίμιο. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

1.2.2 Αντοχή στη διάσχιση

Στο δέρμα μετράται η αντοχή στη διάσχιση διπλής οπής ραφής (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 4705-00 ή FTMS 2151 (Δ-138 του ΤΕ 34-233)). Γίνονται πέντε μετρήσεις σε πέντε δοκίμια. Ο μέσος όρος των τεσσάρων τουλάχιστον μετρήσεων πρέπει να μην είναι μικρότερος από 7 kg.

1.2.3 Αντοχή στις κάμψεις

Στο δέρμα μετά από 50.000 κάμψεις στεγνού δέρματος και 20.000 κάμψεις υγρού δέρματος πρέπει να μην παρουσιάζεται καμία βλάβη στο πρόσωπο ή το χρώμα. Ο έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο ISO 5402  (IUP/20). Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα άρβυλα του δείγματος. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα δοκίμιο. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.

1.2.4 Διαπερατότητα από υδρατμούς

Ο έλεγχος γίνεται σε τρία (3) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο. Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνάει το δέρμα πρέπει να είναι 14 mg/cm2h. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 14268  (IUP/15).

Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 12 mgr/cm2.h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 0,1 mgr/cm2.h  απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο του δέρματος τιμή μικρότερη από 12 mgr/cm2 h η μερίδα απορρίπτεται.

1.3 Χρωματισμός-Βαφή

Το χρώμα του δέρματος πρέπει να είναι μπεζ όπως το επίσημο δείγμα αρβυλών. Η βαφή πρέπει να γίνεται με στερεά χρώματα έτσι ώστε ο χρωματισμός των δερμάτων να διαθέτει αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση ελάχιστο ‘’καλή’’, όταν ο έλεγχος γίνεται με την μέθοδο ελέγχου FTMS 311 3021.2 (Δ-196 του  TE 34-233) και τις παρακάτω αντοχές στην τριβή, οι μετρήσεις γίνονται με τη μέθοδο ISO 11640  (IUF/450).

1.3.1 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελαχ. 4 (Grey Scale), μετά 50 στεγνές τριβές.

1.3.2 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχ. 3 (Grey Scale), μετά 20 υγρές τριβές (υγρή φέλπα).

1.3.3 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχ. 3 (Grey Scale), μετά 20 τριβές με φέλπα διαποτισμένη με τεχνητό ιδρώτα.

1.4 Δέψη

Τα δέρματα υφίστανται δέψη με άλατα χρωμίου και ικανοποιούν τις χημικές απαιτήσεις που φαίνονται στον πίνακα 2 όταν ελέγχονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα 1.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

| ΙΔΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- |
| Πάχος | ISO 2598 (IUP/4) |
| Ποσοστό υγρασίας | EN ISO 4684 (IUC/5) |
| Λιπαρές ουσίες, (1) | FTMS 6341 (Δ-163 TE 34-233) |
| Οξείδιο χρωμίου | ISO 5398- 1(IUC 8-1) (Δ-181 TE 34-233) |
| Τέφρα, | FTMS 6421 (Δ-165 TE 34-233) |
| Ενεργός οξύτητα και διαφορά οξύτητας | ISO 4045 (Δ-164 TE 34-233) |
| Αντοχή χρωματισμού σε τριβή | ISO 11640 ή IUF 450 |
| Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση | FTMS 311 3021.2 (Δ-196 TE 34-233) |
| Αδιαβροχία | ISO 5403 (IUP/10) (Δ-158 ΤΕ 34-233) |
| Αντοχή στη διάσχιση διπλής οπής ραφής | ASTM D 4705-00 ή FTMS 2151 (Δ-138 TE 34-233) |
| Θερμοκρασία συστολής | ISO 3380 (IUP/16) (Δ-140 TE 34-233) |
| Επιφανειακή συστολή | FTMS 311 7031 με βραστό νερό (Δ-142 TE 34-233) |
| Αντοχή της κάμψεις | ISO 5402 (IUP/20) |
| Διαπερατότητα σε υδρατμούς | ISO 14268 (IUP/15) |
| Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Χρώμιο VI | ΕΛΟΤ ΕΝ 420 ΑΝΝΕΧ Β |
| Φυσικό Πρόσωπο | Οπτικός έλεγχος (στερεοσκόπιο) |

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Για τον προσδιορισμό των λιπαρών ουσιών θα χρησιμοποιηθεί πετρελαϊκός αιθέρας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΔΡΑΣ  ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ

| Α/Α | ΙΔΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ποσοστό υγρασίας % (max) | 16 | ISO 4684 (IUC/5) |
| 2. | Λιπαρές ουσίες, διαλυτές σε πετρελαϊκό αιθέρα, % ξηρού δείγματος | 4-12 | FTMS 6341 (Δ-163 ΤΕ 34-233) |
| 3. | Οξείδιο χρωμίου % επί δερμικής Ουσίας | 4-7,5 | ISO 5398-1:2005 (IUC/8) |
| 4. | Τέφρα % σε ξηρό δείγμα (max) | 10 | FTMS 6421 (Δ-165 ΤΕ 34-233) |
| 5. | Ενεργός οξύτητα (pH) | 3,5-4,5 | ISO 4045 (Δ-164 ΤΕ 34-233) |
| 7. | Χρώμιο VI | Μη ανιχνεύσιμο | ΕΛΟΤ ΕΝ 420 ΑΝΝΕΧ Β |

1.5 Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των υλικών στο έτοιμο προϊόν.

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VIII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ CORDURA ΜΑΥΡΟ

1. Πίνακας ειδικών απαιτήσεων

| Α/Α | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαιτήσεις | Μέθοδοι Ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Βάρος σε g/m2 : (με προσθήκη της εμπορικά νόμιμης υγρασίας) | 300 10% | ISO 3801 ή ASTM D3776 |
| 2. | Πάχος (μαζί με την επένδυση) | 3,8  0,5 mm | ISO 5084 |
| 3. | Δυναμομετρική Αντοχή στήμονα σε Ν:(Ελάχιστη) | 2400 | ISO 13934 ή ASTM D5034 |
| 4. | Δυναμομετρική Αντοχή κρόκης σε Ν:(Ελάχιστη) | 1.500 | ISO 13934 ή ASTM D5034 |
| 5. | Πυκνότητα στήμονα (κλωστές/cm): | 171 | ISO 7211-2 |
| 6. | Πυκνότητα κρόκης (κλωστές/cm): | 121 | ISO 7211-2 |
| 7. | Ύφανση: (Ύφασμα Cordura - Εξωτερική Μεριά) | Απλή 1/1 | ISO 7211-1 (Οπτικά) |
| 8. | Πρώτη Ύλη Κατασκευής Υφάσματος Cordura | 100 % Nylon (PA) 6,6 ή 6 υψηλής συνεκτικότητας συνεχείς ίνες (filaments) με επικάλυψη ρητίνης προς επίτευξη μερικής αδιαβροχίας (water repellant) | ASTM D 276, ASTM D 629 |
| 9. | Πρώτη Ύλη Κατασκευής Ενίσχυσης-Φόδρας | 100% πολυεστέρας | ASTM D 276, ASTM D 629 |
| 10. | Τίτλος Nylon Νημάτων (στήμονας και κρόκη) | 1.100 Denier | ISO 7211-5 ή ISO 137 ή ASTM D1907 |
| 11. | Σταθερότητα χρωματισμού (Ελάχιστη) (Ύφασμα Cordura-Εξωτερική Μεριά) |  |  |
|  | α. Στο ηλιακό φως: | 5 | ISO 105 B01 |
|  | β. Στο θαλασσινό νερό | 4-5 | ISO 105 Ε02 |
|  | γ. Στον ιδρώτα: | 4-5 | ISO 105 E04 |
|  | δ. Στην τριβή: | 4-5 | ISO 105 X12 |
| 12. | Αντίσταση στη φθορά (ABRASION RESISTANCE). (Ελάχιστη), (Ν) (Ύφασμα Cordura και Φόδρα-Εξωτερική και Εσωτερική Μεριά) Ελάχιστος αριθμός στροφών μέχρι σπασίματος των δύο (2) κλωστών | 25.000(dry) 12.800(wet) | ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 12947-2 |

| 13. | Αντοχή στη διάσχιση, (Ελάχιστη), (Ν) (Resistance to tear) |  | ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 4674 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | α. Κατά στήμονα | 200 |  |
|  | β. Κατά κρόκη | 200 |  |
| 14. | Διαπερατότητα Υδρατμών, (Ελάχιστη) (Water Vapour Permeability,(mg/cm2 h) | 0,8 | ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345), ή ISO 14268 |
| 15. | pH | 5-8,5 | ISO 3071 |
| 16. | Αδιαβροχία |  |  |
|  |  | SPRAY TEST (ISO 4920) | ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ (ISO 811) (cm) |
|  | α. όπως παραδίδεται το ύφασμα | 100 | 42 |
|  | β. μετά τρεις (3) μέτριες πλύσεις | 100 | 42 |
|  | γ. μετά ξηρό καθάρισμα: | 100 | 42 |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ IΧ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

| Α/Α | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Σύσταση Υφάσματος | Βαμβάκι 100% |
| 2. | Κολλητική ουσία | Συμπολυμερές Αιθυλενίου και οξικού βινυλίου |
| 3. | Πλάτος Υφάσματος | 1,50 m |
| 4. | Πυκνότητα Στήμονα | 31±2 Κλωστές/cm |
| 5. | Πυκνότητα Κρόκης | 15±2 Κλωστές/cm |
| 6. | Βάρος Υφάσματος (χωρίς την επικάλυψη θερμοκόλλησης) | 250 gr/m2 (±2%) |
| 7. | Βάρος θερμοκόλλητικού υλικού | 35-45 gr/m2 |
| 8. | Ύφανση | Τwill 3/1 |
| 9. | Χρωματισμός | Λευκός, Εκρού ή Μπεζ |

1. Η θερμοκόλληση γίνεται σε ειδική θερμοκολλητική μηχανή, σε δέρμα (από την πλευρά του Βουδουρά), με τις παρακάτω (μέγιστες) συνθήκες:

- Θερμοκρασία έως 190 οC

- Χρόνος κόλλησης έως 20 sec

- Πίεση έως 3 Bar

2. Κατά την υποβολή  τεχνικής προσφοράς, οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναγράψουν σ’ αυτή, τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, χρόνου και πίεσης κατά τις οποίες επιτυγχάνεται η άριστη συγκόλληση για το ύφασμα που προσκομίζουν.

3. Κατά την συγκόλληση η ρευστοποιημένη συγκολλητική ουσία δεν πρέπει να διαπερνά το λινό ύφασμα και να προκαλεί αλλοιώσεις στο δέρμα που συγκολλείται ή να ρέει και να επικολλάται στη θερμοκολλητική μηχανή.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Χ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΤΟΥ

## 1. Πρώτες Ύλες

1.1 Για την κατασκευή του εν λόγω υλικού χρησιμοποιείται βαμβάκι σε ποσοστό 100% (ύλες φυτικής κυτταρίνης) για αυξημένη διαπνοή, αντοχή στη μηχανική καταπόνηση, αναπαυτικότητα στο πέλμα και μειωμένο βάρος.

2. Κατασκευαστικά Στοιχεία

2.1 Το  υπό προμήθεια υλικό, πρέπει να ικανοποιεί τις χημικές απαιτήσεις του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

| Α/Α | Χαρακτηριστικά | Τιμή | Μέθοδος Ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πάχος (mm) (±0,1 mm) | 2,6 | ISO 2598 |
| 2 | Πυκνότητα (g/cm3) (Ελάχιστο) | 0,58 | - |
| 3 | Αντοχή στη διάρρηξη (KPa) | 9,5 | - |
| 4 | Ρόφηση νερού | ≥35 | ΕΝ ISO 344 |
| 5 | Εκρόφηση νερού | ≥40 | ΕΝ ISO 344 |

3. Έλεγχοι ποιότητας

3.1 Τα προς έλεγχο δοκίμια αποκόπτονται από τα δείγματα σε απόσταση όχι μικρότερη των 1,2 cm από την περίμετρο τους.

4. Έλασμα καμάρας

4.1 Στον εσωτερικό πάτο και στο κάτω μέρος αυτού (στο ύψος της καμάρας), υπάρχει ενσωματωμένο κυρτό έλασμα από κοινό χάλυβα, ψυχρής εξελάσεως. Στο μέσο του, για την αύξηση της μηχανικής αντοχής του ελάσματος, κατασκευάζεται 1 νεύρωση ύψους 2mm περίπου. Πάνω από το έλασμα επικολλάται πεπιεσμένο χαρτόνι (φορτέτσα) στο σχήμα του εσωτερικού πάτου. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και 2.

Σχ. 1 Κάτω όψη εσωτερικού πάτου

Σχ. 2 Έλασμα καμπύλης πέλματος

4.2  Οι διαστάσεις των ελασμάτων συναρτήσει των μεγεθών των αρβυλών φαίνονται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| ΜΕΓΕΘΗ ΑΡΒΥΛΩΝ | 37-41 | 42-44 | 45-48 | 49-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήκος Ελάσματος (mm) ±1 mm | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Πλάτος Ελάσματος (mm) ±1 mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Πάχος Ελάσματος (mm) ±0,08 mm | 1 | 1 | 1 | 1 |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

1 .Καψύλλια Κορδονιών Μαύρα

1.1 Πρώτες Ύλες

Το υλικό κατασκευής των καψυλλίων θα είναι Ορείχαλκος (Προσδιορισμός με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης). Μετά την κατασκευή τους θα καλύπτονται με διπλό τουλάχιστον στρώμα κατάλληλου προστατευτικού βερνικιού ισχυρής πρόσφυσης. Ο τελικός χρωματισμός τους να είναι χρώματος μαύρου.

1.2. Κατασκευαστικά Στοιχεία

Κάθε καψύλλιο πρέπει να έχει της παρακάτω διαστάσεις:

1.2.1  Εξωτερική διάμετρος περιλαίμιου	11,7  ±  0,1 mm

1.2.2  Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου  	6,9  ±  0,1 mm

1.2.3  Συνολικό μήκος			6,0  ±  0,1 mm

1.3 Κάθε καψύλλιο δεν πρέπει να παρουσιάζει παραμορφώσεις υπό την επίδραση δυνάμεως τουλάχιστον 105 kg, όπως περιγράφεται στο Προσαρτημένο «1/ΧΙΙ» (της παρούσας Προσθήκης).

2. Γάντζοι Ταχείας Απελευθέρωσης χρώματος μαύρου

## 2.1 Πρώτες Ύλες

Η πρώτη ύλη κατασκευής των γάντζων πρέπει να είναι Ορείχαλκος (Προσδιορισμός με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης).

2.2  Κατασκευαστικά Στοιχεία

Κάθε γάντζος πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις :

| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Α | Β | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 9 mm (α) | 1 mm | 7 mm (α) | 4 mm (α) | 4 mm (α) |

(α) Ανοχή ± 1 mm.

2.3 Τεχνικά  Χαρακτηριστικά

2.3.1 Επιφανειακή Επικάλυψη: Διπλό τουλάχιστον στρώμα κατάλληλου προστατευτικού βερνικιού ισχυρής πρόσφυσης.

2.3.2 Εμφάνιση: Η απόχρωση  να είναι ομοιόμορφη σε όλη την έκταση της επιφάνειας και να διατηρείται για μακρό χρονικό διάστημα.

3. Λοιπές λεπτομέρειες όπως στο επίσημο δείγμα αρβυλών της υπηρεσίας.

4. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των καψυλλίων και των γάντζων στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ

«1» Μέθοδος Προσδιορισμού Αντοχής Καψυλλίων σε Θλίψη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XI-1

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

1. Σκοπός

Η παρούσα μέθοδος αναφέρεται στον προσδιορισμό της παραμόρφωσης που υφίστανται τα καψύλλια, όταν ασκείται σ’ αυτά μία καθορισμένη δύναμη.

2. Συσκευή

Χρησιμοποιείται η διάταξη που απεικονίζεται στο παρακάτω ΣΧΕΔΙΟ 1. Οι διαστάσεις του σχεδίου αποδίδονται σε mm.

ΣΧΕΔΙΟ 1

3. Μέθοδος Ελέγχου

Η διάταξη προσαρμόζεται σε δυναμόμετρο ικανό να μετρά δύναμη τουλάχιστον μέχρι 200 kg με ακρίβεια 0,5 kg. Η ταχύτητα προσεγγίσεως των σιαγόνων ρυθμίζεται σε 90 mm/min. Το υπό εξέταση δείγμα τοποθετείται στην κάτω πλάκα της εν λόγω διάταξης και στο σημείο που υφίσταται μεταλλική προεξοχή τέτοιων διαστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται προσαρμογή του καψυλλίου στο κέντρο της πλάκας και στο ίδιο κάθε φορά σημείο.

4. Αναφορά Αποτελεσμάτων

Παραδεκτό θεωρείται το δείγμα εκείνο που δεν παρουσιάζει καμιά ή ανεπαίσθητη παραμόρφωση μετά την επίδραση δύναμης τουλάχιστον 105 kg. Το ανεπαίσθητο της παραμόρφωσης αναφέρεται σε μικρή παραμόρφωση των εκλεπτυσμένων χειλών του καψυλλίου, η οποία δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1 mm. Σε κάθε δείγμα, αποτελούμενο από 10 καψύλλια, λαμβάνουν χώρα δέκα (10) δυναμομετρήσεις και καμία από αυτές δε θα πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XIΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ (ΠΟΜΠΕΔΕΣ) ΦΟΝΤΙΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ

1. Το υλικό ενισχύσεως δακτύλων (πομπέδες) πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό για τη χρησιμοποίησή του σαν εσωτερικό ενδυναμώματος των δακτύλων αρβυλών.

2. Δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εργονομία των αρβυλών και να δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες. Συγκεκριμένα το υλικό ενισχύσεως της περιοχής των δακτύλων δεν θα πρέπει να εκτείνεται στην περιοχή κάμψεως των αρβυλών, θα πρέπει δε ακόμη, κατά τη διαδικασία του μονταρίσματος να γυρίζει με τα περιθώρια του φοντιού.

4. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης του υλικού στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΝΟΠΕΤΣΟ)

1. Απαιτήσεις

1.1 Το υλικό φορτίων (χαρτονόπετσο) πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ινοποιημένο σολόδερμα, αναμεμιγμένο με φυσικό ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ή άλλο κατάλληλο ελαστομερές.

1.2 Πρέπει να είναι κατάλληλο για τη μηχανική διαμόρφωση των φορτίων και η απορρόφηση νερού να μην είναι μεγαλύτερη του 40% του βάρους του δείγματος όταν ο έλεγχος γίνεται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας Προσθήκης.

1.3 Θα πρέπει  να παρουσιάζει ελάχιστη αντοχή στον εφελκυσμό 70 kg/cm2 σύμφωνα με την μέθοδο ISO 3376  (Δ-121 του ΤΕ 34-233).

1.4 Το πάχος του υλικού φορτίων πρέπει να είναι 2 mm  0.2 mm.

2. Έλεγχος απορροφήσεως νερού

Δοκίμια υλικού φορτίων φέρονται σε κατάσταση ισορροπίας σε κανονικές συνθήκες. Κατόπιν ζυγίζονται με προσέγγιση 0,01 g και το βάρος του καθενός δίνεται ως Β1. Αμέσως μετά τα δοκίμια τοποθετούνται σε κυλινδρικό γυάλινο δοχείο με κοχλιωτό ευρύ πώμα εξωτερικής διαμέτρου 15  1 cm. Στη συνέχεια προστίθεται ποσότητα αποσταγμένου νερού θερμοκρασίας 23  2οC και βάρους δεκαπλάσιου των δοκιμίων. Το δοχείο κλείνεται στεγανά και τοποθετείται σε συσκευή περιστροφικής κυλίσεως. Η ταχύτητα περιστροφής είναι 55-60 στρ./min περί του οριζόντιου άξονα. Το σύστημα τίθεται σε κίνηση για 60  2 min. Αμέσως μετά τον χρόνο δοκιμασίας παραλαμβάνεται κάθε δοκίμιο, σφουγγίζεται ελαφρά με χαρτοπετσέτα για απομάκρυνση των επιφανειακών σταγόνων και μετά ζυγίζεται με προσέγγιση 0,01 g. Το βάρος αυτό δίνεται ως Β2. Το ποσοστό νερού που απορροφήθηκε, επί τοις εκατό, υπολογίζεται από τη σχέση: (Β2 – Β1)/(Β1)Χ100 =...........%

3. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης του υλικού φορτίων στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XΙV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ

1. Πρώτη ύλη

Το πληρωτικό τακουνιού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο μικρής περιεκτικότητας σε ρητίνη ή από πεπιεσμένο χαρτί (FIBERBOARD) ή από  άλλο ανάλογο υλικό όπως ΝΟΒΟΠΑΝ, το οποίο δεν επηρεάζει τη θερμοσυγκόλληση (βουλκανισμό)  της φτέρνας (τακούνι). Αυτό θα πρέπει να είναι συνεκτικό, να μην συμπιέζεται και να μην απορροφά υγρασία.

2. Τεχνικές απαιτήσεις

Το πληρωτικό  τακουνιού  πρέπει να έχει το σχήμα τακουνιού (φτέρνας).

ΠΙΝΑΚΑΣ  1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ

| Μέγεθος Αρβυλών | 39-40-41 | 42-43 | 44-45-46 | 47-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέγεθος πληρωτικού τακουνιού | "Α" | "Β" | "Γ" | ‘’Δ’’ |
| Ακτίνα καμπυλότητας R | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,38 |
| Πλάτος | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,76 |
| Μήκος | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,35 |
| Πάχος | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Ανοχή | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,08 |

- Οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ (ΞΥΛΙΝΟΥ) ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ

Ξύλινο

Πληρωτικό

α1

α1

α1

α 1

α1

Ελαστικό Τακούνι

(2)	Το πληρωτικό είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο μεταξύ περιφέρειας πληρωτικού τακουνιού και εξωτερικής επιφάνειας τακουνιού του άρβυλου τουλάχιστον 2 cm.

(3)	Το πάχος του ελαστικού πάνω από το πληρωτικό πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 mm. To μεταλλικό έλασμα καμάρας είναι τοποθετημένο κάτω από το πληρωτικό τακουνιού και στη θέση που φαίνεται στα σχέδια της Προσθήκης «ΧI» της παρούσας ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΡΒΥΛΩΝ (Μαύρα)

1. Πρώτη Ύλη

Η πρώτη ύλη κατασκευής των κορδονιών συνίσταται από ίνες πολυπροπυλενίου .

2. Κατασκευαστικά Στοιχεία

2.1 Ύφανση

Αυτή πρέπει να είναι όμοια με του επισήμου δείγματος αρβυλών της υπηρεσίας και θα γίνεται με δεκαέξι (16) τουλάχιστον απλούς κλώνους, μη συνεστριμμένους, ο τίτλος δε καθενός να είναι τουλάχιστον 1.000 DEN. Τα κορδόνια εσωτερικά να έχουν ενισχυτικό πυρήνα από νήμα συνεχών ινών πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής, μη συνεστριμμένων, του οποίου ο τίτλος να είναι τουλάχιστον 10.000 DEN. Ο αριθμός των διασταυρώσεων  των νημάτων ανά εκατοστό μήκους, να είναι τουλάχιστον επτά (7).

2.2 Διαστάσεις

Τα κορδόνια πρέπει να έχουν της παρακάτω διαστάσεις:

2.2.1 Μήκος

Το μήκος κάθε κορδονιού, συμπεριλαμβανομένων και των διαμορφωμένων άκρων, να είναι τουλάχιστον 1,45 m.

2.2.2 Πάχος

Το πάχος των κορδονιών πρέπει να είναι σταθερό σε όλο το μήκος και όχι μικρότερο από 3 mm.

2.2.3 Βάρος

Το βάρος των κορδονιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 g ανά τρέχον μέτρο, με εμπορική υγρασία 2,5%.

2.2.4 Χρωματισμός

Τα κορδόνια πρέπει να πληρούν της παρακάτω προϋποθέσεις:

2.2.4.1 Το χρώμα των κορδονιών και των ενισχύσεων των άκρων τους, να είναι μαύρο, σύμφωνα με το επίσημο δείγμα αρβυλών της Υπηρεσίας.

2.2.4.2 Η βαφή να έχει γίνει στα νήματα από πολυπροπυλένιο και όχι στα έτοιμα κορδόνια. Έτσι κορδόνια που έχουν ήδη βαφεί σε διαφορετική απόχρωση και επαναβάφονται δεν γίνονται δεκτά.

2.2.4.3 Η βαφή να γίνεται μόνο στα νήματα που προορίζονται για το εξωτερικό περίβλημα. Το χρώμα των νημάτων του ενισχυτικού πυρήνα να είναι το φυσικό λευκό ή μαύρο.

2.2.5 Αντοχή σε Εφελκυσμό

Η αντοχή σε εφελκυσμό να είναι τουλάχιστον 70 kg.

2.2.6 Διαμόρφωση των Άκρων

Και τα δύο άκρα των κορδονιών να έχουν υποστεί διαμόρφωση με θέρμανση σε μήκος 2 ± 0,2 cm, ώστε να μη φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει, στο ίδιο μήκος, με κατάλληλη θερμοκολλητική ταινία.

3. Μέθοδοι Ελέγχου

3.1 Εργαστηριακός Έλεγχος

Ο έλεγχος  εκτελείται στο ΧΗΕΔ σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| Προσδιοριζόμενο Χαρακτηριστικό | Μέθοδοι ΤΕ 34 – 233 |
| --- | --- |
| Πρώτη ύλη | Γενικές Χημικές Αναλύσεις |
| Ύφανση | Οπτικώς |
| Βάρος – Υγρασία | ISO 3801 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | ASTM D5034 |
| Διαμόρφωση των άκρων | Οπτικώς |
| Αριθμός κλώνων | Οπτικώς |
| Μήκος κορδονιού | Της παράγραφου 3.2 |
| Πάχος κορδονιού | Της παράγραφου 3.3 |

3.2 Έλεγχος Μήκους

Το μήκος και η διάμετρος του κορδονιού ελέγχονται όταν το κορδόνι αναρτάται κατακόρυφα και βρίσκεται υπό τάση 85 g με εξάρτυση στο κατώτερο άκρο του. Στο μήκος του κορδονιού περιλαμβάνονται και τα διαμορφωμένα άκρα.

3.3 Έλεγχος Πάχους

Για τη μέτρηση της διαμέτρου του κορδονιού λαμβάνεται πολύ λεπτή κλωστή και εκτελείται τουλάχιστον διπλή περιτύλιξη γύρω από το κορδόνι σε τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις του. Με διαίρεση του συνολικού μήκους της κλωστής γύρω από το κορδόνι δια του συνολικού αριθμού των περιτυλίξεων βρίσκεται η μέση περίμετρος του κορδονιού και από αυτή με διαίρεση δια του 3,14 βρίσκεται η μέση διάμετρος του κορδονιού.

4. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των κορδονιών στο έτοιμο προϊόν.

5. Παραλαβή Με Έκπτωση

Τα κορδόνια παραλαμβάνονται με έκπτωση επί της τιμής για εκτροπές που αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

| Χαρακτηριστικά και εκτροπές | Έκπτωση |
| --- | --- |
| Δυναμομετρικές αντοχές μέχρι 65 kg. | Έκπτωση 2% για κάθε kg ελαττώσεως της αντοχής. |
| Λιγότερο βάρος από το προβλεπόμενο ελάχιστο μέχρι 5%. | Έκπτωση 0,2% για κάθε μονάδα επί τοις εκατό (1%) ελαττώσεως του βάρους. |
| Εκτροπές που διαπιστώνονται κατά το μακροσκοπικό έλεγχο σε ποσοστό μικρότερο του 1%. | Έκπτωση κατά το αντίστοιχο ποσοστό των σφαλμάτων που παρουσιάζονται. |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧVΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ)

1. Γενικές Απαιτήσεις

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις μήκους 70 cm, πλάτους 40 cm  και ύψος 62 cm. Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται στην παράγραφο 2.2. Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.

2. Ειδικές Απαιτήσεις

2.1 Βάρος ελάχιστο: 820 g/m2. ± 5%.

2.2 Αντοχή στην διάρρηξη στη συσκευή MULLEN – TESTER (διάμετρος μεμβράνης 3 cm),  ελάχιστο: 200 lb/in2 (14,06 Kg/cm2).

Οι μέθοδοι ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραπάνω χαρτοκιβωτίων, παρατίθενται στον πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| --- | --- |
| Βάρος | ISO 536 ή TAPPI T 410 OM-08 |
| Αντοχή στην διάρρηξη | ISO 2759 |

##### ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVΙΙΙ

##### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

##### 1. Δένουμε τα κορδόνια των αρβυλών ώστε η απόσταση των καψουλιέρων να είναι περίπου 15 mm.

2. Αφαιρούμε (με κοπή) το φόντι σε όλη την περιοχή που ορίζεται από την περίμετρο του τακουνιού ώστε να παραμείνει επί του αρβύλου τμήμα φοντίου ύψους περίπου 2 cm. (Λεπτομέρειες στο σχέδιο 1).

ΣΧΕΔΙΟ 1

Πλάγια όψη αρβύλου μετά την αφαίρεση του τμήματος του Φοντίου στην περιοχή του Τακουνιού (πτέρνας) για τον έλεγχο των διαστάσεων.

3. Εισάγουμε το αντίστοιχο πρότυπο διαμορφωτήριο (καλαπόδι) στο άρβυλο έτσι ώστε να έρθει σε πλήρη επαφή με την περιοχή των δακτύλων του αρβύλου. Αν το διαμορφωτήριο εισέρχεται στο αντίστοιχο άρβυλο εφαρμόζει στην περιοχή των δακτύλων, εφάπτεται σε όλη την επιφάνεια με το φόντι χωρίς να δημιουργεί τάνυση των κορδονιών και η πτέρνα του καλαποδιού επικάθεται (φωλιάζει) στην πτέρνα του αρβύλου ώστε να εφάπτονται σε όλη την περίμετρό της, ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής. Αν σε όλα τα άρβυλα του δείγματος ο έλεγχος είναι επιτυχής το δείγμα γίνεται αποδεκτό.

4. Αν το καλαπόδι δεν είναι δυνατόν να εισέλθει στο άρβυλο ώστε να έλθει σε πλήρη επαφή με την περιοχή των δακτύλων του αρβύλου ή εισέρχεται μετά από μεγάλη πίεση και προκαλεί εφελκυσμούς ή παραμορφώσεις στο φόντι ή ισχυρή πίεση στην περιοχή του κουτουπιέ και μεγάλη τάνυση των κορδονιών ή εισέρχεται στο άρβυλο – έρχεται σε πλήρη επαφή με την περιοχή των δακτύλων του αρβύλου, αλλά η πτέρνα του καλαποδιού δεν επικάθεται (φωλιάζει) στην πτέρνα του αρβύλου ώστε να εφάπτεται σε όλη την περίμετρό της ο έλεγχος θεωρείται μη επιτυχής.

5. Αν ο παραπάνω έλεγχος είναι μη επιτυχής έστω και σε ένα άρβυλο του δείγματος τότε το δείγμα απορρίπτεται.

6. Στη συνέχεια από όλα τα άρβυλα, που υπέστησαν τον παραπάνω έλεγχο, αφαιρείται (με κοπή) και το υπόλοιπο φόντι ώστε να παραμείνει τμήμα του φοντίου σε ύψος περίπου 2 cm. (Λεπτομέρειες το Σχέδιο 2).

ΣΧΕΔΙΟ 2

Όψη αρβύλου μετά την αφαίρεση όλου του Φοντίου για τον έλεγχο των διαστάσεων.

7. Τοποθετείται το αντίστοιχο μέγεθος (Νο ) ιχνάριο (πατρόν) πάνω στον πάτο του αρβύλου και διαπιστώνεται αν εφαρμόζει και επικάθεται (φωλιάζει) εντός του φοντίου καθώς και εφάπτεται σε αυτό (το φόντι) σε όλη την περίμετρό του.

8. Αν επιτυγχάνεται η προσαρμογή των ιχναρίων σε όλα τα αντίστοιχα άρβυλα του δείγματος ο έλεγχος είναι επιτυχής και το δείγμα γίνεται αποδεκτό.

9. Αν ο παραπάνω έλεγχος είναι μη επιτυχής έστω και σε ένα άρβυλο του δείγματος τότε το δείγμα απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVIΙΙ-1

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ)

1. Η Υπηρεσία έχει κατασκευάσει και επισημοποιήσει για τα άρβυλα τα παρακάτω πρότυπα Διαμορφωτήρια (καλαπόδια).

1.1 Ένα (1) ζεύγος για κάθε μέγεθος αρβύλου από το Νο 37 έως και το Νο 48.

1.2 Οκτώ (8) ζεύγη για το μέγεθος αρβυλών (Νο) 42.

2. Τα Πρότυπα Διαμορφωτήρια (ζεύγη καλαπόδια) Αρθρωτά Σπαστά τηρούνται όπως παρακάτω :

2.1 Ένα ζεύγος στο μέγεθος (Νο) 42 από το ΓΕΝ/Ε1.

2.2 Ένα ζεύγος στο μέγεθος (Νο) 42 από το 700 ΣΕ.

2.3 Έξι ζεύγη στο μέγεθος (Νο) 42 από το ΚΕΦΝ (Τμήμα Δειγμάτων) προκειμένου με εντολή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό να δίδεται στον αντίστοιχο μειοδότη.

2.4 Ένα ζεύγος από κάθε μέγεθος, από το Νο 37 έως και το Νο 48, από το ΧΗΕΔ το οποίο αποτελεί και το πρότυπο μέτρησης.

3. Πέραν των παραπάνω δειγμάτων έχει αποτυπωθεί, από το ΕΛΚΕΔΕ, με την βοήθεια καταλλήλου εξοπλισμού, τρισδιάστατα σε ηλεκτρονική μορφή, το Πρότυπο Διαμορφωτήριο (καλαπόδι) Νο 42 προκειμένου να δίδεται, σε ψηφιακό δίσκο CD, στους υποψήφιους προμηθευτές μετά από αίτησή τους κατά το στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού ώστε να προβαίνουν της απαραίτητες ενέργειες κατασκευής των δικών τους καλαποδιών σε κάθε μέγεθος. Απαγορεύεται η τροποποίηση της ηλεκτρονικής μορφής του πρότυπου καλαποδιού Νο 42 χωρίς την έγκριση του ΓΕΝ/Ε1.

4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με αίτησή τους κατά το στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατόπιν εντολής του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορούν να λάβουν από το ΚΕΦΝ (Τμήμα Δειγμάτων) :

4.1  Τον ψηφιακό δίσκο (CD) της παραγράφου 3 (ο οποίος δεν επιστρέφεται).

4.2 Το Πρότυπο Διαμορφωτήριο (ζεύγος καλαπόδι) στο Νο 42, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, προκειμένου να προβαίνουν της απαραίτητες ενέργειες κατασκευής των δικών της καλαποδιών. Το Πρότυπο Διαμορφωτήριο (καλαπόδι) στο Νο42 απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή καλαποδιών (εργασία που πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο από το ηλεκτρονικό πρότυπο) αλλά ισχύει μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται της καρτέλες του.

5. Μετά την αναπαραγωγή των διαμορφωτηρίων (καλαποδιών), με βάση την ηλεκτρονική μορφή και μόνο, οι κατασκευαστές πρέπει να τοποθετούν υποχρεωτικά στο πέλμα τους μεταλλική ενίσχυση πάχους 0,8 mm – 1,0 mm, όπως φαίνεται και στο επίσημο δείγμα διαμορφωτηρίου της Υπηρεσίας. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε ο τελικός όγκος των διαμορφωτηρίων (καλαποδιών) να ταυτίζεται με τα πρότυπα διαμορφωτήρια (καλαπόδια) μέτρησης που τηρούνται από το ΧΗΕΔ και με βάση τα οποία θα ελέγχονται οι διαστάσεις των αρβυλών.

6. Τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας φέρουν μολυβοσφραγίδα η οποία σε καμία περίπτωση δεν αφαιρείται. Η αφαίρεση μολυβοσφραγίδας ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσης των δειγμάτων σημαίνει καταστροφή του δείγματος.

7. Απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων επί των δειγμάτων ή αλλοίωση ή τροποποίησή τους καθόσον αυτό σημαίνει καταστροφή του δείγματος.

8. Το ΚΕΦΝ πρέπει να ελέγχει τα επιστρεφόμενα δείγματα από τους υποψήφιους προμηθευτές και να τα συγκρίνει με το βασικό δείγμα το οποίο δεν δανείζεται σε καμία περίπτωση.

9. Εφόσον οι προμηθευτές δεν επιστρέψουν τα παραπάνω δείγματα με την παρέλευση των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ή αυτά έχουν καταστραφεί το ΚΕΦΝ είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το γεγονός στον φορέα που έδωσε την εντολή για την χορήγησή τους ώστε αυτοί (οι προμηθευτές) να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

10. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας πρότυπου δείγματος καλαποδιών δικαίωμα αντικατάστασης έχει μόνον το ΓΕΝ/Ε1.

Σημείωση

Τα διαμορφωτήρια (καλαπόδια) των διαφόρων μεγεθών κατασκευάζονται με βάση το ηλεκτρονικό πρότυπο Νο42 και πρέπει να ακολουθούν αυστηρά το βήμα αυξομείωσης ± 6,66 mm από μέγεθος σε μέγεθος που προβλέπεται από το Γαλλικό Σύστημα μέτρησης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVIΙΙ-2

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΧΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΤΡΟΝ) ΠΑΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

Οι πρώτες ύλες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά σχέδια, οι διαστάσεις και οι λοιπές απαιτήσεις των πρόσθετων ανατομικών πάτων (συμπεριλαμβανομένων και των πρότυπων δειγμάτων ιχναρίων τους) πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (σε περίπτωση ύπαρξης νεότερων εκδόσεων λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη)  για το υπόψη υλικό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVIΙΙ-3

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΧΝΑΡΙΩΝ (ΣΤΑΜΠΑ) ΑΡΒΥΛΩΝ

1. Για το μέγεθος αρβύλου Νο 42, εφόσον έχουν κατασκευαστεί και επισημοποιηθεί (8) οκτώ σειρές ιχναρίων (Στάμπα) δέρματος φοντίου και υφασμάτων - δερμάτων εσωτερικής επένδυσης, θα φέρουν τα παρακάτω στοιχεία:

α. ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ ΙΧΝΑΡΙΩΝ (ΣΤΑΜΠΑ) ΑΡΒΥΛΩΝ

β. Π.Ν.

γ. ΠΕΔ-Α- /

δ. Κατασκευή πχ 2017

ε. Αριθμός Αντίγραφου : X

##### 2. Τα παραπάνω ιχνάρια τηρούνται όπως παρακάτω :

α. Δύο σειρές από το ΓΕΝ/Ε1.

β. Έξι (6) σειρές από το ΚΕΦΝ (Τμήμα Δειγμάτων) προκειμένου με εντολή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό να δίδονται στον αντίστοιχο μειοδότη.

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με αίτησή τους κατά το στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορούν να λάβουν μετά από αίτησή τους μία πρότυπη σειρά ιχναρίων (Στάμπα), για το μέγεθος Νο 42, που τηρούνται από το ΚΕΦΝ και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, προκειμένου να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες κατασκευής των δικών τους προτύπων ιχναρίων.

4. Τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας φέρουν μολυβοσφραγίδα η οποία σε καμία περίπτωση δεν αφαιρείται. Η αφαίρεση μολυβοσφραγίδας ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσης των δειγμάτων σημαίνει καταστροφή του δείγματος.

5. Απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων επί των δειγμάτων ή αλλοίωση ή τροποποίησή τους καθόσον αυτό σημαίνει καταστροφή του δείγματος.

6. Το ΚΕΦΝ πρέπει να ελέγχει τα επιστρεφόμενα δείγματα από τους υποψήφιους προμηθευτές και να τα συγκρίνει με το βασικό δείγμα το οποίο δεν δανείζεται σε καμία περίπτωση.

7. Εφόσον οι προμηθευτές δεν επιστρέψουν τα παραπάνω δείγματα με την παρέλευση των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ή αυτά έχουν καταστραφεί το ΚΕΦΝ είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το γεγονός στον φορέα που έδωσε την εντολή για την χορήγησή τους ώστε αυτοί (οι προμηθευτές) να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

8. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας πρότυπου δείγματος ιχναρίων δικαίωμα αντικατάστασης έχει μόνο το ΓΕΝ/Ε1.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XIX

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

- Λαμβάνεται το άρβυλο και επ’ αυτού σημειώνονται δύο ευανάγνωστα σημεία, το πρώτο σε απόσταση 5,08 cm (2 ιντσών) και το δεύτερο σε απόσταση 10,16 cm (4 ιντσών) από την κορυφή του εμπρόσθιου τμήματος του αρβύλου.

- Η σόλα αποκολλάται από το φόντι μέχρι της αποστάσεως των 5,08 cm              (2 ιντσών). Η αποκόλληση βοηθείται  από κατάλληλη μηχανή η οποία δύναται να εξασκήσει την απαιτούμενη για την αποκόλληση δύναμη.

- Η χρήση λαβίδων του τύπου ΙΙ της κλάσεως Ι, κατηγορίας GGG-N-350 ή ισοδύναμου τύπου και με την οξεία ακμή  τομής μέχρι βαθμού 0,3 cm (1/8 της ίντσας) και της διαμορφωτηρίου κατά ένα ή δύο μεγέθη μικρότερα του υπό δοκιμή αρβύλου, διευκολύνει τον διαχωρισμό.

- Μετά τον διαχωρισμό μέχρι του σημείου των 5,08 cm (2 ιντσών) το διαμορφωτήριο απομακρύνεται και το ενδυνάμωμα των δακτύλων θραύεται δια την διευκόλυνση της αναρτήσεως του δοκιμίου εις την συσκευή μετρήσεως. Στη περίπτωση  κατά την οποία η αποκόλληση δεν έγινε μεταξύ φοντίου και ελαστικής σόλας, το ελαστικό, το οποίο παραμένει προσκολλημένο επί του φοντίου, απομακρύνεται με την βοήθεια  μαχαιριδίου ή άλλου μέσου, ώστε τελικώς η αποκόλληση να είναι μεταξύ φοντίου και σόλας.

- Οπωσδήποτε απαιτείται προσοχή ώστε το δέρμα να μη αποκοπεί. Η συσκευή δια την μέτρηση της αποκόλλησης περιγράφεται από τη μέθοδο  της FED-STD-311 2031. Το μέρος του φοντίου που διαχωρίζεται από τη σόλα, συγκρατείται με ένα σφιγκτήρα κατά τέτοιο  τρόπον ώστε η ελάχιστη ενεργός επιφάνεια να είναι 2,54 cm Χ 2,54 cm (σε συσκευές απαιτείται τροποποίηση των σφιγκτήρων). Η μία σιαγώνα του σφικτήρα τοποθετείται σε απόσταση 1,37 έως 5,54 cm (1/2 έως 1 ίντσα) από την κορυφή των δακτύλων, η δε άλλη σιαγώνα σε απόσταση 2,54 έως 5,08 cm (1 έως 2 ίντσες).

- Η μεγαλύτερη διάσταση είναι κάθετη στη διεύθυνση έλξεως της συσκευής. Η αποκολληθείσα σόλα αναρτάται στον άλλο της συσκευής. Κάθε σιαγώνα πρέπει να έχει τουλάχιστον (2,54 Χ 5,08) τετραγωνικά εκατοστά επιφάνεια και η μεγαλύτερη διάσταση να είναι κάθετη στη διεύθυνση έλξεως. Στη συνέχεια, τίθεται συσκευή σε λειτουργία  και η αποκόλληση προχωρεί από του σημείου των 5,08 cm (2 ιντσών) μέχρι του σημείου των 10,16 cm (4 ιντσών) και με ταχύτητα 25,4 + 5,08 cm (10 + 2 ίντσες) ανά πρώτον λεπτό. Εάν ένα δοκίμιο υποστεί τέτοια αποκόλληση, ώστε το δέρμα ή το ελαστικό να αποσχισθεί, τότε το δείγμα απορρίπτεται και αναζητείται νέο δείγμα από τη μερίδα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XX

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΔΟΚΙΜΩΝ

| Α/Α | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΡΒΥΛΟ |  |  |
| 1. | Αντοχή στην αποκόλληση του πέλματος |  |
| 2. | Έλεγχο Διαστάσεων Αρβυλών |  |
| ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ |  |  |
| 1. | Αντοχή στην τριβή: |  |
|  | α. Πριν την παλαίωση |  |
|  | β. Μετά την παλαίωση |  |
| 2. | Αντοχή στις κάμψεις |  |
| ΔΕΡΜΑ ΦΟΝΤΙΩΝ |  |  |
| 1. | Αντοχή στις κάμψεις: |  |
|  | α. Στεγνού δέρματος |  |
|  | β. Υγρού δέρματος |  |
| 2. | Αδιαβροχία |  |
| 3. | Διαπερατότητα στους υδρατμούς |  |
| ΥΦΑΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ |  |  |
| 1. | Αδιαβροχία |  |
| 2. | Διαπερατότητα στους υδρατμούς |  |
| ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ |  |  |
| 1. | Έλεγχος Διαστάσεων | Σύμφωνα με την ισχύουσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (σε περίπτωση ύπαρξης νεότερων εκδόσεων λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη) για το υπόψη υλικό. |
| 2. | Βάρος |  |
| 3. | Σύσταση |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι έλεγχοι αδιαβροχίας και διαπερατότητας υδρατμών στα δέρματα  και στο ύφασμα cordura, θα εκτελούνται χωρίς την αφαίρεση της επένδυσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

- (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  | Αριθ: |  |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της ____________(5)___________ και εξουσιοδοτημένος για υπογραφή σχετικών συμβάσεων. 2. Το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό εργαστηριακών ελέγχων με ημερομηνία ___/___/______ που εξεδόθη από το εργαστήριο ________________(6)____________________ αφορά τα προσκομιζόμενα άρβυλα (δέρματα) με αριθμό Δελτίου Αποστολής _______(7)____________, η παράδοση των οποίων γίνεται σε εκτέλεση της σύμβασης _______(8)__________ του ___________(9)________. 3. Αποδέχομαι όπως αποσταλούν δείγματα του προϊόντος για έλεγχο σχετικά με τα αζωχρώματα και αναλαμβάνω το αντίτιμο που αντιστοιχεί στους ελέγχους όποτε η Υπηρεσία και αν το αποφασίσει. (4)

Ημερομηνία:  …./…./20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(5) Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.

(6) Αναγράφεται ο τίτλος – το όνομα του εργαστηρίου όπως αναγράφεται και στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό.

(7) Αναγράφεται ο Αριθμός και η ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής.

(8) Αναγράφεται ο αριθμός και το έτος της σύμβασης.

(9) Αναγράφεται ο φορέας με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση πχ. Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Βιομηχανικού Προτύπου

|  | - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Νο Ζ |  |
| - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : 2. ΑΡ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (Α/Ο) : 3. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΠΕΔ-Α- 4. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ : 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : α. Το παρόν δείγμα εγκρίνεται σαν βιομηχανικό πρότυπο για την έναρξη μαζικής παραγωγής των ειδών της υπ’ αριθ. ΧΧΧΧ/ΥΥ Σύμβασης. β. Ισχύει ΜΟΝΟ ως προς τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |  |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ α. β. |

Όπου :

Ζ          :  Ο αύξων αριθμός του δείγματος (1 ή 2)

ΧΧΧΧ   :  Ο αριθμός της Σύμβασης

ΥΥ        :  Το έτος της Σύμβασης (ΠΧ 08)

ΗΗ       :   Ημέρα επισημοποίησης του δείγματος

ΜΜ      :   Μήνας επισημοποίησης του δείγματος

ΕΕΕΕ  :   Έτος επισημοποίησης του δείγματος

2. Δείγματος - Αντιδείγματος

|  |  | - ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΧΧΧΧ/ΥΥ ΦΟΡΕΑΣ : (α) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Νο Ζ/5 - ΔΕΙΓΜΑ ή ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ : 2. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΠΕΔ-Α- (δ) 3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ : Μ 5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΑΣ : (β) 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : (γ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |  |  |
| Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |  | ΤΑ ΜΕΛΗ α. β. |

Όπου :

Μ          :  Ο αύξων αριθμός της μερίδας που ελέγχεται

ΧΧΧΧ   :  Ο αριθμός της Σύμβασης

ΥΥ        :  Το έτος της Σύμβασης

Ζ          :  Ο αύξων αριθμός του δείγματος ή αντιδείγματος (1 έως 5)

(α) Αναγράφεται η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό

(β) Αναγράφεται η ποσότητα της Μερίδας

(γ) Αναγράφεται η ημερομηνία του ελέγχου και της δειγματοληψίας

(δ) Αναγράφονται και τυχόν τροποποιήσεις της ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIII

ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

- 1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγμα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων προϊόντος, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των μονάδων.

1.2 Η διαδικασία επιλογής μονάδων από μια μερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη.

1.3 Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ονομάζεται «τυχαία δειγματοληψία".

- 2. ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

2.1 Το δείγμα αποτελείται από μια ή περισσότερες μονάδες προϊόντος που πάρθηκαν από μια μερίδα.

2.2 Τυχαία δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στη λήψη   μονάδων από μια μερίδα, έτσι ώστε κάθε μονάδα της μερίδας να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συμπεριληφθεί στο δείγμα.

2.3 Απαγορεύεται η λήψη δειγμάτων από μία μόνο θέση της μερίδας.

- 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

3.1 Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθμών του Προσαρτημένου «1/XXIII».

3.2 Κάθε μονάδα της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί με έναν διαφορετικό αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των μονάδων σε στοιβάδες ή φοριαμούς και την αρίθμησή τους.

3.3 Οι τυχαίοι αριθμοί του Πίνακα του Προσαρτημένου «1/XXIII» έχουν σχηματισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής.

3.4 Η τυχαία φύση των αριθμών του παραπάνω Πίνακα διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ.).

3.5 Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ.

3.6 Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων) ο Πίνακας του Προσαρτημένου «1/XXIII» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των στηλών.

- 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Για την επιλογή τυχαίων αριθμών με τη βοήθεια του Πίνακα του Προσαρτημένου «1/XXIII»ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

4.1 Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του Πίνακα.

4.2 Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω ή κάτω).

4.3 Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας, κατάλληλος αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες από 1000 μονάδες πρέπει να επιλεγούν τρία ψηφία τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών ήτοι 1ο-2ο-3ο, 1ο-3ο-4ο, 2ο-3ο-5ο  κ.ο.κ.).

4.4 Δε λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας.

- 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

5.1 Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50.

5.2 Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17.

5.3 Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθμών.

5.4 Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40.

5.5 Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40, και 46 πρέπει να ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων.

- 6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.1 Σαν μερίδα, για την εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας, θεωρείται ολόκληρη η ποσότητα των χαρτοκιβωτίων στα οποία  είναι συσκευασμένα τα υπό παραλαβή είδη μιας μερίδας, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.1 της προδιαγραφής.

6.2 Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα πρέπει να έχουν αριθμηθεί ένα προς ένα με μέριμνα των προμηθευτών.

6.3 Για τη διενέργεια του Μακροσκοπικού Ελέγχου θα καθοριστούν, με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, 158 χαρτοκιβώτια που θα αποτελέσουν τυχαίο δείγμα και από αυτά θα ληφθούν 315 ζεύγη αρβυλών αναλογικά από όλα τα χαρτοκιβώτια και από τυχαίες θέσεις εντός αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν το δείγμα του συγκεκριμένου ελέγχου.

6.4 Από το δείγμα του μακροσκοπικού ελέγχου θα ληφθούν τυχαία πέντε (5) ζεύγη τα οποία θα αποτελέσουν το δείγμα και αντίδειγμα του Χημικού Ελέγχου.

6.5 Οι προμηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των υλικών να συσκευάσουν τα χαρτοκιβώτια που ανοίχθηκαν με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 4.5.1 της προδιαγραφής.

6.6 Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές τα χαρτοκιβώτια που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας.

- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ

"1" Πίνακας Τυχαίων Αριθμών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIII-1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10480 | 15011 | 01536 | 02011 | 81647 | 91646 | 69179 | 14194 | 62590 | 36207 | 20969 | 99570 | 91291 | 90700 |
| 2 | 22368 | 46573 | 25595 | 85393 | 30995 | 89198 | 27982 | 53402 | 93965 | 34095 | 52666 | 19174 | 39615 | 99505 |
| 3 | 24130 | 48360 | 22527 | 97265 | 76393 | 64809 | 15179 | 24830 | 49340 | 32081 | 30680 | 19655 | 63348 | 58629 |
| 4 | 42167 | 93093 | 06243 | 61680 | 07856 | 16376 | 39440 | 53537 | 71341 | 57004 | 00849 | 74917 | 97758 | 16379 |
| 5 | 37570 | 39975 | 81837 | 16656 | 06121 | 91782 | 60468 | 81305 | 49684 | 60672 | 14110 | 06927 | 01263 | 54613 |
| 6 | 77921 | 06907 | 11008 | 42751 | 27756 | 53498 | 18602 | 70659 | 90655 | 15053 | 21916 | 81825 | 44394 | 42880 |
| 7 | 99562 | 72905 | 56420 | 69994 | 98872 | 31016 | 71194 | 18738 | 44013 | 48840 | 63213 | 21069 | 10634 | 12952 |
| 8 | 96301 | 91977 | 05463 | 07972 | 18876 | 20922 | 94595 | 56869 | 69014 | 60045 | 18425 | 84903 | 42508 | 32307 |
| 9 | 89579 | 14342 | 63661 | 10281 | 17453 | 18103 | 57740 | 84378 | 25331 | 12566 | 58678 | 44947 | 05585 | 56941 |
| 10 | 85475 | 36857 | 53342 | 53988 | 53060 | 59533 | 38867 | 62300 | 08158 | 17983 | 16439 | 11458 | 18593 | 64952 |
| 11 | 28918 | 69578 | 88231 | 33276 | 70997 | 79936 | 56865 | 05859 | 90106 | 31595 | 01547 | 85590 | 91610 | 78188 |
| 12 | 63553 | 40961 | 48235 | 03427 | 49626 | 69445 | 18663 | 72695 | 52180 | 20847 | 12234 | 90511 | 33703 | 90322 |
| 13 | 09429 | 93969 | 52636 | 92737 | 88974 | 33488 | 36320 | 17617 | 30015 | 08272 | 84115 | 27156 | 30613 | 74952 |
| 14 | 10365 | 61129 | 87529 | 85689 | 48237 | 52267 | 67689 | 93394 | 01511 | 26358 | 85104 | 20285 | 29975 | 89868 |
| 15 | 07119 | 97336 | 71048 | 08178 | 77233 | 13916 | 47564 | 81056 | 97735 | 85977 | 29372 | 74461 | 28551 | 90707 |
| 16 | 51085 | 12765 | 51821 | 51259 | 77452 | 16308 | 60756 | 92144 | 49442 | 53900 | 70960 | 63990 | 75601 | 40719 |
| 17 | 02368 | 21382 | 52404 | 60268 | 89368 | 19885 | 55322 | 44819 | 01183 | 65255 | 64835 | 44919 | 05944 | 55157 |
| 18 | 01011 | 54092 | 33362 | 94904 | 31273 | 04146 | 18594 | 29852 | 71585 | 85030 | 51132 | 01915 | 92747 | 64951 |
| 19 | 52162 | 53916 | 46369 | 58586 | 23216 | 14513 | 83149 | 98736 | 23495 | 64350 | 94738 | 17752 | 35156 | 35749 |
| 20 | 07056 | 97628 | 33787 | 09998 | 42698 | 06691 | 76988 | 13602 | 51851 | 46104 | 88916 | 19509 | 25625 | 58104 |
| 21 | 48663 | 91245 | 85828 | 14346 | 09172 | 30168 | 90229 | 04734 | 59193 | 22178 | 30421 | 61666 | 99904 | 32812 |
| 22 | 54164 | 58492 | 22421 | 74103 | 47070 | 25306 | 76468 | 26348 | 58151 | 06646 | 21524 | 15227 | 96909 | 44592 |
| 23 | 42639 | 32363 | 05597 | 24200 | 13363 | 38005 | 94342 | 28728 | 45806 | 06912 | 17012 | 64161 | 18296 | 22851 |
| 24 | 29334 | 27001 | 87637 | 87308 | 58731 | 00256 | 45834 | 15398 | 46557 | 41135 | 10367 | 07684 | 36188 | 18810 |
| 25 | 02488 | 33062 | 28834 | 07351 | 19731 | 92420 | 60952 | 61280 | 50001 | 67658 | 32586 | 86679 | 50720 | 94953 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 81525 | 72295 | 04839 | 96423 | 24878 | 82651 | 66566 | 14778 | 76797 | 14780 | 13300 | 87074 | 79666 | 95725 |
| 27 | 29676 | 20591 | 68086 | 26432 | 46901 | 20849 | 89768 | 81536 | 86645 | 12659 | 92259 | 57102 | 80428 | 25280 |
| 28 | 00742 | 57392 | 39064 | 66432 | 84673 | 40027 | 32832 | 61362 | 98947 | 96067 | 64760 | 64584 | 96096 | 98253 |
| 29 | 05366 | 04213 | 25669 | 26422 | 44407 | 44048 | 37936 | 63904 | 45766 | 66134 | 75470 | 66520 | 34693 | 90449 |
| 30 | 91921 | 26418 | 64117 | 94305 | 26766 | 25940 | 39972 | 22209 | 71500 | 64568 | 91402 | 42416 | 07844 | 69618 |
| 31 | 00582 | 04711 | 87917 | 77341 | 42206 | 35126 | 74087 | 99547 | 81817 | 42607 | 43808 | 76655 | 62028 | 76630 |
| 32 | 00725 | 69884 | 62797 | 56170 | 86324 | 88072 | 76222 | 36086 | 84637 | 93161 | 76038 | 65855 | 77919 | 88006 |
| 33 | 69011 | 65795 | 95876 | 57293 | 18988 | 27354 | 26575 | 08625 | 40801 | 59920 | 29841 | 80150 | 12777 | 48501 |
| 34 | 25976 | 57948 | 29888 | 88604 | 67917 | 48708 | 18912 | 82271 | 65424 | 69774 | 33611 | 54262 | 85963 | 03547 |
| 35 | 09763 | 83473 | 73577 | 12908 | 30883 | 18317 | 28290 | 35797 | 05998 | 41688 | 34952 | 37888 | 38917 | 85050 |
| 36 | 91567 | 42595 | 27958 | 30134 | 04024 | 86385 | 29880 | 99730 | 55536 | 84855 | 29080 | 09250 | 79656 | 73211 |
| 37 | 17955 | 56349 | 90999 | 49127 | 20044 | 59931 | 06115 | 20542 | 18059 | 02003 | 73708 | 83517 | 36103 | 42791 |
| 38 | 46503 | 18584 | 18845 | 49618 | 02304 | 51038 | 20655 | 58727 | 28168 | 15475 | 56942 | 53389 | 20562 | 87338 |
| 39 | 92157 | 89634 | 94824 | 78171 | 84610 | 82834 | 09922 | 25417 | 44137 | 48413 | 25555 | 21246 | 15509 | 20468 |
| 40 | 14577 | 62765 | 35605 | 81263 | 39667 | 47358 | 56873 | 56307 | 61607 | 49518 | 89656 | 20103 | 77490 | 18062 |
| 41 | 98427 | 07523 | 33362 | 64270 | 01638 | 92477 | 66969 | 98470 | 04880 | 45585 | 46565 | 04102 | 46880 | 45709 |
| 42 | 34914 | 63976 | 88720 | 82765 | 34476 | 17032 | 87589 | 40836 | 32427 | 70002 | 70663 | 88863 | 77775 | 69348 |
| 43 | 70060 | 28277 | 39475 | 46473 | 23219 | 53416 | 94970 | 25832 | 69975 | 94884 | 19661 | 72828 | 00102 | 66794 |
| 44 | 53976 | 54914 | 06990 | 67245 | 68350 | 82948 | 11398 | 42878 | 80287 | 80267 | 47363 | 46634 | 06541 | 97809 |
| 45 | 76072 | 29515 | 40980 | 07391 | 58745 | 25774 | 22987 | 80059 | 39911 | 96189 | 41151 | 14222 | 60697 | 59583 |
| 46 | 90725 | 52210 | 83974 | 29992 | 65831 | 38857 | 50490 | 83765 | 95657 | 14361 | 31720 | 57375 | 56228 | 41546 |
| 47 | 64364 | 67412 | 33339 | 31926 | 14883 | 24413 | 59744 | 92351 | 97473 | 89286 | 35931 | 04110 | 23726 | 51900 |
| 48 | 08962 | 00858 | 31662 | 25388 | 61642 | 34072 | 81249 | 35648 | 56891 | 69352 | 48373 | 45578 | 78540 | 81788 |
| 49 | 95012 | 68379 | 93526 | 70765 | 10592 | 04542 | 76463 | 54328 | 02349 | 17247 | 28865 | 14777 | 62730 | 92277 |
| 50 | 15664 | 10493 | 20492 | 38391 | 91132 | 21999 | 59516 | 81652 | 27195 | 48223 | 46751 | 22923 | 32261 | 85653 |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 16408 | 81899 | 04153 | 53381 | 79401 | 21438 | 83035 | 92350 | 36693 | 31238 | 59649 | 91754 | 72772 | 02338 |
| 52 | 18629 | 81953 | 05520 | 91962 | 04739 | 13092 | 97662 | 24822 | 94730 | 06496 | 35090 | 04822 | 86774 | 98289 |
| 53 | 73115 | 35101 | 47498 | 87637 | 99016 | 71060 | 88824 | 71013 | 18735 | 20286 | 23153 | 72924 | 35165 | 43040 |
| 54 | 57491 | 16703 | 23167 | 49323 | 45021 | 33132 | 12544 | 41035 | 80780 | 45393 | 44812 | 12515 | 98931 | 91202 |
| 55 | 30405 | 83946 | 23792 | 14422 | 15059 | 45799 | 22716 | 19792 | 09983 | 74353 | 68668 | 30429 | 70735 | 25499 |
| 56 | 16631 | 35006 | 85900 | 98275 | 32388 | 52390 | 16815 | 69298 | 82732 | 38480 | 73817 | 32523 | 41961 | 44437 |
| 57 | 96773 | 20206 | 42559 | 78985 | 05300 | 22164 | 24369 | 54224 | 35083 | 19687 | 11052 | 91491 | 60383 | 19746 |
| 58 | 38935 | 64202 | 14349 | 82674 | 66523 | 44133 | 00697 | 35552 | 35970 | 19124 | 63318 | 29686 | 03387 | 59846 |
| 59 | 31624 | 76384 | 17403 | 53363 | 44167 | 64486 | 64758 | 75366 | 76554 | 31601 | 12614 | 33072 | 60332 | 92325 |
| 60 | 78919 | 19474 | 23632 | 27889 | 47914 | 02584 | 37680 | 20801 | 72152 | 39339 | 34806 | 08930 | 85001 | 87820 |
| 61 | 03931 | 33309 | 57047 | 74211 | 63445 | 17361 | 62825 | 39908 | 05607 | 91284 | 68833 | 25570 | 38818 | 46920 |
| 62 | 74426 | 33278 | 43972 | 10119 | 89917 | 15665 | 52872 | 73823 | 73144 | 88662 | 88970 | 74492 | 51805 | 99378 |
| 63 | 09066 | 00903 | 20795 | 95452 | 92648 | 45454 | 09552 | 88815 | 16553 | 51125 | 79375 | 97596 | 16296 | 66092 |
| 64 | 42238 | 12426 | 87025 | 14267 | 20979 | 04508 | 64535 | 31355 | 86064 | 29472 | 47689 | 05974 | 52468 | 16834 |
| 65 | 16153 | 08002 | 26504 | 41744 | 81959 | 65642 | 74240 | 56302 | 00033 | 67107 | 77510 | 70625 | 28725 | 34191 |
| 66 | 21457 | 40742 | 29820 | 96783 | 29400 | 21840 | 15035 | 34537 | 33310 | 06116 | 95240 | 15957 | 16572 | 06004 |
| 67 | 21581 | 57802 | 02050 | 89728 | 17937 | 37621 | 47075 | 42080 | 97403 | 48626 | 68995 | 43805 | 33386 | 21597 |
| 68 | 55612 | 78095 | 83197 | 33732 | 05810 | 24813 | 86902 | 60397 | 16489 | 03264 | 88525 | 42786 | 05269 | 92532 |
| 69 | 44657 | 66999 | 99324 | 51281 | 84463 | 60563 | 79312 | 93454 | 68876 | 25471 | 93911 | 25650 | 12682 | 73572 |
| 70 | 91340 | 84979 | 46949 | 81973 | 37949 | 61023 | 43997 | 15263 | 80644 | 43942 | 89203 | 71795 | 99533 | 50501 |
| 71 | 91227 | 21199 | 41935 | 27022 | 84067 | 05462 | 35216 | 14486 | 29891 | 68607 | 41867 | 14951 | 91696 | 85065 |
| 72 | 50001 | 38140 | 66321 | 19924 | 72163 | 09538 | 12151 | 06878 | 91903 | 18749 | 34405 | 56087 | 82790 | 70925 |
| 73 | 65390 | 05224 | 72958 | 28609 | 81406 | 39147 | 25549 | 48542 | 42627 | 45233 | 57202 | 94617 | 23772 | 07896 |
| 74 | 27504 | 96131 | 83944 | 41575 | 10573 | 08619 | 64482 | 73923 | 36152 | 05184 | 94142 | 25299 | 84387 | 34925 |
| 75 | 37169 | 94851 | 39117 | 89632 | 00959 | 16487 | 65536 | 49071 | 39782 | 17095 | 02330 | 73401 | 00275 | 48280 |
| 76 | 11508 | 70225 | 51111 | 38351 | 19444 | 66499 | 71945 | 05422 | 13442 | 78675 | 84081 | 66938 | 93654 | 39894 |
| 77 | 37449 | 30362 | 06694 | 54690 | 04052 | 53115 | 62757 | 95348 | 78662 | 11163 | 81651 | 50245 | 34971 | 52924 |
| 78 | 46515 | 70331 | 85922 | 38329 | 57015 | 15765 | 97161 | 17869 | 45349 | 61796 | 66345 | 81073 | 49106 | 79860 |
| 79 | 30986 | 81223 | 42416 | 58353 | 21532 | 30502 | 32305 | 86482 | 05174 | 07901 | 54339 | 58861 | 74818 | 46942 |
| 80 | 63798 | 64995 | 46583 | 09785 | 44160 | 78128 | 83991 | 42865 | 92520 | 83531 | 80377 | 35909 | 81250 | 54238 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 81 | 82486 | 84846 | 99254 | 67632 | 43218 | 50076 | 21361 | 64816 | 51202 | 88124 | 41870 | 52689 | 51275 | 83556 |
| 82 | 21885 | 32906 | 92431 | 09060 | 64297 | 51674 | 64126 | 62570 | 26123 | 05155 | 59194 | 52799 | 28225 | 85762 |
| 83 | 60336 | 98782 | 07408 | 53458 | 13564 | 59089 | 26445 | 29789 | 85205 | 41001 | 12535 | 12133 | 14645 | 23541 |
| 84 | 43937 | 46891 | 24010 | 25560 | 86355 | 33941 | 25786 | 54990 | 71899 | 15475 | 95434 | 98227 | 21824 | 19585 |
| 85 | 97656 | 63175 | 89303 | 16275 | 07100 | 92063 | 21942 | 18611 | 47348 | 20203 | 18534 | 03862 | 78095 | 50136 |
| 86 | 03299 | 01221 | 05418 | 38982 | 55758 | 92237 | 26759 | 86367 | 21230 | 98442 | 08303 | 56613 | 91511 | 75928 |
| 87 | 79626 | 06484 | 03574 | 17668 | 07785 | 76020 | 79924 | 25651 | 83325 | 88428 | 85076 | 72811 | 22717 | 50585 |
| 88 | 85636 | 68335 | 47539 | 03129 | 65651 | 11977 | 02510 | 26113 | 99447 | 68645 | 34327 | 15152 | 55230 | 93448 |
| 89 | 18039 | 14367 | 61337 | 06177 | 12143 | 46609 | 32989 | 74014 | 64708 | 00533 | 35398 | 58408 | 13261 | 47908 |
| 90 | 08362 | 15656 | 60627 | 36478 | 65648 | 16764 | 53412 | 09013 | 07832 | 41574 | 17639 | 82163 | 60859 | 75567 |
| 91 | 79556 | 29068 | 04142 | 16268 | 15387 | 12856 | 66227 | 38358 | 22478 | 73373 | 88732 | 09443 | 82558 | 05250 |
| 92 | 92608 | 82674 | 27072 | 32534 | 17075 | 27698 | 98204 | 63863 | 11951 | 34648 | 88022 | 56148 | 34925 | 57031 |
| 93 | 23982 | 25835 | 40055 | 67006 | 12293 | 02753 | 14827 | 23235 | 35071 | 99704 | 37543 | 11601 | 35503 | 85171 |
| 94 | 09915 | 96206 | 05908 | 97901 | 28395 | 14186 | 00821 | 80703 | 70426 | 75647 | 76310 | 88717 | 37890 | 40129 |
| 95 | 59037 | 33300 | 26695 | 62247 | 69927 | 76123 | 50842 | 43834 | 86654 | 70959 | 79725 | 93872 | 28117 | 19233 |
| 96 | 42488 | 78077 | 69882 | 61677 | 34136 | 79180 | 97526 | 43092 | 04098 | 73571 | 80799 | 76536 | 71255 | 64239 |
| 97 | 46764 | 86273 | 63003 | 93017 | 31204 | 36692 | 40202 | 35275 | 57306 | 55543 | 53203 | 18098 | 47625 | 88684 |
| 98 | 03237 | 45430 | 55417 | 63282 | 90816 | 17349 | 88298 | 90183 | 36600 | 78406 | 06216 | 95787 | 42579 | 90730 |
| 99 | 86591 | 81482 | 52667 | 61582 | 14972 | 90053 | 89534 | 76036 | 49199 | 43716 | 97548 | 04379 | 46370 | 28672 |
| 100 | 38534 | 01715 | 94964 | 87288 | 65680 | 43772 | 39560 | 12918 | 86537 | 62738 | 19636 | 51132 | 25739 | 56947 |