PAGE  

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ 1η 

ΠΕΔ-Α-ΧΧΧΧ
ΑΡΒΥΛΑ Μ25
(ΜΕ ΔΕΡΜΑ ΚΑΦΕ)

2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	
	
	ΣΕΛΙΔΑ

	1.
	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	1

	2.
	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
	1

	3.
	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
	4

	3.1
	Τύποι Αρβύλων
	4

	3.2
	Κλάση Υλικού
	4

	4.
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	5

	4.1
	Ορισμός Υλικού/Επίσημα Δείγματα Υπηρεσίας
	4

	4.2
	Μεγέθη ποσοστά
	4

	4.3
	Πρώτες Ύλες
	5

	4.4
	Κατασκευαστικά Στοιχεία
	6

	4.5
	Συσκευασία
	11

	4.6
	Επισημάνσεις
	11

	5.
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
	14

	5.1
	Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά
	14

	5.2
	Επιθεωρήσεις/Δοκιμές
	14

	6.
	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	23

	6.1
	Μερίδα
	23

	6.2
	Παραλαβή-Απόρριψη
	23

	7.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	24

	7.1
	Αξιολόγηση Προσφορών
	24

	7.2
	Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH
	24

	7.3
	Φύλλο Συμμόρφωσης
	24

	8.
	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
	24

	9.
	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
	25

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I»  
	ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΒΥΛΟΥ 
	I-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «II» 
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ
	II-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «III»
	ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	III-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IV» 
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ
	IV-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «V»  
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	V-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VI»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΝΤΙΟΥ
	VI-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΙΑΚΑ 
	VII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «VIII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΦΟΔΡΑ) 
	VIII-1


	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «IX»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΎΦΑΣΜΑ CORDURA ΕΛΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟ
	IX-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «X»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΎΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
	X-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XI»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΤΟΥ
	XI-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
	XII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XIII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ 650×360×510 mm )
	XIII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XIV»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ (ΠΟΜΠΕΔΕΣ) ΦΟΝΤΙΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ
	XIV-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XV»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΝΟΠΕΤΣΟ)
	XV-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XVI»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ
	XVI-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XVII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΟ
	XVII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XVIII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΗ ΝYLON ΡΑΦΗΣ ΦΟΝΤΙΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ
	XVIII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XIX»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ
	XIX-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ  «XX»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΡΒΥΛΩΝ (ΚΑΦΕ) 
	XX-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ  «XXI»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄ ΎΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ
	XXI-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXII»
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ 700×400×620 mm)
	XXII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXIΙΙ»
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ
	XXIΙΙ-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXΙV»
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	XXΙV-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ  «XXV»
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ -ΔΟΚΙΜΩΝ
	XXV-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXVI»
	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
	XXVI-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXVII»
	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
	XXVII-1

	ΠΡΟΣΘΗΚΗ «XXVΙII»
	ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
	XXVΙII-1


1.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την κατασκευή και την προμήθεια αρβύλων βουλκανισμένου πέλματος Μ25, που προορίζονται για στρατιωτική χρήση.

2.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.
2.2 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.3 
Η Απόφαση 2002/371/ΕΚ µε την οποία θεσπίζονται οικολογικά κριτήρια απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

2.4 
ΕΝ ISO 2859-1: «Sampling procedures for inspection by attributes-Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection».
2.5 
ΕΝ ISO/IEC 17025 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories».
2.6 
EN ISO 105-B01  «Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to daylight».

2.7 
ΕΝ ISO 105 C 10 Test Number C (3): «Textiles - Tests for color fastness-Part C10 - Color fastness to washing with soap or soap and soda».
2.8 ΕΝ ISO 105 E02: «Textiles - Tests for color fastness-Part E02 - Color fastness to sea water».
2.9 
ΕΝ ISO 105-E04: «Textiles - Tests for color fastness - Part E04: Color fastness to perspiration».
2.10 
ΕΝ ISO 105-X12: «Textiles - Tests for color fastness - PartX12: Color fastness to rubbing».

2.11 
ΕΝ ISO 3758: «Textiles - Care labeling code using symbols».
2.12   
EN ISO 4684:“ Leather-Chemical tests-Determination of volatile matter”.

2.13
EN 420 : Protective gloves – General requirements and test methods (Προσθήκη ΙΙ).

2.14 
ISO 137:“Determination of fibre diameter-Projection microscope method”.

2.15 
ISO 3071:“Textiles – Determination of pH of aqueous extract”.

2.16 
ISO 4674:“Rubber or plastics-coated fabrics. Determination of tear resistance”.

2.17 
ISO 4920:“Determination of resistance to surface wetting (spray test)”.

2.18 
ISO 5084:“Determination of thickness of textiles and textiles products”.

2.19 
ISO 12947-2:“Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the MartinDale method - Part 2: Determination of specimen breakdown”.

2.20 
ISO 13934-1:“Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method”. 

2.21 
ISO 13934-2:“Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method”.

2.22 
ISO 20344:“Personal protective equipment-Test methods for footwear
2.23 
ISO 20345:“Personal protective equipment-Safety footwear

2.24 
ASTM D276:“Standard test methods for identification of fibers in textiles”.

2.25 
ASTM  D629:“Standard Test Methods for Quantitative Analysis of Textiles”.

2.26 
ASTM D1907:“Standard method for linear density of yarn by the Skein Method”

2.27 
ASTM D3776:“Standard test method for Mass per unit area (Weight) of Fabrics”

2.28 
ISO 3801: «Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area».

2.29 
ISO 7211-1: «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting».

2.30 
ISO 7211-2:  «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 2: Determination of number of threads per unit length».
2.31 
ISO 7211-5  «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 5:  Determination of linear density of yarn removed from fabric «. 
2.32 
EN 5077:  «Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying».

2.33 
EN ISO 536  «Paper an Board-Determination of grammage».
2.34 
EN ISO 2759  «Board-Determination of Bursting Strength».
2.35 
ISO 13938-1  «Bursting properties of fabrics-Part 1:Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension».
2.36   
ISO 9001  «Quality Management Systems-Requirements».
2.37  ISO 14268  «Physical and Mechanical Tests-Determination of Water Vapour Permeability».
2.38  
ISO 2598  «Iron Ores –Determination of Silicon Content».
2.39 
ISO 3380  «Leather Physical and Mechanical Tests- Determination of Shrinkage Temperature up to 100O C».
2.40  
ISO 5403  «Determination of Water Resistance of Flexile Leather».
2.41 
ISO  3377-2  «Leather and Mechanical Tests- Determiantion of Tear Load».
2.42 
 ISO 5402  «Leather- Determination  of Flex Resistance».
2.43 
ISO 5398 Part1-  «Chemical Determination of Chromic Oxide Content-Qualification by titration».
2.44  
ISO 4045  «Leather- Chemical Tests-Determination of pH».
2.45 
ISO 11640  «Leather-Tests for Colour Fastness-Colour Fastness to Cycles of to-and-fro Rubbing».
2.46 I
SO 5397: «Leather-Determination of Nitrogen Content and  «Hide Substance «-Titration Method».
2.47 
ISO 3376  «Physical and Mechanical  Tests-Determination of tensile strength and percentage extension ».
2.48 
EN 1421  «Rubber of Plastics-Coated Fabrics-Detremination of Tensile Strength and Elongation at Break».
2.49 
ISO 811  «Textile Fabrics- Determination of Resistance to Water Penetration-Hydrostatic Pressure Tests».
2.50 
ISO 105-N01  «Test for Colour Fastness-PartN01-Colour Fastness to Bleaching :Hypochloride».
2.51 
ISO 2759  «Board-Determination of Bursting Strength».
2.52 
ASTM D-1630  «Standard Test Method for Rubber Property-Abrasion Resistance (Fottwear Abrader)».
2.53 
ASTM D-2240  «Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness».
2.54 
ASTM  D-1052  «Standard Test Method for Rubber Deterioration-Cut Growth Using Ross Flexing Apparatus».
2.55  
ASTM D-1149  «Standard Test Method for Rubber Deterioration- Cracking in an 
Ozone Controlled Environment».
2.56 ASTM D-4705  «Standard test Method  for Stitch Tear Strength of Leather, Double Hole».
2.57 
ASTM D1777  «Standard test Method  for Thickness of Textile Materials».
2.58 
ASTM  E96/E96M  «Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials».
2.59 
ASTM D-3575  «Standard test Methods for Flexible Cellular Materials Made from Olefin Polymers».
2.60 
ASTM D5034   «Standard test Methods for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)». 

2.61 
ASTM D1646 «Standard test Methods for Rubber- Viscocity, Stress Relaxation and pre-Vulcanization Characteristics (Mooney Viscometer)».
2.62 
ASTM  D412  «Standard test Methods  for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension».
2.63  
ASTM   D624  «Standard test Method  for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers».
2.64  
ASTM D1052  «Standard test Method for Measuring Rubber Deterioration-Cut Growth Using Ross Flexing Apparatus». 

2.65
FED-STD-601 Federal Test Method Standard : “Rubber- Sampling and Testing”.
2.66
ΠΕΔ-Α-00501 Έκδοση 1η/Επανώδερμα Δέψεως Χρωμίου PULL UP + 1 Τροποποίηση 1
2.67
DIN 53015 : Viscometry – Measurement of viscosity by means of the rolling ball viscometer by Höppler

2.68
DIN 51757 : Testing of mineral oils and related material- Determination of density. 
2.69
DIN 53491 : Determination of the refractive index and dispersion

2.70
DIN 51758 : Testing of liquid Petroleum products and other combustible liquids- Determination of flash point by Pensky-Martens closed tester.
2.71
GGG-N-350 : Hand tools, edged, non-powered

2.72
FTMS 311 3021.1: “Staining”

2.73
FTMS 311 7031: “Area stability of leather”
2.74
FTMS 311 2031: “Breaking force and elongation, Grab method”

2.75
ISO 4684 “Leather- Chemical tests-Determination of volatile matter”


2.76
TAPPI T 410 OM-08 : “Grammage of paper  and paperboard”.

2.77
SATRA TM 92 : “Finished shoes flexing footwear equipment”.
2.78
FTMS-191A  4100: “Strength and elongation, breaking and tenacity of thread and yarn single strand”. 
2.79
ΠΕΔ-Α-00501-1η Έκδοση – Επανώδερμα Δέψεως Χρωμίου PULL UP +2η Τρ .
2.80
Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 
Τύπος Αρβυλών


Η γενική μορφή των αρβυλών (βουλκανισμένου πέλματος) Μ25, φαίνεται στην Προσθήκη «Ι». 
3.2
 Κλάση Υλικού


Τα άρβυλα βουλκανισμένου πέλματος που περιγράφονται στην παρούσα ΠΕΔ, ανήκουν στην κλάση 8430 «Ανδρικά Υποδήματα» κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο κωδικός κατά CPV είναι 18810000-0 «Υποδήματα, εκτός των Αθλητικών και των Προστατευτικών Υποδημάτων». 
4. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1
 Ορισμός Υλικού/ Επίσημα Δείγματα
4.1.1 
Γενικά

Τα επίσημα δείγματα αρβυλών της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν), τα οποία δίδονται για την διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας του υλικού, ισχύουν μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των επισήμων δειγμάτων και όρων της ΠΕΔ που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η ΠΕΔ. Τα επίσημα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά. Τα επίσημα δείγματα φέρουν καρτέλα και μολυβδοσφραγίδα οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αφαιρούνται. Η αφαίρεση της μολυβδοσφραγίδας ή της καρτέλας του δείγματος ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσής τους σημαίνει την καταστροφή τους. Επίσης απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του δείγματος καθόσον αυτό σημαίνει επίσης την καταστροφή του. 

4.1.2
 Επίσημα Δείγματα Διαμορφωτηρίων (Καλαποδιών)


 Όπως το Προσαρτημένο  «1» της Προσθήκης  «XXIΙΙ».

4.1.3 
Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (Πατρόν) Πάτων Αρβυλών


Όπως το Προσαρτημένο  «2» της Προσθήκης  «XXIΙΙ».

4.1.4 
Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (Στάμπα) Δέρματος και Εσωτερικής Επένδυσης


Όπως το Προσαρτημένο «3» της Προσθήκης «XXIΙΙ».
4.2 
Μεγέθη-Ποσοστά

Τα μεγέθη των αρβυλών και το ποσοστό κάθε μεγέθους, καθορίζονται στην Προσθήκη  «ΙΙ». Το σχέδιο και οι διαστάσεις του πέλματος, καθορίζονται στην Προσθήκη  «ΙΙΙ». Τα κατασκευαστικά σχέδια εξωτερικά του αρβύλου, φαίνονται στις Προσθήκες  «IV». Τέλος στην Προσθήκη  «V» φαίνονται τα κατασκευαστικά σχέδια εσωτερικά του αρβύλου και τα απάρτια για την κατασκευή του πέλματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προ της κατακύρωσης του διαγωνισμού να ζητείται εγγράφως από τo ΓΕΣ/ΔΥΠ ο καθορισμός των μεγεθών των προς προμήθεια υλικών, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα ακριβή ποσοστά μεγεθών θα περιλαμβάνονται ως όρος στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4.3 
Πρώτες Ύλες

Η κατασκευή των αρβυλών γίνεται με τα παρακάτω υλικά : 

4.3.1 
Δέρμα μόσχου δέψεως χρωμίου χρώματος καφέ, αδιάβροχο φυσικού προσώπου (ατρόχιστο), κατεργασίας PULL UP, για την κατασκευή των φοντίων του πάνω μέρους των αρβυλών, του προστατευτικού αστραγάλων, και του πίσω μέρους του αρβύλου της Προσθήκης  «VΙ».
4.3.2 
Δέρμα μόσχου δέψεως χρωμίου χρώματος καφέ, αδιάβροχο, φυσικού προσώπου (ατρόχιστο), κατεργασίας PULL UP νάπα, , για την κατασκευή του «γιακά», της Προσθήκης «VII».
4.3.3 
Δέρμα μόσχου προσώπου δέψεως χρωμίου, για την κατασκευή της λογγέτας, της Προσθήκης «VIII». 
4.3.4 
Ύφασμα cordura ελαιοπράσινo με επένδυση, για την κατασκευή των πλαϊνών μερών (γάμπα) και της γλώσσας, της Προσθήκης  «IX».
4.3.5 
Ύφασμα λινό θερμοκολλητικό για την επένδυση στο ψίδι, της Προσθήκης «Χ».
4.3.6 
Εσωτερικός πάτος μονταρίσματος από δέρμα «κρουπόν» μικτής δέψεως που χρησιμοποιείται για την κοπή εσωτερικών σολών (πάτων) αρβύλων, με έλασμα καμπύλης πέλματος (μπανέλα) και φορτέτσα, της Προσθήκης  «XI».
4.3.7 
Καψύλλια κορδονιών και γάντζοι ταχείας απελευθέρωσης μπρονζέ, της Προσθήκης  «XIΙ».
4.3.8 
Χαρτοκιβώτια συσκευασίας διαστάσεων 650×360×510 mm πεντάφυλλα, της Προσθήκης  «ΧΙΙΙ». 
4.3.9 
Υλικό εσωτερικό ενδυναμώματος της περιοχής των δακτύλων φοντίων αρβυλών (Πομπέδες), της Προσθήκης  «ΧΙV».
4.3.10 
Υλικό φορτίων (χαρτονόπετσο), της Προσθήκης  «XV».
4.3.11
 Πληρωτικό τακουνιού, της Προσθήκης  «ΧVI».
4.3.12 
Πρόσθετος ανατομικός εσωτερικός πάτος, της Προσθήκης  «XVΙI».
4.3.13 
Κλωστή ΝΥLON ραφής φοντίων αρβυλών χρώματος καφέ, της Προσθήκης  «XVIII».
4.3.14 
Αφρώδες Υλικό, για την κατασκευή του γιακά, της Προσθήκης  «ΧIΧ».
4.3.15 
Κορδόνια αρβυλών καφέ, από πολυπροπυλένιο, της Προσθήκης  «ΧΧ».
4.3.16 
Εττικέτα ελαιοπράσινη με απεικόνιση αρχαίας περικεφαλαίας κι ένδειξη του 700 ΣΕ (για τα άρβυλα που κατασκευάζονται στο 700 ΣΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας).
4.3.17 
Πρώτες ύλες ελαστικού (masterbatch/λοιπά χημικά ή άλλου αντίστοιχου υλικού) για το βουλκανισμό αρβυλών, όπως αυτές καθορίζονται στις αντίστοιχες ισχύουσες ΠΕΔ κάθε φόρα. 
4.3.18 
Κόλλα για το βουλκανισμό αρβυλών, όπως καθορίζεται στις αντίστοιχες ισχύουσες ΠΕΔ κάθε φόρα.
4.3.19 
Καρφιά υποδήματος καταλλήλου μήκους για την στερέωση του φοντίου στον εσωτερικό πάτο.
4.3.20 
Λευκή ταινία από πολυεστέρα ή 80/20 πολυεστέρα - βαμβάκι διαστάσεων 5 Χ 4 cm πάνω στην οποία τυπώνονται με ανεξίτηλο μελάνι οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης, στο σημείο ένωσης του γιακά με τα πλαϊνά.
4.3.21 
Nylon σακούλα με οπές αερισμού για την συσκευασία κάθε αρβύλου (όχι ζεύγους) με διαστάσεις 50 cm Χ 40 cm περίπου.

4.3.22 
Χαρτονένια κουτιά για τη συσκευασία κάθε ζεύγους αρβυλών, με διαστάσεις 37 cm Χ 34 cm Χ 12 cm. 

4.3.23 
Κολλοειδής Πυριτία (Silica Gel) αφυγραντική ουσία σε σακουλάκι για χρήση σε κάθε χαρτονένιο κουτί.

4.3.24 
Τα υλικά που αφορούν στη συσκευασία (4.3.21, 4.3.22, 4.3.23) χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με χαρτοκιβώτια της παραγράφου 4.3.25.
4.3.25
Χαρτοκιβώτια συσκευασίας διαστάσεων 700×400×620 mm, πεντάφυλλα της Προσθήκης  «ΧΧΙΙ».
4.3.26 
Η συσκευασία θα καθορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ενώ για τα άρβυλα που κατασκευάζονται στο 700 ΣΕ η συσκευασία δύναται να διαφέρει ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
4.4
 Κατασκευαστικά Στοιχεία

4.4.1 
Γενικά


Η κατασκευή των αρβύλων γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία με τους όρους της ΠΕΔ. Η γενική μορφή, φαίνεται στην Προσθήκη  «Ι». Το σχήμα, οι διαστάσεις και τα απάρτια για την κατασκευή του ελαστικού πέλματος καθορίζονται στις Προσθήκες «ΙΙ», «ΙΙΙ», «IV» και «V».

Η διαμόρφωση των αρβυλών πρέπει απαραίτητα να γίνεται με καλαπόδια των οποίων οι διαστάσεις ανταποκρίνονται πλήρως στο Επίσημο Δείγμα Καλαποδιών Νο 42 της Υπηρεσίας όπως αυτό έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Προσαρτημένο  «1» της Προσθήκης  «XXIII». Με μέριμνα των προμηθευτών και βήμα ± 6,66 mm αναπαράγονται τα καλαπόδια για τα λοιπά μεγέθη αρβυλών κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στο Γαλλικό σύστημα μέτρησης.

Το μέγεθος των αρβυλών θα πρέπει να αποτυπώνεται στο βουλκανισμένο πέλμα ανάγλυφα. Επισημαίνεται ότι το μέγεθος σε κάθε καλούπι θα πρέπει να είναι σταθερό (μόνιμο μη μεταβαλλόμενο) και όχι προσθαφαιρούμενο σε αυτό. Προς απόδειξη των παραπάνω δεν πρέπει να παρουσιάζεται στο αποτυπωμένο μέγεθος των αρβυλών περίγραμμα από υπολείμματα βουλκανισμού. 


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των δειγμάτων ή την επιτροπή παραλαβής των αρβυλών διαφωνία με τα παραπάνω, τότε τα προς αξιολόγηση δείγματα ή η προς παραλαβή μερίδα θα απορρίπτονται οριστικά. 
4.4.2.
 Ελαστικό Πέλμα

Ολόκληρη η επιφάνεια της καμπύλης του πέλματος (από το εσωτερικό άκρο του τακουνιού μέχρι το σημείο όπου αρχίζει το σχέδιο του πέλματος), πρέπει να είναι λεία και επίπεδη (όπως φαίνεται στο σχέδιο της Προσθήκης «ΙΙΙ»), χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε εξογκώματος ή άλλης ανομοιομορφίας, πλην των επισημάνσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 4.6.1.1. 


Ο κυματοειδές σχέδιο όλης της ελαστικής σόλας πρέπει να είναι σε όλη την περίμετρό του ανοικτό (δηλαδή οι αυλακώσεις του σχεδίου του πέλματος να μην φράζονται στην απόληξή τους στην περίμετρο της σόλας από ελαστικό και τα αυλάκια να είναι ανοικτά στα άκρα τους) έτσι ώστε όταν το πέλμα του αρβύλου τοποθετηθεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και παρατηρηθεί από τα πλάγια η πριονωτή οδόντωση να είναι πλήρως εμφανής όπως φαίνεται στο επίσημο δείγμα της υπηρεσίας και στο σχέδιο της Προσθήκης  «XXIIΙ» της ΠΕΔ.


Η πριονωτή οδόντωση στην περιφέρεια του πέλματος δεν πρέπει να έχει υποστεί καμία φθορά κατά το στάδιο της κατεργασίας απομάκρυνσης τυχόν υπολείμματος ελαστικού από την περίμετρο των αυλακώσεων και πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στο σχέδιο της Προσθήκης  «XXIIΙ» της ΠΕΔ.


Επισημαίνεται ιδιαίτερα ο αυστηρός έλεγχος της παραπάνω απαίτησης των ανοικτών αυλακώσεων διότι η φραγή τους εμποδίζει την διαφυγή του νερού (σκοπός για τον οποίο υπάρχουν οι αυλακώσεις) με συνέπεια την υδρολίσθηση (γλίστρημα πάνω σε επιφάνειες με νερό) όταν αυτό δεν απάγεται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των δειγμάτων ή την επιτροπή παραλαβής των αρβυλών διαφωνία με όλα τα παραπάνω, τότε τα προς αξιολόγηση δείγματα ή η προς παραλαβή μερίδα θα απορρίπτονται οριστικά. 

Το ελαστικό πέλμα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες όταν οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Αντοχή στην τριβή
	ASTM-D-1630

	Σκληρότητα
	ASTM-D-2240

	Μεταβολή της σκληρότητας σε –18°C
	ASTM-D-2240

	Αντοχή στην κάμψη
	ASTM-D-1052 

	Αύξηση του όγκου
	6211, FED-STD-601

	Αντοχή στην αποκόλληση του πέλματος
	Προσθήκη  «XXΙV»

	Περιεκτικότητα σε PVC
	Ανίχνευση με καύση

	Ειδικό Βάρος
	Μέθοδος Ανώσεως

	Αντίσταση στο όζον
	ASTM-D-1149

	Αντοχή στις κάμψεις (ολόκληρο άρβυλο)
	ASTM D-1052


4.4.2.1 
Χρώμα

Το χρώμα του πέλματος πρέπει να έιναι όμοιο με αυτό του επίσημου δείγματος της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) και σύμφωνο με τις παρακάτω χρωματικές συντεταγμένες:

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	α/α
	ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	Χρωματικές Συντεταγμένες
	παρατηρησεισ

	1.
	Καφέ-λαδί 
	
L*= 45

a*= 5

b*= 10
	


4.4.2.1.1 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της Προσθήκης «VI» με επιτρεπτές αποκλίσεις του παρακάτω πίνακα:
	α/α
	ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ CMC (2:1)
	ΑΝΟΧΕΣ
	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

	1.
	Καφέ-λαδί 
	ΔΕ ≤ 1
	1,6< ΔΕ≤ 2 
	0,5% για

κάθε 0,1

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	2%


4.4.2.2
 Αντοχή στην τριβή

Για τον προσδιορισμό της τιμής ελέγχονται επιλεγόμενα τυχαία τρία (3) άρβυλα του δείγματος και από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο. To όριο τριβής είναι 130 πριν και μετά την παλαίωση για 70 ώρες, σε θερμοκρασία 100±1οC. H τιμή της τριβής είναι ο μέσος όρος της τριβής των τριών δοκιμίων.

Για τιμή τριβής μέχρι και 120 η μερίδα παραλαμβάνεται με επιβολή προστίμου 0,2% για κάθε μονάδα απόκλισης. Εάν έστω κι ένα δοκίμιο έχει τριβή μικρότερη από 120, η μερίδα απορρίπτεται.
4.4.2.3 
Σκληρότητα


Η σκληρότητα πριν την παλαίωση πρέπει να είναι 65-80. Μετά την παλαίωση για 70 ώρες σε θερμοκρασία 100±1οC, η τιμή της σκληρότητας δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από +10 μονάδες από την αρχική. Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας ελέγχονται δύο δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
4.4.2.4 
Μεταβολή της σκληρότητας σε –18°C


Η διαφορά στη σκληρότητα μετά από μία ώρα έκθεσης σε θερμοκρασία -18οC , δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σκληρότητα σε θερμοκρασία δωματίου περισσότερο από +15 μονάδες καθώς επίσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 85. Για τον προσδιορισμό της μεταβολής της σκληρότητας ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
4.4.2.5 
Αντοχή στην κάμψη μετά από παλαίωση

Η αύξηση του μήκους της εγκοπής μετά από παλαίωση 70 ωρών σε θερμοκρασία 100±1οC, να μην υπερβαίνει το 200% του αρχικού μήκους μετά από 50.000 κάμψεις. Για τον προσδιορισμό της αντοχής στην κάμψη ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
4.4.2.6 
Αύξηση του όγκου

Η αύξηση του όγκου λόγω απορροφήσεως πετρελαιολιπαντικού №6 (μίγμα ισοοκτανίου – τολουενίου συστάσεως 70% κ.ο., 30% κ.ο. αντίστοιχα πρέπει να είναι μικρότερη από 60%. Για τον προσδιορισμό της αύξησης του όγκου ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
4.4.2.7 
Αντοχή στην αποκόλληση του πέλματος

Για τον προσδιορισμό της αντοχής στην αποκόλληση του πέλματος ελέγχονται πέντε (5) άρβυλα από το δείγμα. Ο έλεγχος της αντοχής στην αποκόλληση γίνεται με τη μέθοδο του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ 1.

Η δύναμη αποκόλλησης πρέπει να είναι το ελάχιστο 135 Lb (61,16 Κg), εκτός από ένα από τα πέντε δοκίμια το οποίο μπορεί να είναι λιγότερο από 135 Lb (61,16 Κg) αλλά όχι λιγότερο από 120 Lb (54,36 kg).

Ο έλεγχος της αποκόλλησης μπορεί να γίνει και σε άρβυλα που έχουν υποστεί τη δοκιμή των κάμψεων με τη μέθοδο SATRA TM 92.

Εάν σε περισσότερα από ένα δοκίμια του δείγματος υπάρχουν σημεία σχισμών στο δέρμα η δειγματοληψία της μερίδας επαναλαμβάνεται. Εάν κατά τη δοκιμή εμφανισθεί σχίσιμο της εσωτερικής σόλας (πάτου), πριν από την επιτρεπόμενη ελάχιστη δύναμη αποκόλλησης σε περισσότερα από ένα (1) δοκίμια η μερίδα απορρίπτεται. 
4.4.2.8 
Περιεκτικότητα σε PVC

Το ελαστικό της σόλας και του τακουνιού δεν πρέπει να περιέχει ίχνη PVC.
4.4.2.9 
Ειδικό βάρος

Το ειδικό βάρος του ελαστικού πρέπει να είναι 1,120 - 1,2 g/cm3 σε θερμοκρασία 20  ( 2 °C. Κατά τη δοκιμασία ελέγχονται όλα τα άρβυλα του δείγματος. Κάθε άρβυλο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
4.4.2.10 Αντοχή στις κάμψεις


Μετά από 1.000.000 κάμψεις δεν θα πρέπει να εμφανίζουν καμία βλάβη (σπάσιμο δέρματος στην περιοχή ψιδιού, αποκόλληση πέλματος, σπάσιμο ή άνοιγμα πέλματος). Ελέγχεται ένα (1) άρβυλο επιλεγόμενο τυχαία από το δείγμα.

4.4.2.11 Αντίσταση στο όζον


Μετά τη δοκιμή αντίστασης στο όζον πρέπει να μην εμφανισθούν ρωγμές. Ο έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο του ΠΙΝΑΚΑ 1 της ΠΕΔ με τις παρακάτω συνθήκες. 

Το δοκίμιο πρέπει να έχει μήκος 9,5 cm, πλάτος 2,5 cm και πάχος 1,5 - 2,0 mm. Τοποθετείται στη συσκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ASTM–D 518 (procedure B) εκτός από το μήκος των λωρίδων συγκράτησης το οποίο θα είναι τέτοιο ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή τους στο θάλαμο του Όζοντος. 


Τα δοκίμια εκτίθενται για 7 ημέρες σε συγκέντρωση Όζοντος 50±10 μέρη ανά εκατό εκατομμύρια αέρα και σε θερμοκρασία 40 ±1οC όπως περιγράφεται στο ASTM-D 1149. Μετά το τέλος του χρόνου έκθεσης τα δοκίμια ελέγχονται με μεγεθυντικό φακό Χ7. Ελέγχονται δύο (2) δοκίμια που λαμβάνονται τυχαία από δύο (2) διαφορετικά άρβυλα. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
4.4.3 
Ραφή Απαρτίων

Τα απάρτια των αρβύλων πρέπει να είναι ραμμένα όπως φαίνεται στο επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, με κλωστή Nylon της παραγράφου 4.3.13 και πυκνότητα ραφών 5-6 ραφές ανά cm, εκτός από το εσωτερικό τμήμα της καμάρας όπου η πυκνότητα μπορεί να είναι 4-5 ραφές ανά cm.

4.4.4 
Φόντι

Το φόντι του πάνω μέρους των αρβύλων, οι ονομασίες των μερών του και ο τρόπος ραφής φαίνονται στα σχέδια της Προσθήκης «IV». Κατασκευάζεται από δέρμα της παραγράφου 4.3.1 (εκτός της γλώσσας,των πλαϊνών και του γιακά) και οι διαστάσεις των επιμέρους τμημάτων (δέρματος) που το αποτελούν δίνονται με τα Επίσημα Δείγματα Ιχναρίων (στάμπα) της Υπηρεσίας για το Νο 42 τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανεισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Προσαρτημένο  «3» της Προσθήκης «XXIΙΙ». Με μέριμνα των προμηθευτών και σε συνδυασμό με το Επίσημο Δείγμα Καλαποδιών Νο 42 της Υπηρεσίας (το οποίο έχει αποτυπωθεί ηλεκτρονικά και δίδεται με CD) αναπαράγονται τα ιχνάρια (στάμπα), δέρματος και λινού υφάσματος, για τα λοιπά μεγέθη αρβυλών.
4.4.5 
Γλώσσα 


Η γλώσσα κατασκευάζεται από ύφασμα της παραγράφου 4.3.4 και αρχικά σημαδεύονται με ειδικό μολύβι σημαδέματος (ασημομόλυβο), στα σημεία που θα κολληθεί και θα γαζωθεί η ετικέτα επισήμανσης κατασκευαστή (για άρβυλα κατασκευής 700 ΣΕ) καθώς και στην ένωση με το ψίδι από το δέρμα της παραγράφου 4.3.1. Το επάνω μέρος της γλώσσας. γαζώνεται περιμετρικά από δίγαζη μηχανή προκειμένου να μην ξεφτίζει. Ο τρόπος ραφής φαίνεται στα σχέδια της Προσθήκης «ΙV». Η γλώσσα επίσης πρέπει να είναι ραμμένη στα πτερύγια μέχρι και τον τρίτο γάντζο από το πάνω άκρο, το ύψος της δε, πρέπει να ξεπερνά κατά 1 cm τουλάχιστον το πάνω μέρος του άρβυλου (όταν είναι δεμένα τα κορδόνια).
4.4.6 
Γιακάς (Κολάρο)


Για την κατασκευή του γιακά, κόβουμε δέρμα καφέ της παραγράφου 4.3.2 πλάτους 10 cm περίπου και κατάλληλου μήκους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με το επίσημο δείγμα ιχναρίων (στάμπα) της Υπηρεσίας για το μέγεθος Νο42 και τα καθοριζόμενα στο Προσαρτημένο  «3»  της Προσθήκης «XXIΙΙ». Πάνω στο δέρμα αυτό και στη πλευρά του βουδουρά συγκολλάται αφρώδες υλικό της παραγράφου 4.3.14 και πλάτους 3 cm περίπου. Στη συνέχεια το αφρώδες υλικό επικολλάται στο μισό δέρμα το οποίο στη συνέχεια διπλώνεται στη μέση και συγκολλιέται στην περιφέρεια. 


Ο γιακάς γαζώνεται στο πάνω μέρος της εσωτερικής πλευράς του υφάσματος cordura με επένδυση με δίγαζη μηχανή, έτσι ώστε να έχει ελάχιστο ύψος 3 cm περίπου. Η ραφή του γιακά θα γίνεται σε απόσταση περίπου 3,5 cm από τα ελεύθερα άκρα των πτερυγίων. Κατά την διαδικασία της συγκόλλησης του γιακά, τοποθετείται η επισήμανση με οδηγίες της παραγράφου 4.6.1.2 και στη συνέχεια γαζώνεται κατά την διαδικασία ραφής του γιακά στο ύφασμα cordura κατά τρόπο τέτοιο ώστε να βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του αρβύλου και στο ύψος που βρίσκεται το στιλάκι της παραγράφου 4.4.11.  Περισσότερες λεπτομέρειες όπως στο επίσημο δείγμα αρβυλών της υπηρεσίας.

4.4.7 
Ψίδι


Το ψίδι κόβεται από δέρμα καφέ αδιάβροχο της Προσθήκης «VI». Στο μέσα μέρος του κι από την πλευρά του βουδουρά τοποθετείται υλικό εσωτερικού ενδυναμώματος της περιοχής των δακτύλων (Πομπέδες) της Προσθήκης «ΧΙV» καθώς και ύφασμα λινό θερμοκολλητικό της Προσθήκης «Χ», ως εσωτερική επένδυση του ψιδίου. Τα παραπάνω γίνονται σε ειδική θερμοκολλητική μηχανή. Επίσης το ψίδι σημαδεύεται με ειδικό μολύβι σημαδέματος (ασημομόλυβο) στο σημείο που ενώνεται με τη γλώσσα (ύφασμα τύπου cordura) και στα πλαϊνά σημεία που γίνεται η ψιδίαση.
4.4.8 
Φόρτι – Δέρμα


Το φόρτι είναι κατασκευασμένο από δέρμα καφέ αδιάβροχο της Προσθήκης «VI». Σημαδεύεται με ειδικό μολύβι σημαδέματος (ασημομόλυβο), στα πλαϊνά, για κόλλημα και γάζωμα. Ο τρόπος σημαδέματος, κολλήματος και ραφής του φορτιού φαίνονται στις Εικόνες σχέδια της Προσθήκης «ΙV». Στο πίσω άνω μέρος, το δέρμα του φορτίου εξέχει από το τελευταίο γαζί (στο ύψος του γιακά) 1cm ± 0.3. 
4.4.9
Καψύλλια - Γάντζοι

Σε κάθε πλευρά των πτερυγίων τοποθετούνται τέσσερα (4) καψύλλια και τρεις (3) γάντζοι ταχείας απελευθέρωσης της παραγράφου 4.3.7. Τα άκρα των καψυλλίων πρέπει να απέχουν από το άκρο των πτερυγίων 6-8 mm. Μεταξύ 3ου και 4ου καψυλλίου δημιουργείται τομή τύπου (V) όπως φαίνεται στα σχέδια των Προσθηκών «I», «IV» και «V» καθώς και στο επίσημο δείγμα της υπηρεσίας. Η ακριβής θέση καθορίζεται με το επίσημο δείγμα ιχναρίων (στάμπα) της Υπηρεσίας για το μέγεθος Νο42 και τα καθοριζόμενα στο Προσαρτημένο  «3» της Προσθήκης  «XXIΙΙ».
4.4.10 
Ύψος αρβύλων

Το ολικό ύψος των αρβύλων όταν μετριούνται από το κάτω και πίσω μέρος στο τακούνι, ως το πάνω μέρος πρέπει να είναι 240 ± 3 mm στο μέγεθος (Νο) 43 και να αυξομειώνεται κατά ± 3 mm ανά μέγεθος. 

4.4.11 
Λογγέτα


Η λογγέτα κατασκευάζεται από δέρμα της Προσθήκης «VIII», σαν φόδρα, κολλιέται και γαζώνεται με το εσωτερικό μέρος του υφάσματος cordura. Κατόπιν γαζώνεται με το φόρτι – δέρμα (του πίσω μέρους του αρβύλου) και τοποθετείται στο ύψος της φτέρνας. Ανάμεσα στο φόρτι και στη λογγέτα τοποθετείται το υλικό χαρτονόπετσο της Προσθήκης «ΧV». Ο τρόπος γαζώματος και κολλήματος, φαίνεται στα σχέδια – εικόνες της Προσθήκης «ΙV» και «V».
5 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ)
5.1 
 Κάθε άρβυλο ενός ζεύγους αφού δεθεί το κορδόνι του σύμφωνα με το σχέδιο της Προσθήκης «Ι» τοποθετείται σε Nylon σακούλα της παραγράφου 4.3.21 η οποία φέρει οπές. Κάθε ζεύγος αρβυλών στη συνέχεια τοποθετείται μέσα σε χαρτονένιο κουτί της παραγράφου 4.3.22. Σε κάθε κουτί τοποθετείται σακουλάκι με αφυγραντική ουσία της παραγράφου 4.3.23.

5.2
Κάθε δέκα χαρτονένια κουτιά τοποθετούνται μέσα σε πεντάφυλλα χαρτοκιβώτια της παραγράφου 4.3.24, με διαστάσεις μήκους 70 cm, πλάτους 40 cm  και ύψος 62 cm.

5.3
Εναλλακτικά όταν δεν προβλέπεται στη διακύρηξη η συσκευασία σε μεμονομένα χαρτονένια κουτιά, τα άρβυλα τοποθετούνται ανά δέκα ζεύγη σε χαρτοκιβώτιο για άρβυλα 5φυλλων διατάσεων 650×360×510 mm.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής των αρβυλών διαφορά από τα παραπάνω, η επιτροπή απορρίπτει την μερίδα και αφού αυτή συσκευαστεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

5.4 
Επισημάνσεις

5.4.1 
Τα άρβυλα πρέπει να φέρουν τις παρακάτω επισημάνσεις:

5.4.1.1 
Στο πέλμα 


Το μέγεθος εμπορίου (π.χ. 40). Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.4.1 και την ένδειξη «700 ΣΕ» ή «ΕΣ» στην περίπτωση κατασκευής τους από ιδιωτικό εργοστάσιο. Στην περίπτωση κατασκευής από ιδιωτικό εργοστάσιο θα πρέπει να αποτυπώνεται ανάγλυφα και τα στοιχεία του κατασκευαστή. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του κατασκευαστή σε κάθε καλούπι θα πρέπει να είναι σταθερά (μόνιμα μη μεταβαλλόμενα) και όχι προσθαφαιρούμενα σε αυτό. Προς απόδειξη των παραπάνω δεν πρέπει να παρουσιάζεται στα αποτυπωμένα στοιχεία στον πάτο των αρβυλών περίγραμμα από υπολείμματα βουλκανισμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των δειγμάτων ή την επιτροπή παραλαβής των αρβυλών διαφωνία με τα παραπάνω τότε τα προς αξιολόγηση δείγματα ή η προς παραλαβή μερίδα θα απορρίπτονται οριστικά.
5.4.1.2 
Σε κάθε άρβυλο και στο κέντρο της ραφής του γιακά με το ύφασμα cordura των πλαϊνών, θα ράβεται κομμάτι λευκής ταινίας από πολυεστέρα ή 80/20 πολυεστέρα - βαμβάκι διαστάσεων 5 Χ 4 cm πάνω στην οποία τυπώνονται με ανεξίτηλο μελάνι τα παρακάτω:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
· Καθημερινά, να καθαρίζονται με βούρτσα και να βάφονται με καφέ βερνίκι.

· Να  στεγνώνουν ομαλά, μακριά από τη φωτιά ή από τον ήλιο.

· Αποθηκεύονται σε ξηρό χώρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΧΧΧΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧΧΧ
5.4.1.3
Επισημάνσεις Κωδικού Αριθμού Μερίδας

Στην  ίδια ταινία, κάτω από τις οδηγίες συντήρησης, θα τυπώνονται με ανεξίτηλο μελάνι η παρακάτω ακολουθία αριθμών, η οποία θα είναι η αυτή, για τα άρβυλα της ίδιας μερίδας που θα παραδίδονται από τον κατασκευαστή. ΧΧΧΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧΧΧ.
Οι τρεις ομάδες αριθμών παρέχουν τις εξής πληροφορίες:

1η Ομάδα Αριθμών:  Τον αριθμό σύμβασης (π.χ. -0258Α-)

2η Ομάδα Αριθμών:  Το έτος σύμβασης (π.χ. -17-)

3η Ομάδα Αριθμών: Ανά δύο αριθμοί, το έτος, τον μήνα και τον αριθμό μερίδας. π.χ. ο αριθμός -170201- της τρίτης ομάδας αναφέρεται στο έτος 17, στον μήνα Φεβρουάριο και στη υπ’ αριθ. 1 μερίδα. 

Επίσης ο ίδιος αριθμός, με μέριμνα του Προμηθευτή, να αποτυπώνεται ανάγλυφα σε απόσταση 1 cm (καθ’ ύψος) από το σημείο ραφής του γιακά με τα πλαϊνά και στην εσωτερική πλευρά του.

5.4.1.4 
Σε κάθε άρβυλο παραγωγής του 700ΣΕ, με μέριμνα του Εργοστασίου, να αποτυπώνεται ανάγλυφα σε απόσταση 1 cm (καθ’ ύψος) από το σημείο ραφής του γιακά με τα πλαϊνά και στην εσωτερική πλευρά του, το μέγεθος, ο αριθμός και το έτος σύμβασης προμήθειάς τους.

5.4.2 
Επισημάνσεις Χάρτινου Κουτιού 


Στην εξωτερική εμπρός όψη κάθε χάρτινου κουτιού θα πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω:

	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΡΒΥΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Τύπου Μ25                         

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    ……………………………………………………………...

ΜΕΓΕΘΟΣ   ………………………………………………………………………..

NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ)   …………………………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ……………………………………….


Σε περίπτωση που οι επισημάνσεις είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες επιβάλλεται η συμμόρφωση με την Προδιαγραφή, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

5.4.3 
Επισημάνσεις Χαρτοκιβωτίων

Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου και επί της μεγαλύτερης πλευράς που δεν φέρει άλλες επισημάνσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω:

	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΡΒΥΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Τύπου Μ25                          

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    ……………………………………………………………...

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   ………………………………………………………………………

ΜΕΓΕΘΟΣ   ………………………………………………………………………..

NSN (ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ)   …………………………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ……………………………………….

ΜΕΡΙΔΑ    …………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ  …..…………………,,,,,,,,……………………………….


Σε περίπτωση που οι επισημάνσεις είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες επιβάλλεται η συμμόρφωση με την Προδιαγραφή, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

6. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
6.1 
Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά

6.1.1 
Ο προμηθευτής, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο:

6.1.1.1 
Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά EN ISO/IEC 17025 στο οποίο να φαίνεται ότι τα παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου 2.2 σε ό,τι αφορά στα Αζωχρώματα. Το εργαστήριο που προβλέπεται παραπάνω μπορεί να είναι και αυτό του κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει EN ISO 17025 και στο πεδίο εφαρμογής του οποίου περιλαμβάνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος.

6.1.1.2 
Αντίγραφο της διαπίστευσης κατά EN ISO/IEC 17025 του εργαστηρίου που εξέδωσε το παραπάνω πιστοποιητικό (δεν απαιτείται για το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστηρίο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) στο οποίο να φαίνεται ότι αυτό είναι διαπιστευμένο να διενεργεί τους προβλεπόμενους από τον υπόψη κανονισμό ελέγχους. Επισημαίνεται ότι εφόσον η διαπίστευση έχει γίνει από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, δεν απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου.

6.1.1.3 
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «XXVI» στην οποία να δηλώνεται ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό αφορά στις συγκεκριμένες ποσότητες υλικών με τις οποίες κατασκευάστηκαν τα παραδιδόμενα είδη.

6.1.2
Επιπλέον των παραπάνω, για τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει παραστατικά αγοράς των δερμάτων στα οποία να αναγράφεται με σαφήνεια ο τύπος και η κατεργασία τους, όπως καθορίζεται στην παρούσα ΠΕΔ.

6.1.3
Τα παραπάνω παραστατικά θα επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και θα μνημονεύονται επί αυτού τα αποτελέσματα του ελέγχου τους από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των αρβυλών.

6.2 
Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

6.2.1 
Προδείγματα Μειοδοτών για Μαζική Παραγωγή (Βιομηχανικό Πρότυπο) 

6.2.1.1 
Ο προμηθευτής στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πριν προβεί στη μαζική παραγωγή του προϊόντος της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής ή στη Δνση που διενεργεί την προμήθεια (σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή) έξι (6) δείγματα-ζεύγη στο μέγεθος (Νο) 43 (αν δεν περιλαμβάνεται το παραπάνω μέγεθος στα υπό προμήθεια μεγέθη, τότε με μέριμνα της επιτροπής παραλαβής επιλέγεται άλλο μέγεθος) , εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

6.2.1.2 
Στα δείγματα πρέπει να είναι αποτυπωμένος ο αριθμός της σύμβασης για την οποία κατατίθενται τα προδείγματα καθώς και το έτος υπογραφής της. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτυπωμένα τα παραπάνω στοιχεία ή αυτά είναι αποτυπωμένα σε άλλο σημείο ή είναι λάθος τα δείγματα, δεν θα αξιολογούνται και θα απορρίπτονται. 

6.2.1.3 
Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει μακροσκοπικά τα έξι (6) αυτά δείγματα εάν συμφωνούν απόλυτα με την παρούσα ΠΕΔ και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει). Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζουν τα δείγματα σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην ΠΕΔ (όλες οι απαιτήσεις που μπορούν να ελεγχθούν μακροσκοπικά), το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα, ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν από την επιτροπή με την ίδια διαδικασία, εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη ημέρα που του κοινοποιείται η ακαταλληλότητα των δειγμάτων. Σε περίπτωση που και τα νέα δείγματα δεν πληρούν τους όρους της ΠΕΔ, ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.
6.2.1.4
 Εφόσον και τα έξι (6) δείγματα κριθούν κατάλληλα μακροσκοπικά, τα τέσσερα (4) δείγματα, επιλεγόμενα τυχαία, θα αποστέλλονται στο Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ) για εργαστηριακές εξετάσεις ενώ τα άλλα δύο (2) θα τηρούνται από την επιτροπή. Ο έλεγχος από το Χημείο της Υπηρεσίας θα γίνεται κατόπιν απαίτησης της επιτροπής και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά.
6.2.1.5 
Το Χημείο της Υπηρεσίας θα ελέγχει τις διαστάσεις όλων των αρβυλών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη  «XXIΙΙ» και θα πραγματοποιεί τους λοιπούς ελέγχους που καθορίζονται στην Προσθήκη  «XXV». Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να προκύπτει ότι οι τιμές των ιδιοτήτων των αρβυλών βρίσκονται μέσα στα προσδιοριζόμενα από την ΠΕΔ όρια (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο). Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα, ο προμηθευτής κατασκευάζει νέα δείγματα για να εξετασθούν με την ίδια διαδικασία εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η ακαταλληλότητα των δειγμάτων. Σε περίπτωση που και τα νέα δείγματα δεν πληρούν τους όρους της ΠΕΔ, ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.
6.2.1.6 
Τα δείγματα που θα υποστούν εργαστηριακό-διαστασιολογικό έλεγχο καθώς και το κόστος των ελέγχων των Προσθηκών   «XXIΙΙ» και  «XXV» επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Τα δείγματα των προμηθευτών που δεν αξιολογήθηκαν ή δεν απεστάλησαν για έλεγχο στο ΧΗΕΔ θα τους επιστρέφονται.
6.2.1.7
Εφόσον τα δείγματα που ελέγχθηκαν, κριθούν κατάλληλα μακροσκοπικά και εργαστηριακά (υποβολή σε καταστροφικό έλεγχο), τότε τα δύο (2) δείγματα που κρατήθηκαν από την επιτροπή επισημοποιούνται μόνο για τη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας (τοποθετώντας σε κάθε δείγμα κατάλληλη καρτέλα σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης “ XXVII",), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον προμηθευτή ως βιομηχανικά πρότυπα για την έναρξη μαζικής παραγωγής. 
6.2.1.8
Η επισημοποίηση των δειγμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βιομηχανικά πρότυπα, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη τήρησης όλων των όρων της ΠΕΔ για ενδεχόμενες εκτροπές που θα διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργεί το Χημείο της Υπηρεσίας.
6.2.1.9
Από τα επισημοποιημένα δείγματα, το ένα (1) παραμένει στην επιτροπή και το άλλο δίδεται στον προμηθευτή. Τα δύο (2) αυτά δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

6.2.2 
Δειγματοληψία


Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το ISO 2859-1/Part 1. Ο μακροσκοπικός έλεγχος πραγματοποιείται στο επίπεδο ΙIΙ και ο χημικός έλεγχος στο επίπεδο    S-2.
6.2.2.1 
Μακροσκοπικός Έλεγχος

η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τριακόσια δεκαπέντε (315) ζεύγη από διαφορετικά χαρτοκιβώτια συσκευασίας κάθε μερίδας, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται με τη διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας που περιγράφεται στην Προσθήκη  «XXVΙII». Τα παραπάνω ζεύγη αποτελούν το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου.

6.2.2.2 
Χημικός Έλεγχος


Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε μερίδα, λαμβάνει τυχαία από το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου της παραπάνω παραγράφου έξι (6) ζεύγη αρβυλών και αναγράφει τον αριθμό της μερίδας στην οποία ανήκουν. 


Τα δώδεκα άρβυλα από τα έξι (6) αυτά ζεύγη, αποτελούν το δείγμα - αντίδειγμα. Έξι (6) άρβυλα (ένα από κάθε ζεύγος, τυχαία δεξιό ή αριστερό) στέλλονται στο ΧΗΕΔ για χημικό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα έξι (6) αποτελούν το αντιδείγματα και παραδίνονται στην Υπηρεσία που κάνει την προμήθεια όπου και τηρούνται μέχρι πέρατος της προμήθειας. 


Σε όλα τα δείγματα και αντιδείγματα τοποθετείται καρτέλες, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης "XXVII", οι οποίες υπογράφονται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και τον προμηθευτή ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Τα τεμάχια του δείγματος–αντιδείγματος ανά μερίδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας. Τα αντιδείγματα ανήκουν στον προμηθευτή και του επιστρέφονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης ή προσμετρούνται στην τελευταία μερίδα και συμπληρώνουν την ποσότητα της προμήθειας (εφόσον η κατάστασή τους είναι άριστη).

Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις που ο αριθμός των απαιτούμενων τεμαχίων των δειγμάτων για τον εργαστηριακό έλεγχο δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών, η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης με το Χημείο της Υπηρεσίας και αφού ενημερώσει τον προμηθευτή, θα αποστέλλει τον απαιτούμενο αριθμό συμπληρωματικών τεμαχίων. 

6.2.2.3 
Έλεγχος Χαρτοκιβωτίων Συσκευασίας (Μακροσκοπικός - Χημικός)
5.2.2.3.1 Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται, παίρνει τυχαία τις ακόλουθες ποσότητες χαρτοκιβωτίων τις οποίες ελέγχει όπως αναφέρεται στην Προσθήκη  «XXII» της παρούσας ΠΕΔ.

	Α/Α
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	έως – 50
	2
	0
	Τα ελαττώματα αναφέρονται στον εργαστηριακό έλεγχο των χαρτοκιβωτίων

	2.
	51 – 500
	4
	0
	

	3.
	501 και άνω
	6
	0
	



Από την παραπάνω ποσότητα των χαρτοκιβωτίων τα μισά θα αποτελέσουν το δείγμα και τα άλλα μισά το αντίδειγμα. Το δείγμα αποστέλλεται στο ΧΗΕΔ για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με την Προσθήκη  «ΧΧΙΙ» της παρούσας ΠΕΔ, ενώ το αντίδειγμα πηγαίνει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. 


Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προσκομίσει επιπλέον ποσότητα κενών χαρτοκιβωτίων τόση όση είναι το δείγμα και το αντίδειγμα (σε αυτά θα μπουν τυχαία τα περιεχόμενα από τα χαρτοκιβώτια τα οποία (κενά) θα αποτελέσουν το δείγμα και το αντίδειγμα). 

6.2.2.3.2 Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο εξετάζει, πέραν των χαρτοκιβωτίων που επιλέγησαν για μακροσκοπικό έλεγχο, στο 10% των χαρτοκιβωτίων αν η συσκευασία έχει γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 4.5. 


Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές ή εργαστηριακές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια ή στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, στην αποθήκη όπου είναι αποθηκευμένα και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο. 

6.2.3 
Διενεργούμενοι Έλεγχοι

6.2.3.1 
Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή


Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη της παραγωγής των αρβυλών να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής των αρβύλων του διαγωνισμού και των βιομηχανικών πρότυπων. 


Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής έχει το δικαίωμα απρόσκλητα και χωρίς καμία ενημέρωση του προμηθευτή, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, προκειμένου να διαπιστώσει τους τρόπους κατασκευής των αρβύλων και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η Επιτροπή επίσης έχει δικαίωμα να ελέγχει τα καλαπόδια, τα καλούπια και γενικά την όλη παραγωγική διαδικασία κατασκευής των αρβυλών καθώς και να παίρνει δείγματα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την εξέταση τους ώστε να διαπιστωθεί αν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. Το κόστος των χημικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στις πρώτες ύλες βαρύνουν τον προμηθευτή.

6.2.3.2 
Ευθύνη ελέγχου ποιότητας
6.2.3.2.1 
Για τα άρβυλα που παράγονται στο 700 ΣΕ

Την ευθύνη φέρουν τα εμπλεκόμενα Τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου υπό τον έλεγχο της πτέρυγας υπόδησης, στα εργαστήρια της οποίας πρέπει να γίνονται οι ενδιάμεσοι και τελικοί έλεγχοι του προϊόντος σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στην αποκόλληση του πέλματος και στην διαπερατότητα του από υδρατμούς και για το σκοπό αυτό το 700 ΣΕ μπορεί να αιτείται την συνδρομή του ΧΗΕΔ. Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων εκ μέρους του 700 ΣΕ καταγράφονται επί καθημερινής βάσης και υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε Δευτέρα, για την προηγούμενη εβδομάδα, στο ΓΕΣ/ΔΥΠ/2ο.
6.2.3.2.2 
Για τα άρβυλα των οποίων η προμήθεια γίνεται με διαγωνισμούς

Την ευθύνη φέρνουν για το μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής και για τον εργαστηριακό έλεγχο το ΧΗΕΔ. 
6.2.3.3 
Εργαστηριακός έλεγχος

Ο Εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται στο Χημείο της Υπηρεσίας για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή και διενεργείται σε όλα τα υποβληθέντα δείγματα αρβυλών για χημικό έλεχο. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως κάποιας δοκιμασίας από το ΧΗΕΔ αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου της Υπηρεσίας από το Γ.Χ του Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στο Δημόσιο Τομέα ή άλλο κατάλληλα διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου, με δαπάνη  του προμηθευτή.


Ο Εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω :
6.2.3.3.1 
Έλεγχος Αδιαβροχίας Δέρματος Φοντίων

Ο προβλεπόμενος έλεγχος της αδιαβροχίας του δέρματος σε κάθε άρβυλο θα πραγματοποιηθεί στο δέρμα φοντίων με τη μέθοδο ISO 5403 (IUP/10). Ελέγχονται τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από το φόντι. 


Χρόνος διαπέρασης νερού είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Ο χρόνος διαπέρασης νερού για το δέρμα φοντίων πρέπει να είναι τουλάχιστο 150 min (2,5h).

Εάν στο επανώδερμα φοντίων σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 150min (2,5h) αλλά όχι μικρότερο των 120 min (2,0 h) η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 0,1% για κάθε min απόκλισης. Για χρόνο διείσδυσης μικρότερο από 120 min (2,0h) η μερίδα απορρίπτεται. Εάν έστω και σε ένα (1) από τα τέσσερα (4) δοκίμια του επανωδέρματος φοντίων σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 120 min η μερίδα απορρίπτεται. 

6.2.3.3.2 
Έλεγχος Αδιαβροχίας Γλώσσας και Πλαϊνών (cordura)

Ο προβλεπόμενος έλεγχος της αδιαβροχίας της γλώσσας και των πλαΪνών πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 4920 (spray test) και τη μέθοδο ISO 811 (κρίσιμο ύψος). Ελέγχονται τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από τα πλαϊνά των δύο αρβύλων και ένα (1) δοκίμιο από τη γλώσσα των υπόλοιπων δύο αρβύλων.

Χρόνος διαπέρασης νερού είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Ο χρόνος διαπέρασης νερού πρέπει να είναι τουλάχιστο 5 min (κατά ISO 4920)  και 25 min (κατά ISO 811) .

Εάν σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 5 min (κατά ISO 4920)  αλλά όχι μικρότερο των 4 min, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1%. 


Εάν σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 25 min (κατά ISO 811)  αλλά όχι μικρότερο των 20 min, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 0,2% για κάθε min απόκλισης.

Εάν έστω και σε ένα (1) από τα τέσσερα (4) δοκίμια του υφάσματος σημειωθεί διείσδυση νερού σε χρόνο μικρότερο των 4 min (κατά ISO 4920)  η μερίδα ή μικρότερο των 20 min (κατά ISO 811), η μερίδα  απορρίπτεται.
6.2.3.3.3 
Έλεγχος Διαπερατότητας  Από Υδρατμούς του Δέρματος Φοντίων

Ο προβλεπόμενος έλεγχος διαπερατότητας από υδρατμούς σε κάθε άρβυλο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο ISO 14268 (IUP/15)  (χωρίς τρόχισμα της επιφάνειας των δοκιμίων). Ο έλεγχος γίνεται σε τρία (3) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από το δέρμα των φοντίων. 


Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνά το Δέρμα φοντίων πρέπει να είναι 1,5 mgr/cm2 h. Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 1,3 mgr/cm2.h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 0,1 mgr/cm2.h απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο του επανωδέρματος φοντίων τιμή μικρότερη από 1,3 mgr/cm2 h η μερίδα απορρίπτεται. 

6.2.3.3.4 
Έλεγχος Διαπερατότητας  Από Υδρατμούς Γλώσσας και Πλαϊνών (cordura τύπου Μ25)


Ο προβλεπόμενος έλεγχος διαπερατότητας από υδρατμούς σε κάθε άρβυλο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο ISO 20344 (σε συνδυασμό με ISO 20345) ή ISO 14268. Ο έλεγχος γίνεται σε τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο από τα πλαϊνά των δύο αρβύλων ή ένα (1) δοκίμιο από τη γλώσσα των υπόλοιπων δύο αρβύλων.

Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνά το ύφασμα πρέπει να είναι 0,8 mgr/cm2 h. Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 0,6 mgr/cm2h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 0,5% για κάθε 0,1 mgr/cm2h απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο του υφάσματος τιμή μικρότερη από 0,5 mgr/cm2 h η μερίδα απορρίπτεται. Οι παραπάνω απαιτήσεις ισχύουν ξεχωριστά τόσο για τα πλαϊνά όσο και για τη γλώσσα.
6.2.3.3.5
 Ενδυνάμωμα φοντίου αρβυλών

Σταθερό βάρος 5 kg τοποθετείται στην περιοχή των δακτύλων την οποία και θα καλύπτει (το άρβυλο να βρίσκεται σε οριζόντια θέση). Μετά την παρέλευση δύο (2) ωρών και την αφαίρεση του βάρους δεν θα πρέπει να παρουσιάζει καμία αλλοίωση η μορφή της περιοχής των δακτύλων (πλήρης επαναφορά της φόρμας του ψιδίου).

6.2.3.3.6 
Τον έλεγχο των απαιτήσεων των παραγράφων 4.4.2.2 έως 4.4.2.11 σύμφωνα με τις μεθόδους του ΠΙΝΑΚΑ 1 της παραγράφου 4.4.2. Η μερίδα θεωρείται παραλειπτέα όταν το δείγμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ.

6.2.3.3.7 
Τον έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων σύμφωνα με την παραγράφο 4.3.11 και τα καθοριζόμενα στις Προσθήκες  «ΙΙΙ» και  «V». 

6.2.3.3.8 
Τον έλεγχο όλων των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αρβύλων σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.

6.2.3.3.9 
Έλεγχος Διαστάσεων Αρβυλών

Ο έλεγχος των διαστάσεων των αρβυλών θα διενεργείται σύμφωνα με την Προσθήκη «XXIΙΙ». Ελέγχονται πέντε (5) άρβυλα του δείγματος επιλεγόμενα έτσι ώστε να περιλαμβάνονται τα περισσότερα μεγέθη (Ν0) που υπάρχουν στο δείγμα και τουλάχιστον το μικρότερο, το μεγαλύτερο και οποιαδήποτε άλλα από τα μεσαία μεγέθη.
6.2.3.3.10 
Πέραν των παραπάνω φυσικοχημικών ελέγχων το ΧΗΕΔ θα ελέγχει τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 4.4.1 και 4.4.2 όσον αφορά στο ανάγλυφο του μεγέθους στο πέλμα και την ύπαρξη εξογκώματος στην καμπύλη του πέλματος και θα αναγράφει αναλυτικά στις διαπιστώσεις του στο Δελτίο Χημικών Εξετάσεων.

6.2.3.4
Μακροσκοπικός έλεγχος

6.2.3.4.1 
Διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου αφ’ ενός μεν ελέγχοντας την ποιότητα εργασίας της κατασκευής και τη συμφωνία της με τους όρους και τα σχέδια της ΠΕΔ και το επίσημο δείγμα, αφ’ ετέρου δε προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2. Ελαττώματα που σημειώνονται και θεωρούνται ως κύρια είναι αυτά που επιδρούν σοβαρά στην λειτουργικότητα ή την εμφάνιση και ως δευτερεύοντα αυτά που η επίδραση στη λειτουργικότητα ή την εμφάνιση δεν είναι σοβαρή. 

Κατά τον έλεγχο των τρακοσίων δεκαπέντε (315) ζευγών του δείγματος εάν ο αριθμός των ευρισκομένων κυρίων ελαττωμάτων της μερίδας είναι μικρότερος ή ίσος από δέκα τέσσερα (14) ή συνολικά (κύρια και δευτερεύοντα) μικρότερος ή ίσος με είκοσι ένα (21), η μερίδα θεωρείται αποδεκτή, αλλιώς, εάν ο αριθμός των ευρισκομένων κυρίων ελαττωμάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος από δέκα πέντε (15) ή συνολικά μεγαλύτερος ή ίσος με είκοσι δύο (22), τότε η μερίδα απορρίπτεται.

6.2.3.4.2 
Έλεγχος Επισημάνσεως Κωδικού Αριθμού Μερίδας Αρβύλων
Τα άρβυλα ελέγχονται μακροσκοπικά εάν φέρουν τις επισημάνσεις της παραγράφου 4.6. Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής είναι υποχρεωμένη, στα 315 ζεύγη του δείγματος μακροσκοπικού ελέγχου, να εξετάζει αν υπάρχουν και άρβυλα τα οποία δεν ανήκουν στην υπό εξέταση μερίδα. 

6.2.3.4.2.1 
Σε περίπτωση που στην προς έλεγχο μερίδα βρεθεί έστω και σε ένα τεμάχιο ο ίδιος κωδικός αριθμός με άλλη μερίδα που έχει ήδη απορριφθεί τότε η μερίδα απορρίπτεται οριστικά.

6.2.3.4.2.2 
Σε περίπτωση που στην προς έλεγχο μερίδα βρεθεί έστω και ένα τεμάχιο με κωδικό αριθμό που ανήκει σε διαφορετικό διαγωνισμό - σύμβαση τότε η μερίδα απορρίπτεται οριστικά.

6.2.3.4.2.3 
Σε περίπτωση που στην προς έλεγχο μερίδα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και άρβυλα με διαφορετικό αριθμό μερίδας τα οποία δεν ανήκουν σε μερίδα που έχει απορριφθεί ή σε διαφορετικό διαγωνισμό, τότε η μερίδα απορρίπτεται και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαχωρίσει τα άρβυλα σύμφωνα με τη μερίδα που ανήκουν προκειμένου να ελεγχθούν από την επιτροπή εξ αρχής.
6.2.3.4.3 
Ελαττώματα Μακροσκοπικού Ελέγχου


Τα μακροσκοπικά ελαττώματα που μπορεί να παρατηρηθούν στα άρβυλα διακρίνονται σε κύρια και δευτερεύοντα ελαττώματα και φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
	Έλεγχος
	Ελαττώματα
	Κύριο
	Δευτερεύον

	Ταύτιση μεγεθών
	Αριστερό ή δεξιό όχι του ίδιου μεγέθους, διαφορά στο χρώμα ή την εμφάνιση
	Χ
	

	
	Διαφορά στο ύψος πάνω από 3 χιλ. μεταξύ των αρβύλων του ίδιου ζεύγους
	Χ
	

	Καθαρότητα
	Οποιαδήποτε κηλίδα που επιδρά στην εμφάνιση ή ξένο υλικό
	
	Χ

	Σχέδιο και μέγεθος
	Εκτός προδιαγραφής 
	Χ
	

	Χρώμα και τελειωτικές εργασίες
	Εκτός προδιαγραφής χρώμα. Ραβδώσεις, περικόμματα  ή λέπια που επιδρούν στην εμφάνιση
	Χ
	

	Κατασκευή και επιμελημένη εργασία (γενικά)
	Τομές, σχισμές, τρύπες, καταστροφές επιδιορθωμένες ή δημιουργημένες κατά την παραγωγή.
	Χ
	

	
	Ρυτιδώσεις ή συσπειρώσεις στη πίσω ραφή
	
	Χ

	
	Απάρτια ή σύνολα απαρτιών κακά τοποθετημένα ή διαδικασία μη πραγματοποιούμενη ή μη κατάλληλα εκτελεσμένη
	Χ
	

	Ραφές
	Ανοικτή ραφή (Μια ραφή χαρακτηρίζεται ανοικτή όταν μια ή περισσότερες βελονιές είναι σπασμένες ή όταν δύο ή περισσότερες διαδοχικές βελονιές έχουν αποσπασθεί. Όταν η ραφή είναι πολλαπλή, τότε χαρακτηρίζεται σαν ανοικτή όταν, είτε μία είναι ανοικτή, είτε και τα δύο άκρα της ραφής είναι ανοικτά).
	Χ
	

	
	Χαλαρή σύνδεση ραφής
	
	Χ

	
	Σφικτή σύνδεση λόγω πτυχώσεως ή κοπής του δέρματος
	
	Χ

	
	Λαθεμένη βελονιά ή τύπος ραφής
	Χ
	

	
	Λιγότερες από 5 βελονιές ανά cm και μέχρι 4.
	Χ
	

	Έλεγχος
	Ελαττώματα
	Κύριο
	Δευτερεύον

	Ραφές
	Περισσότερες από 6 και μέχρι 7 βελονιές ανά cm.
	
	Χ

	
	Άκρα ραφών άκοπα
	Χ
	

	
	Ραφή που δεν προβλέπεται από την προδιαγραφή 
	Χ
	

	
	Ραφή που δεν υπάρχει ενώ προβλέπεται
	Χ
	

	Ελαστική σόλα και τακούνι
	Πάχος διαφορετικό. Διαφορά μεγαλύτερη από 0.2 cm του πάχους μεταξύ του αριστερού και του δεξιού άρβυλου
	Χ
	

	Φόντια
	Μασήματα
	Χ
	

	
	Μαλακό Φόντι
	Χ
	

	Καψύλλια-γάντζοι
	Ο αριθμός των καψυλλίων διαφορετικός του αριθμού της προδιαγραφής αλλά κάθε σειρά έχει τον ίδιο αριθμό καψυλλίων
	
	Χ

	
	Διαφορετικός αριθμός καψυλλίων σε κάθε σειρά
	Χ
	

	
	Η απόσταση μεταξύ των καψυλλίων στην ίδια σειρά δεν παραμένει σταθερή ή υπάρχει ασυμφωνία στη διευθέτηση μεταξύ των δύο σειρών καψυλλίων και δυσκολεύεται η χρήση των κορδονιών και το σφίξιμο. 

Το γύρισμα των καψυλλίων ή των γάντζων δεν είναι κανονικό με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η απόσπασή τους από το άρβυλο.
	Χ

Χ
	

	Εσωτερική σόλα 
	Μέγεθος μικρότερο ή μεγαλύτερο του προβλεπόμενου.
	Χ
	

	
	Προεξοχές καρφιών κλπ.
	Χ
	

	Πρόσθετος εσωτερικός πάτος
	Λείπει ή είναι λάθος μέγεθος
	Χ
	

	Κορδόνια
	Παρόμοιος οπτικά αλλά εκτός προδιαγραφής χρώμα 
Μήκος
	Χ
	Χ


	Ετικέτα Οδηγιών
	Δυσανάγνωστες Οδηγίες
	
	Χ

	
	Δυσανάγνωστος ή περικομμένος Αριθμός Μερίδας
	Χ
	


6.2.3.5 Αζωχρώματα
6.2.3.5.1
Απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν με αναγωγική διάσπαση μίας ή περισσοτέρων αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες, που αναφέρονται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH) της παραγράφου 2.2 σε ό,τι αφορά στα Αζωχρώματα, σε ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται σ΄αυτόν.
6.2.3.5.2 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παραπάνω κανονισμό, προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις του. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

7 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
7.1 
Μερίδα


Τα άρβυλα παραδίδονται σε μερίδες των 5.000 ζευγών οι οποίες και αριθμούνται. Αν ο αριθμός των ζευγών που πρόκειται να κατασκευαστεί δεν είναι  ακέραιο πολλαπλάσιο του 5.000 τα επιπλέον ζεύγη συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ζεύγη, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα. Η παράδοση γίνεται στην Υπηρεσία που ορίζεται  στη  διακήρυξη με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή.

7.2 
Παραλαβή-Απόρριψη

7.2.1 
Η οριστική παραλαβή των αρβυλών θα γίνεται εφόσον : 
7.2.1.1 
Αυτά είναι όμοια με το επίσημο δείγμα της υπηρεσίας και  κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία της ΠΕΔ.

7.2.1.2 
Μακροσκοπικά και εργαστηριακά συμφωνούν απολύτως με τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστάσεις του ελαστικού πέλματος των αρβυλών, όπως περιγράφεται στην Προσθήκη  «ΙΙΙ» σε ότι αφορά στο ύψος του από το έδαφος, στην περιοχή των δακτύλων και της φτέρνας, δεν μπορεί να είναι σταθερό 17 mm και 0,16 mm αντίστοιχα, αφού  επηρεάζονται από το πάχος του εσωτερικού πάτου, το πάχος του χρησιμοποιούμενου δέρματος κατασκευής των αρβυλών, τις διαστάσεις του υλικού που χρησιμοποιείται ως πληρωτικό τακουνιού,  την ποσότητα της χρησιμοποιούμενης κόλλας καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης των φοντίων (μοντάρισμα), ισχύει η παρακάτω παράγραφος:

7.2.1.3 
Αποδεκτά γίνονται και άρβυλα στα οποία το ύψος τους από το έδαφος στην περιοχή των δακτύλων είναι 17 mm - 5 mm έως 17 mm + 1 mm και της φτέρνας 0,16 mm – 0,01 mm έως 0,16 mm + 0,24 mm. Για ύψος από το έδαφος πέραν των παραπάνω ορίων τα άρβυλα απορρίπτονται.
7.2.2 
Στις περιπτώσεις εκτροπών που αναφέρονται στις επιμέρους Προδιαγραφές πρώτων υλών, όπως περιγράφονται στις Προσθήκες της παρούσας και για τις οποίες επιτρέπεται παραλαβή με έκπτωση τιμής, η έκπτωση προσδιορίζεται με γνώμονα την επίπτωση των εκτροπών στο τελικό είδος. 

7.2.3 
Εφόσον το συνολικό ποσό της έκπτωσης υπερβαίνει το 10% τα άρβυλα απορρίπτονται.
7.2.4 
Τα άρβυλα απορρίπτονται οριστικά:
7.2.4.1 
Στην περίπτωση εκτροπών που αναφέρονται στις προδιαγραφές των πρώτων υλών και δεν επιτρέπεται η παραλαβή τους 

7.2.4.2
 Σε περίπτωση μακροσκοπικών ελαττωμάτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΔ.
7.3 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
7.3.1 
Αξιολόγηση Προσφορών


Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, ότι σε κάθε τμηματική παράδοση υλικού θα προσκομίζει στην επιτροπή παραλαβής ώστε να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο τα έγγραφα της παραγράφου 5.1.

7.3.2
 Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Κανονισμού REACH

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

7.3.3
 Φύλλο Συμμόρφωσης
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο "ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΔ", σύμφωνα με το  υπόδειγμα που βρίσκεται αναρ τημένο στο φάκελο "ΕΝΤΥΠΑ", αφού προηγουμένως επιλεγεί "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ", μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
g        γραμμάρια
Kg      χιλιόγραμμα

m       μέτρα

cm     εκατοστά 

mm    χιλιοστά

lb       λίμπρες

in       ίντσες 

στρ    στροφές
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχολιασμός της παρούσας ΠΕΔ από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ (ΗΕΔ-ΠΕΔ), στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ I
ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΒΥΛΟΥ

[image: image1.jpg]


  .  [image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Η ετικέτα στη γλώσσα του αρβύλου αφορά μόνο άρβυλα κατασκευής 700 ΣΕ. 

[image: image4.png]



Πρόσδεση κορδονιών 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ II
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΕΓΕΘΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

	Α/Α
	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΠΟΣΟΣΤΑ %

	
	ΕΜΠΟΡΙΟΥ
	ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

(γυναικών από 35-39 & ανδρών 40-51)
	

	1
	35
	5
	1

	2
	36
	6
	1

	3
	37
	7
	1

	4
	38
	8
	1

	5
	39
	8,5
	2

	6
	40
	7
	2

	7
	41
	8
	6

	8
	42
	9
	17

	9
	43
	10
	26

	10
	44
	11
	22

	11
	45
	11
	16

	12
	46
	12
	8

	13
	47
	13
	2

	14
	48
	14
	1

	15
	49
	15
	1

	16
	50
	16
	1

	17
	51
	17
	1


Σημειώσεις: 

Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν μόνο στην περίπτωση που ορίζεται σαφώς στη διακήρυξη και μετά από απαίτηση του φορέα.

Σε περίπτωση που στη διακήρυξη δεν ορίζονται ποσοστά, προ της κατακύρωσης του διαγωνισμού να ζητείται εγγράφως από τo ΓΕΣ/ΔΥΠ ο καθορισμός των μεγεθών των προς προμήθεια υλικών, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα ακριβή ποσοστά μεγεθών θα περιλαμβάνονται ως όρος στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ
Σχέδιο και διαστάσεις Πέλματος 

(Διαστάσεις σε cm)

[image: image5.emf]


	
	ΜΕΓΕΘΟΣ

	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51

	ΠΕΛΜΑ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	1,27±0,16
	
	
	
	
	
	
	

	ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
	B
	
	
	
	
	
	
	
	1,43±0,16
	
	
	
	
	
	
	

	ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	Q
	
	
	
	
	
	
	
	0,95±0,16
	
	
	
	
	
	
	

	ΥΨΟΣ ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ
	F
	
	
	
	
	
	
	
	3,65±0,16
	
	
	
	
	
	
	

	ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ
	A
	
	
	
	
	
	
	
	8,4±0,1

(α)
	
	
	
	
	
	
	

	ΚΛΙΣΗ ΕΣΩΤ. ΠΛΕΥΡΑΣ ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΟΥ
	U
	
	
	
	
	
	
	
	60Ο
	
	
	
	
	
	
	

	ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	P
	
	
	
	
	
	
	
	0,55±0,08
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
	Ο
	
	
	
	
	
	
	
	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ
	
	
	
	
	
	
	

	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΤΕΡΝΗΣ
	Ν
	
	
	
	
	
	
	
	0,24±0,08
	
	
	
	
	
	
	

	ΥΨΟΣ ΕΣΩΤ. ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΑΤΟΣ ΠΤΕΡΝΗΣ
	C
	
	
	
	
	
	
	
	7,0±0,1

(β)
	
	
	
	
	
	
	


(α)  Η τιμή ισχύει για το Νο 43. Για τα υπόλοιπα μεγέθη η διάσταση Α μεταβάλλεται  ± 0,2 από μέγεθος σε μέγεθος
(β)  Η τιμή ισχύει για το Νο 43. Για τα υπόλοιπα μεγέθη η διάσταση C μεταβάλλεται  ± 0,35 από μέγεθος σε μέγεθος

ΠΡΟΣΘΗΚΗ IV
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ 


[image: image6]
Εικόνα 1: Γλώσσα από ύφασμα cordura 

[image: image7.jpg]



Εικόνα 2: Ψίδι (ΑΡ – ΔΕ) από δέρμα καφέ

[image: image8]
Εικόνα 3: Φόρτι από δέρμα 
[image: image9.jpg]MAAINO MANI (CORDURA) (AP)



  [image: image10.jpg]MAAINO MANI (CORDURA) (AE)




Εικόνα 4: Σχέδιο Πλαϊνά (ΑΡ – ΔΕ) από ύφασμα  cordura 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με  συνεχόμενη πράσινη γραμμή το σημάδεμα με ασημομόλυβο και με διακεκομμένη κόκκινη τα γαζιά.
[image: image11.jpg]



Εικόνα 5: Σχέδιο Εξωτερική καψουλιέρα (ΔΕ - ΑΡ) από δέρμα 

[image: image12.jpg]


       
[image: image13]
Εικόνα 6: Ενισχυτικό αστραγάλου (ΔΕ- ΑΡ) από δέρμα 


[image: image14]
Εικόνα 7: Δέρμα για γιακά

[image: image15]     
[image: image16]
Εικόνα 8: Μονταρισμένο φόντι εξωτερικά (εμπρός-πίσω)
[image: image17.jpg]



Εικόνα 9: Σχέδιο Φόντι πλάγια- όψη
ΠΡΟΣΘΗΚΗ V
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

[image: image18.jpg]APPQAEX (A MA=IANAPI)





Σχ.1 Αφρώδες υλικό για μαξιλάρι

[image: image19.jpg]AINO GEPMOKOAAHTIKO (AP)



[image: image20.jpg]AINO GEPMOKOAAHTIKO (AE)




Σχ. 2 Ύφασμα λινό θερμοκολλητικό (ΑΡ – ΔΕ) (εσωτερικά από το ψίδι)

[image: image21.jpg]NOMIEZ (ENIZXYTIKO AAKTYAQN)
TEANA




Σχ. 3 Υλικό ενδυναμώματος δακτύλων

[image: image22.jpg]®OAPA AEPMA (AOITETA)
(OMQs MAYPOY)




Σχ.4 Δέρμα φόδρα για την περιοχή της λογγέτας

[image: image23.jpg]XAPTONOTIIET20O
(ENIZXYTIKO ¢TEPNAZ)




Σχ. 5 Ενισχυτικό για το φόρτι (χαρτονόπετσο)

[image: image43.png]


[image: image24.png]



Σχ.6 Κάτω όψη φοντίου μονταρισμένου (πριν τον βουλκανισμό) και πληρωτικό τακουνιού

[image: image25.jpg]@EPMOKOAAHTIKO

AEPMA ®OAPATIA
&/ NOITETA

T

ENAYNAMQMA
AAKTYAQN




Σχ. 7 Μοντάρισμα εσωτερικά
ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΩΔΕΡΜΑ ΚΑΦΕ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ PULL UP ΑΤΡΟΧΙΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΝΤΊΟΥ

1. Γενικές Απαιτήσεις

Για το επανώδερμα φοντίων χρησιμοποιείται δέρμα καφέ το οποίο ικανοποιεί όλες τις φυσικοχημικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΠΕΔ-Α-00501-1η Έκδοση – Επανώδερμα Δέψεως Χρωμίου PULL UP +1η Τρ. και αφορούν στο Επανώδερμα Φοντίων, μόσχου, προσώπου, ατρόχιστο, κατεργασίας Pull Up με πάχος 1,8-2,0 mm στη περιοχή του ημικρουπόν
2. Χρωματισμός
2.1. Χρωματισμός-Βαφή

Το χρώμα του δέρματος πρέπει να είναι όπως του επίσημου δείγματος (καφέ). Η βαφή πρέπει να γίνεται με στερεά χρώματα έτσι ώστε ο χρωματισμός των δερμάτων (φοντίου) να διαθέτει τις παρακάτω αντοχές στην τριβή (οι μετρήσεις γίνονται για κάθε μερίδα με τη μέθοδο ISO 11640 (IUF/450).

2.1.1 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχιστο 2 (Grey Scale), μετά 50 στεγνές τριβές.

2.1.2 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχιστο 2 (Grey Scale), μετά 20 υγρές τριβές.

2.1.3 Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση ελάχιστο ‘’καλή’’, μέθοδος ελέγχου FTMS 311 3021.1 (Δ-196  TE 34-233).

Οι χρωματικές συντεταγμένες του καφέ χρώματος είναι όπως στον παρακάτω πίνακα Α. Στο δέρμα χρώματος καφέ ο χρωματισμός της εσωτερικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι παρόμοιος με της εξωτερικής για την εξάλειψη έντονων χρωματικών διαφορών σε περίπτωση που γδαρθεί στο τελικό είδος. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
	α/α
	ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
	Χρωματικές Συντεταγμένες
	παρατηρησεισ

	1.
	Καφέ 
	
L*= 39

a*= 5.5

b*= 11,80
	


2.1.4
Ο καφέ χρωματισμός θα ελέγχεται, επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την επιτροπή παραλαβής, από το ΧΗΕΔ στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους. Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10° από την κανονική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2 - 1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε δύο (2) διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προσανατολισμό. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [δύο (2) σημεία Χ δύο (2) φορές = τέσσερα (4)] για κάθε δείγμα. Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτικούς συντελεστές. 

2.1.5
Για οποιαδήποτε απόκλιση στην απόχρωση πέραν του ορίου, που καθορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα Β, το δέρμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και απορρίπτεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
	Α/Α
	ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ CMC (2:1)
	ΑΝΟΧΕΣ
	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


	1.
	Καφέ 
	ΔΕ ≤ 1
	1,3< ΔΕ≤ 1,5 
	0,5% για

κάθε 0,1

	
	
	
	1,5< ΔΕ≤ 1,7
	1% για

το κάθε επιπλέον 0,1

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4%


3 Αντοχή σε εφελκυσμό

Ο έλεγχος της αντοχής σε εφελκυσμό  πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 3376. 

Η ελάχιστη αντοχή πρέπει να είναι 25 Ν/mm2. Για τιμές μέχρι 22 Ν/mm2, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1,5% για κάθε 1 Ν/mm2 απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μικρότερη από  22 Ν/mm2  η μερίδα απορρίπτεται.

4 Ποσοστό Έκτασης Δέρματος

Ο έλεγχος του ποσοστού έκτασης δέρματος  πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 3376. 

Το μέγιστο ποσοστό έκτασης δέρματος  πρέπει να είναι 60%. Για τιμές έκτασης δέρματος μέχρι 65 %, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 1% απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μεγαλύτερη από  65%  η μερίδα απορρίπτεται.
5. Δέψη

Τα δέρματα υφίστανται δέψη με άλατα χρωμίου και ικανοποιούν τις χημικές απαιτήσεις του Πίνακα του Προσαρτημένου «3/VI», όταν ελέγχονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα του Προσαρτημένου «2/VI»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI-1
[image: image26.jpg]IXEAIO 1

OAOKAHPO AEPMA





[image: image27.png]ZXEAIO 2




ΜΟΡΦΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

(Από Περιοχή Κρουπόν Μόνο) 

[image: image28.png]



[image: image29.jpg]IXEAI0 3

777
Nla gucixéy wpxavixée doripcy

D fia péso Jeiypa zpuxds avdlveys




[image: image30.jpg]IXEAIO 4

A

A

TEWAXIO V1o DUGIKONX AVIKEG AOKILES.

To Béhog Seixval TV TAEUpG Tou Tepaxiou Trou iv TapdAANAN o1

oTroVBUAIKN OTAAN Kal g Qop & aTTé TNV KEPUAR TTPoS TV oupd.




ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI-2
Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	
	

	Πάχος
	ISO 2598

	Ποσοστό υγρασίας
	ΕΛΟΤ EN ISO 4684 

(IUC/5)

	Λιπαρές ουσίες,  (1)
	FTMS 6341  

(Δ-163 TE 34-233)

	Οξείδιο χρωμίου
	ISO 5398- 1 (IUC/8)

	Δερμική ουσία
	ISO 5397  (IUC/10)

	Τέφρα
	FTMS 6421
(Δ-165 TE 34-233) 

	Ενεργός οξύτητα και διαφορά οξύτητας
	ISO 4045

	Μη προσδιοριζόμενες ουσίες, (2)
	-

	Αντοχή χρωματισμού σε τριβή
	ISO 11640
  (IUF/450)

	Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση
	FTMS 311 3021.2 
(Δ-196  TE 34-233)

	Αδιαβροχία
	ISO 5403  (IUP/10)

	Αντοχή στη διάσχιση
	ISO 3377-2 

	Θερμοκρασία συστολής
	ISO 3380  (IUP/16)
(Δ-140  TE 34-233) 

	Επιφανειακή συστολή
	FTMS 311 7031 με βραστό νερό

(Δ-142  TE 34-233)

	Αντοχή στις κάμψεις
	ISO 5402  (IUP/20)

	Διαπερατότητα σε υδρατμούς
	ISO 14268 (IUP/15)

	Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε 

Χρώμιο VI
	ΕΛΟΤ ΕΝ 420
ΑΝΝΕΧ Β

	Αντοχή σε εφελκυσμό
	ISO 3376

	Ποσοστό Έκτασης Δέρματος
	ISO 3376

	Δερμική ύλη επί ξηρού
	ISO 5397


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Για τον προσδιορισμό των λιπαρών ουσιών θα χρησιμοποιηθεί πετρελαϊκός αιθέρας. 

(2) Το ποσοστό των μη προσδιοριζόμενων ουσιών υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

Μη προσδιοριζόμενες ουσίες % = 100 – (Α+Β+C)
Όπου:

Α είναι το ποσοστό των διαλυτών σε πετρελαϊκό αιθέρα

Β είναι το ποσοστό της τέφρας

C είναι το ποσοστό της δερμικής ουσίας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI-3
Π Ι Ν Α Κ Α Σ  

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

	Α/Α
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1.
	Ποσοστό υγρασίας %, μέγιστο
	16

	2.
	Λιπαρές ουσίες, διαλυτές σε πετρελαϊκό αιθέρα, % ξηρού δείγματος
	4-12

	3.
	Οξείδιο χρωμίου % επί δερμικής ουσίας
	4-7,5

	4.
	Τέφρα % ξηρού δείγματος, μέγιστο
	10

	5.
	Ενεργός οξύτητα (pH)
	3,5-4,5

	6.
	Διαφορά οξύτητας μετά από αραίωση σε δεκαπλάσιο (ΔpH), μέγιστο
	0,7

	7.
	Μη προσδιοριζόμενες ουσίες %, μέγιστο
	20

	8.
	Χρώμιο VI
	Μη ανιχνεύσιμο

	9.
	Δερμική ύλη % επί ξηρού (ελάχιστο)
	60 


 ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΙΑΚΑ

1. Γενικές Απαιτήσεις

Το δέρμα καφέ που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του γιακά ικανοποιεί όλες τις φυσικοχημικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην ΠΕΔ-Α-00501-1η Έκδοση – Επανώδερμα Δέρψεως Χρωμίου PULL UP +1η Τρ .και αφορούν στο Επανώδερμα Γλώσσας, μόσχου, προσώπου, ατρόχιστο, κατεργασίας Pull Up Νάπα, πάχους 1,0-1,2 mm.

2. Χρωματισμός

Όμοιος με την Προσθήκη «VI»

3 Αντοχή σε εφελκυσμό

Ο έλεγχος της αντοχής σε εφελκυσμό  πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 3376. 

Η ελάχιστη αντοχή πρέπει να είναι 18 Ν/mm2. Για τιμές μέχρι 15 Ν/mm2, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1,5% για κάθε 1 Ν/mm2 απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μικρότερη από  15 Ν/mm2  η μερίδα απορρίπτεται.

4 Ποσοστό Έκτασης Δέρματος

Ο έλεγχος του ποσοστού έκτασης δέρματος  πραγματοποιείται με τη μέθοδο ISO 3376. Το μέγιστο ποσοστό έκτασης δέρματος  πρέπει να είναι 65%. Για τιμές έκτασης δέρματος μέχρι 70 %, η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 1% απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο, τιμή μεγαλύτερη από  70%  η μερίδα απορρίπτεται.
5 Δέψη

Τα δέρματα υφίστανται δέψη με άλατα χρωμίου και ικανοποιούν τις χημικές απαιτήσεις του Πίνακα του Προσαρτημένου «3/VII», όταν ελέγχονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα του Προσαρτημένου «2/VII».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙI-1
[image: image31.jpg]IXEAIO 1

OAOKAHPO AEPMA





[image: image32.png]ZXEAIO 2




ΜΟΡΦΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

(Από Περιοχή Κρουπόν Μόνο) 

[image: image33.png]



[image: image34.jpg]IXEAI0 3

777
Nla gucixéy wpxavixée doripcy

D fia péso Jeiypa zpuxds avdlveys




[image: image35.jpg]IXEAIO 4

A

A

TEWAXIO V1o DUGIKONX AVIKEG AOKILES.

To Béhog Seixval TV TAEUpG Tou Tepaxiou Trou iv TapdAANAN o1

oTroVBUAIKN OTAAN Kal g Qop & aTTé TNV KEPUAR TTPoS TV oupd.




ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙI-2

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Ποσοστό υγρασίας
	ΕΛΟΤ EN ISO 4684 

(IUC 5)

	Λιπαρές ουσίες,  (1)
	FTMS 6341 ή 

Δ-163 TE 34-233

	Οξείδιο χρωμίου
	ISO 5398- 1 (IUC/8)

	Δερμική ουσία
	ISO 5397 (IUC/10)

	Τέφρα
	FTMS 6421
(Δ-165 TE 34-233) 

	Ενεργός οξύτητα και διαφορά οξύτητας
	ISO 4045

	Μη προσδιοριζόμενες ουσίες, (2)
	-

	Αντοχή χρωματισμού σε τριβή
	ISO 11640
 (IUF/450)

	Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση
	FTMS 311 3021.2 

(Δ-196  TE 34-233)

	Αντοχή στη διάσχιση
	ISO 3377-2 

	Θερμοκρασία συστολής
	ISO 3380  (IUP/16)
(Δ-140  TE 34-233) 

	Επιφανειακή συστολή
	FTMS 311 7031 με βραστό νερό

(Δ-142  TE 34-233) 

	Αντοχή στις κάμψεις
	ISO 5402  (IUP/20)

	Διαπερατότητα σε υδρατμούς
	ISO 14268 (IUP/15)

	Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε 

Χρώμιο VI
	ΕΛΟΤ ΕΝ 420
ΑΝΝΕΧ Β

	Αντοχή σε εφελκυσμό
	ISO 3376

	Ποσοστό Έκτασης Δέρματος
	ISO 3376

	Πάχος
	ISO 2598

	Δερμική ύλη επί ξηρού
	ISO 5397


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Για τον προσδιορισμό των λιπαρών ουσιών θα χρησιμοποιηθεί πετρελαϊκός αιθέρας. 

(2) Το ποσοστό των μη προσδιοριζόμενων ουσιών υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

Μη προσδιοριζόμενες ουσίες % = 100 – (Α+Β+C)
Όπου:

Α είναι το ποσοστό των διαλυτών σε πετρελαϊκό αιθέρα

Β είναι το ποσοστό της τέφρας

C είναι το ποσοστό της δερμικής ουσίας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙI-3

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

	Α/Α
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	1.
	Ποσοστό υγρασίας %, μέγιστο
	16

	2.
	Λιπαρές ουσίες, διαλυτές σε πετρελαϊκό αιθέρα, % ξηρού δείγματος
	10-20

	3.
	Οξείδιο χρωμίου % επί δερμικής ουσίας
	4-7,5

	4.
	Τέφρα % ξηρού δείγματος, μέγιστο
	-

	5.
	Ενεργός οξύτητα (pH)
	3,5-4,5

	6.
	Διαφορά οξύτητας μετά από αραίωση σε δεκαπλάσιο (ΔpH), μέγιστο
	0,7

	7.
	Μη προσδιοριζόμενες ουσίες %, μέγιστο
	-

	8.
	Χρώμιο VI
	Μη ανιχνεύσιμο

	9.
	Δερμική ύλη % επί ξηρού (ελάχιστο)
	-


ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙII
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΦΟΔΡΑ)

(Για την λογγέτα) 

1. ΦΟΔΡΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ

Η φόδρα από δέρμα μόσχου πρέπει να έχει πάχος 1,0 – 1,2 mm και χρώματος ανοιχτού μπεζ, όπως φαίνεται στο επίσημο δείγμα αρβυλών της υπηρεσίας. Η μέτρηση του πάχους γίνεται σύμφωνα με το ISO 2598  (IUP/4).

1.1 Γενικές απαιτήσεις

1.1.1 Πρόσωπο

Το πρόσωπο του δέρματος πρέπει να είναι φυσικό. Απαγορεύεται η εφαρμογή οποιασδήποτε μηχανικής κατεργασίας π.χ. τρόχισμα καθώς και η εφαρμογή επικαλυπτικών ουσιών. Επιτρέπεται μόνο η χρήση ελαφρότατου φινιρίσματος επικαλυπτικών στιλβωμάτων για τη διόρθωση του χρώματος. Το πρόσωπο πρέπει να διατηρεί τη χαρακτηριστική μορφή των τρυπών που δημιουργούνται από την απομάκρυνση του τριχώματος, να είναι στερεά ενωμένο με τον ινώδη ιστό και το υπόλοιπο τμήμα και γενικά η εμφάνισή του να είναι φυσική, όχι υπερβολικά ομοιόμορφη και υαλώδης από τη χρήση επικαλυπτικών ουσιών. 

1.1.2  Εσωτερική επιφάνεια (Βουδουράς)

Η εσωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι ομοιογενής, καθαρή και ομοιόχρωμη χωρίς κηλίδες και δεν πρέπει να φέρει βαθιές τομές και υπολείμματα σάρκας από κακή εκδορά.

1.2 Φυσικομηχανικές ιδιότητες
Τα δέρματα όταν ελέγχονται σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες:

1.2.1 Συστολή
Δεν σημειώνεται συστολή κάτω από τους 99οC (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 3380 (IUP/16) (Δ-140 του ΤΕ-34 233). Εναλλακτικά το ποσοστό συστολής πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο από 10%, όταν μετριέται με τη μέθοδο FTMS 311 7031 (Δ-142 του ΤΕ 34-233) με βραστό νερό. Ο έλεγχος γίνεται σε τέσσερα (4) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα δοκίμιο. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
1.2.2 Αντοχή στη διάσχιση
Στο δέρμα μετράται η αντοχή στη διάσχιση διπλής οπής ραφής (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 4705-00 ή FTMS 2151 (Δ-138 του ΤΕ 34-233)). Γίνονται πέντε μετρήσεις σε πέντε δοκίμια. Ο μέσος όρος των τεσσάρων τουλάχιστον μετρήσεων πρέπει να μην είναι μικρότερος από 7 kg. 

1.2.3 Αντοχή στις κάμψεις
Στο δέρμα μετά από 50.000 κάμψεις στεγνού δέρματος και 20.000 κάμψεις υγρού δέρματος πρέπει να μην παρουσιάζεται καμία βλάβη στο πρόσωπο ή το χρώμα. Ο έλεγχος γίνεται με τη μέθοδο ISO 5402  (IUP/20). Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα άρβυλα του δείγματος. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα δοκίμιο. Κάθε δοκίμιο πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση.
1.2.4 Διαπερατότητα από υδρατμούς
Ο έλεγχος γίνεται σε τρία (3) άρβυλα τυχαία επιλεγόμενα από το δείγμα. Από κάθε άρβυλο λαμβάνεται ένα (1) δοκίμιο. Διαπερατότητα υδρατμών είναι ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. Η ελάχιστη ποσότητα υδρατμών που διαπερνάει το δέρμα πρέπει να είναι 14 mg/cm2h. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 14268  (IUP/15). 

Για τιμές διαπερατότητας υδρατμών μέχρι 12 mgr/cm2.h η μερίδα παραλαμβάνεται με έκπτωση 1% για κάθε 0,1 mgr/cm2.h  απόκλιση. Εάν βρεθεί έστω και σε ένα δοκίμιο του δέρματος τιμή μικρότερη από 12 mgr/cm2 h η μερίδα απορρίπτεται.

1.3 Χρωματισμός-Βαφή

Το χρώμα του δέρματος πρέπει να είναι μπεζ όπως το επίσημο δείγμα αρβυλών εάν υφίσταται. Η βαφή πρέπει να γίνεται με στερεά χρώματα έτσι ώστε ο χρωματισμός των δερμάτων να διαθέτει αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση ελάχιστο ‘’καλή’’, όταν ο έλεγχος γίνεται με την μέθοδο ελέγχου FTMS 311 3021.2 (Δ-196 του  TE 34-233) και τις παρακάτω αντοχές στην τριβή, οι μετρήσεις γίνονται με τη μέθοδο ISO 11640  (IUF/450).

1.3.1 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελαχ. 4 (Grey Scale), μετά 50 στεγνές τριβές.

1.3.2 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχ. 3 (Grey Scale), μετά 20 υγρές τριβές (υγρή φέλπα).

1.3.3 Στο πρόσωπο και το βουδουρά ελάχ. 3 (Grey Scale), μετά 20 τριβές με φέλπα διαποτισμένη με τεχνητό ιδρώτα.

1.4 Δέψη

Τα δέρματα υφίστανται δέψη με άλατα χρωμίου και ικανοποιούν τις χημικές απαιτήσεις που φαίνονται στον πίνακα 2 όταν ελέγχονται με τις μεθόδους που αναφέρονται στον πίνακα 1. 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Πάχος
	ISO 2598  (IUP/4)

	Ποσοστό υγρασίας
	EN ISO 4684 (IUC/5)

	Λιπαρές ουσίες,  (1)
	FTMS 6341  (Δ-163 TE 34-233)

	Οξείδιο χρωμίου
	ISO 5398- 1(IUC 8-1) (Δ-181 TE 34-233)

	Τέφρα, 
	FTMS 6421 (Δ-165 TE 34-233)

	Ενεργός οξύτητα και διαφορά οξύτητας
	ISO 4045 (Δ-164 TE 34-233)

	Αντοχή χρωματισμού σε τριβή
	ISO 11640  ή IUF 450


	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Αντοχή χρωματισμού στη κηλίδωση
	FTMS 311 3021.2 (Δ-196  TE 34-233)

	Αδιαβροχία
	ISO 5403 (IUP/10) (Δ-158  ΤΕ 34-233)

	Αντοχή στη διάσχιση διπλής οπής ραφής
	ASTM D 4705-00 ή
FTMS 2151 (Δ-138  TE 34-233)

	Θερμοκρασία συστολής
	ISO 3380 (IUP/16) (Δ-140  TE 34-233)

	Επιφανειακή συστολή
	FTMS 311 7031 με βραστό νερό (Δ-142 TE 34-233)

	Αντοχή της κάμψεις
	ISO 5402 (IUP/20)

	Διαπερατότητα σε υδρατμούς
	ISO 14268 (IUP/15)

	Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε Χρώμιο VI
	ΕΛΟΤ ΕΝ 420  ΑΝΝΕΧ Β

	Φυσικό Πρόσωπο
	Οπτικός έλεγχος  (στερεοσκόπιο)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Για τον προσδιορισμό των λιπαρών ουσιών θα χρησιμοποιηθεί πετρελαϊκός αιθέρας. 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2

ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΔΡΑΣ  ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ

	Α/Α
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
	ΤΙΜΗ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	1.
	Ποσοστό υγρασίας % (max) 
	16
	ISO 4684 (IUC/5)

	2.
	Λιπαρές ουσίες, διαλυτές σε πετρελαϊκό αιθέρα,

 % ξηρού δείγματος
	4-12
	FTMS 6341

(Δ-163 ΤΕ 34-233)

	3. 
	Οξείδιο χρωμίου % επί δερμικής Ουσίας
	4-7,5
	ISO 5398-1:2005 (IUC/8)

	4.
	Τέφρα % σε ξηρό δείγμα   (max)
	10
	FTMS 6421 (Δ-165 ΤΕ 34-233)

	5.
	Ενεργός οξύτητα (pH)
	3,5-4,5
	ISO 4045

(Δ-164 ΤΕ 34-233)

	7.
	Χρώμιο VI
	Μη ανιχνεύσιμο
	ΕΛΟΤ ΕΝ 420
ΑΝΝΕΧ Β


1.5 Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των υλικών στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΧ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ CORDURA ΕΛΑΙΟΠΡΑΣΙΝΟ

1. Πίνακας ειδικών απαιτήσεων
	Α/Α
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Απαιτήσεις
	Μέθοδοι Ελέγχου

	1.
	Βάρος σε g/m2 :

(με προσθήκη της εμπορικά νόμιμης υγρασίας)
	580 (10%
	ISO 3801 

ή ASTM D3776

	2.
	Πάχος (mm)
	3,10 ( 0,5 mm
	ISO 5084

	3.
	Δυναμομετρική Αντοχή στήμονα σε Ν:(Ελάχιστη)
	1.900
	ISO 13934 
ή ASTM D5034

	4.
	Δυναμομετρική Αντοχή κρόκης σε Ν:(Ελάχιστη)
	1.500
	ISO 13934 
ή ASTM D5034

	5.
	Πυκνότητα στήμονα (κλωστές/cm):
	14(1
	ISO 7211-2

	6.
	Πυκνότητα κρόκης (κλωστές/cm):
	11(1
	ISO 7211-2

	7.
	Ύφανση: 

(Ύφασμα Cordura - Εξωτερική Μεριά)
	Απλή 1/1
	ISO 7211-1 
(Οπτικά)

	8.
	Πρώτη Ύλη Κατασκευής Υφάσματος Cordura
	100 % Nylon (PA) 6,6 ή 6 υψηλής συνεκτικότητας συνεχείς ίνες (filaments) με επικάλυψη ρητίνης προς επίτευξη μερικής αδιαβροχίας (water repellant)
	ASTM D 276,

ASTM D 629

	9.
	Πρώτη Ύλη Κατασκευής Ενίσχυσης-Φόδρας
	100% πολυεστέρας
	ASTM D 276,

ASTM D 629

	10.
	Τίτλος Nylon Νημάτων

(στήμονας και κρόκη)
	1.100 Denier
	ISO 7211-5

ή ISO 137

ή  ASTM D1907

	11.
	Σταθερότητα χρωματισμού 

(Ελάχιστη)

(Ύφασμα Cordura-Εξωτερική Μεριά)
	
	

	
	α.  Στο ηλιακό φως:
	6
	ISO 105 B01

	
	β.  Στο θαλασσινό νερό
	4-5
	ISO 105 Ε02

	
	γ.  Στον ιδρώτα:
	4-5
	ISO 105 E04

	
	δ.  Στην τριβή:
	4-5
	ISO 105 X12

	12.
	Αντίσταση στη φθορά (ABRASION RESISTANCE). (Ελάχιστη),  (Ν)

 (Ύφασμα Cordura και Φόδρα-Εξωτερική και Εσωτερική Μεριά)

Ελάχιστος αριθμός στροφών μέχρι σπασίματος των δύο (2) κλωστών
	25.600(dry)

12.800(wet) 
	ISO 20344

(σε συνδυασμό με ISO 20345)

 ή ISO 12947-2

	13.
	Αντοχή στη διάσχιση, (Ελάχιστη), (Ν)

(Resistance to tear) 
	
	ISO 20344

(σε συνδυασμό με ISO 20345)

 ή ISO 4674

	
	α. Κατά στήμονα
	200 
	

	
	β. Κατά κρόκη
	200 
	

	14.
	Διαπερατότητα Υδρατμών, (Ελάχιστη)

(Water Vapour Permeability,(mg/cm2 h)
	0,8
	ISO 20344

(σε συνδυασμό με ISO 20345),
ή ISO 14268 

	15.
	Water Vapour Coeeficient, Ελάχιστο (mg/cm2)
	12
	ISO 20344

(σε συνδυασμό με ISO 20345)

	16.
	pH
	5-8,5
	ISO 3071

	17.
	Αδιαβροχία (min)

	
	
	SPRAY TEST

(ISO 4920)
	ΚΡΙΣΙΜΟ ΥΨΟΣ
(ISO 811)

	
	α. όπως παραδίδεται το ύφασμα
	5
	25

	
	β. μετά τρεις (3) μέτριες πλύσεις
	5
	25

	
	γ. μετά ξηρό καθάρισμα:
	5
	25


2 
Χρωματισμός

[image: image44.png]


2.1 Το ύφασμα να έχει χρωματισμό πράσινο λαδί, όπως παρακάτω:

Είναι δυνατόν ο χρωματισμός να απαιτηθεί να είναι διαφορετικής απόχρωσης εφόσον αυτό καθορίζεται ρητά στην διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας του υλικού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καθορίζεται η απόχρωση σύμφωνα με το διεθνές χρωματολόγιο PANTONE (περιλαμβανομένων και των τριχρωματικών συντεταγμένων) ή εναλλακτικά οι τριχρωματικές συντεταγμένες της επιθυμητής απόχρωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την μέτρηση και τον προσδιορισμό της απόχρωσης των δειγμάτων του φυσικοχημικού ελέγχου.

2.2 Έλεγχος χρωματισμού
2.2.1 Ο χρωματισμός θα ελέγχεται επιπλέον του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου από την επιτροπή παραλαβής και από το ΧΗΕΔ στα δείγματα που θα αποστέλλονται για φυσικοχημικούς ελέγχους. Η βάση των μετρήσεων για την απόχρωση με την οποία θα συγκριθεί η αντίστοιχη απόχρωση του προς εξέταση δείγματος, καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. 

2.2.2 Ο έλεγχος της απόχρωσης θα γίνεται με φασματοφωτόμετρο που θα λειτουργεί με διάχυτο φωτισμό του δοκιμίου με πλήρη εκπομπή πηγής η οποία θα προσομοιάζει στη “CIE Source D65”. Το υπό εξέταση δοκίμιο πρέπει να παρατηρείται από γωνία που δεν ξεπερνά τις 10° από την κανονική γωνία παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της γωνίας αποφυγής κατοπτρισμού. Το μέγεθος του προτύπου ανοίγματος επί της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόχρωσης θα πρέπει να είναι διαμέτρου 1,2 - 1,5 cm. Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται σε δύο (2) διαφορετικά σημεία στα τεμάχια του κάθε δείγματος μετρώντας το κάθε σημείο δύο φορές με διαφορετικό προσανατολισμό (υφάδι - στημόνι). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν [δύο (2) σημεία Χ δύο (2) φορές = τέσσερα (4)] για κάθε δείγμα. Τα προς εξέταση σημεία θα πρέπει να είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου κατά τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από το φως. Κατά τη μέτρηση θα χρησιμοποιείται η εξίσωση CMC (Color Measurement Commities της Society of Dyers and colourists) για τον υπολογισμό του ΔΕ η οποία περιλαμβάνει και διορθωτικούς συντελεστές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	Α/Α
	ΧΡΩΜΑ
	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ CMC (2:1)
	ΑΝΟΧΕΣ
	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

	1.
	Πράσινο Λαδί 
	ΔΕ ≤ 1,3
	Από 1,3 έως 1,5
	1% για

κάθε 0,1

	
	
	
	Από 1,5 έως 1,7
	2% για

το επιπλέον 0,1

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	6%


Για οποιαδήποτε απόκλιση στην απόχρωση πέραν του ορίου, που καθορίζεται παραπάνω, το ύφασμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Χ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 

	Α/Α
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ

	1.
	Σύσταση Υφάσματος
	Βαμβάκι 100%

	2.
	Κολλητική ουσία 
	Συμπολυμερές Αιθυλενίου  και οξικού βινυλίου

	3.
	Πλάτος Υφάσματος
	1,50 m

	4.
	Πυκνότητα Στήμονα
	31±2 Κλωστές/cm

	5.
	Πυκνότητα Κρόκης
	15±2 Κλωστές/cm

	6.
	Βάρος Υφάσματος (χωρίς την επικάλυψη θερμοκόλλησης)
	250 gr/m2 (±2%)

	7.
	Βάρος θερμοκόλλητικού υλικού
	35-45 gr/m2 

	8.
	Ύφανση
	Τwill 3/1

	9.
	Χρωματισμός
	Λευκός, Εκρού ή Μπεζ


1. Η θερμοκόλληση γίνεται σε ειδική θερμοκολλητική μηχανή, σε δέρμα (από την πλευρά του Βουδουρά), με τις παρακάτω (μέγιστες) συνθήκες:

· Θερμοκρασία έως 190 οC
· Χρόνος κόλλησης έως 20 sec
· Πίεση έως 3 Bar
2. Κατά την υποβολή  τεχνικής προσφοράς, οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναγράψουν σ’ αυτή, τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, χρόνου και πίεσης κατά τις οποίες επιτυγχάνεται η άριστη συγκόλληση για το ύφασμα που προσκομίζουν.

3. Κατά την συγκόλληση η ρευστοποιημένη συγκολλητική ουσία δεν πρέπει να διαπερνά το λινό ύφασμα και να προκαλεί αλλοιώσεις στο δέρμα που συγκολλείται ή να ρέει και να επικολλάται στη θερμοκολλητική μηχανή. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ «ΚΡΟΥΠΟΝ» ΜΙΚΤΗΣ ΔΕΨΕΩΣ ΈΛΑΣΜΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΝΕΛΑ) ΚΑΙ ΦΟΡΤΕΤΣΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ “ΚΡΟΥΠΟΝ”  ΜΙΚΤΗΣ ΔΕΨΕΩΣ
1. Πρώτες Ύλες
1.1 Για την κατασκευή του εν λόγω δέρματος χρησιμοποιούνται δέρματα βοοειδών (αγελάδων, βοδιών και μοσχαριών). Απαγορεύεται απόλυτα η χρησιμοποίηση δερμάτων από γηρασμένα ζώα. Τα δέρματα πρέπει να είναι ‘’κρουπονιαρισμένα’’.
1.2 Το πάχος του δέρματος στην περιοχή του «κρουπόν»  πρέπει να είναι 4,0 ( 0,3 mm σε όλη την έκταση του. Η μέτρηση του πάχους γίνεται σύμφωνα με το ISO 2598 ή IUP 4.
2. Κατασκευαστικά Στοιχεία
2.1 Το δέρμα «κρουπόν» πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σολοδέρματα μικτής δέψεως με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
2.1.1  Δέψη χρωμίου που ακολουθείται από φυτική δέψη.
2.1.2  Φυτική δέψη που ακολουθείται από δέψη χρωμίου.
2.2 Το υπό προμήθεια δέρμα πρέπει να ικανοποιεί τις χημικές απαιτήσεις του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
	Α/Α
	Χαρακτηριστικά
	Ελάχιστο
	Μέγιστο
	Μέθοδος

Ελέγχου**

	1
	Βαθμός δέψεως
	35,0
	-
	Δ-170 TE 34-233 ή
FTMS 6631 

	2
	Υλικά διαλυτά στο νερό * (%)
	-
	26,0
	Δ-163 TE 34-233 ή

ISO 4098  (IUC 6)

	3
	Υλικά διαλυτά σε πετρελαϊκό αιθέρα * (%)
	1,8
	10,0
	Δ-163 TE 34-233 ή 

FTMS 6341 

	4
	Αδιάλυτη τέφρα * (%)
	-
	7,0
	Δ 165 TE 34-233 ή

FTMS 6421 

	5
	Οξύτητα (pH)
	3,0
	4,0
	Δ 165 TE 34-233 ή ISO 4045 

	6
	Οξείδιο του χρωμίου * (%)
	2,0
	-
	Δ 140 TE 34-233 ή

ISO 5398-1  (IUC 8)

	7
	Θερμοκρασία συρρικνώσεως ((C)
	90
	-
	Δ 140 TE 34-233 ή

 ISO 3380 

	8
	Υγρασία (%)
	-
	15
	IUC 5


Σημειώσεις

*   Επί ξηρού

** Οι έλεγχοι γίνονται βάσει των μεθόδων Δ – ΧΧΧ του ΤΕ 34-233 που αναφέρονται στη στήλη (ε) ή αντίστοιχες.

2.4 Το δέρμα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω φυσικές απαιτήσεις όταν ο έλεγχος επιτελείται σύμφωνα με την Παράγραφο 3 της παρούσας Προσθήκης.

2.4.1 Συστολή : Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 10% όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο Δ-142 του ΤΕ 34-233 ή FTMS 7031  με βραστό νερό.

2.4.2 Διάρρηξη : Δεν πρέπει να παρουσιάζουν ρωγμές όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.

2.4.3 Συρρίκνωση : Δεν πρέπει να παρουσιάζουν συρρικνώσεις όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.3.

2.4.4 Απορρόφηση νερού : Δεν πρέπει να απορροφούν λιγότερο από 0,50 g ανά δοκίμιο όταν ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.
3. Έλεγχοι ποιότητας
Οι έλεγχοι αυτοί εκτελούνται στο ΧΗΕΔ όπου προσδιορίζονται οι χημικές απαιτήσεις του δέρματος που προδιαγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και οι φυσικές απαιτήσεις του δέρματος που προδιαγράφονται στην Παράγραφο 2.4. 

3.1 Τα προς έλεγχο δοκίμια αποκόπτονται από τα δείγματα σε απόσταση όχι μικρότερη των 1,2 cm από την περίμετρο τους.
3.2 Έλεγχος διαρρήξεως
Οι διαστάσεις των δοκιμίων σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου θα είναι 15 x 2,5 cm. Για τη διεξαγωγή του ελέγχου χρησιμοποιείται κύλινδρος διαμέτρου 7,5 cm και μήκους 15 cm. Κάθε δοκίμιο τυλίγεται εφαπτομενικά γύρω από τον κύλινδρο κατά 180ο και με το «πρόσωπο» προς τα έξω. Στη θέση αυτή εξετάζεται η επιφάνεια του δοκιμίου και τα άκρα για την ύπαρξη ρωγμών. Τα αποτελέσματα του ελέγχου εκφράζονται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ όταν το δοκίμιο παρουσιάζει ή όχι ρωγμές αντίστοιχα.
3.3 Έλεγχος συρρικνώσεως (σωληνωμάτων)
Στον έλεγχο αυτό χρησιμοποιούνται ο κύλινδρος και τα δοκίμια όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 3.2. Κάθε δοκίμιο τυλίγεται εφαπτομενικά γύρω από τον κύλινδρο κατά γωνία 180( και με την επιφάνεια του προσώπου προς τα μέσα. Στη θέση αυτή αφαιρείται ο κύλινδρος και παρατηρείται η κοίλη επιφάνεια για την ύπαρξη συρρικνώσεων (σωληνωμάτων), δηλαδή τον αποχωρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του δέρματος από το κυρίως σώμα του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου εκφράζονται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ όταν το δοκίμιο παρουσιάζει ή όχι συρρικνώσεις αντίστοιχα.
3.4 Έλεγχος απορρόφησης νερού
Δίσκος διαμέτρου 7,60 cm από το εξεταζόμενο δέρμα, αλείφεται περιφερειακά με ενιαίο στρώμα αδιάβροχης κόλλας. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 24ώρου, ζυγίζεται ο δίσκος με προσέγγιση εκατοστού του γραμμαρίου. Ακολούθως πέντε (5) φύλλα απορροφητικού χαρτιού βυθίζονται σε νερό θερμοκρασίας 23(C μέχρι αύξησης του βάρους τους κατά 210 ( 10%. Τα πέντε (5) φύλλα εμποτισμένου απορροφητικού χαρτιού τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο σε οριζόντια στερεά και λεία επιφάνεια. Το ζυγισμένο δοκίμιο τοποθετείται πάνω στα στοιβαγμένα φύλλα απορροφητικού χαρτιού με την εκδορά προς τα πάνω. Δίσκος PLEXIGLAS διαμέτρου 7,60 cm και βάρους 15 - 20 g τοποθετείται ακριβώς πάνω στο δοκίμιο και ακριβώς στο κέντρο του τοποθετείται βάρος 500 g. Μετά την παρέλευση 10 min το δοκίμιο απομακρύνεται και καθαρίζεται με απορροφητικό χαρτί (στυπόχαρτο) για την απομάκρυνση τυχόν σταγονιδίων νερού και ζυγίζεται με προσέγγιση εκατοστού του γραμμαρίου. Η διαφορά των δύο ζυγίσεων, με προσέγγιση εκατοστού του γραμμαρίου, δίδει το νερό που απορροφήθηκε από το δοκίμιο.
4. Έλασμα καμάρας
4.1 Στον εσωτερικό πάτο και στο κάτω μέρος αυτού (στο ύψος της καμάρας), υπάρχει ενσωματωμένο κυρτό έλασμα από κοινό χάλυβα, ψυχρής εξελάσεως. Στο μέσο του, για την αύξηση της μηχανικής αντοχής του ελάσματος, κατασκευάζεται 1 νεύρωση ύψους 2mm περίπου. Πάνω από το έλασμα επικολλάται πεπιεσμένο χαρτόνι (φορτέτσα) στο σχήμα του εσωτερικού πάτου. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα Σχήματα 1 και 2.

[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image36.png]] doptétoa





Σχ. 1 Κάτω όψη εσωτερικού πάτου

[image: image37.png]o ———> o

Nicw pépog Eppdg pépog




Σχ. 2 Έλασμα καμπύλης πέλματος
4.2  Οι διαστάσεις των ελασμάτων συναρτήσει των μεγεθών των αρβυλών φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Μεγέθη αρβυλών
	35-40
	41-42
	43-44
	45-46
	47-51

	Μήκος ελάσματος (mm)  ( 0,8 mm 
	104,8
	111,2
	117,6
	124,0
	130,0

	Πλάτος ελάσματος (mm) ( 0,8 mm
	25,40
	25,40
	25,40
	25,40
	25,40

	Πάχος ελάσματος (mm) ( 0,06 mm
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06
	1,06


Σημείωση

Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης του υλικού  στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XII
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

1 .Καψύλλια Κορδονιών Μπρονζέ

1.1 Πρώτες Ύλες 

Το υλικό κατασκευής των καψυλλίων θα είναι Ορείχαλκος (Προσδιορισμός με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης). Μετά την κατασκευή τους θα καλύπτονται με διπλό τουλάχιστον στρώμα κατάλληλου προστατευτικού βερνικιού ισχυρής πρόσφυσης. Ο τελικός χρωματισμός τους να είναι «μπρονζέ».

1.2. Κατασκευαστικά Στοιχεία
Κάθε καψύλλιο πρέπει να έχει της παρακάτω διαστάσεις:

1.2.1  Εξωτερική διάμετρος περιλαίμιου
11,7  (  0,1 mm 

1.2.2  Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου  
6,9  (  0,1 mm
1.2.3  Συνολικό μήκος


6,0  (  0,1 mm
1.3 Τα καψύλλια πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρησιμοποίησή τους στις αυτόματες μηχανές τρυπήματος και περάσματος καψυλλίων για κορδόνια αρβυλών του 700 ΣΕ. Πρέπει να είναι απόλυτης ακριβείας και ομοιόμορφης κατασκευής ώστε να μην προκαλούν ανωμαλίες στη λειτουργία των μηχανών. Το στέλεχος της κατά την προσαρμογή της στο δέρμα πρέπει να συστρέφεται και να μη διανοίγεται (σκάζει).

1.4 Κάθε καψύλλιο δεν πρέπει να παρουσιάζει παραμορφώσεις υπό την επίδραση δυνάμεως τουλάχιστον 105 kg, όπως περιγράφεται στο Προσαρτημένο «1/ΧΙΙ» (της παρούσας Προσθήκης).

2. Γάντζοι Ταχείας Απελευθέρωσης

2.1 Πρώτες Ύλες
Η πρώτη ύλη κατασκευής των γάντζων πρέπει να είναι Ορείχαλκος (Προσδιορισμός με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης).

2.2  Κατασκευαστικά Στοιχεία

Κάθε γάντζος πρέπει να έχει τις παρακάτω διαστάσεις :

[image: image38.jpg]



	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
	Α
	Β
	C
	D
	E

	ΜΕΓΕΘΟΣ
	9 mm (α)
	1 mm
	7 mm (α)
	4 mm (α)
	4 mm (α)


(α) Ανοχή ± 1 mm.

2.3 Τεχνικά  Χαρακτηριστικά 
2.3.1 Επιφανειακή Επικάλυψη: Διπλό τουλάχιστον στρώμα κατάλληλου προστατευτικού βερνικιού ισχυρής πρόσφυσης.

2.3.2 Εμφάνιση: Η απόχρωση  να είναι ομοιόμορφη σε όλη την έκταση της επιφάνειας και να διατηρείται για μακρό χρονικό διάστημα. 

3. Λοιπές λεπτομέρειες όπως στο επίσημο δείγμα αρβυλών της υπηρεσίας.

4. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των καψυλλίων και των γάντζων στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ

«1» Μέθοδος Προσδιορισμού Αντοχής Καψυλλίων σε Θλίψη

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XII-1
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ ΣΕ ΘΛΙΨΗ

1. Σκοπός
Η παρούσα μέθοδος αναφέρεται στον προσδιορισμό της παραμόρφωσης που υφίστανται τα καψύλλια, όταν ασκείται σ’ αυτά μία καθορισμένη δύναμη.

2. Συσκευή
Χρησιμοποιείται η διάταξη που απεικονίζεται στο παρακάτω ΣΧΕΔΙΟ 1. Οι διαστάσεις του σχεδίου αποδίδονται σε mm.
ΣΧΕΔΙΟ 1

[image: image39.wmf] 

 




3. Μέθοδος Ελέγχου

Η διάταξη προσαρμόζεται σε δυναμόμετρο ικανό να μετρά δύναμη τουλάχιστον μέχρι 200 kg με ακρίβεια 0,5 kg. Η ταχύτητα προσεγγίσεως των σιαγόνων ρυθμίζεται σε 90 mm/min. 

Το υπό εξέταση δείγμα τοποθετείται στην κάτω πλάκα της εν λόγω διάταξης και στο σημείο που υφίσταται μεταλλική προεξοχή τέτοιων διαστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται προσαρμογή του καψυλλίου στο κέντρο της πλάκας και στο ίδιο κάθε φορά σημείο.

4. Αναφορά Αποτελεσμάτων

Παραδεκτό θεωρείται το δείγμα εκείνο που δεν παρουσιάζει καμιά ή ανεπαίσθητη παραμόρφωση μετά την επίδραση δύναμης τουλάχιστον 105 kg. Το ανεπαίσθητο της παραμόρφωσης αναφέρεται σε μικρή παραμόρφωση των εκλεπτυσμένων χειλών του καψυλλίου, η οποία δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1 mm.

Σε κάθε δείγμα, αποτελούμενο από 10 καψύλλια, λαμβάνουν χώρα δέκα (10) δυναμομετρήσεις και καμία από αυτές δε θα πρέπει να θεωρηθεί απαράδεκτη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ. 650×360×510 mm)

1. Γενικές Απαιτήσεις

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις μήκους 65 cm, πλάτους 36 cm  και ύψος 51 cm.( 650×360×510 mm) Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται στην παράγραφο 2.2. Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.
2. Ειδικές Απαιτήσεις

2.1 Βάρος ελάχιστο: 820 g/m2. ± ±10% 
2.2 Αντοχή στην διάρρηξη στη συσκευή MULLEN – TESTER (διάμετρος μεμβράνης 3 cm),  ελάχιστο: 200 lb/in2 (14,06 Kg/cm2).
Οι μέθοδοι ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραπάνω χαρτοκιβωτίων, παρατίθενται στον πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Βάρος
	ISO 536 ή TAPPI T 410 OM-08

	Αντοχή στην διάρρηξη
	ISO 2759 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ XIV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ (ΠΟΜΠΕΔΕΣ) ΦΟΝΤΙΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ

1. Το υλικό ενισχύσεως δακτύλων (πομπέδες) πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό για τη χρησιμοποίησή του σαν εσωτερικό ενδυναμώματος των δακτύλων αρβυλών. 

2. Δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εργονομία των αρβυλών και να δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες. Συγκεκριμένα το υλικό ενισχύσεως της περιοχής των δακτύλων δεν θα πρέπει να εκτείνεται στην περιοχή κάμψεως των αρβυλών, θα πρέπει δε ακόμη, κατά τη διαδικασία του μονταρίσματος να γυρίζει με τα περιθώρια του φοντιού.

3. Θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παραγράφων 5.2.3.3.7 και 5.2.3.3.5.
4. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης του υλικού στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΝΟΠΕΤΣΟ)

1. Απαιτήσεις 

1.1 Το υλικό φορτίων (χαρτονόπετσο) πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ινοποιημένο σολόδερμα, αναμεμιγμένο με φυσικό καουτσούκ ή άλλο κατάλληλο ελαστομερές. 

1.2 Πρέπει να είναι κατάλληλο για τη μηχανική διαμόρφωση των φορτίων και η απορρόφηση νερού να μην είναι μεγαλύτερη του 40% του βάρους του δείγματος όταν ο έλεγχος γίνεται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας Προσθήκης.

1.3 Θα πρέπει  να παρουσιάζει ελάχιστη αντοχή στον εφελκυσμό 70 kg/cm2 σύμφωνα με την μέθοδο ISO 3376  (Δ-121 του ΤΕ 34-233).

1.4 Το πάχος του υλικού φορτίων πρέπει να είναι 2 mm ( 0.2 mm.

2. Έλεγχος απορροφήσεως νερού
Δοκίμια υλικού φορτίων φέρονται σε κατάσταση ισορροπίας σε κανονικές συνθήκες. Κατόπιν ζυγίζονται με προσέγγιση 0,01 g και το βάρος του καθενός δίνεται ως Β1. Αμέσως μετά τα δοκίμια τοποθετούνται σε κυλινδρικό γυάλινο δοχείο με κοχλιωτό ευρύ πώμα εξωτερικής διαμέτρου 15 ( 1 cm. Στη συνέχεια προστίθεται ποσότητα αποσταγμένου νερού θερμοκρασίας 23 ( 2οC και βάρους δεκαπλάσιου των δοκιμίων. Το δοχείο κλείνεται στεγανά και τοποθετείται σε συσκευή περιστροφικής κυλίσεως. Η ταχύτητα περιστροφής είναι 55-60 στρ./min περί του οριζόντιου άξονα. Το σύστημα τίθεται σε κίνηση για 60 ( 2 min. Αμέσως μετά τον χρόνο δοκιμασίας παραλαμβάνεται κάθε δοκίμιο, σφουγγίζεται ελαφρά με χαρτοπετσέτα για απομάκρυνση των επιφανειακών σταγόνων και μετά ζυγίζεται με προσέγγιση 0,01 g. Το βάρος αυτό δίνεται ως Β2. Το ποσοστό νερού που απορροφήθηκε, επί τοις εκατό, υπολογίζεται από τη σχέση: (Β2 – Β1)/(Β1)Χ100 =...........%


3. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης του υλικού φορτίων στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVI
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΤΑΚΟΥΝΙΩΝ

1. Πρώτη ύλη

Το πληρωτικό τακουνιού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο μικρής περιεκτικότητας σε ρητίνη ή από πεπιεσμένο χαρτί (FIBERBOARD) ή από  άλλο ανάλογο υλικό όπως ΝΟΒΟΠΑΝ, το οποίο δεν επηρεάζει τη θερμοσυγκόλληση (βουλκανισμό)  της φτέρνας (τακούνι). Αυτό θα πρέπει να είναι συνεκτικό, να μην συμπιέζεται και να μην απορροφά υγρασία.

2. Τεχνικές απαιτήσεις

Το πληρωτικό  τακουνιού  πρέπει να έχει το σχήμα τακουνιού (φτέρνας). Το σχήμα και οι διαστάσεις δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ  1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ
	Μέγεθος Αρβυλών
	35-41
	42-43
	44-46
	47-51

	Μέγεθος πληρωτικού τακουνιού
	"Α"
	"Β"
	"Γ"
	‘’Δ’’

	Ακτίνα καμπυλότητας R
	1,3
	1,5
	1,8
	2,38

	Πλάτος
	2,5
	3,2
	3,8
	4,76

	Μήκος
	5,1
	5,4
	5,7
	6,35

	Πάχος
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Ανοχή
	± 0,08
	± 0,08
	± 0,08
	± 0,08


· Οι διαστάσεις είναι σε εκατοστά

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ (ΞΥΛΙΝΟΥ) ΤΑΚΟΥΝΙΟΥ ΑΡΒΥΛΟΥ 
[image: image47.png]



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(1)
Δίνονται στο παρακάτω γράφημα οι τιμές της διάστασης α1 του σχεδιαγράμματος για τις οποίες έχουμε παραλαβή, με ή χωρίς έκπτωση, ή απόρριψη.

	ΔΙΑΣΤΑΣΗ α1 (χιλ.)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	(16
	ΑΠΟΡΡΙΨΗ
	

	16 – 18
	ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	Έκπτωση  2%

	19 – 21
	ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	Χωρίς έκπτωση

	22 – 24
	ΠΑΡΑΛΑΒΗ
	Έκπτωση  2%

	(24
	ΑΠΟΡΡΙΨΗ
	


(2)
Το πληρωτικό είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να υπάρχει περιθώριο μεταξύ περιφέρειας πληρωτικού τακουνιού και εξωτερικής επιφάνειας τακουνιού του άρβυλου τουλάχιστον 2 cm. 

(3)
Το πάχος του ελαστικού πάνω από το πληρωτικό πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 mm. To μεταλλικό έλασμα καμάρας είναι τοποθετημένο κάτω από το πληρωτικό τακουνιού και στη θέση που φαίνεται στα σχέδια της Προσθήκης «ΧI» της παρούσας ΠΕΔ.

(4)
Εάν σε περισσότερα από δύο δοκίμια της μερίδας εμφανίζονται αποκλίσεις στην αντιστοιχία πληρωτικού - αρβύλου, σωστή θέση πληρωτικού και σωστή θέση μεταλλικού ελάσματος καμάρας, τότε η μερίδα απορρίπτεται. 

(5)
Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης του υλικού  στο έτοιμο προϊόν.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVΙΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΟ

 Οι πρώτες ύλες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά σχέδια, οι διαστάσεις και οι λοιπές απαιτήσεις των πρόσθετων εσωτερικών πάτων πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (σε περίπτωση ύπαρξης νεότερων εκδόσεων λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη)  για το υπόψη υλικό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XVΙΙΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΗ NYLON ΡΑΦΗΣ ΦΟΝΤΙΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

1. Πρώτες Ύλες

Οι κλωστές που χρησιμοποιούνται για την ραφή των αρβυλών πρέπει να είναι ένα συνεχές πολλαπλό νήμα NYLON. Το NYLON πρέπει να είναι πολυαμίδιο υψηλής αντοχής παρασκευαζόμενο από εξαμεθυλενοδιαμίνη και αδιπικό οξύ ή παράγωγα τους με σημείο τήξεως όχι μικρότερο από 244 οC.

2. Χρωματισμός
2.1 Το χρώμα των κλωστών πρέπει να είναι καφέ, παρόμοιος με το χρωματισμό του χρησιμοποιούμενου δέρματος έτσι ώστε να μη δημιουργείται αντίθεση.
2.2 Η βαφή των κλωστών πρέπει να γίνει με στερεά χρώματα. 

3. Κατασκευαστικά Στοιχεία

Οι κλωστές που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι χωρίς συγκολλητικές ουσίες (UNBONDED), με μια ελαφρά τελική επεξεργασία, χωρίς κανένα κόμβο σ’ ολόκληρο το μήκος του κώνου και να παρουσιάζουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

	Α/Α
	Χαρακτηριστικό
	Είδος κλωστής Χονδρή (Νο 141)

	1
	Αριθμός κλώνων
	3

	2
	Στροφή
	Αριστερόστροφη (Ζ)

	3
	Στροφές ανά εκατοστό ελάχ.
	3

	4
	Επιμήκυνση μέγιστη
	22%

	5
	Μήκος ανά μονάδα βάρους ελάχ.
	11.200 m/kg

	6
	Δυναμομετρική αντοχή ελάχ.
	3,8 kg


4. Μέθοδοι Ελέγχου

4.1
Εργαστηριακός Έλεγχος

Ο έλεγχος αυτός εκτελείται στο ΧΗΕΔ όπου προσδιορίζονται τα παρακάτω:

	Προσδιοριζόμενο Χαρακτηριστικό
	Μέθοδοι

	Πρώτη ύλη - Ξένες ύλες
	Γενικές Χημικές Αναλύσεις

	Αριθμός κλώνων - Ύπαρξη κόμβων
	Οπτικά

	Χρωματισμός
	Οπτικά

	Βάρος ξηρό ανά τρέχον μέτρο
	ISO 3801 

	Είδος συστροφής
	Οπτικά

	Στροφές ανά μέτρο
	Με κατάλληλη διάταξη

	Αντοχή σε εφελκυσμό - Επιμήκυνση
	(Υ-354 ΤΕ 34–233) FTMS-191A Meth 4100 

	Στερεότητα χρωματισμού στο χλώριο
	ISO 105 N01 

	Χρωματισμός
	Οπτικά


5. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των κλωστών στο έτοιμο προϊόν.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ XIX
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤO ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

1. Το Αφρώδες Υλικό, αποτελείται από διογκωμένο πολυαιθυλένιο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή του γιακά.

2. Το Αφρώδες Υλικό πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

2.1 Πάχος 8 – 10 mm.

2.2 Βάρος μέγιστο 400 g/m2.

2.3 Συμπιεστότητα υπό σταθερά παραμόρφωση :

Η απώλεια ύψους μετά από σταθερή παραμόρφωση 50% πρέπει να είναι μικρότερη από 15%. (Μέθοδος ASTM-D-3575 Suffix B).
3. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των υλικών στο έτοιμο προϊόν.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΧ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΡΒΥΛΩΝ (ΚΑΦΕ)

1. Πρώτη Ύλη

Η πρώτη ύλη κατασκευής των κορδονιών συνίσταται από ίνες πολυπροπυλενίου αρίστης ποιότητας.

2. Κατασκευαστικά Στοιχεία
2.1 Ύφανση
Αυτή πρέπει να είναι όμοια με του επισήμου δείγματος αρβυλών της υπηρεσίας και θα γίνεται με δεκαέξι (16) τουλάχιστον απλούς κλώνους, μη συνεστριμμένους, ο τίτλος δε καθενός να είναι τουλάχιστον 1.000 DEN. Τα κορδόνια εσωτερικά να έχουν ενισχυτικό πυρήνα από νήμα συνεχών ινών πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής, μη συνεστριμμένων, του οποίου ο τίτλος να είναι τουλάχιστον 10.000 DEN. Ο αριθμός των διασταυρώσεων  των νημάτων ανά εκατοστό μήκους, να είναι τουλάχιστον επτά (7). Η ύφανση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως κόμβους, σπασμένα νήματα κ.λπ.

2.2 Διαστάσεις
Τα κορδόνια πρέπει να έχουν της παρακάτω διαστάσεις:

2.2.1 Μήκος
Το μήκος κάθε κορδονιού, συμπεριλαμβανομένων και των διαμορφωμένων άκρων, να είναι τουλάχιστον 1,45 m. 
2.2.2 Πάχος
Το πάχος των κορδονιών πρέπει να είναι σταθερό σε όλο το μήκος και όχι μικρότερο από 3 mm.

2.2.3 Βάρος
Το βάρος των κορδονιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 g ανά τρέχον μέτρο, με εμπορική υγρασία 2,5%.
2.2.4 Χρωματισμός

Τα κορδόνια πρέπει να πληρούν της παρακάτω προϋποθέσεις:

2.2.4.1 Το χρώμα των κορδονιών και των ενισχύσεων των άκρων τους, να είναι καφέ, παρόμοιος με το χρώμα του δέρματος και σύμφωνα με το επίσημο δείγμα αρβυλών της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.

2.2.4.2 Η βαφή να έχει γίνει στα νήματα από πολυπροπυλένιο και όχι στα έτοιμα κορδόνια. Έτσι κορδόνια που έχουν ήδη βαφεί σε διαφορετική απόχρωση και επαναβάφονται δεν γίνονται δεκτά.

2.2.4.3 Η βαφή να γίνεται μόνο στα νήματα που προορίζονται για το εξωτερικό περίβλημα. Το χρώμα των νημάτων του ενισχυτικού πυρήνα να είναι το φυσικό λευκό ή μαύρο.
2.2.5 Αντοχή σε Εφελκυσμό
Η αντοχή σε εφελκυσμό να είναι τουλάχιστον 70 kg.

2.2.6 Διαμόρφωση των Άκρων
Και τα δύο άκρα των κορδονιών να έχουν υποστεί διαμόρφωση με θέρμανση σε μήκος 2 ( 0,2 cm, ώστε να μη φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει, στο ίδιο μήκος, με κατάλληλη θερμοκολλητική ταινία.

3. Μέθοδοι Ελέγχου

3.1 Εργαστηριακός Έλεγχος
Ο έλεγχος  εκτελείται στο ΧΗΕΔ σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	Προσδιοριζόμενο Χαρακτηριστικό
	Μέθοδοι ΤΕ 34 – 233

	Πρώτη ύλη
	Γενικές Χημικές Αναλύσεις

	Ύφανση
	Οπτικώς

	Χρωματισμός
	Οπτικώς

	Βάρος – Υγρασία
	ISO 3801 

	Αντοχή σε εφελκυσμό
	ASTM D5034

	Διαμόρφωση των άκρων
	Οπτικώς

	Αριθμός κλώνων
	Οπτικώς

	Μήκος κορδονιού
	Της παράγραφου 3.2

	Πάχος κορδονιού
	Της παράγραφου 3.3


3.2 Έλεγχος Μήκους
Το μήκος και η διάμετρος του κορδονιού ελέγχονται όταν το κορδόνι αναρτάται κατακόρυφα και βρίσκεται υπό τάση 85 g με εξάρτυση στο κατώτερο άκρο του. Στο μήκος του κορδονιού περιλαμβάνονται και τα διαμορφωμένα άκρα.

3.3 Έλεγχος Πάχους
Για τη μέτρηση της διαμέτρου του κορδονιού λαμβάνεται πολύ λεπτή κλωστή και εκτελείται τουλάχιστον διπλή περιτύλιξη γύρω από το κορδόνι σε τρείς (3) τουλάχιστον διαφορετικές θέσεις του. Με διαίρεση του συνολικού μήκους της κλωστής γύρω από το κορδόνι δια του συνολικού αριθμού των περιτυλίξεων βρίσκεται η μέση περίμετρος του κορδονιού και από αυτή με διαίρεση δια του 3,14 βρίσκεται η μέση διάμετρος του κορδονιού.
4. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, το ΧΗΕΔ θα ελέγχει μόνο εκείνα που υπάρχει δυνατότητα να εξετασθούν λόγω της χρησιμοποίησης των κορδονιών στο έτοιμο προϊόν.

5. Παραλαβή Με Έκπτωση
Τα κορδόνια παραλαμβάνονται με έκπτωση επί της τιμής για εκτροπές που αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Χαρακτηριστικά και εκτροπές
	Έκπτωση

	Δυναμομετρικές αντοχές μέχρι 65 kg.
	Έκπτωση 2% για κάθε kg ελαττώσεως της αντοχής.

	Λιγότερο βάρος από το προβλεπόμενο ελάχιστο μέχρι 5%.
	Έκπτωση 0,2% για κάθε μονάδα επί τοις εκατό (1%) ελαττώσεως του βάρους.

	Εκτροπές που διαπιστώνονται κατά το μακροσκοπικό έλεγχο σε ποσοστό μικρότερο του 1%.
	Έκπτωση κατά το αντίστοιχο ποσοστό των σφαλμάτων που παρουσιάζονται.


Παρατήρηση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά ως το χρωματισμό των κορδονιών σε σχέση με τα καθοριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 2.2.4 ή εκτροπές πέραν των προβλεπομένων στον παραπάνω πίνακα 2, τα κορδόνια των αρβυλών θα πρέπει να αντικατασταθούν με μέριμνα και έξοδο του προμηθευτή και αφού συσκευαστούν τα άρβυλα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.5 της ΠΕΔ και ακολουθεί ο έλεγχος όσον αφορά στη συσκευασία και στις επισημάνσεις από την αρχή.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΧΙ  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ KAI ΚΟΛΛΑΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ

Οι ειδικές απαιτήσεις για τις Α΄ ύλες παρασκευής ελαστικού και κόλλας βουλκανισμού των αρβυλών καθορίζονται στην αντίστοιχη ΠΕΔ εν ισχύ κάθε φορά, η οποία ικανοποιεί και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Έλεγχος Παραγόμενου Ελαστικού

	Α/Α
	Ιδιότητα
	Aπαιτήσεις
	Μέθοδος Ελέγχου

	1.
	Το ελαστικό αυτό όταν βουλκανιστεί σε εργαστηριακή πρέσσα για 10 min σε θερμοκρασία 150οC πρέπει να έχει της παρακάτω ιδιότητες:

· Ειδικό βάρος (20OC)
· Σκληρότητα

· Τριβή

· Επιμήκυνση

· TENSILE STRENGTH
· Αντοχή στη διάσχιση

· Αντοχή στις κάμψεις (ROSS FLEXING MACHINE)

· Αύξηση όγκου λόγω απορρόφησης πετρελαιολιπαντικού Νο6
	1,112-1,25 g/cm3
65-80 SHORE A

≥130
≥400%

≥15 N/mm2
≥17,5 N/mm
< 200% (στις 50.000 κάμψεις)

≤60%
	Μέθοδος ανώσεως

-

ASTM D-1630
ASTM D-412

ASTM D-412

ASTM D-624

ASTM D-1052

FED-STD-601 Method 6211


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΧΙΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ. 700×400×620 mm)

1. Γενικές Απαιτήσεις

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις μήκους 70 cm, πλάτους 40 cm  και ύψος 62 cm.Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται στην παράγραφο 2.2. Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.
2. Ειδικές Απαιτήσεις

2.1 Βάρος ελάχιστο: 820 g/m2. ± 5
2.2 Αντοχή στην διάρρηξη στη συσκευή MULLEN – TESTER (διάμετρος μεμβράνης 3 cm),  ελάχιστο: 200 lb/in2 (14,06 Kg/cm2).
Οι μέθοδοι ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραπάνω χαρτοκιβωτίων, παρατίθενται στον πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Βάρος
	ISO 536 ή TAPPI T 410 OM-08

	Αντοχή στην διάρρηξη
	ISO 2759 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXΙΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ
1. Δένουμε τα κορδόνια των αρβυλών ώστε η απόσταση των καψουλιέρων να είναι περίπου 15 mm.

2. Αφαιρούμε (με κοπή) το φόντι σε όλη την περιοχή που ορίζεται από την περίμετρο του τακουνιού ώστε να παραμείνει επί του αρβύλου τμήμα φοντίου ύψους περίπου 2 cm. (Λεπτομέρειες στο σχέδιο 1).

ΣΧΕΔΙΟ 1

[image: image40.png]



Πλάγια όψη αρβύλου μετά την αφαίρεση του τμήματος του Φοντίου στην περιοχή του Τακουνιού (πτέρνας) για τον έλεγχο των διαστάσεων.

3. Εισάγουμε το αντίστοιχο πρότυπο διαμορφωτήριο (καλαπόδι) στο άρβυλο έτσι ώστε να έρθει σε πλήρη επαφή με την περιοχή των δακτύλων του αρβύλου. Αν το διαμορφωτήριο εισέρχεται στο αντίστοιχο άρβυλο εφαρμόζει στην περιοχή των δακτύλων, εφάπτεται σε όλη την επιφάνεια με το φόντι χωρίς να δημιουργεί τάνυση των κορδονιών και η πτέρνα του καλαποδιού επικάθεται (φωλιάζει) στην πτέρνα του αρβύλου ώστε να εφάπτονται σε όλη την περίμετρό της, ο έλεγχος θεωρείται επιτυχής. Αν σε όλα τα άρβυλα του δείγματος ο έλεγχος είναι επιτυχής το δείγμα γίνεται αποδεκτό.

4. Αν το καλαπόδι δεν είναι δυνατόν να εισέλθει στο άρβυλο ώστε να έλθει σε πλήρη επαφή με την περιοχή των δακτύλων του αρβύλου ή εισέρχεται μετά από μεγάλη πίεση και προκαλεί εφελκυσμούς ή παραμορφώσεις στο φόντι ή ισχυρή πίεση στην περιοχή του κουτουπιέ και μεγάλη τάνυση των κορδονιών ή εισέρχεται στο άρβυλο – έρχεται σε πλήρη επαφή με την περιοχή των δακτύλων του αρβύλου, αλλά η πτέρνα του καλαποδιού δεν επικάθεται (φωλιάζει) στην πτέρνα του αρβύλου ώστε να εφάπτεται σε όλη την περίμετρό της ο έλεγχος θεωρείται μη επιτυχής.
5. Αν ο παραπάνω έλεγχος είναι μη επιτυχής έστω και σε ένα άρβυλο του δείγματος τότε το δείγμα απορρίπτεται.

6. Στη συνέχεια από όλα τα άρβυλα, που υπέστησαν τον παραπάνω έλεγχο, αφαιρείται (με κοπή) και το υπόλοιπο φόντι ώστε να παραμείνει τμήμα του φοντίου σε ύψος περίπου 2 cm. (Λεπτομέρειες το Σχέδιο 2).

ΣΧΕΔΙΟ 2

[image: image41.png]



Όψη αρβύλου μετά την αφαίρεση όλου του Φοντίου για τον έλεγχο των διαστάσεων.

7. Τοποθετείται το αντίστοιχο μέγεθος (Νο ) ιχνάριο (πατρόν) πάνω στον πάτο του αρβύλου και διαπιστώνεται αν εφαρμόζει και επικάθεται (φωλιάζει) εντός του φοντίου καθώς και εφάπτεται σε αυτό (το φόντι) σε όλη την περίμετρό του.

8. Αν επιτυγχάνεται η προσαρμογή των ιχναρίων σε όλα τα αντίστοιχα άρβυλα του δείγματος ο έλεγχος είναι επιτυχής και το δείγμα γίνεται αποδεκτό.

9. Αν ο παραπάνω έλεγχος είναι μη επιτυχής έστω και σε ένα άρβυλο του δείγματος τότε το δείγμα απορρίπτεται.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIΙΙ-1
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΛΑΠΟΔΙΩΝ)

1. Η Υπηρεσία έχει κατασκευάσει και επισημοποιήσει για τα άρβυλα τα παρακάτω πρότυπα Διαμορφωτήρια (καλαπόδια).
1.1 Ένα (1) ζεύγος για κάθε μέγεθος αρβύλου από το Νο 37 έως και το Νο 48.

1.2 Οκτώ (8) ζεύγη για το μέγεθος αρβυλών (Νο) 42.

2. Τα Πρότυπα Διαμορφωτήρια (ζεύγη καλαπόδια) Αρθρωτά Σπαστά τηρούνται όπως παρακάτω :

2.1 Ένα ζεύγος στο μέγεθος (Νο) 42 από το ΓΕΣ/ΔΥΠ/2ο Γρ.

2.2 Ένα ζεύγος στο μέγεθος (Νο) 42 από το 700 ΣΕ.

2.3 Έξι ζεύγη στο μέγεθος (Νο) 42 από το 2ο ΤΥΛ (Τμήμα Δειγμάτων) προκειμένου με εντολή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό να δίδεται στον αντίστοιχο μειοδότη.

2.4 Ένα ζεύγος από κάθε μέγεθος, από το Νο 37 έως και το Νο 48, από το ΧΗΕΔ  το οποίο αποτελεί και το πρότυπο μέτρησης.

3. Πέραν των παραπάνω δειγμάτων έχει αποτυπωθεί, από το ΕΛΚΕΔΕ, με την βοήθεια καταλλήλου εξοπλισμού, τρισδιάστατα σε ηλεκτρονική μορφή, το Πρότυπο Διαμορφωτήριο (καλαπόδι) Νο 42 προκειμένου να δίδεται, σε ψηφιακό δίσκο CD, στους υποψήφιους προμηθευτές μετά από αίτησή τους κατά το στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού ώστε να προβαίνουν της απαραίτητες ενέργειες κατασκευής των δικών τους καλαποδιών σε κάθε μέγεθος. Απαγορεύεται η τροποποίηση της ηλεκτρονικής μορφής του πρότυπου καλαποδιού Νο 42 χωρίς την έγκριση του ΓΕΣ/ΔΥΠ/2ο Γρ. 

4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με αίτησή τους κατά το στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατόπιν εντολής του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορούν να λάβουν από το 2ο ΤΥΛ (Τμήμα Δειγμάτων) : 

4.1  Τον ψηφιακό δίσκο (CD) της παραγράφου 3 (ο οποίος δεν επιστρέφεται).

4.2 Το Πρότυπο Διαμορφωτήριο (ζεύγος καλαπόδι) στο Νο42, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, προκειμένου να προβαίνουν της απαραίτητες ενέργειες κατασκευής των δικών της καλαποδιών. Το Πρότυπο Διαμορφωτήριο (καλαπόδι) στο Νο42 απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή καλαποδιών (εργασία που πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο από το ηλεκτρονικό πρότυπο) αλλά ισχύει μόνο για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται της καρτέλες του.
5. Μετά την αναπαραγωγή των διαμορφωτηρίων (καλαποδιών), με βάση την ηλεκτρονική μορφή και μόνο, οι κατασκευαστές πρέπει να τοποθετούν υποχρεωτικά στο πέλμα τους μεταλλική ενίσχυση πάχους 0,8 mm – 1,0 mm, όπως φαίνεται και στο επίσημο δείγμα διαμορφωτηρίου της Υπηρεσίας. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη ώστε ο τελικός όγκος των διαμορφωτηρίων (καλαποδιών) να ταυτίζεται με τα πρότυπα διαμορφωτήρια (καλαπόδια) μέτρησης που τηρούνται από το ΧΗΕΔ και με βάση τα οποία θα ελέγχονται οι διαστάσεις των αρβυλών.

6. Τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας φέρουν μολυβοσφραγίδα η οποία σε καμία περίπτωση δεν αφαιρείται. Η αφαίρεση μολυβοσφραγίδας ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσης των δειγμάτων σημαίνει καταστροφή του δείγματος.
7. Απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων επί των δειγμάτων ή αλλοίωση ή τροποποίησή τους καθόσον αυτό σημαίνει καταστροφή του δείγματος.

8. Το 2ο ΤΥΛ πρέπει να ελέγχει τα επιστρεφόμενα δείγματα από τους υποψήφιους προμηθευτές και να τα συγκρίνει με το βασικό δείγμα το οποίο δεν δανείζεται σε καμία περίπτωση.
9. Εφόσον οι προμηθευτές δεν επιστρέψουν τα παραπάνω δείγματα με την παρέλευση των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ή αυτά έχουν καταστραφεί το 2ο ΤΥΛ είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το γεγονός στον φορέα που έδωσε την εντολή για την χορήγησή τους ώστε αυτοί (οι προμηθευτές) να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

10. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας πρότυπου δείγματος καλαποδιών δικαίωμα αντικατάστασης έχει μόνον το ΓΕΣ/ΔΥΠ/2ο Γρ.
Σημείωση 

Τα διαμορφωτήρια (καλαπόδια) των διαφόρων μεγεθών κατασκευάζονται με βάση το ηλεκτρονικό πρότυπο Νο42 και πρέπει να ακολουθούν αυστηρά το βήμα αυξομείωσης ± 6,66 mm από μέγεθος σε μέγεθος που προβλέπεται από το Γαλλικό Σύστημα μέτρησης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIΙΙ-2
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΧΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΤΡΟΝ) ΠΑΤΩΝ ΑΡΒΥΛΩΝ

Οι πρώτες ύλες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα κατασκευαστικά σχέδια, οι διαστάσεις και οι λοιπές απαιτήσεις των πρόσθετων ανατομικών πάτων (συμπεριλαμβανομένων και των πρότυπων δειγμάτων ιχναρίων τους) πρέπει να είναι σύμφωνες με την ισχύουσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (σε περίπτωση ύπαρξης νεότερων εκδόσεων λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη)  για το υπόψη υλικό. 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXIΙΙ-3
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΧΝΑΡΙΩΝ (ΣΤΑΜΠΑ) ΑΡΒΥΛΩΝ

1. Για το μέγεθος αρβύλου Νο 42, εφόσον έχουν κατασκευαστεί και επισημοποιηθεί (8) οκτώ σειρές ιχναρίων (Στάμπα) δέρματος φοντίου και υφασμάτων - δερμάτων εσωτερικής επένδυσης, θα φέρουν τα παρακάτω στοιχεία:

α. ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ ΙΧΝΑΡΙΩΝ (ΣΤΑΜΠΑ) ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

β. Ε.Σ.

γ. ΠΕΔ-Α- / 
δ. Κατασκευή πχ 2017

ε. Αριθμός Αντίγραφου : X
2. Τα παραπάνω ιχνάρια τηρούνται όπως παρακάτω :

α. Δύο σειρές από το ΓΕΣ/ΔΥΠ/2ο Γρ
β. Έξι (6) σειρές από το 2ο ΤΥΛ (Τμήμα Δειγμάτων) προκειμένου με εντολή του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό να δίδονται στον αντίστοιχο μειοδότη.

3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με αίτησή τους κατά το στάδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού μπορούν να λάβουν μετά από αίτησή τους μία πρότυπη σειρά ιχναρίων (Στάμπα), για το μέγεθος Νο 42, που τηρούνται από το 2ο ΤΥΛ και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, προκειμένου να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες κατασκευής των δικών τους προτύπων ιχναρίων. 

4. Τα επίσημα δείγματα της υπηρεσίας φέρουν μολυβοσφραγίδα η οποία σε καμία περίπτωση δεν αφαιρείται. Η αφαίρεση μολυβοσφραγίδας ή αποκοπή του σπάγκου πρόσδεσης των δειγμάτων σημαίνει καταστροφή του δείγματος.
5. Απαγορεύεται η αναγραφή στοιχείων επί των δειγμάτων ή αλλοίωση ή τροποποίησή τους καθόσον αυτό σημαίνει καταστροφή του δείγματος.

6. Το 2ο ΤΥΛ πρέπει να ελέγχει τα επιστρεφόμενα δείγματα από τους υποψήφιους προμηθευτές και να τα συγκρίνει με το βασικό δείγμα το οποίο δεν δανείζεται σε καμία περίπτωση.
7. Εφόσον οι προμηθευτές δεν επιστρέψουν τα παραπάνω δείγματα με την παρέλευση των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ή αυτά έχουν καταστραφεί το 2ο ΤΥΛ είναι υποχρεωμένο να αναφέρει το γεγονός στον φορέα που έδωσε την εντολή για την χορήγησή τους ώστε αυτοί (οι προμηθευτές) να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

8. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας πρότυπου δείγματος ιχναρίων δικαίωμα αντικατάστασης έχει μόνο το ΓΕΣ/ΔΥΠ/2ο Γρ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXΙV 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

1. Λαμβάνεται το άρβυλο και επ’ αυτού σημειώνονται δύο ευανάγνωστα σημεία, το πρώτο σε απόσταση 5,08 cm (2 ιντσών) και το δεύτερο σε απόσταση 10,16 cm (4 ιντσών) από την κορυφή του εμπρόσθιου τμήματος του αρβύλου. 

2. Η σόλα αποκολλάται από το φόντι μέχρι της αποστάσεως των 5,08 cm              (2 ιντσών). Η αποκόλληση βοηθείται  από κατάλληλη μηχανή η οποία δύναται να εξασκήσει την απαιτούμενη για την αποκόλληση δύναμη.  

3. Η χρήση λαβίδων του τύπου ΙΙ της κλάσεως Ι, κατηγορίας GGG-N-350 ή ισοδύναμου τύπου και με την οξεία ακμή  τομής μέχρι βαθμού 0,3 cm (1/8 της ίντσας) και της διαμορφωτηρίου κατά ένα ή δύο μεγέθη μικρότερα του υπό δοκιμή αρβύλου, διευκολύνει τον διαχωρισμό. 

4. Μετά τον διαχωρισμό μέχρι του σημείου των 5,08 cm (2 ιντσών) το διαμορφωτήριο απομακρύνεται και το ενδυνάμωμα των δακτύλων θραύεται δια την διευκόλυνση της αναρτήσεως του δοκιμίου εις την συσκευή μετρήσεως. Στη περίπτωση  κατά την οποία η αποκόλληση δεν έγινε μεταξύ φοντίου και ελαστικής σόλας, το ελαστικό, το οποίο παραμένει προσκολλημένο επί του φοντίου, απομακρύνεται με την βοήθεια  μαχαιριδίου ή άλλου μέσου, ώστε τελικώς η αποκόλληση να είναι μεταξύ φοντίου και σόλας. 

5. Οπωσδήποτε απαιτείται προσοχή ώστε το δέρμα να μη αποκοπεί. Η συσκευή δια την μέτρηση της αποκόλλησης περιγράφεται από τη μέθοδο  της FED-STD-311 2031. Το μέρος του φοντίου που διαχωρίζεται από τη σόλα, συγκρατείται με ένα σφιγκτήρα κατά τέτοιο  τρόπον ώστε η ελάχιστη ενεργός επιφάνεια να είναι 2,54 cm Χ 2,54 cm (σε συσκευές απαιτείται τροποποίηση των σφιγκτήρων). Η μία σιαγώνα του σφικτήρα τοποθετείται σε απόσταση 1,37 έως 5,54 cm (1/2 έως 1 ίντσα) από την κορυφή των δακτύλων, η δε άλλη σιαγώνα σε απόσταση 2,54 έως 5,08 cm (1 έως 2 ίντσες). 

6. Η μεγαλύτερη διάσταση είναι κάθετη στη διεύθυνση έλξεως της συσκευής. Η αποκολληθείσα σόλα αναρτάται στον άλλο της συσκευής. Κάθε σιαγώνα πρέπει να έχει τουλάχιστον (2,54 Χ 5,08) τετραγωνικά εκατοστά επιφάνεια και η μεγαλύτερη διάσταση να είναι κάθετη στη διεύθυνση έλξεως. Στη συνέχεια, τίθεται συσκευή σε λειτουργία  και η αποκόλληση προχωρεί από του σημείου των 5,08 cm (2 ιντσών) μέχρι του σημείου των 10,16 cm (4 ιντσών) και με ταχύτητα 25,4 + 5,08 cm (10 + 2 ίντσες) ανά πρώτον λεπτό. Εάν ένα δοκίμιο υποστεί τέτοια αποκόλληση, ώστε το δέρμα ή το ελαστικό να αποσχισθεί, τότε το δείγμα απορρίπτεται και αναζητείται νέο δείγμα από τη μερίδα. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXV
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΔΟΚΙΜΩΝ

	Α/Α
	ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΡΒΥΛΟ

	1.
	Αντοχή στην αποκόλληση του πέλματος
	

	2.
	Έλεγχο Διαστάσεων Αρβυλών
	Προσθήκη «XXIII»

	
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΛΜΑ

	1.
	Αντοχή στην τριβή:
	

	
	α. Πριν την παλαίωση
	

	
	β. Μετά την παλαίωση
	

	2.
	Αντοχή στις κάμψεις
	

	
ΔΕΡΜΑ ΦΟΝΤΙΩΝ

	1.
	Αντοχή στις κάμψεις:
	

	
	α. Στεγνού δέρματος
	

	
	β. Υγρού δέρματος
	

	2.
	Αδιαβροχία
	

	3.
	Διαπερατότητα στους υδρατμούς
	

	
ΥΦΑΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ 

	1.
	Αδιαβροχία
	

	2.
	Διαπερατότητα στους υδρατμούς
	

	          ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ

	1.
	Έλεγχος Διαστάσεων
	Σύμφωνα με την ισχύουσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (σε περίπτωση ύπαρξης νεότερων εκδόσεων λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη)  για το υπόψη υλικό.



	2.
	Βάρος
	

	3.
	Σύσταση
	

	
	
	

	
ΚΟΡΔΟΝΙΑ

	1
	Μήκος
	


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι έλεγχοι αδιαβροχίας και διαπερατότητας υδρατμών στα δέρματα  και στο ύφασμα cordura, θα εκτελούνται χωρίς την αφαίρεση της επένδυσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXVI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

[image: image42.png]



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

	ΠΡΟΣ(1):
	

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail):
	


	Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

	1. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της ____________(5)___________ και εξουσιοδοτημένος για υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

2. Το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό εργαστηριακών ελέγχων με ημερομηνία ___/___/______ που εξεδόθη από το εργαστήριο ________________(6)____________________ αφορά τα προσκομιζόμενα άρβυλα (δέρματα) με αριθμό Δελτίου Αποστολής _______(7)____________, η παράδοση των οποίων γίνεται σε εκτέλεση της σύμβασης _______(8)__________ του ___________(9)________.
3. Αποδέχομαι όπως αποσταλούν δείγματα του προϊόντος για έλεγχο σχετικά με τα αζωχρώματα και αναλαμβάνω το αντίτιμο που αντιστοιχεί στους ελέγχους όποτε η Υπηρεσία και αν το αποφασίσει.                                                 (4)


Ημερομηνία:  …./…./20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

(5) Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.

(6) Αναγράφεται ο τίτλος – το όνομα του εργαστηρίου όπως αναγράφεται και στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό.

(7) Αναγράφεται ο Αριθμός και η ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής.

(8) Αναγράφεται ο αριθμός και το έτος της σύμβασης.

(9) Αναγράφεται ο φορέας με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση πχ. Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXVII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Βιομηχανικού Προτύπου
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ



	
	Νο  Ζ

	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ         : 

2. ΑΡ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ (Α/Ο) :

3. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ     : ΠΕΔ-Α-ΧΧΧΧ
4. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  : 

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
α. Το παρόν δείγμα εγκρίνεται σαν βιομηχανικό πρότυπο για την έναρξη μαζικής παραγωγής των ειδών της υπ’ αριθ. ΧΧΧΧ/ΥΥ Σύμβασης.

β. Ισχύει ΜΟΝΟ ως προς τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΤΑ ΜΕΛΗ

               α.

               β.


Όπου :

Ζ          :  Ο αύξων αριθμός του δείγματος (1 ή 2)

ΧΧΧΧ   :  Ο αριθμός της Σύμβασης

ΥΥ        :  Το έτος της Σύμβασης (ΠΧ 08)

ΗΗ       :   Ημέρα επισημοποίησης του δείγματος

ΜΜ      :   Μήνας επισημοποίησης του δείγματος

ΕΕΕΕ  :   Έτος επισημοποίησης του δείγματος

2. Δείγματος - Αντιδείγματος
	
	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΧΧΧΧ/ΥΥ

ΦΟΡΕΑΣ   : (α)  

	Νο  Ζ/5
ΔΕΙΓΜΑ ή ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ         : 

2. ΑΡΙΘ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ     : ΠΕΔ-Α-ΧΧΧΧ           (δ)
3. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ : Μ
5. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΔΑΣ : (β)
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ :  (γ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ



	Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
	Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΤΑ ΜΕΛΗ

α.

β.


Όπου :

Μ          :  Ο αύξων αριθμός της μερίδας που ελέγχεται

ΧΧΧΧ   :  Ο αριθμός της Σύμβασης

ΥΥ        :  Το έτος της Σύμβασης 

Ζ          :  Ο αύξων αριθμός του δείγματος ή αντιδείγματος (1 έως 5)

(α) Αναγράφεται η Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό 

(β) Αναγράφεται η ποσότητα της Μερίδας

(γ) Αναγράφεται η ημερομηνία του ελέγχου και της δειγματοληψίας

(δ) Αναγράφονται και τυχόν τροποποιήσεις της ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXVIII
ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγμα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων προϊόντος, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των μονάδων. 

1.2 Η διαδικασία επιλογής μονάδων από μια μερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη.

1.3 Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ονομάζεται «τυχαία δειγματοληψία".

2. ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
2.1 Το δείγμα αποτελείται από μια ή περισσότερες μονάδες προϊόντος που πάρθηκαν από μια μερίδα. 

2.2 Τυχαία δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στη λήψη   μονάδων από μια μερίδα, έτσι ώστε κάθε μονάδα της μερίδας να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συμπεριληφθεί στο δείγμα. 

2.3 Απαγορεύεται η λήψη δειγμάτων από μία μόνο θέση της μερίδας.

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
3.1 Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθμών του Προσαρτημένου «1/XXVIII».

3.2 Κάθε μονάδα της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί με έναν διαφορετικό αριθμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των μονάδων σε στοιβάδες ή φοριαμούς και την αρίθμησή τους.

3.3 Οι τυχαίοι αριθμοί του Πίνακα του Προσαρτημένου «1/XXVIII» έχουν σχηματισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής.

3.4 Η τυχαία φύση των αριθμών του παραπάνω Πίνακα διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ.).

3.5 Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ.

3.6 Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων) ο Πίνακας του Προσαρτημένου «1/XXVIII» μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των στηλών.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Για την επιλογή τυχαίων αριθμών με τη βοήθεια του Πίνακα του Προσαρτημένου «1/XXVIII»ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

4.1 Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του Πίνακα. 

4.2 Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω ή κάτω).

4.3 Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας, κατάλληλος αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες από 1000 μονάδες πρέπει να επιλεγούν τρία ψηφία τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών ήτοι 1ο-2ο-3ο, 1ο-3ο-4ο, 2ο-3ο-5ο  κ.ο.κ.).

4.4 Δε λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας.

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
5.1 Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50.

5.2 Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17.

5.3 Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθμών.

5.4 Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40.

5.5 Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40, και 46 πρέπει να ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.1 Σαν μερίδα, για την εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας, θεωρείται ολόκληρη η ποσότητα των χαρτοκιβωτίων στα οποία  είναι συσκευασμένα τα υπό παραλαβή είδη μιας μερίδας, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.1 της προδιαγραφής.

6.2 Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα πρέπει να έχουν αριθμηθεί ένα προς ένα με μέριμνα των προμηθευτών.

6.3 Για τη διενέργεια του Μακροσκοπικού Ελέγχου θα καθοριστούν, με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, 158 χαρτοκιβώτια που θα αποτελέσουν τυχαίο δείγμα και από αυτά θα ληφθούν 315 ζεύγη αρβυλών αναλογικά από όλα τα χαρτοκιβώτια και από τυχαίες θέσεις εντός αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν το δείγμα του συγκεκριμένου ελέγχου. 

6.4 Από το δείγμα του μακροσκοπικού ελέγχου θα ληφθούν τυχαία πέντε (5) ζεύγη τα οποία θα αποτελέσουν το δείγμα και αντίδειγμα του Χημικού Ελέγχου.

6.5 Οι προμηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των υλικών να συσκευάσουν τα χαρτοκιβώτια που ανοίχθηκαν με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 4.5.1 της προδιαγραφής.    

6.6 Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές τα χαρτοκιβώτια που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας.   

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ
"1" Πίνακας Τυχαίων Αριθμών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ XXVIII
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	10480
	15011
	01536
	02011
	81647
	91646
	69179
	14194
	62590
	36207
	20969
	99570
	91291
	90700

	2
	22368
	46573
	25595
	85393
	30995
	89198
	27982
	53402
	93965
	34095
	52666
	19174
	39615
	99505

	3
	24130
	48360
	22527
	97265
	76393
	64809
	15179
	24830
	49340
	32081
	30680
	19655
	63348
	58629

	4
	42167
	93093
	06243
	61680
	07856
	16376
	39440
	53537
	71341
	57004
	00849
	74917
	97758
	16379

	5
	37570
	39975
	81837
	16656
	06121
	91782
	60468
	81305
	49684
	60672
	14110
	06927
	01263
	54613

	6
	77921
	06907
	11008
	42751
	27756
	53498
	18602
	70659
	90655
	15053
	21916
	81825
	44394
	42880

	7
	99562
	72905
	56420
	69994
	98872
	31016
	71194
	18738
	44013
	48840
	63213
	21069
	10634
	12952

	8
	96301
	91977
	05463
	07972
	18876
	20922
	94595
	56869
	69014
	60045
	18425
	84903
	42508
	32307

	9
	89579
	14342
	63661
	10281
	17453
	18103
	57740
	84378
	25331
	12566
	58678
	44947
	05585
	56941

	10
	85475
	36857
	53342
	53988
	53060
	59533
	38867
	62300
	08158
	17983
	16439
	11458
	18593
	64952

	11
	28918
	69578
	88231
	33276
	70997
	79936
	56865
	05859
	90106
	31595
	01547
	85590
	91610
	78188

	12
	63553
	40961
	48235
	03427
	49626
	69445
	18663
	72695
	52180
	20847
	12234
	90511
	33703
	90322

	13
	09429
	93969
	52636
	92737
	88974
	33488
	36320
	17617
	30015
	08272
	84115
	27156
	30613
	74952

	14
	10365
	61129
	87529
	85689
	48237
	52267
	67689
	93394
	01511
	26358
	85104
	20285
	29975
	89868

	15
	07119
	97336
	71048
	08178
	77233
	13916
	47564
	81056
	97735
	85977
	29372
	74461
	28551
	90707

	16
	51085
	12765
	51821
	51259
	77452
	16308
	60756
	92144
	49442
	53900
	70960
	63990
	75601
	40719

	17
	02368
	21382
	52404
	60268
	89368
	19885
	55322
	44819
	01183
	65255
	64835
	44919
	05944
	55157

	18
	01011
	54092
	33362
	94904
	31273
	04146
	18594
	29852
	71585
	85030
	51132
	01915
	92747
	64951

	19
	52162
	53916
	46369
	58586
	23216
	14513
	83149
	98736
	23495
	64350
	94738
	17752
	35156
	35749

	20
	07056
	97628
	33787
	09998
	42698
	06691
	76988
	13602
	51851
	46104
	88916
	19509
	25625
	58104

	21
	48663
	91245
	85828
	14346
	09172
	30168
	90229
	04734
	59193
	22178
	30421
	61666
	99904
	32812

	22
	54164
	58492
	22421
	74103
	47070
	25306
	76468
	26348
	58151
	06646
	21524
	15227
	96909
	44592

	23
	42639
	32363
	05597
	24200
	13363
	38005
	94342
	28728
	45806
	06912
	17012
	64161
	18296
	22851

	24
	29334
	27001
	87637
	87308
	58731
	00256
	45834
	15398
	46557
	41135
	10367
	07684
	36188
	18810

	25
	02488
	33062
	28834
	07351
	19731
	92420
	60952
	61280
	50001
	67658
	32586
	86679
	50720
	94953


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	26
	81525
	72295
	04839
	96423
	24878
	82651
	66566
	14778
	76797
	14780
	13300
	87074
	79666
	95725

	27
	29676
	20591
	68086
	26432
	46901
	20849
	89768
	81536
	86645
	12659
	92259
	57102
	80428
	25280

	28
	00742
	57392
	39064
	66432
	84673
	40027
	32832
	61362
	98947
	96067
	64760
	64584
	96096
	98253

	29
	05366
	04213
	25669
	26422
	44407
	44048
	37936
	63904
	45766
	66134
	75470
	66520
	34693
	90449

	30
	91921
	26418
	64117
	94305
	26766
	25940
	39972
	22209
	71500
	64568
	91402
	42416
	07844
	69618

	31
	00582
	04711
	87917
	77341
	42206
	35126
	74087
	99547
	81817
	42607
	43808
	76655
	62028
	76630

	32
	00725
	69884
	62797
	56170
	86324
	88072
	76222
	36086
	84637
	93161
	76038
	65855
	77919
	88006

	33
	69011
	65795
	95876
	57293
	18988
	27354
	26575
	08625
	40801
	59920
	29841
	80150
	12777
	48501

	34
	25976
	57948
	29888
	88604
	67917
	48708
	18912
	82271
	65424
	69774
	33611
	54262
	85963
	03547

	35
	09763
	83473
	73577
	12908
	30883
	18317
	28290
	35797
	05998
	41688
	34952
	37888
	38917
	85050

	36
	91567
	42595
	27958
	30134
	04024
	86385
	29880
	99730
	55536
	84855
	29080
	09250
	79656
	73211

	37
	17955
	56349
	90999
	49127
	20044
	59931
	06115
	20542
	18059
	02003
	73708
	83517
	36103
	42791

	38
	46503
	18584
	18845
	49618
	02304
	51038
	20655
	58727
	28168
	15475
	56942
	53389
	20562
	87338

	39
	92157
	89634
	94824
	78171
	84610
	82834
	09922
	25417
	44137
	48413
	25555
	21246
	15509
	20468

	40
	14577
	62765
	35605
	81263
	39667
	47358
	56873
	56307
	61607
	49518
	89656
	20103
	77490
	18062

	41
	98427
	07523
	33362
	64270
	01638
	92477
	66969
	98470
	04880
	45585
	46565
	04102
	46880
	45709

	42
	34914
	63976
	88720
	82765
	34476
	17032
	87589
	40836
	32427
	70002
	70663
	88863
	77775
	69348

	43
	70060
	28277
	39475
	46473
	23219
	53416
	94970
	25832
	69975
	94884
	19661
	72828
	00102
	66794

	44
	53976
	54914
	06990
	67245
	68350
	82948
	11398
	42878
	80287
	80267
	47363
	46634
	06541
	97809

	45
	76072
	29515
	40980
	07391
	58745
	25774
	22987
	80059
	39911
	96189
	41151
	14222
	60697
	59583

	46
	90725
	52210
	83974
	29992
	65831
	38857
	50490
	83765
	95657
	14361
	31720
	57375
	56228
	41546

	47
	64364
	67412
	33339
	31926
	14883
	24413
	59744
	92351
	97473
	89286
	35931
	04110
	23726
	51900

	48
	08962
	00858
	31662
	25388
	61642
	34072
	81249
	35648
	56891
	69352
	48373
	45578
	78540
	81788

	49
	95012
	68379
	93526
	70765
	10592
	04542
	76463
	54328
	02349
	17247
	28865
	14777
	62730
	92277

	50
	15664
	10493
	20492
	38391
	91132
	21999
	59516
	81652
	27195
	48223
	46751
	22923
	32261
	85653


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	51
	16408
	81899
	04153
	53381
	79401
	21438
	83035
	92350
	36693
	31238
	59649
	91754
	72772
	02338

	52
	18629
	81953
	05520
	91962
	04739
	13092
	97662
	24822
	94730
	06496
	35090
	04822
	86774
	98289

	53
	73115
	35101
	47498
	87637
	99016
	71060
	88824
	71013
	18735
	20286
	23153
	72924
	35165
	43040

	54
	57491
	16703
	23167
	49323
	45021
	33132
	12544
	41035
	80780
	45393
	44812
	12515
	98931
	91202

	55
	30405
	83946
	23792
	14422
	15059
	45799
	22716
	19792
	09983
	74353
	68668
	30429
	70735
	25499

	56
	16631
	35006
	85900
	98275
	32388
	52390
	16815
	69298
	82732
	38480
	73817
	32523
	41961
	44437

	57
	96773
	20206
	42559
	78985
	05300
	22164
	24369
	54224
	35083
	19687
	11052
	91491
	60383
	19746

	58
	38935
	64202
	14349
	82674
	66523
	44133
	00697
	35552
	35970
	19124
	63318
	29686
	03387
	59846

	59
	31624
	76384
	17403
	53363
	44167
	64486
	64758
	75366
	76554
	31601
	12614
	33072
	60332
	92325

	60
	78919
	19474
	23632
	27889
	47914
	02584
	37680
	20801
	72152
	39339
	34806
	08930
	85001
	87820

	61
	03931
	33309
	57047
	74211
	63445
	17361
	62825
	39908
	05607
	91284
	68833
	25570
	38818
	46920

	62
	74426
	33278
	43972
	10119
	89917
	15665
	52872
	73823
	73144
	88662
	88970
	74492
	51805
	99378

	63
	09066
	00903
	20795
	95452
	92648
	45454
	09552
	88815
	16553
	51125
	79375
	97596
	16296
	66092

	64
	42238
	12426
	87025
	14267
	20979
	04508
	64535
	31355
	86064
	29472
	47689
	05974
	52468
	16834

	65
	16153
	08002
	26504
	41744
	81959
	65642
	74240
	56302
	00033
	67107
	77510
	70625
	28725
	34191

	66
	21457
	40742
	29820
	96783
	29400
	21840
	15035
	34537
	33310
	06116
	95240
	15957
	16572
	06004

	67
	21581
	57802
	02050
	89728
	17937
	37621
	47075
	42080
	97403
	48626
	68995
	43805
	33386
	21597

	68
	55612
	78095
	83197
	33732
	05810
	24813
	86902
	60397
	16489
	03264
	88525
	42786
	05269
	92532

	69
	44657
	66999
	99324
	51281
	84463
	60563
	79312
	93454
	68876
	25471
	93911
	25650
	12682
	73572

	70
	91340
	84979
	46949
	81973
	37949
	61023
	43997
	15263
	80644
	43942
	89203
	71795
	99533
	50501

	71
	91227
	21199
	41935
	27022
	84067
	05462
	35216
	14486
	29891
	68607
	41867
	14951
	91696
	85065

	72
	50001
	38140
	66321
	19924
	72163
	09538
	12151
	06878
	91903
	18749
	34405
	56087
	82790
	70925

	73
	65390
	05224
	72958
	28609
	81406
	39147
	25549
	48542
	42627
	45233
	57202
	94617
	23772
	07896

	74
	27504
	96131
	83944
	41575
	10573
	08619
	64482
	73923
	36152
	05184
	94142
	25299
	84387
	34925

	75
	37169
	94851
	39117
	89632
	00959
	16487
	65536
	49071
	39782
	17095
	02330
	73401
	00275
	48280

	76
	11508
	70225
	51111
	38351
	19444
	66499
	71945
	05422
	13442
	78675
	84081
	66938
	93654
	39894

	77
	37449
	30362
	06694
	54690
	04052
	53115
	62757
	95348
	78662
	11163
	81651
	50245
	34971
	52924

	78
	46515
	70331
	85922
	38329
	57015
	15765
	97161
	17869
	45349
	61796
	66345
	81073
	49106
	79860

	79
	30986
	81223
	42416
	58353
	21532
	30502
	32305
	86482
	05174
	07901
	54339
	58861
	74818
	46942

	80
	63798
	64995
	46583
	09785
	44160
	78128
	83991
	42865
	92520
	83531
	80377
	35909
	81250
	54238

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	81
	82486
	84846
	99254
	67632
	43218
	50076
	21361
	64816
	51202
	88124
	41870
	52689
	51275
	83556

	82
	21885
	32906
	92431
	09060
	64297
	51674
	64126
	62570
	26123
	05155
	59194
	52799
	28225
	85762

	83
	60336
	98782
	07408
	53458
	13564
	59089
	26445
	29789
	85205
	41001
	12535
	12133
	14645
	23541

	84
	43937
	46891
	24010
	25560
	86355
	33941
	25786
	54990
	71899
	15475
	95434
	98227
	21824
	19585

	85
	97656
	63175
	89303
	16275
	07100
	92063
	21942
	18611
	47348
	20203
	18534
	03862
	78095
	50136

	86
	03299
	01221
	05418
	38982
	55758
	92237
	26759
	86367
	21230
	98442
	08303
	56613
	91511
	75928

	87
	79626
	06484
	03574
	17668
	07785
	76020
	79924
	25651
	83325
	88428
	85076
	72811
	22717
	50585

	88
	85636
	68335
	47539
	03129
	65651
	11977
	02510
	26113
	99447
	68645
	34327
	15152
	55230
	93448

	89
	18039
	14367
	61337
	06177
	12143
	46609
	32989
	74014
	64708
	00533
	35398
	58408
	13261
	47908

	90
	08362
	15656
	60627
	36478
	65648
	16764
	53412
	09013
	07832
	41574
	17639
	82163
	60859
	75567

	91
	79556
	29068
	04142
	16268
	15387
	12856
	66227
	38358
	22478
	73373
	88732
	09443
	82558
	05250

	92
	92608
	82674
	27072
	32534
	17075
	27698
	98204
	63863
	11951
	34648
	88022
	56148
	34925
	57031

	93
	23982
	25835
	40055
	67006
	12293
	02753
	14827
	23235
	35071
	99704
	37543
	11601
	35503
	85171

	94
	09915
	96206
	05908
	97901
	28395
	14186
	00821
	80703
	70426
	75647
	76310
	88717
	37890
	40129

	95
	59037
	33300
	26695
	62247
	69927
	76123
	50842
	43834
	86654
	70959
	79725
	93872
	28117
	19233

	96
	42488
	78077
	69882
	61677
	34136
	79180
	97526
	43092
	04098
	73571
	80799
	76536
	71255
	64239

	97
	46764
	86273
	63003
	93017
	31204
	36692
	40202
	35275
	57306
	55543
	53203
	18098
	47625
	88684

	98
	03237
	45430
	55417
	63282
	90816
	17349
	88298
	90183
	36600
	78406
	06216
	95787
	42579
	90730

	99
	86591
	81482
	52667
	61582
	14972
	90053
	89534
	76036
	49199
	43716
	97548
	04379
	46370
	28672

	100
	38534
	01715
	94964
	87288
	65680
	43772
	39560
	12918
	86537
	62738
	19636
	51132
	25739
	56947


Πράσινο λαδί


L*  =�
48,13�
�
a* =�
0,16�
�
b* =�
17,03�
�






Ξύλινο


Πληρωτικό








α1








α1








α1








α 1    





α1








Ελαστικό Τακούνι









[image: image48.png]


_1253140344.doc
[image: image1.png]Q > T Le @ 5
|
TOTTTT 1 7 T
[ - (3} | ST S
[ -l — - ¢
5 ot B ELYS N
] L 1.
P Se
i o L : 1
© |
— — — o e
f ! —
T . It Nl
{ 3 [ lﬁu
¢ b 4 ~4c
{ L. T
o 7 ,
1 - T | - |
[ — - U S 1}
0 e M@-‘ _ B .m.,! Pt A_I_ur!%
i L |
: P/ |
~ v‘.l,
| .. .Lw_m |
! L |
— S

1o






�












