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1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1 Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας των μαύρων αδιάβροχων μανδυών βαθμοφόρων (Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) εφεξής καλούμενο καμπαρντίνα βαθμοφόρων, για τις ανάγκες του Π. Ναυτικού.

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
2.1 Νομοθεσία
2.1.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.1.2 Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.1.3 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1090/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση της περμεθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 8 και 18.
2.1.4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.1.5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για τις ονομασίες των υφάνσιμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.1.6 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄ /08-08-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.2 Πρότυπα
2.2.1 EN ISO 105-A01, «Textiles - Tests for color fastness - Part A01: General principles of testing».
2.2.2 EN ISO 105-B01, «Textiles - Tests for color fastness - Part B01: Color fastness to light: Daylight».
2.2.3 EN ISO 105-B02, «Textiles - Tests for color fastness - Part B02: Color fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test». 
2.2.4 EN ISO 105-C06, «Textiles - Tests for color fastness - Part C06: Color fastness to domestic and commercial laundering».
2.2.5 EN ISO 105-D01, «Textiles - Tests for color fastness - Part D01: Color fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent».
2.2.6 EN ISO 105-E04, «Textiles - Tests for color fastness - Part E04: Color fastness to perspiration».
2.2.7 ΕΝ ISO 105-J01, «Textiles - Tests for color fastness - Part J01: General principles for measurement of surface color».
2.2.8 EN ISO 105-J03 «Textiles - Tests for color fastness - Part J03: Calculation of color differences».
2.2.9 EN ISO 105-X12, «Textiles - Tests for color fastness - PartX12: Color fastness to rubbing».
2.2.10 EN ISO 1833-1, «Textiles quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing».
2.2.11 EN ISO 1833-2, “Textiles quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fiber mixtures».
2.2.12 EN ISO 3071, «Textiles - Determination of pH of aqueous extract».
2.2.13 ΕΝ ISO 3758, «Textiles - Care labeling code using symbols».
2.2.14 EN ISO 3759, «Textiles - Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garments in tests for determination of dimensional change».
2.2.15 EN ISO 5077, «Textiles - Determination of dimensional change in washing and drying».
2.2.16 EN ISO 6330, «Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing».
2.2.17 ΕΝ ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις».
2.2.18 ΕΝ 13698-1:2003 «Pallet production specification - Part 1: Construction specification for 800 mm x 1200 mm flat wooden pallets».
2.2.19 EN ISO 13934-1, «Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method». 
2.2.20 EN ISO 13934-2, «Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method».
2.2.21 EN ISO/IEC 17050-1, «Conformity assessment - Supplier’s declaration of conformity - Part 1: General requirements».
2.2.22 EN 1049-2, «Textiles - Fabrics - Determination of number of threads per unit length». 
2.2.23 EN 12127, «Textiles - Fabrics - Determination of mass per unit area using small samples».
2.2.24 ΕΝ 14362-1, «Textiles - Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting fibres».
2.2.25 ΕΝ 14362-3 “Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminobenzene».
2.2.26 ISO 7211-1, «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 1: Methods for the presentation of a weave diagram and plans for drafting, denting and lifting».
2.2.27 ISO 7211-5, «Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis- Part 5:  Determination of linear density of yarn removed from fabric». 
2.2.28 EN 20105-A02, «Textiles - Tests for color fastness - Part A02: Grey scale for assessing change in color».
2.2.29 BS 4162:1983 «Test methods for buttons».
2.2.30 Oekotex® Standard 100 (Σύστημα απονομής οικολογικού σήματος).

2.3 ΤΠ
2.3.1Οι γενικοί όροι του βιβλίου «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων» του Υπ. Εμπορίου τεύχος Α΄, Έκδοση 3η, 1988.
2.3.3  ΚΕΦΝ Ν-1232Η 2013, που καταργείται με την παρούσα.

2.4 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.1 Η ταξινόμηση των μαύρων αδιάβροχων καπαρντινών βαθμοφόρων (Αξιωματικών και Υπαξιωματικών) είναι συναρτήσει των μεγεθών και των διαστάσεων τους. Στο εφοδιαστικό σύστημα του ΠΝ η ταξινόμηση τους γίνεται με τους Ναυτικούς Αριθμούς Ταξινόμησης (ΝΑΤ) και παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι «Διαστάσεις – Ταξινόμηση» της κατωτέρω § 4.2.1

3.2 Οι μαύρες καπαρντίνες της § 1 ανήκουν στην κλάση (Group Class) 8405 «Outwear men’s» και (Group Class) 8410 «Outwear women’s» κατά NATO ACodP-2/3.

3.3 Ο κωδικός των μανδυών της § 1, κατά CPV είναι: 18223200-5 (Επενδύτες).

4  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1 Ορισμός υλικού
4.1.1 Το μήκος της μαύρης αδιάβροχης καμπαρντίνας είναι ανάλογο του μεγέθους της και φτάνει περίπου σε απόσταση 17 έως 20 cm κάτω από το γόνατο.
4.1.2 Οι μαύρες αδιάβροχες καπαρντίνες είναι δύο (2) τύπων: 
4.1.2.1  Τύπος Ι, Καμπαρντίνες Αξιωματικών οι οποίες φέρουν εξωτερικά και ακριβώς πάνω από την ραφή του ώμου, πτερύγια (για την τοποθέτηση επωμίδων). 
4.1.2.2 Τύπος ΙΙ, Καμπαρντίνες Υπαξιωματικών, οι οποίες δεν φέρουν πτερύγια (επωμίδων), αλλά φέρουν στο αριστερό μανίκι κατάλληλων διαστάσεων ραφτό αρσενικό τμήμα αυτόδετης ταινίας (ταινία τ. Velcro).

4.2 Φυσικά χαρακτηριστικά 
4.2.1 Διαστάσεις
Οι κατασκευαστικές διαστάσεις της μαύρης αδιάβροχης καμπαρντίνας (Τύπος Ι, Αξιωματικών) παρουσιάζονται στο κατωτέρω Σχέδιο Ι και τα δεδομένα της κάθε διάστασης για καθένα μέγεθος, δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα Ι «Διαστάσεις – Ταξινόμηση».

























ΣΧΕΔΙΟ Ι
ΚΑΜΠΑΡΝΤΊΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΤΥΠΟΣ Ι)
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Σημείωση: Το ανωτέρω Σχέδιο Ι  αναπαριστά την καμπαρντίνα Αξιωματικών (Τύπος Ι).
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Η καμπαρντίνα των Υπαξιωματικών (Τύπος ΙΙ) θα είναι όμοια πλην των πτερυγίων στους ώμους και θα φέρει στο αριστερό μανίκι κατάλληλων διαστάσεων θηλυκό τμήμα αυτόδετης ταινίας (ταινία τ. Velcro).

	ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ (ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ) ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ
ΑΞ/ΚΩΝ
ΤΥΠΟΣ Ι
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑ
ΥΠΑΞ/ΚΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΙΙ
	ΜΕΓΕΘΟΣ
	ΗΜΙΠ/ΡΕΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ
(Α)
	ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ)
(Β)
	ΠΛΑΤΟΣ ΣΤΡΙΦΩΜΑΤΟΣ

(Γ)
	ΠΛΑΤΟΣ ΩΜΩΝ
(Δ)
	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
(Ε)
	ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ
(ΣΤ)
	ΤΑΛΙΑ
(Ζ)
	ΜΗΚΟΣ ΖΩΝΗΣ
(Η)
	ΠΙΣΩ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
(Θ)

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4265
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4272
	1 (XS)
	59,5
	58
	61,5
	48,5
	105
	60
	58
	137
	39-40

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4266
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4273
	2 (S)
	61
	60
	64
	50
	107
	62,5
	59
	137
	39-40

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4267
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4274
	3 (M)
	62
	61
	65
	51
	109
	65
	60
	138
	39-40

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4268
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4275
	4 (L)
	63,5
	62
	66
	52
	111
	66,5
	61
	138
	39-40

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4269
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4276
	5 (XL)
	65,5
	64
	68
	53,5
	113
	68
	61
	140
	39-40

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4270
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4277
	6 (XXL)
	68
	66
	69
	54,5
	115
	70
	62
	140
	39-40

	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4271
	8405-ΝΤ-ΒΒ1-4278
	7 (XXXL)
	70
	67
	69
	56
	116
	71,5
	62
	141
	39-40



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε cm. Για όλες τις διαστάσεις δίνεται ανοχή ±1cm. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις θα παίρνονται με την καμπαρντίνα (μανδύα) κουμπωμένη, ακουμπισμένη επίπεδα και σε χαλαρή κατάσταση.
(Α)  Ημιπερ/ρια Στήθους:  Η μέτρηση λαμβάνεται στο εμπρόσθιο μέρος της καμπαρντίνας στη βάση των μασχαλών από τη μια πλαϊνή ραφή ως την άλλη.
(Β)  Πλάτος Μέσης (στο σημείο της ζώνης): Η μέτρηση λαμβάνεται στο εμπρόσθιο μέρος της καμπαρντίνας στο ύψος της μέσης (στο σημείο που «τελειώνει» η τάλια, περίπου στο σημείο του αφαλού) από τη μια πλαϊνή ραφή ως την άλλη.
(Γ) Πλάτος στριφώματος:  Η μέτρηση λαμβάνεται στο εμπρόσθιο μέρος της καμπαρντίνας στο τελείωμα αυτής (στο στρίφωμα αυτής)
κατά μήκος της νοητής ραφής της πλάτης (κάτω από τους ώμους, στο ύψος των μανικιών) και από ραφή μανικιού σε ραφή μανικιού (Βλ. Σχέδιο Ι).
(Δ) Πλάτος Ώμων: Η μέτρηση λαμβάνεται στο οπίσθιο μέρος της καμπαρντίνας κατά μήκος της νοητής ευθείας στο ύψος των ώμων (από ώμο σε ώμο) στο σημείο ραφής του μανικιού με τη πλάτη (κορμό).
(Ε)  Μήκος Πλάτης:  Η μέτρηση λαμβάνεται από τη ραφή ένωσης του γιακά με την πλάτη (στο μέσο της ραφής αυτής) έως το τελείωμα του κάτω άκρου της καμπαρντίνας .
(ΣΤ) Μήκος Μανικιού: Η μέτρηση λαμβάνεται από τη ραφή ένωσης του μανικιού με τον ώμο (μανικοκόλληση) από την εξωτερική πλευρά ως το κατώτερο άκρο του μανικιού.
(Ζ) Τάλια:   Η μέτρηση λαμβάνεται στο οπίσθιο μέρος της καμπαρντίνας από την ραφή του γιακά μέχρι το ύψος της μέσης. Είναι δηλαδή η κατακόρυφη απόσταση από τον γιακά μέχρι την νοητή ευθεία που σχηματίζει η ύπαρξη της ζώνης. Επιπρόσθετα στο τέλος της απόστασης αυτής ράβονται τα πλαϊνά θυλάκια συγκράτησης της ζώνης.
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(Θ) Πίσω Άνοιγμα Κάτω άκρου: Μετράται η κάθετη απόσταση του πίσω ανοίγματος από την ραφή του μέχρι το κάτω άκρο της καμπαρντίνας.
4.2.2 Εξωτερικό ύφασμα καμπαρντίνας
4.2.2.1 Σύνθεση υφάσματος εξεταζόμενο είτε με τις οδηγίες Κανονισμού § 2.1.5, είτε με τα ΕΝ ISO 1833-1 και ΕΝ ISO 1833-2 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, (ανοχές ως Πίνακας  Προσθήκης ΙΙ): 65% ± 3% Πολυεστέρας  –  35% ± 3% Βαμβάκι
4.2.2.2 Βάρος υφάσματος, κατά ΕΝ 12127 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, κατ’ ελάχιστο (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης ΙΙ): 245 g/m2. 
4.2.2.3 Ύφανση, κατά ISO 7211-1 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: Διαγώνιος 2/2.
4.2.2.4 Τίτλος νήματος, κατά ISO 7211-5 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο: 
4.2.2.4.1 Στημόνι: 34/1 Nm  Καρντέ.
4.2.2.4.2 Υφάδι:    27/1 Nm Καρντέ.
4.2.2.5 Τίτλος ινών πολυεστέρα : 3-4 Denier
4.2.2.6  Πυκνότητα κλωστών/cm, κατά EN 1049-2 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, κατ’ ελάχιστο, (ανοχές ως Πίνακας  Προσθήκης ΙΙ):
4.2.2.6.1 Στημόνι:  48. 
4.2.2.6.2 Υφάδι:     27.
4.2.2.7 Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων ([Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077, (μετά από προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3759) με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 4M και διαδικασία στεγνώματος C “Flat dry” του προτύπου ΕΝ ISO 6330] ή άλλο  ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης ΙΙ, μετρούμενες πέρα από την παρακάτω αναφερόμενη αποδεκτή διακύμανση):    
4.2.2.7.1 Στημόνι:  	± 2,5 %. 
4.2.2.7.2 Υφάδι:     	± 2,5 %.
4.2.2.8 Αντοχή χρωματισμού (βαθμολογημένη σύμφωνα με την κλίμακα των Μπλε για την αντοχή χρωματισμού στο φως κατά ΕΝ ISO 105-B01 και για τις λοιπές αντοχές σύμφωνα με την κλίμακα του Γκρι κατά ΕΝ ISO 105-A01 και EN 20105-A02,  (ανοχές ως Πίνακας  Προσθήκης ΙΙ):
4.2.2.8.1 Στη ξηρή τριβή, κατά EN ISO 105-X12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.2.8.2 Στην υγρή τριβή, κατά EN ISO 105-X12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 3-4.
4.2.2.8.3 Στον ιδρώτα, κατά EN ISO 105-E04 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.2.8.4 Στο στεγνό καθ/σμα κατά EN ISO105-D01 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.2.8.5 Στο ηλιακό φως, κατά ΕΝ ISO 105-B01 ή ισοδύναμο πρότυπο ή φωτισμός λυχνίας Xenon, κατά EN ISO 105-Β02 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 5.
4.2.2.9 Το ύφασμα της καμπαρντίνας θα έχει υποστεί φινίρισμα αδιαβροχίας
Έλεγχος αδιαβροχίας (Spray test), κατά EN ISO 4920 ή άλλο τεχνικώς ισοδύναμο πρότυπο κατ’ ελάχιστον (min):
4.2.2.9.1 Στο ύφασμα ως έχει: 								100.
4.2.2.9.2 Μετά (3) πλύσεις με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 7Α:     	 	  90.
4.2.2.9.3 Μετά από στεγνό καθάρισμα (ξηρό καθάρισμα):				  90.
4.2.2.10 pH: Η τιμή του pH του υδατικού διαλύματος (εκχυλίσματος) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 3071 θα είναι: 4,0 - 7,5.

4.2.2.11  Απόχρωση - Βαφή  
4.2.2.11.1 Απόχρωση 
Η απόχρωση του υφάσματος της αδιάβροχης καμπαρντίνας θα είναι μαύρη.
Η απόχρωση του πρότυπου μαύρου υφάσματος της καμπαρντίνας (Standard Δείγμα Υπηρεσίας) δίνεται (καθορίζεται) από τις ακόλουθες τιμές ανάκλασης: 






	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ (ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ)
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (STANDARD ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΜΑΥΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΑΣ

	ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ, λ
(nm)
	ΑΝΑΚΛΑΣΗ, %
(Reflectance, %)

	400
	2,20500

	410
	2,16167

	420
	2,12333

	430
	2,09167

	440
	2,12500

	450
	2,08000

	460
	2,08167

	470
	2,08167

	480
	2,09167

	490
	2,09167

	500
	2,06667

	510
	2,09167

	520
	2,08833

	530
	2,07000

	540
	2,04333

	550
	2,00000

	560
	1,96167

	570
	1,95833

	580
	1,95000

	590
	1,95333

	600
	1,96833

	610
	1,97833

	620
	1,98500

	630
	2,01167

	640
	2,12667

	650
	2,29167

	660
	2,54333

	670
	3,07167

	680
	4,12833

	690
	5,97167

	700
	8,74667




Από τις τιμές του ανωτέρω Πίνακα προκύπτουν οι ακόλουθες χρωματικές συντεταγμένες του χώρου CIE L*,a*,b* (D65 / 100):   
	L* =
	15,657

	a* =
	  0,251

	b* =
	- 0,564


				
4.2.2.11.2  Χρωματομετρική Σύγκριση Αποχρώσεων (Του Προτύπου Δείγματος της Υπηρεσίας σε σχέση με τα υπό παραλαβή υλικά): 
4.2.2.11.2.1 Θα χρησιμοποιηθεί σύστημα χρωματομετρίας (φασματοφωτόμετρο ανάκλασης) με γεωμετρία μέτρησης d / (0º έως 10º) ή (0º έως 10º) / d (d: διαχεόμενος φωτισμός ή διαχεόμενη παρατήρηση) με πρότυπο φωτισμό τον CIE Standard Illuminant D65 και με τον πρότυπο παρατηρητή 10° CIE Standard Observer 1964. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται συμπεριλαμβανομένης της γυαλάδας (specular included) και του UV της λάμπας Xenon (UV included). Η διάμετρος της οπής μέτρησης του φασματοφωτομέτρου (apperture) θα είναι  μεγαλύτερη από 1,2 cm. 
4.2.2.11.2.2 Οι μετρήσεις θα γίνονται σε τρία (3) διαφορετικά σημεία  σε κάθε τεμάχιο του δείγματος § 6.2.3.2 μετρώντας το κάθε σημείο δύο (2) φορές με διαφορετικό προσανατολισμό που θα διαφέρει κατά 90º  (υφάδι - στημόνι). Τα προς εξέταση σημεία θα είναι διπλωμένα δύο (2) φορές προκειμένου από τη μέτρηση να μην επηρεάζονται από την επιφάνεια στήριξης του δείγματος. Η επιφάνεια στήριξης θα είναι κατά προτίμηση κάποιου ουδέτερου γκρι  χρώματος.
4.2.2.11.2.3 Από τις ληφθείσες έξι (6) μετρήσεις, το σύστημα  χρωματομετρίας (φασματο-φωτόμετρο ανάκλασης) εξάγει έξι (6) τιμές των L*,a*,b*. Απ’ αυτές εξάγεται ο μέσος όρος (Μ.Ο.) για κάθε συντεταγμένη (L*,a*,b*) που θα εκφράζει τις χρωματικές συντεταγμένες του δείγματος § 6.2.2.1.
4.2.2.11.2.4 Ο έλεγχος της απόχρωσης των υπό παραλαβή καμπαρντινών θα γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία των §§ 4.2.11.2.1 έως 4.2.11.2.3, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός της χρωματικής διαφοράς  ΔΕcmc(2:1) του δείγματος ως προς το Πρότυπο Δείγμα Υπηρεσίας, θα δίδεται με τη χρήση της παρακάτω εξίσωσης CMC(2:1): ΔΕcmc(2:1) = [(ΔL*/2SL)2 + (ΔC*ab/Sc)2 + (ΔH*ab/SH)2] ½ (βλ. ΕΝ ISO 105 Part J01 & J03).
4.2.2.11.2.5 Για την εξαγόμενη χρωματική διαφορά ΔΕcmc(2:1) θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην § 6.2.4.9.

4.2.2.11.3 Βαφή
Κατά τη βαφή του μαύρου σύμμικτου υφάσματος κατασκευής της καμπαρντίνας, απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώνουν με αναγωγική διάσπαση των αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 8 του Κανονισμού § 2.1.1 ή/και αζωχρωστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 9 του ιδίου κανονισμού σε όρια και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσπίζονται στο Παράρτημα XVII του εν λόγω Κανονισμού. 

4.2.3  Μαύρο Ύφασμα  Φόδρας:
4.2.3.1  Σύνθεση υφάσματος εξεταζόμενο είτε με τις οδηγίες Κανονισμού § 2.1.5, είτε με τα ΕΝ ISO 1833-1 και ΕΝ ISO 1833-2 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, (ανοχές ως Πίνακας  Προσθήκης Ι): 90% ± 3% Πολυεστέρας  –  10% ± 3% βαμβάκι
4.2.3.2 Βάρος υφάσματος, κατά ΕΝ 12127 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, κατ’ ελάχιστο (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης Ι): 105 g/m2. 
4.2.3.3 Ύφανση, κατά ISO 7211-1 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο:  Απλή 1/1 ή Διαγώνιος 2/1. 
4.2.3.4 Τίτλος νήματος, κατά ISO 7211-5 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης Ι):
4.2.3.4.1 Στημόνι:  	45 Νe Καρντέ.
4.2.3.4.2 Υφάδι:     	45 Ne Καρντέ.
4.2.3.5  Πυκνότητα κλωστών/cm, κατά EN 1049-2 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, κατ’ ελάχιστο (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης Ι):
4.2.3.5.1 Στημόνι:  	44. 
4.2.3.5.2 Υφάδι:     	30.
4.2.3.6 Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων ([Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077, (μετά από προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3759) με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 4Ν και διαδικασία στεγνώματος C “Flat dry” του προτύπου ΕΝ ISO 6330] ή άλλο  ισοδύναμο πρότυπο με αποδεκτά όρια τα παρακάτω (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης Ι):    
4.2.3.6.1 Στημόνι:  	± 3,5 %. 
4.2.3.6.2 Υφάδι:     	± 2,5 %.
4.2.3.7 Αντοχή χρωματισμού (βαθμολογημένη σύμφωνα με την κλίμακα των Μπλε για την αντοχή χρωματισμού στο φως κατά ΕΝ ISO 105-B01 και για τις λοιπές αντοχές σύμφωνα με την κλίμακα του Γκρι κατά ΕΝ ISO 105-A01 και EN 20105-A02,  (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης Ι):
4.2.3.7.1 Στη ξηρή τριβή, κατά EN ISO 105-X12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.3.7.2 Στην υγρή τριβή, κατά EN ISO 105-X12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 3-4.
4.2.3.7.3 Στον ιδρώτα, κατά EN ISO 105-E04 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.3.7.4 Στο στεγνό καθάρισμα κατά EN ISO105-D01 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.3.7.5 Στο ηλιακό φως, κατά ΕΝ ISO 105-B01 ή ισοδύναμο πρότυπο ή φωτισμός λυχνίας Xenon, κατά EN ISO 105-Β02 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4.
4.2.3.8 pH: Η τιμή του pH του υδατικού διαλύματος (εκχυλίσματος) του υφάσματος της μαύρης σύμμικτης εσωτερικής φόδρας, σύμφωνα με το ΕΝ ISO 3071 θα είναι: 4,0 - 7,5.

4.2.3.8 Βαφή
Κατά τη βαφή του μαύρου σύμμικτου συνθετικού υφάσματος της φόδρας, απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώνουν με αναγωγική διάσπαση των αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 8 του Κανονισμού § 2.1.1 ή/και αζωχρωστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 9 του ιδίου κανονισμού σε όρια και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσπίζονται στο Παράρτημα XVII του εν λόγω Κανονισμού. 

4.2.4  Μαύρο Ύφασμα Τσόχας  Εσωτερικής Επένδυσης:
4.2.4.1  Σύνθεση υφάσματος εξεταζόμενο είτε με τις οδηγίες Κανονισμού § 2.1.5, είτε με τα ΕΝ ISO 1833-1 και ΕΝ ISO 1833-2 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, (ανοχές ως Πίνακας  Προσθήκης ΙΙ): 60% ± 3% Πολυεστέρας - 40% ± 3% Μαλλί.
4.2.4.2 Βάρος υφάσματος, κατά ΕΝ 12127 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, κατ’ ελάχιστο (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης ΙΙ):  290 g/m2. 
4.2.4.3 Ύφανση, κατά ISO 7211-1 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο:  Πίλημα (Τσόχα). 
4.2.4.4 Έλεγχος μεταβολής διαστάσεων ([Μετρούμενη κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 5077, (μετά από προετοιμασία και μαρκάρισμα με το πρότυπο ΕΝ ISO 3759) με διαδικασία πλυσίματος (βαθμίδα) 3G και διαδικασία στεγνώματος C “Flat dry” του προτύπου ΕΝ ISO 6330] ή άλλο  ισοδύναμο πρότυπο με αποδεκτά όρια τα παρακάτω (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης ΙΙ):    
4.2.4.4.1 Στημόνι:  	± 3,0 %. 
4.2.4.4.2 Υφάδι:     	± 3,0 %.
4.2.4.5 Αντοχή χρωματισμού (βαθμολογημένη σύμφωνα με την κλίμακα των Μπλε για την αντοχή χρωματισμού στο φως κατά ΕΝ ISO 105-B01 και για τις λοιπές αντοχές σύμφωνα με την κλίμακα του Γκρι κατά ΕΝ ISO 105-A01 και EN 20105-A02,  (ανοχές ως Πίνακας Προσθήκης ΙΙ):
4.2.4.5.1 Στη ξηρή τριβή, κατά EN ISO 105-X12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.4.5.2 Στην υγρή τριβή, κατά EN ISO 105-X12 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 3-4.
4.2.4.5.3 Στον ιδρώτα, κατά EN ISO 105-E04 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.4.5.4 Στο στεγνό καθάρισμα κατά EN ISO105-D01 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4.
4.2.4.5.5 Στο ηλιακό φως, κατά ΕΝ ISO 105-B01 ή ισοδύναμο πρότυπο ή φωτισμός λυχνίας Xenon, κατά EN ISO 105-Β02 ή ισοδύναμο πρότυπο: βαθμός 4-5.
4.2.4.6 pH: Η τιμή του pH του υδατικού διαλύματος (εκχυλίσματος) του μαύρου σύμμικτου υφάσματος τσόχας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 3071 θα είναι: 4,0 - 7,5.

4.2.4.6 Βαφή
Κατά τη βαφή του μαύρου σύμμικτου υφάσματος τσόχας της εσωτερικής επένδυσης, απαγορεύεται η χρήση αζωχρωμάτων που ενδέχεται να απελευθερώνουν με αναγωγική διάσπαση των αζωομάδων, μία ή περισσότερες από τις αρωματικές αμίνες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 8 του Κανονισμού § 2.1.1 ή/και αζωχρωστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα 9 του ιδίου κανονισμού σε όρια και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές που θεσπίζονται στο Παράρτημα XVII του εν λόγω Κανονισμού.

4.2.4.7 Αντισκορική Επεξεργασία 
4.2.4.7.1 Το σύμμικτο μάλλινο ύφασμα  θα έχει υποστεί αντισκορική επεξεργασία. Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την προσφορά τους αλλά και ο μειοδότης θα δηλώνει το εμπορικό προϊόν και το δραστικό συστατικό αυτού που θα χρησιμοποιήσει κατά την αντισκορική επεξεργασία του υφάσματος.
4.2.4.7.2 Ένα αντισκορικό προϊόν (Insect Resistant (IR) agent) γίνεται αποδεκτό και σύμφωνο με την παρούσα ΠΕΔ, εφόσον η δραστική του ουσία είναι τέτοια που να πληροί και να ικανοποιεί το ελάχιστο αποδεκτό όριο της στήλης με α/α 3 «LEVEL 3 minimum (% w/w) Insect resist agent (as % product) on the wool» του Πίνακα 2 της κατωτέρω § 4.2.4.7.4, ύστερα από τις προβλεπόμενες δοκιμές αντοχών χρωματισμού μετά από 3 κύκλους στεγνού καθαρίσματος, (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προδιαγραφή § 2.3.1 [CP-4 Woolmark Company) ή σε νεώτερη έκδοση αυτής]. 
Το προϊόν αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις εγκεκριμένες ουσίες κατά την            ΤΠ § 2.3.1 και να πληροί τα αναφερόμενα όρια του επιπέδου 3 (Level 3) στον Πίνακα της ίδιας ΤΠ. 
4.2.4.7.3 Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η εφαρμογή της ουσίας Μitin FF κατά την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση μάλλινων ειδών εντός της Ε.Ε, Ελβετίας και Νορβηγίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό § 2.1.2.

	Πίνακας 1
Ελάχιστα αποδεκτά όρια  δραστικών συστατικών

	Ονομασία δραστικού συστατικού
	Minimum Concentration
after Fastness Testing as active (ppm or mg/kg)

	
	Level 1
	Level 2
	Level 3
	Level 4
	Level 5

	Permethrin
	35
	35
	75
	181
	181

	Bifenthrin
	
	
	
	6,6
	6,6

	Chlorofenapyr
	47
	47
	54
	70
	70

	Sulcofuron
	3175
	3175
	3175
	3175
	3175



4.2.4.7.4 Ο πίνακας που ακολουθεί (ο οποίος είναι ενδεικτικός, καθόσον τα δεδομένα του προκύπτουν από στοιχεία των κατασκευαστικών οίκων) αναφέρει την ελάχιστη συγκέντρωση εμπορικών αντισκορικών σκευασμάτων / προϊόντων (IR agents), τα οποία αντιστοιχούν στην καθορισμένη συγκέντρωση της δραστικής ουσίας % w/w, για το    επίπεδο 3 (Level 3) και πρέπει να είναι παρόντα στο μαλλί προκειμένου να συμμορφώνεται  με τα όρια (του αυτού επιπέδου) ανωτέρω Πίνακα 1 (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ΤΠ § 2.3.1 ή σε νεώτερη έκδοση αυτής) 

	Πίνακας 2

	A/A
	Commercial IR agent

	LEVEL 3
minimum (% w/w)
Insect resist agent (as
% product) on the wool
	Δραστικό
Συστατικό

	1
	Antitarma NTC
	0,107
	Permethrin


	2
	Antitarma NTC/60
	0,179
	

	3
	Bematin 988
	0,063
	

	4
	Berlintarm
	0,092
	

	5
	Edolan ETS
	0,062
	

	6
	Eulan SPN
	0,075
	

	7
	Eulan SPA -01
	0,075
	

	8
	Fermentol 2000 (10%)
	0,075
	

	9
	Fermentol 2000 (12%)
	0,063
	

	10
	Insecta EC 12
	0,063
	

	11
	JF-86
	0,129
	

	12
	Konservan P10
	0,075
	

	13
	Lixawin MIP
	0,075
	

	14
	Meythrin A
	0,075
	

	15
	Molantin SP
	0,075
	

	16
	Mystox CMP
	0,063
	

	17
	Mystox MP
	0,136
	

	18
	NearMust MP
	0,075
	Να καθοριστεί

	19
	Nymcide TE
	0,075
	Permethrin

	20
	Perigen New
	0,062
	Να καθοριστεί

	21
	Pythrin WB
	0,073
	Permethrin


Σημείωση: Για τα εμπορικά προϊόντα με α/α 18 και 20, πρέπει το δραστικό τους συστατικό να δηλωθεί και να εμπίπτει σε μία εκ των τεσσάρων δραστικών συστατικών του ανωτέρω Πίνακα 1. Τούτο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την κατάθεση του/(ων) κατάλληλου εντύπου/(ων) της κατασκευάστριας εταιρείας του IR agent, προκειμένου να ελεγχθεί κατά το στάδιο του εργαστηριακού ελέγχου.

4.2.4.7.5 Κάποια από τα ανωτέρω εμπορικά προϊόντα ενδέχεται κατά το στάδιο κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, ή κατά την εφαρμογή της αντισκορικής ουσίας στο μάλλινο ύφασμα, να εμπίπτουν σε απαγορεύσεις ή/και περιορισμούς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, θα επιτρέπεται αποκλειστικά η διάθεση και η χρήση της δραστικής ουσίας του αντισκορικού προϊόντος στην αγορά της ΕΕ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ως §§ 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.3, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, συμπληρώνεται και είναι σε ισχύ. Επομένως, είναι υποχρέωση των υποψηφίων προμηθευτών κατά το στάδιο κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, αλλά και του μειοδότη να ελέγχει τις απαγορεύσεις της νομοθεσίας πριν το στάδιο της επεξεργασίας του υφάσματος με την αντισκορική ουσία. 
4.2.4.7.6 Εάν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ υποβολής τεχνικής προσφοράς και υπογραφή σύμβασης επέλθει αλλαγή του εμπορικού προϊόντος που αρχικά έχει δηλωθεί, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας (πχ. απαγόρευση χρήσης του), τότε  πρώτα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία/Αρχή έκδοσης του διαγωνισμού, με κατάθεση των κατάλληλων εγγράφων προς τεκμηρίωση αυτού από την πλευρά του μειοδότη, προκειμένου να δοθεί έγκριση για την αλλαγή αυτή.   

4.2.5 Ύφασμα ενίσχυσης στήθους, πέτων, γιακά και πτερυγίων (επωμίδων)
Τα εμπρόσθια μέρη του στήθους της καμπαρντίνας (μέχρι και το ύψος της πρώτης σειράς των κουμπιών), τα πέτα της, ο γιακάς της καθώς και τα πτερύγια (των επωμίδων) στους ώμους θα ενισχύονται σε όλο το πλάτος τους εσωτερικά με ύφασμα καρίνας ή άλλο κατάλληλο ύφασμα – που θα φέρει πολυμεριζόμενο και σκληρυνόμενο δια θέρμανσης υλικό (αυτοκόλλητο) και το οποίο θα υφίσταται επεξεργασία θερμοσυγκόλλησης–  προς επίτευξη της επιθυμητής σκληρότητας των τμημάτων αυτών. 

4.2.6 Κουμπιά
Η καμπαρντίνα φέρει δύο (2) Τύπους κουμπιών (Τύπος Ι και ΙΙ).
4.2.6.1 Τα μεν εμπρόσθια κουμπιά (Τύπος Ι) που χρησιμεύουν για το κλείσιμο της καμπαρντίνας  θα κατασκευάζονται από κατάλληλο θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό ικανό να αντέχει στην μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος του είδους (150 0C) εξεταζόμενα σύμφωνα με το πρότυπο BS 4162. Τα κουμπιά των καμπαρντινών θα είναι μαύρου γυαλιστερού χρώματος, θα έχουν σχήμα κυλινδρικό διαμέτρου 26 ± 1 mm και πάχους    2,5 - 3,0 mm. Η επάνω επιφάνεια τους θα φέρει ενχάρακτα άγκυρα περιτυλιγμένη από σχοινί (σήμα Π. Ναυτικού). Στην κάτω επιφάνεια του κουμπιού θα υπάρχει εξωτερικά «ποδαράκι» (εξόγκωμα), από το ίδιο υλικό για την συρραφή του κουμπιού επί του υφάσματος. 
4.2.6.2 Τα δε κουμπιά (Τύπος ΙΙ) που χρησιμοποιούνται στα πτερύγια των επωμίδων της καμπαρντίνας των Αξιωματικών (για την «ασφάλιση) αυτών, θα είναι απλά (δίχως σχέδια), θα κατασκευάζονται από θερμοσκληρυνόμενο πλαστικό και θα αντέχουν στη μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος (150 oC) του είδους, εξεταζόμενα σύμφωνα με το πρότυπο BS 4162. Θα είναι γυαλιστερής μαύρης απόχρωσης, θα έχουν σχήμα κυκλικό με διάμετρο 15-16 mm και θα φέρουν στο κέντρο τους 4 οπές.

4.2.7 Φερμουάρ
Για την προσαρμογή / ένωση της εσωτερικής τσόχινης επένδυσης με το εξωτερικό ύφασμα της καμπαρντίνας θα χρησιμοποιηθεί αμετάβλητο ανθεκτικό πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου, πλάτους 5 ± 0,2mm υψηλής αντοχής, κατάλληλου μήκους ανά μέγεθος, ραμμένο πάνω σε πολυεστερική ταινία. Οι άκρες του φερμουάρ θα είναι καλά ασφαλισμένες (ραμμένες) για να αποφεύγεται το ξέφτισμα του φερμουάρ.

4.2.8 Αυτόδετη ταινία (τ. Velcro) 
Το αρσενικό τμήμα της αυτόδετης ταινίας που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του διακριτικού των Υπαξιωματικών στο αριστερό μανίκι της καμπαρντίνας θα είναι χρώματος μαύρου απολύτως όμοιου με το ύφασμα κατασκευής αυτής ή όσο το δυνατόν όμοιας απόχρωσης με το μαύρο ύφασμα.

4.2.9 Κλωστή ραφής
Η κλωστή ραφής-ένωσης των επιμέρους τμημάτων της καμπαρντίνας θα είναι 100% πολυεστερική ή core spun με πυρήνα από πολυεστέρα και εξωτερική περιέλιξη βαμβακιού πενιέ, γκαζέ, μερσεριζέ και τίτλου 30/3 Nec και μαύρης απόχρωσης, όμοια με αυτήν του σύμμικτου εξωτερικού υφάσματος κατασκευής .

4.3 Σχεδίαση - κατασκευή
4.3.1 Η καμπαρντίνα αποτελείται από δύο (2) μπροστινά φύλλα, δύο (2) οπίσθια και δύο (2) ακόμη φύλλα για τον σχηματισμό των μανικιών. Όλα τα φύλλα της καμπαρντίνας εσωτερικά είναι φοδραρισμένα με ύφασμα φόδρας της § 4.2.3. Η καμπαρντίνα φέρει αμάνικη εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση από ύφασμα τσόχας της § 4.2.4.
4.3.2 Η μαύρη αδιάβροχη καμπαρντίνα είναι σταυροκουμπωτή και κλείνει με τη χρήση μίας κάθετης σειράς τριών (3) κουμπιών που βρίσκονται ραμμένα (τοποθετημένα) στο αριστερό φύλλο με αντίστοιχες κουμπότρυπες στο δεξί εμπρόσθιο φύλλο της.
Στο δεξί εμπρόσθιο φύλλο υπάρχει μία ακόμα κάθετη σειρά τριών (3) κουμπιών που αποσκοπούν στην ορθή αισθητική εμφάνιση της καμπαρντίνας όταν αυτή κλείνει (κουμπώνει) από τον/την  χρήστη.
4.3.3 Ο γιακάς της καμπαρντίνας καταλήγει σε μεγάλο πέτο με λοξό σχίσιμο ώστε να δημιουργηθούν δύο τμήματα πέτου. Το πέτο καταλήγει «σβήνει» περίπου στο ύψος του στήθους σε απόσταση περίπου 20-22 cm  από το κέντρο πίσω (Κ.Π.) του γιακά.
Το μέγιστο πλάτος του πέτου [απόσταση από το απώτερο άκρο του (αναδίπλωση)] τόσο του άνωθεν όσο και του κάτωθεν πέτου (που δημιουργείται από το λοξό σχίσιμο) θα είναι περίπου 12 - 13 cm.
4.3.4 Η καμπαρντίνα φέρει στο ύψος της μέσης και στα δύο εμπρόσθια φύλλα δύο (2) εξωτερικές λοξές τσέπες με «καπάκι» / αναδίπλωση ραμμένο περιμετρικά από το ίδιο ύφασμα που έχει πλάτος 5 ± 0,2 cm.
4.3.5 H καμπαρντίνα φέρει στο ύψος της μέσης, (στο σημείο που «τελειώνει» η τάλια) δύο (2) θυλάκια πλάτους 0,8 - 1,0 cm  και μήκους (ύψους) 6,0 ± 0,1 cm, ραμμένα πάνω στην κάθετη ραφή συνένωσης των εμπρόσθιων με το οπίσθιο φύλλο της καμπαρντίνας.
Μέσω των εν λόγω θυλακίων, διέρχεται η ζώνη (ζωνάρι) της καμπαρντίνας που έχει μήκος ανάλογο του μεγέθους της (σύμφωνα με τον Πίνακα Ι) και πλάτος 4,6 ± 0,1 cm. Η ζώνη στο δεξί άκρο της καταλήγει σε πλαστική πόρπη τύπου «Θ» για την σύσφιξη της. Η δε άλλη άκρη της ζώνης καταλήγει σε ευθεία ραφή.
4.3.6 Η καμπαρντίνα Τύπου Ι (Αξιωματικών) φέρει στους ώμους πτερύγια για ανάρτηση επωμίδων ενισχυμένα εσωτερικά με αυτοκόλλητο (βλ. § 4.2.5). Η μεν μία πλευρά του πτερυγίου θα είναι ραμμένη στην  μανικοκόλληση  της καμπαρντίνας, η δε άλλη θα είναι τριγωνική (ισοσκελής) και θα φέρει οριζόντια (διαμήκη) κουμπότρυπα η οποία θα ασφαλίζεται (θα κουμπώνει) με κουμπί της § 4.2.6.2 το οποίο ράβεται στο σημείο ένωσης του εμπρόσθιου με το οπίσθιο φύλλο. Η ραφή των πτερυγίων (επωμίδων) θα γίνεται σε τέτοια θέση ώστε το μέσο αυτής κατά τη διαμήκη πλευρά της να συμπίπτει / να είναι παράλληλο με την ευθεία ένωσης-ραφής του εμπρόσθιου φύλλου με το οπίσθιο. 
Το μεν πλάτος του πτερυγίου είναι 5 cm, το δε ωφέλιμο μήκος του, από την «κάτω» άκρη της κουμπότρυπας έως την μανικοκόλληση, θα είναι 14,5 - 15,0 cm. Εφίσταται, στο σημείο αυτό η προσοχή των κατασκευαστών αναφορικά με το μήκος του πτερυγίου της επωμίδας.
4.3.7 Η καμπαρντίνα Τύπου ΙΙ (Υπαξιωματικών) δεν φέρει στους ώμους πτερύγια. Αντ΄ αυτού φέρει (ράβεται) θηλυκό τμήμα της αυτόδετης ταινίας της § 4.2.8 στο αριστερό μανίκι σε απόσταση (μήκος) 10 cm από την ραφή της μανικοκόλλησης. Οι διαστάσεις της ταινίας velcro (θηλυκό τμήμα) είναι αναλόγως του βαθμού του χρήστη. Ειδικότερα, οι πρέπουσες διαστάσεις της ταινίας (αναλόγως του βαθμού) θα είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες διαστάσεις που αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΠΕΔ-Α-0 «Διακριτικά Βαθμού Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών»
4.3.8 Η εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση από ύφασμα τσόχας της § 4.2.4, προσαρμόζεται / ενώνεται με τη χρήση ενός φερμουάρ της § 4.2.7.
Το ένα στέλεχος (σειρά δοντιών) ράβεται σταθερά σε πολυεστερική ταινία συγκράτησης περιμετρικά στο εσωτερικό της καμπαρντίνας. Η αρχή του φερμουάρ (η ασφάλισή του) ξεκινάει από τη δεξιά πλευρά, (στη δεξιά όψη του ενδύματος κατά την οπτική παρατήρηση αυτού)  «διατρέχει» την περιοχή του αυχένα και συνεχίζει μέχρι την κάτω αριστερή πλευρά του εμπρόσθιου αριστερού φύλλου (πάντα εσωτερικά) όπου και τερματίζει. Το άλλο στέλεχος του φερμουάρ (η «αριστερή» σειρά των δοντιών) ράβεται επί της ίδιας της τσόχινης επένδυσης ώστε να συνενώνεται με το εξωτερικό ύφασμα.
Το μήκος αυτού του φερμουάρ είναι ανάλογο του μεγέθους της καμπαρντίνας.
Το φερμουάρ που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή / συνένωση  της εσωτερικής προσθαφαιρούμενης τσόχινης επένδυσης, καλύπτεται περιμετρικά καθ’ όλο το μήκος του από κατάλληλη αναδίπλωση (πατιλέτα / ρέλι) κατασκευασμένο από κατάλληλο ύφασμα όμοιο με αυτό του Επίσημου Δείγματος Υπηρεσίας, έτσι ώστε αυτό (το φερμουάρ) να μην είναι ορατό (κρυφό) και να μην έρχεται σε επαφή με το σώμα του χρήστη παρέχοντας καλύτερη αίσθηση άνεσης.
Σημείωση: Η διάκριση αριστερού - δεξιού μέρους της καμπαρντίνας θεωρείται η πλευρά που απεικονίζεται στο μάτι εξωτερικού παρατηρητή, είτε η αντίθετη πλευρά κατά την έννοια του χρήστη.

4.4 Απαιτήσεις Νομοθεσίας 
Κατά την κατασκευή των μαύρων αδιάβροχων καμπαρντινών απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε ουσίας και παρασκευάσματος που εμπίπτει στις απαγορεύσεις και περιορισμούς του κανονισμού § 2.1.1 (REACH) δηλαδή όσες θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII του εν λόγω Κανονισμού.

4.5 Επισήμανση (υλικού)
Σε κάθε καμπαρντίνα θα αναγράφονται σε εμφανές σημείο επί συνθετικής ετικέτας με ανεξίτηλο τρόπο τα ακόλουθα στοιχεία:
4.5.1 Σύνθεση υλικού.
4.5.2 Το μέγεθος του υλικού, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της § 4.2.1.
4.5.3 Τα διεθνή σύμβολα με τις οδηγίες φροντίδας (όπως καθαρισμού, σιδερώματος και στεγνώματος κ.λπ) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 3758, που μπορεί να υποστεί το υλικό.
4.5.4 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
5.1 Συσκευασία
5.1.1 Πρωτογενής Συσκευασία
Κάθε καμπαρντίνα θα είναι καλά σιδερωμένη και διπλωμένη μέσα σε διαφανή πλαστική ανθεκτική σακούλα 
5.1.2 Δευτερογενής συσκευασία 
5.1.2.1 Κατάλληλος αριθμός καμπαρντινών του ίδιου μεγέθους (ίδιου ΝΑΤ)) (πρωτογενείς συσκευασίες), θα συσκευάζονται σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας.
5.1.2.2 Το χαρτοκιβώτιο δευτερογενούς συσκευασίας θα κατασκευάζεται από πεντάφυλλο χαρτόνι με ελάχιστο βάρος 700 g/m2, σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3-4 cm μήκους. Είναι επιθυμητό το χαρτόνι να έχει παρασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.
5.1.3 Τριτογενής συσκευασία
Όταν ο αριθμός των δευτερογενών συσκευασιών §5.1.2 (χαρτοκιβωτίων) είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20), τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να τα τοποθετήσει σε ξύλινες παλέτες συσκευασίας μέγιστου μικτού βάρους 2Tn εκάστη, που θα φτάνει σε ύψος το μέγιστο 200 cm. Τα χαρτοκιβώτια της παλέτας θα συγκρατούνται - περιβάλλονται με νάιλον διαφανή μεμβράνη (Stretch film) περιμετρικά καθ’ όλο το ύψος τους. Η ξύλινη παλέτα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο της § 2.2.19 παρούσας ΠΕΔ.

5.2 Επισημάνσεις 
5.2.1 Επισήμανση πρωτογενούς συσκευασίας 
Σε κάθε πρωτογενή συσκευασία θα αναγράφονται οι παρακάτω τουλάχιστον επισημάνσεις:
5.2.1.1 Περιγραφή του υλικού.
5.2.1.2 Το μέγεθος του υλικού, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της § 4.2.1.2.
5.2.1.3 Αριθμός ταξινόμησης (ΝΑΤ) υλικού, ως Πίνακας Ι § 4.2.1.
5.2.1.4 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή. 
5.2.1.5 Αριθμός και έτος σύμβασης.

5.2.2 Επισήμανση δευτερογενούς συσκευασίας
Σε κάθε χαρτοκιβώτιο (δευτερογενούς συσκευασίας) στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο αυτού, θα αναγράφονται τα παρακάτω:
5.2.2.1 Περιγραφή του υλικού.
5.2.2.2 Μέγεθος υλικών, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι της § 4.2.1.2.
5.2.2.3 Κωδικός ΠΕΔ και αριθμός ταξινόμησης (ΝΑΤ) υλικού, ως Πίνακας Ι της § 4.2.1.
5.2.2.4 Αριθμός και έτος συμβάσεως.
5.2.2.5 Εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.
5.2.2.6 Αριθμός περιεχόμενων τεμαχίων.
5.2.2.7 Αύξων αριθμός συσκευασίας.
5.2.2.8 Βάρος συσκευασμένου υλικού.
5.2.2.9 Μήνας και έτος κατασκευής.

5.2.3 Επισήμανση τριτογενούς συσκευασίας
Σε κάθε παλέτα, επί της διάφανης πλαστικής μεμβράνης (σε εμφανές σημείο), θα αναγράφονται τα παρακάτω:
5.2.3.1 Η εμπορική ή χαρακτηριστική ονομασία του προϊόντος που βρίσκεται εντός της τριτογενούς συσκευασίας.
5.2.3.2 Το ονοματεπώνυμο ή ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης που παράγει ή εισάγει ή εμπορεύεται το προϊόν.
5.2.3.3 Ο/οι ναυτικός/οι αριθμός/οι ταξινόμησης (ΝΑΤ) των καμπαρντινών που βρίσκονται συσκευασμένα (εντός της τριτογενούς συσκευασίας).
5.2.3.4 Ο κωδικός της ΠΕΔ.
5.2.3.5 Αριθμός τεμαχίων δευτερογενούς συσκευασίας.
5.2.3.6 Μικτό βάρος.
5.2.3.7 Αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης.

5.2.4 Την ευθύνη για την ύπαρξη των επισημάνσεων των §§ 4.5, 5.2.1, 5.2.2 και 5.2.3, σε κάθε καμπαρντίνα, πρωτογενή, δευτερογενή και πιθανόν τριτογενή συσκευασία αντίστοιχα, έχει ο προμηθευτής, που διαθέτει τα προϊόντα αυτά.

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
6.1 Συνοδευτικά έγγραφα / Πιστοποιητικά
Για τα υλικά § 1, ο προμηθευτής στο στάδιο παράδοσης-παραλαβής υλικών, θα υποβάλει τα έγγραφα §§ 9.1.3, 9.1.4 την εγγύηση § 7.1 καθώς και την δήλωση § 9.1.7.3 με τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία της αντισκορικής ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί (βλ. και § 4.2.4.7).

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές
6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος 
Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) εξετάζει δειγματοληπτικά δευτερογενή συσκευασία καθώς και το είδος με και χωρίς πρωτογενή συσκευασία, με την χρήση του ακόλουθου πίνακα, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ISO 2859-1:

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(AQL 6,5%, Normal, Level Ι)

	Μέγεθος παρτίδας
(Τεμάχια)
	Μέγεθος δείγματος
(Τεμάχια)
	Αποδεκτός αριθμός
ελαττωμάτων

	1 – 15
	2
	0

	16 - 150
	8
	1

	151 - 280
	13
	2

	281 – 500
	20
	3

	501 – 1200
	32
	5

	1201 – 3200
	50
	7

	3201 – 10000
	80
	10



6.2.1.1 Έλεγχος δευτερογενούς συσκευασίας 
6.2.1.1.1 Ως παρτίδα, για τον έλεγχο εξωτερικής (δευτερογενούς) συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα χαρτοκιβωτίων (τεμάχια) που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη   ημερομηνία. 
6.2.1.1.2 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων συσκευασίας, που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ.
6.2.1.1.3 Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα. 
6.2.1.1.4 Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο του δείγματος, όταν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ασυμφωνία με τα αναγραφόμενα στις §§ 5.1.2 και 5.2.2 καθώς και όταν διαπιστωθεί σχίσιμο / θραύση ή σημαντική παραμόρφωση του χαρτοκιβωτίου.

6.2.1.2 Έλεγχος μαύρων αδιάβροχων καμπαρντινών με και χωρίς πρωτογενή συσκευασία 
6.2.1.2.1 Ως παρτίδα, για τον έλεγχο είδους / πρωτογενούς συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα καμπαρντινών ίδιου τύπου (δηλαδή Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών) με πρωτογενή συσκευασία, ανεξαρτήτως του αριθμού ταξινόμησης (ΝΑΤ), που παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.   
6.2.1.2.2 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων, που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα Δειγματοληψίας ανωτέρω    § 6.2.1. Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα και επιδιώκεται να καλύπτονται αν είναι εφικτό όλα τα μεγέθη της παρτίδας.
6.2.1.2.3 Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο καταγράφονται και σημειώνονται τα τυχόν ελαττώματα του ακόλουθου πίνακα που διαπιστώνονται στο υπό εξέταση μέγεθος δείγματος.

	Πίνακας Μακροσκοπικών Ελαττωμάτων

	Α/Α
	ΕΛΕΓΧΟΣ
	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

	1
	Εργασίες - Διαστάσεις
	· Η κατασκευή του υλικού δεν έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα σχέδια της παρούσας ΠΕΔ σε συνδυασμό και με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας.
· Διαφορετικές διαστάσεις από τον/(τους) διαστασιολογικό/(ους) πίνακα/(ες).
· Διαφορετικές διαστάσεις επιμέρους υλικών ή απαρτίων σε σχέση με τα αναγραφόμενα στην ΠΕΔ.

	2
	Ελαττώματα και ζημιές του υλικού κατασκευής
	· Μόνιμα στίγματα ή κηλίδες ή κιτρινίλες από οποιαδήποτε αιτία.
· Ανομοιομορφίας της βαφής ή του φινιρίσματος του υφάσματος κατασκευής που να παρουσιάζει διαφορά στην εμφάνιση σε μέρος ή σ’ ολόκληρο το πλάτος του μανδύα.
· Ελαττώματα ύφανσης του υφάσματος (π.χ παραφασάδες, χονδράδες, αραιώματα κ.λ.π.).
· Σχισίματα, κοψίματα, καψίματα, τρύπες, ψαλιδίσματα, τομές ή εγκοπές του υφάσματος.
· Λεπτό σημείο ύφανσης που εμφανίζει ελαττώματα το οποίο δύναται να εξελιχθεί σε οπή.
· Ελαττωματικό φερμουάρ ή/και η ταινία αυτού να μην είναι σωστά ραμμένη.
· Ξηλωμένη φόδρα ή/και ξηλωμένες τσέπες.
· Τσέπες ασύμμετρα ή στραβά τοποθετημένες.
· Λανθασμένες διαστάσεις τσεπών.
· Ελαττωματικές αυτόδετες ταινίες τ. Velcro.
· Σημαντικές διαφορές από το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας κατά τη κρίση της ΕΠ, πέραν των διαφοροποιήσεων που αναφέρονται στην καρτέλα του Επίσημου Δείγματος της Υπηρεσιας.

	3
	Κλωστές και ραφές
	· Κλωστή ραφής λανθασμένης απόχρωσης σε σχέση με το ύφασμα.
· ‘Ύπαρξη ξεφτιών.
· Λανθασμένος τρόπος ραφής – γαζιού (πχ. Χαλαρή ραφή, μασήματα ραφών, εμφάνιση κόμπων στις ραφές, ανομοιόμορφο βήμα γαζιού κ.λ.π.).
· Στραβά γαζιά.
· Ύπαρξη οπών στα σημεία των ραφών.

	4
	Κουμπιά & Κουμπότρυπες
	· Ελλιπής αριθμός κουμπιών.
· Ανομοιόμορφο πάχος κουμπιών.
· Αλλοίωση επιφάνειας (πχ. στίγματα, χαράγματα)
· Ελλιπής ή κακή ραφή στήριξης των κουμπιών στο ύφασμα.
· Ύπαρξη κλειστών κουμπότρυπων.
· Ανυπαρξία ενισχυτικής περιμετρικής ραφής στις κουμπότρυπες.

	5
	Χρωματισμός
	· Ο χρωματισμός δεν είναι σύμφωνος με το Επίσημο Δείγμα της Υπηρεσίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται στην ΠΕΔ χρωματικές συντεταγμένες L*, a*, b*).
· Οι αποχρώσεις των κουμπιών, ή/και  των ταινιών τ. Velcro (για την καμπαρντίνα Τύπου ΙΙ) δεν προσομοιάζουν στην απόχρωση του εξωτερικού υφάσματος με συνέπεια την ακαλαίσθητη οπτική εμφάνιση.

	6
	Επισημάνσεις Υλικού
	· Απουσία ετικέτας επισημάνσεων.
· Μη ανεξίτηλη γραφή των γραμμάτων στην  ετικέτα.


Σημειώσεις:
1. Ο έλεγχος της απόχρωσης/χρωματισμού γίνεται μακροσκοπικά στις περιπτώσεις που δεν αναγράφονται στην ΠΕΔ χρωματικές συντεταγμένες L*, a*, b*. Το είδος τοποθετείται σε βορεινό παράθυρο (κατά την απουσία τεχνητού φωτός) και παρατηρείται σε απόσταση 0,60 cm περίπου από τον παρατηρητή. Η ζητούμενη απόχρωση είναι αυτή του Επίσημου Δείγματος της Υπηρεσίας.
2.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών των υλικών τα οποία εξετάζονται από την καλή και από την ανάποδη όψη τους, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν ξέφτια. 


3. Παραδείγματα:
α. Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ενός δείγματος πενήντα (50) τεμαχίων (μιας εξεταζόμενης παρτίδας 3.000 τεμαχίων) βρεθούν/σημειωθούν π.χ. τα ακόλουθα ελαττώματα :
· Ένα (1) στίγμα,
· Ένα (1) κόψιμο,
τότε αυτά καταγράφονται ως δύο (2) ελαττώματα.
β. Εάν κατά τον ίδιο έλεγχο βρεθούν τα ίδια ελαττώματα σε ένα ακόμα δείγμα, τότε ο αριθμός τους πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δειγμάτων [δύο (2) υλικά στα οποία καταγράφηκαν δύο (2) ίδια ελαττώματα θα δώσουν τέσσερα (4) συνολικά ελαττώματα στην παρτίδα.
γ. Εάν κατά τον ίδιο έλεγχο βρεθούν ακόμα δύο (2) διαφορετικά ελαττώματα στο υπό εξέταση δείγμα, τότε ο αριθμός αυτών προστίθεται στα ήδη ευρεθέντα και έτσι θα αποδοθούν έξι (6) συνολικά ελαττώματα στην παρτίδα κ.ο.κ.

6.2.2 Εργαστηριακός έλεγχος ή/και σχετικός έλεγχος εγγράφων
6.2.2.1 Επιλογή δειγμάτων για τον εργαστηριακό έλεγχο
Από κάθε παρτίδα της § 6.2.1.2.1 η ΕΠ επιλέγει τυχαία πέντε (5) τεμάχια καμπαρτινών διαφορετικών μεγεθών που αποτελούν το δείγμα εργαστηριακού ελέγχου της § 6.2.2.2, και ενδεχομένως § 6.2.2.3. Ο αριθμός των τεμαχίων αντιστοιχεί στο μέγεθος δείγματος για απλή δειγματοληψία, κανονικού ελέγχου με AQL 2,5%,  επιπέδου S-1, του προτύπου ISO 2859-1. 
Σε μία (1) από τις ανωτέρω καμπαρντίνες, θα εκτελείται ο έλεγχος της αντισκορικής ουσίας. Ομοίως σε μία (1) από τις ανωτέρω καμπαρντίνες, θα εκτελείται ο έλεγχος ύπαρξης των αζωχρωμάτων, εφόσον αυτός εκτελεστεί ως § 6.2.2.3.

6.2.2.2 Έλεγχος ιδιοτήτων (πλην αζωχρωμάτων) 
Θα εκτελεστεί εργαστηριακός έλεγχος σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη των τεχνικών χαρακτηριστικών. Το δείγμα της § 6.2.2.1, θα υφίσταται εργαστηριακό έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των §§ 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.2.2.10, 4.2.2.11.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4., 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.2.3.7, 4.2.3.8, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3 4.2.4.4, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7.4, 4.2.6.1 και 4.2.6.2 (σύνθεση κουμπιών και αντοχή στη θερμοκρασία σιδερώματος), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πρότυπα, για όσα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να ελεγχθούν στο έτοιμο προϊόν. 
Όπου στις εν λόγω παραγράφους δεν αναφέρεται συγκεκριμένη μέθοδος ελέγχου βάσει προτύπου, θα εφαρμοστούν κατά σειρά προτίμησης τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN), μετά τα διεθνή (ISO) και τέλος τα εθνικά (π.χ. BSI, ASTM, DIN, AATCC κλπ) ή οι μέθοδοι ελέγχου Υ-xxx του ΓΕΣ για υφάνσιμα και κλωστ/κά υλικά.

6.2.2.3 Έλεγχος ύπαρξης αζωχρωμάτων και αζωχρωστικών (σε περίπτωση μη υποβολής του εγγράφου § 9.1.5). 
Σε ένα (1) τεμάχιο καμπαρντίνας του δείγματος § 6.2.2.1, θα εκτελείται εργαστηριακός έλεγχος σχετικά με την ύπαρξη ή μη αζωχρωμάτων και αζωχρωστικών. [(όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 43 του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού της § 2.1.1 (REACH)]. Το εν λόγω δείγμα θα αποστέλλεται με μέριμνα της ΕΠ σε διαπιστευμένα εργαστήρια του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Για τον εν λόγω έλεγχο θα εφαρμοστούν οι μέθοδοι ελέγχου των προτύπων ΕΝ 14362-1 ή/και ΕΝ 14362-3.

6.2.2.4 Για κάθε ένα (1) τεμάχιο δείγματος εργαστηριακού ελέγχου θα λαμβάνεται αντίστοιχα ένα (1) τεμάχιο αντιδείγματος του ίδιου ΝΑΤ από το ίδιο κιβώτιο του αντίστοιχου δείγματος, που θα παραμένει στην ΕΠ ή στο αρμόδιο γραφείο της εκτελούσας την προμήθεια Αρχής. Τα τεμάχια δείγματος - αντιδείγματος θα αριθμούνται και θα φέρουν καρτέλα. Η καρτέλα θα υπογράφεται από την ΕΠ καθώς και από τον προμηθευτή ή νόμιμο εκπρόσωπό του. Στην καρτέλα θα αναγράφονται τα εξής:
6.2.2.4.1 Υπηρεσία προς την οποία αποστέλλονται τα τεμάχια δείγματος.
6.2.2.4.2 Αριθμός και ημερομηνία κατακύρωσης.
6.2.2.4.3 Επωνυμία του προμηθευτή.
6.2.2.4.4 Ονομασία του υλικού, NAT του υλικού ως Πίνακας Ι § 4.2.1 και κωδικός ΠΕΔ.
6.2.2.4.5 Ημερομηνία παράδοσης § 6.2.1.2.1 καθώς και ημερομηνία δειγματοληψίας. 
6.2.2.4.6 Ο αύξων αριθμός δευτερογενούς συσκευασίας § 5.2.2.7.

6.2.2.5 Σημειώνεται ότι τα τεμάχια των εργαστηριακών ελέγχων θα επιλέγονται από διαφορετικά χαρτοκιβώτια και από διαφορετικά μεγέθη από το σύνολο των καμπαρντινών  της δευτερογενούς συσκευασίας της κάθε παρτίδας. Τα τεμάχια δειγμάτων και αντιδειγμάτων των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή ως επιπλέον τεμάχια για κάθε παρτίδα, σε σχέση με τη συμβατική ποσότητα των υλικών που υποχρεούται να παραδώσει. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει / προσκομίσει (με την παρτίδα) και τον απαιτούμενο αριθμό των ανωτέρω επιπρόσθετων δειγμάτων ισοκατανεμημένα στα διαθέσιμα / υπό παραλαβή μεγέθη της παρτίδας. 

6.2.2.7  Οι έλεγχοι της § 6.2.2.2, και ενδεχομένως της § 6.2.2.3, θα εκτελούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια, σύμφωνα με την § 13 του άρθρου 214 του Νόμου 4412/16, που ανήκουν είτε στο δημόσιο τομέα, ενδεικτικά αναφέρονται τα Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων ΧΗΕΔ (τηλ. 210-4613441), ΕΒΕΤΑΜ (τηλ. 210-9234932), Γ.Χ.Κ. (τηλ. 210-6479123) ή του ιδιωτικού τομέα. Στην περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το εκάστοτε εργαστήριο, με μέριμνά του, τεμάχια από το δείγμα (όπως έχουν οριστεί στην ανωτέρω § 6.2.2.1, θα αποστέλλονται σε άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα), για εκτέλεση των σχετικών ελέγχων. Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα των προμηθευτών. Όλοι οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται με έξοδα των προμηθευτών.

6.2.3 Το δείγμα εργαστηριακού ελέγχου § 6.2.2.1 θεωρείται ελαττωματικό όταν οποιαδήποτε τιμή των τεχνικών χαρακτηριστικών που ελέγχθηκαν ως §§ 6.2.2.2 και ενδεχομένως 6.2.2.3 είναι είτε εκτός των ανοχών των Πινάκων Προσθήκης Ι και ΙΙ, είτε εκτός των ορίων ή/και των ανοχών που αναγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους της ΠΕΔ.

6.2.4 Επιβολή έκπτωσης - Απόρριψη παρτίδας
6.2.4.1 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.1 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων (δευτερογενών συσκευασιών) μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στον  πίνακα  δειγματοληψίας  § 6.2.1, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση τα περιεχόμενα υλικά, τότε η ΕΠ επιβάλει την αντικατάσταση των ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων.
6.2.4.2 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.1 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων (δευτερογενών συσκευασιών) μεγαλύτερο από τον αναγραφόμενο  στον  πίνακα  δειγματοληψίας  § 6.2.1, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση τα περιεχόμενα υλικά, τότε η ΕΠ ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων δύναται είτε να επιβάλει την αντικατάσταση των ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων, είτε να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας. 
6.2.4.3 Εφόσον στις ανωτέρω περιπτώσεις βρεθεί ότι τα περιεχόμενα υλικά έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση, τότε ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων,  η ΕΠ θα προβεί στον έλεγχο του συνολικού αριθμού χαρτοκιβωτίων της παρτίδας, ελέγχοντας για φθαρμένα χαρτοκιβώτια σύμφωνα με § 6.2.1.1.4 και ύπαρξη εντός αυτών φθαρμένων περιεχόμενων υλικών (πρωτογενείς συσκευασίες). Κατόπιν αυτού του ελέγχου, η ΕΠ δύναται να πράξει τα ακόλουθα:
6.2.4.3.1 Την επιβολή αντικατάστασης του συνόλου τόσο των φθαρμένων περιεχόμενων υλικών (πρωτογενείς συσκευασίες) όσο και των ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων με άλλα μη ελαττωματικά / μη φθαρμένα. 
6.2.4.3.2 Εφόσον τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα δεν είναι τεχνικώς δυνατόν να εκτελεστούν  (από την πλευρά του προμηθευτή), τότε δύναται να προτείνει εναλλακτικά:
i) Είτε την επιβολή έκπτωσης ίση με τη συνολική συμβατική αξία των ελαττωματικών περιεχόμενων υλικών (πρωτογενείς συσκευασίες) και των χαρτοκιβωτίων (δευτερογενείς συσκευασίες), 
ii) Είτε την απόρριψη της παρτίδας.
6.2.4.4 Σε περίπτωση που η συσκευασία ή οι επισημάνσεις της πρωτογενούς, της δευτερογενούς ή/και της τριτογενούς συσκευασίας είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες δηλαδή όταν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ασυμφωνία με τα αναγραφόμενα στις §§ 4.5, 5.1.2, 5.2.2 και 5.2.3, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναλάβει μέτρα συμμόρφωσης με τους όρους της ΠΕΔ.
6.2.4.5 Εφόσον τα μέτρα προς συμμόρφωση δεν είναι τεχνικώς δυνατόν να εκτελεστούν, από την πλευρά του προμηθευτή, (ως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο), τότε η ΕΠ  δύναται να προτείνει εναλλακτικά:
i) Είτε την επιβολή έκπτωσης ίσης με το 0,5% της συνολικής συμβατικής αξίας της υπό παραλαβή παρτίδας.
ii) Είτε την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας σ’ αυτή την (δεύτερη) περίπτωση, ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τους όρους της ΠΕΔ.
6.2.4.6 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών δεν διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της ΠΕΔ, τότε η παρτίδα παραλαμβάνεται μακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιμής.
6.2.4.7 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.2 βρεθεί αριθμός ελαττωμάτων μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.1, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την επιβολή έκπτωσης ίσης με το 0,5% της συνολικής συμβατικής αξίας της υπό παραλαβή παρτίδας.
6.2.4.8 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.2 βρεθεί αριθμός ελαττωμάτων μεγαλύτερος των αναφερομένων στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.1, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει τα εξής:
i) Την επιβολή έκπτωσης ίσης με το 1,5% της συνολικής συμβατικής αξίας της υπό παραλαβή παρτίδας ή
ii) Την απόρριψη της παρτίδας εφόσον τα ελαττώματα εμφανίζονται στο σύνολο των δειγμάτων είναι δηλαδή επαναλαμβανόμενα και παρουσιάζονται σε όλη την έκταση της παρτίδας, (ξεπερνάει δηλαδή το όριο του AQL ≤ 6,5% που έχει τεθεί ως μέγιστο όριο δειγματοληψίας στην παρούσα ΠΕΔ).
6.2.4.9 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.2.2.2 βρεθούν ελαττωματικά τεμάχια, όπως ορίζονται στην ανωτέρω § 6.2.3, η ΕΠ δύναται να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας ότι το υλικό παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από την ΠΕΔ. 
6.2.4.10 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.2.2.2 βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπόμενων ανοχών του Πίνακα Προσθήκης Ι ή/και του Πίνακα Προσθήκης ΙΙ των οποίων όμως το άθροισμα (μετά την αφαίρεση των επιτρεπόμενων άνευ έκπτωσης ανοχών) υπερβαίνει το 10%, η ΕΠ δύναται να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας ότι το υλικό παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από την ΠΕΔ.
6.2.4.11 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.2.2.2 βρεθούν αποκλίσεις εντός των επιτρεπόμενων ανοχών του Πίνακα Προσθήκης Ι ή/και του Πίνακα Προσθήκης ΙΙ και δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω § 6.2.4.9, η ΕΠ επιβάλλει την προβλεπόμενη στον Πίνακα Ι έκπτωση, εφαρμοζόμενη επί της συμβατικής αξίας της υπό παραλαβή παρτίδας.
6.2.4.12 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.2.2.2 αναφορικά με την χρωματομετρική σύγκριση αποχρώσεων της § 4.2.2.11.2 των μαύρων αδιάβροχων καμπαρντινών, βρεθούν αποκλίσεις, τότε η ΕΠ υπολογίζει και προτείνει την επιβολή έκπτωσης εφαρμοζόμενης επί της συμβατικής αξίας της υπό παραλαβή παρτίδας ή την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας στη δεύτερη περίπτωση, ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΠΕΔ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:


	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
	ΟΡΙΑ ΔΕcmc(2:1)
	Έκπτωση (%)

	Χρωματομετρική Σύγκριση Αποχρώσεων ΔΕcmc(2:1)
	ΔΕcmc(2:1) ≤ 1,3
	–

	(Αποτελέσματα Σύγκρισης με το Standard Δείγμα της Υπηρεσίας με τη CMC)
	1,3 < ΔΕcmc(2:1)  1,8

	0,1%
(Για κάθε μία 0,1 μονάδα
πάνω του 1,3 και έως το 1,8)

	
	ΔΕcmc(2:1) > 1,8
	Απόρριψη


Σημείωση: Το παρόν ποσοστό έκπτωσης προφανώς προστίθεται στις τυχόν επιβαλλόμενες εκπτώσεις για αποκλίσεις στα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω § 6.2.4.11, για τον υπολογισμό της συνολικής έκπτωσης του εργαστηριακού ελέγχου.

6.2.4.13 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο της § 6.2.2.2 για τα ελεγχθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά, βρεθούν αποκλίσεις εκτός των ορίων της ΠΕΔ για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στις ανοχές των Πινάκων Προσθήκης Ι ή ΙΙ, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την επιβολή έκπτωσης εφαρμοζόμενης επί της συμβατικής αξίας της υπό παραλαβής παρτίδας ή την απόρριψη της παρτίδας,  κρίνοντας στην δεύτερη περίπτωση, ότι το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τους όρους της ΠΕΔ.
6.2.4.14 Αν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο περί αζωχρωμάτων των υλικών ως § 6.2.2.3, προκύψει συγκέντρωση αζωχρωμάτων μεγαλύτερη του ανώτατου επιτρεπτού ορίου σύμφωνα με τον Κανονισμό § 2.1.1, τότε η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας, κρίνοντας το υλικό ως ακατάλληλο.

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
7.1 Εγγυήσεις
Ο προμηθευτής θα παράσχει γραπτώς με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ή με Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration Of Conformity, DoC) σύμφωνα με το EN ISO 17050-1 εγγύηση διατήρησης των υλικών σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής τους συσκευασίας, τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής και πριν τη διανομή αυτού στο δικαιούμενο προσωπικό.

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
8.1 Χρόνος παράδοσης
Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το σύνολο της ποσότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.
8.2 Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα εκτελείται στις αποθήκες ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (Σκαραμαγκάς, τηλ.210-5530337), εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

8.3  Αριθμός παρτίδων
Ο προμηθευτής δύναται να παραδώσει όλη την συμβατική ποσότητα κατά το μέγιστο σε τρεις (3) παρτίδες. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε κάθε παρτίδα. 

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
9.1 Για τα υλικά § 1, οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα υποβάλλουν στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τα ακόλουθα:
9.1.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων». Το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (https://prodiagrafes.army.gr), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ».
9.1.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ή Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration Of Conformity, DoC σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1) στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται και πληρούν τις διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII του Κανονισμού της § 2.1.1 (REACH).
9.1.3 Εφόσον προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης: Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για το δηλωθέν στην § 9.1.7.1 εργοστάσιο / βιοτεχνία κατασκευής των μαύρων αδιάβροχων καμπαρντινών, στο οποίο θα αναγράφεται η πιστοποίηση σχετικά με την παραγωγή / κατασκευή ενδυμάτων σταθερού υφάσματος (woven fabrics production) ή/και ειδών ιματισμού (clothing or garments production). Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.
9.1.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ή Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration Of Conformity, DoC σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1) του κατασκευαστή της δευτερογενούς συσκευασίας ή του προμηθευτή, στην όποια θα αναφέρεται ότι τα χαρτοκιβώτια δευτερογενούς συσκευασίας, θα πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της        § 5.1.2.2.
9.1.5 Για τα υλικά § 1, ο προσφέρων μπορεί (προαιρετικά) να συμπεριλάβει Ισχύον Πιστοποιητικό απονομής Οικολογικού σήματος (π.χ. Oekotex® Standard 100) του τελικού προϊόντος εκδοθέν από διαπιστευμένο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κριθεί μειοδότης, θα απαλλάσσεται του εργαστηριακού ελέγχου ύπαρξης αζωχρωμάτων σε αυτά ως § 6.2.2.3.
9.1.6 Την εγγύηση § 7.1
9.1.7 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, στην οποία θα δηλώνονται:
9.1.7.1 Το εργοστάσιο / βιοτεχνία κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση), του τελικού προϊόντος.  
9.1.7.2 Τα παραδιδόμενα υλικά θα είναι καινούργια. Η ημερομηνία κατασκευής τους δεν θα είναι προγενέστερη των 12 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
9.1.7.3 Η εμπορική ονομασία ή/και ο χημικός τύπος της αντισκορικής ουσίας που θα χρησιμοποιήσει για την αντισκορική προστασία του σύμμικτου μάλλινου υφάσματος της εσωτερικής επένδυσης (βλ. § 4.2.4.7.1).

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
10.1 Λέξεις κλειδιά 
Καμπαρντίνες, Αδιάβροχοι Μανδύες Αξιωματικών, Αδιάβροχοι Μανδύες Υπαξιωματικών Εξωτερικός ιματισμός ανδρών.
	25	

	25	
10.2 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ νοείται ότι θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας.



ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ - ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

	ΒΑΡΟΣ

Σε g/m2

	ΠΛΑΤΟΣ

Σε cm ελάχιστον
	ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
Σε Ν ελάχιστη
	ΑΝΤΟΧΗ
ΥΦΑΔΙΟΥ
Σε Ν ελάχιστη
	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
Σε mm ελάχιστη
	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
ΥΦΑΔΙΟΥ
Σε mm ελάχιστη
	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
Αρ. κλωστών/cm
	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΥΦΑΔΙΟΥ
Αρ. κλωστών/cm
	[bookmark: OLE_LINK1]ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
[bookmark: %252525252525252525252525252525252525252]ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
επί τοις % Μέγιστη
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΦΑΔΙΟΥ
επί τοις % Μέγιστη

	Ανοχή         Έκπτωση
επί τοις %   επί τοις %
	Ανοχή        Έκπτωση
σε cm          επί τοις %
	Ανοχή         Έκπτωση
επί τοις %    επί τοις %
	Ανοχή         Έκπτωση
επί τοις %   επί τοις %
	Ανοχή         Έκπτωση
επί τοις %    επί τοις %
	Ανοχή         Έκπτωση
επί τοις %    επί τοις %
	Ανοχή      Έκπτωση
Αρ.Κλ       επί τοις %
ανά cm.
	Ανοχή         Έκπτωση
Αρ.Κλ          επί τοις %
ανά cm.
	Ανοχή        Έκπτωση
επί τοις % επί τοις %
	Ανοχή        Έκπτωση
επί τοις % επί τοις %

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Από +10%       –
έως  -5%
	   –                 –

	έως -5%          –
	έως -5%          –
	έως -5%          –
	έως -5%          –
	
1) Μέχρι 24 κλωστές / cm
	
  ±1%             1%
	
  ±1%             1%

	         -6%         2%
	
	   -6%         1%
	   -6%         1%
	   -6%         1%
	   -6%         1%
	Από +2           –
έως -1
	Από +2             –
έως -1
	
	

	         -7%         3%
	
	   -7%         2%
	   -7%         2%
	   -7%         2%
	   -7%         2%
	- 2κλ.              1%
	- 2κλ.               1%
	
	

	         -8%         4%
	
	   -8%         4%
	   -8%         4%
	   -8%         3%
	   -8%         3%
	
2) Από 24 Κλωστές έως 40 κλωστές / cm
	
	

	         -9%         6%
	
	   -9%         6%
	   -9%         6%
	   -9%         4%
	   -9%         4%
	±2κλ                –
	±2κλ                 –
	
	

	       -10%       10%
	
	 -10%         8%
	 -10%         8%
	 -10%         5%
	 -10%         5%
	-3 κλ.               1%
	-3 κλ.               1%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
3) Άνω των 40 κλωστών / cm
	
	

	
	
	
	
	
	
	Από +4κλ.       –
έως  -3κλ.
	Από +4κλ.        –
έως  -3κλ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	-4κλ.                1%
	-4κλ.                 1%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΦΥΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
επί τοις %  Μέγιστη
	ΛΙΠΑΡΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
επί τοις % Μέγιστη
	ΑΠΩΛΕΙΑ
ΔΙ' ΕΚΠΛΥΣΕΩΣ
επί τοις % Μεγίστη
	ΥΦΑΝΣΗ
	ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
	ΤΙΤΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΥΦΑΔΙΟΥ
	ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη
Σε μονάδες της κλίμακας των γκρι
όπως ορίζεται στα
ΕΝ ISO 105 - A01 (1997)
και EN 20105-A02 (1997)
(Τ.Ε 34-233 ΓΕΣ)
	ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

	Ανοχή          Έκπτωση
επί τοις %    επί τοις %
	Ανοχή         Έκπτωση
επί τοις %    επί τοις %
	Ανοχή          Έκπτωση
επί τοις %    επί τοις %
	
	
	
	         Ανοχή                                 Έκπτωση
                                            επί τοις %
	

	0,1%            0,5%
	0,1%            0,2%
	+1%                –
	Όπως καθορίζονται από τις Τεχν. Προδ.
	1. Για τα υφάσματα με τίτλο νήματος ΝΕ 12 και κάτω δίνεται ανοχή στον τίτλο            ± 1 Νούμερο
	Στο ηλιακό φως 1                         –
	Άριστης ποιότητας, καλά εκκοκισμένος, καθαρισμένος, ομοειδής, μακρόινος, λεπτός και απαλλαγμένος ξένων ουσιών

	0,2%            1,0%
	0,2%            0,4%
	+2%                –
	
	2. Για τα υφάσματα με τίτλο νήματος από ΝΕ 12 μέχρι ΝΕ 30 δίνεται ανοχή στον τίτλο ± 2 Νούμερο
	Στο ηλιακό φως > 1                Απόρριψη
	

	0,3%            1,5%
	0,3%            0,9%
	
	
	3. Για τα υφάσματα με τίτλο νήματος ΝΕ 30  και άνω δίνεται ανοχή στον τίτλο             ± 3 Νούμερο
	Λοιπές δοκιμασίες  ½                   –
	

	0,4%            2,0%
	0,4%            1,6%
	
	
	
	
	Λοιπές δοκιμασίες 1                    1%
	

	0,5%            2,5%
	0,5%            2,5%
	
	
	
	
	Λοιπές δοκιμασίες > 1            Απόρριψη
	

	Τα ανωτέρω ποσοστά ανοχών και εκπτώσεων για φυτικές και λιπαρές ουσίες νοούνται πέραν των προβλεπομένων ορίων από τις ΤΠ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙΝΑ - ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

	ΒΑΡΟΣ

Σε g/m2

	ΠΛΑΤΟΣ

Σε cm ελάχιστον
	ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
Σε Ν ελάχιστο
	ΑΝΤΟΧΗ
ΥΦΑΔΙΟΥ
Σε Ν ελάχιστη
	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
Σε mm ελάχιστη
	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ
ΥΦΑΔΙΟΥ
Σε mm ελάχιστη
	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
Αριθ. κλωστών/cm
	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΥΦΑΔΙΟΥ
Αριθ. κλωστών/cm
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ
επί τοις % Μέγιστη
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΦΑΔΙΟΥ
επί τοις % Μέγιστη

	Ανοχή      Έκπτωση
επί τοις % επί τοις %
	Ανοχή          Έκπτωση
σε cm          επί τοις %
	Ανοχή        Έκπτωση
επί τοις %   επί τοις %
	Ανοχή             Έκπτωση
επί τοις %        επί τοις %
	Ανοχή             Έκπτωση
επί τοις %        επί τοις %
	Ανοχή             Έκπτωση
επί τοις %        επί τοις %
	Ανοχή              Έκπτωση
Αρ.Κλ               επί τοις %
ανά cm.
	Ανοχή             Έκπτωση
Αρ.Κλ.             επί τοις %
ανά cm

	Ανοχή       Έκπτωση
επί τοις %  επί τοις %
	Ανοχή       Έκπτωση
επί τοις %  επί τοις %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Από +10        –
έως  -5%
	  –                   –
	έως -5%          –
	έως -5%             –
	έως -5%             –
	έως -5%             –
	Από +2              –
έως -1
	Από +2              –
έως -1
	±1%             1%
	 ±1%              1%

	
	
	       -6%         1%
	       -6%            1%
	       -6%            1%
	        -6%           1%
	
	
	
	

	        -6%       2%
	
	       -7%         2%
	       -7%            2%
	       -7%            2%
	        -7%           2%
	- 2κλ.                1%
	- 2κλ.                1%
	
	

	        -7%       3%
	
	       -8%         4%
	       -8%            3%
	       -8%            3%
	        -8%           3%
	
	Ειδικά για τα μάλλινα «καρντέ γίνεται δεκτό και:
-3 κλ.                 2%
	
	

	        -8%       4%
	
	       -9%         6%
	       -9%            4%
	       -9%            4%
	        -9%           4%
	
	
	
	

	        -9%       6%
	
	     -10%         8%
	     -10%            5%
	     -10%            5%
	      -10%           5%
	
	
	
	

	      -10%     10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ειδικά για το ύφασμα «Ερέας Καρντέ» του Επενδύτη Ν/Δ
Από +15%       –
έως -5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ΦΥΤΙΚΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
επί τοις %  Μέγιστη
	ΛΙΠΑΡΕΣ
ΟΥΣΙΕΣ
επί τοις % Μέγιστη
	ΑΠΩΛΕΙΑ
ΔΙ' ΕΚΠΛΥΣΕΩΣ
επί τοις % Μεγίστη
	ΥΦΑΝΣΗ
	ΤΙΤΛΟΣ  ΝΗΜΑΤΟΣ         ΤΙΤΛΟΣ  ΝΗΜΑΤΟΣ
      ΣΤΗΜΟΝΙΟΥ                       ΚΡΟΚΗΣ

	ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ελάχιστη
Σε μονάδες της κλίμακας των γκρι
όπως ορίζεται στα
ΕΝ ISO 105 - A01 (1994)
και EN 20105-A02 (1997)
και σε μονάδες της κλίμακας των μπλε όπως ορίζεται στο EN ISO 105-B01
	Αντοχή στο Pilling

	Ανοχή      Έκπτωση
επί τοις % επί τοις %
	Ανοχή          Έκπτωση
σε cm          επί τοις %
	Ανοχή        Έκπτωση
επί τοις %   επί τοις %
	
	
	        Ανοχή                                  Έκπτωση
                                                      επί τοις %
	        Ανοχή                           Έκπτωση
                                              επί τοις %

	0,1%           0,5%
	0,1%           0,2%
	 +1%               -
	Όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές
	1) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ δίδεται ανοχή στον τίτλο ± 3  Νούμερα
	Στο ηλιακό φως  1                      –
	          - ½                                -

	0,2%           1,0%
	0,2%           0,4%
	  2%               1%
	
	
	Στο ηλιακό φως 1              Απόρριψη
	              1                                 2%

	0,3%           1,5%
	0,3%           0,9%
	
	
	2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ δίδεται ανοχή στον τίτλο ± 1 Νούμερο
	Λοιπές δοκιμασίες 1/2               –
	           > 1                          Απόρριψη

	0,4%           2,0%
	0,4%           1,6%
	
	
	
	Λοιπές δοκιμασίες 1                 1%
	

	0,5%           2,5%
	0,5%           2,5%
	
	
	
	Λοιπές δοκιμασίες >1         Απόρριψη
	

	Τα ανωτέρω ποσοστά ανοχών και εκπτώσεων για φυτικές και λιπαρές ουσίες νοούνται πέραν των προβλεπομένων από τις Τ.Π. ορίων
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11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.


	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΚΕΦΝ

ΠΕΔ-Α-018   .

ΕΚΔΟΣΗ 1η


	ΣΥΝΤΑΞΗ
	



ΜΠΥ Α΄ βαθμ. Αντώνης Καλακώνας
 Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός



	ΕΛΕΓΧΟΣ
	Ο  Τμηματάρχης Τμήματος Προδιαγραφών (1270)



ΜΠΥ Α΄ βαθμ. Αντώνης Καλακώνας
 Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός



	Ε.Γ.
	O Διευθυντής
Διεύθυνσης Ελέγχου & Προβλέψεως Αποθεμάτων (1200)



Αντιπλοίαρχος (Ο) Αιμιλιανός Κεχαγιάς ΠΝ



	ΘΕΩΡΗΣΗ
	Ο Διοικητής ΚΕΦΝ




Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Νοταράς ΠΝ
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